ПРИЛОЖЕНИЕ   Д

спецкурс Лесное товароведение

Методы измерения пороков древесины [21]

| Группы пороков, их виды и разновидности | Вид сортимента | Приемы измерения |
| --- | --- | --- |
| Сучки: Открытые всех видов | Круглые лесоматериалы | Наименьший диаметр |
| Заросшие | Круглые лесоматериалы | Определяют высоту покрывающих вздутий (у хвойных); наибольший диаметр раневого пятна (у лиственных) |
| Круглые, овальные, продолговатые, разветвленные, не выходящие на ребро сортимента | Пиломатериалы | - Расстояние между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси. - Наименьший диаметр его разреза |
| Сшивные, продолговатые, разветвленные, выходящие на ребро сортимента | Пиломатериалы | 1. Расстояние между ребром и касательной к контуру сучка, проведенной параллельно ребру 2. Наименьший диаметр продольного сечения |
| Ребровые | Пиломатериалы и строганный шпон | 1 Расстояние между ребром и касательной к контуру сучка, проведенной параллельно ребру. 2. Протяженность сучков на ребре |
| Групповые | Пиломатериалы и строганный шпон | Сумму размеров составляющих сучков, выходящих на одну сторону сортимента, с измерением каждого сучка соответствующим его разновидности по форме способом |
| Все виды | Лущеный шпон | Наибольший диаметр разреза |
| Окруженные корой | Пиломатериалы, шпон | Каждый сучок измеряют вместе с корой способом, соответствующим его разновидности по форме |
| Трещины: торцовые (метиковая и отлупная) | Круглые лесоматериалы | 1. Наименьшую толщину сердцевинной вырезки, размеры которой не меньше величины трещины. 2. Наименьший диаметр круга, размеры которого не меньше величины трещины. 3. Наименьшую ширину неповрежденной периферической зоны торца 4. Наибольшую ширину |
| Боковые (морозная и усушки) | Круглые лесоматериалы | Глубину и длину |
| торцовые (метиковая и морозная) |  | Глубину и протяженность на торце |
| Торцовые отлупные | Пиломатериалы | Хорду, если трещина занимает меньше половины окружности годичного слоя. 2. Диаметр, если трещина занимает половину окружности годичного слоя или более |
| Боковые | Пиломатериалы | Глубину и длину |
| Кривизна :простая | Круглые лесоматериалы | Стрелу прогиба (в % от протяженности кривизны по длине сортимента) |
| Сложная | Круглые лесоматериалы | Стрелу прогиба наибольшего из составляющих ее искривлений (в % от протяженности искривления по длине сортимента) |

Продолжение приложения Д

| Наклон волокон: тангенциальный | Круглые лесоматериалы | На верхнем торце хорду, характеризующую величину отклонения волокон от линии, параллельной оси сортимента, на протяжении 1 м от торца (в см или %) |
| --- | --- | --- |
|  | Пиломатериалы | В наиболее типичном месте величину отклонения от линии, параллельной продольной оси, на протяжении не менее двойной ширины сортимента (в % от длины, измеренного отклонения) |
| Тангенциальный и радиальный | Шпон | 1. На радиальной поверхности измеряют величину отклонения волокон от линии, параллельной оси листа. 2. На тангенциальной поверхности наклон волокон измеряют по средней ширине не перезанных годичных слоев на отрезке длиной 100 мм, где слои расположены наиболее часто |
| Крень и тяговая древесина | Круглые лесо- и пиломатериалы | 1. Площадь (в % от площади торца или соответствующих сторон сортимента) 2. Ширину, длину. |
| Завиток | Пиломатериалы и шпон | Ширину и длину завитка и количество на 1м длины либо на сторону сортимента; на всю площадь листа шпона или на 1м 2 |
| Кармашки | Пиломатериалы и шпон | Глубину, ширину, длину и количество на 1 м длины или на сторону сортимента; на всю площадь листа шпона или на 1м2 |
| Пасынок | Пиломатериалы | Наименьший диаметр поперечного разреза |
| Сухобокость | Круглые лесоматериалы и необрезные пиломатериалы | Глубину, ширину и длину |
| Прорость открытая | Круглые лесоматериалы | 1. Наименьшую толщину сердцевинной вырезки, охватывающую всю прорость. 2. Глубину, длину |
|  | Пиломатериалы | Глубину, ширину, длину и количество на 1 м длины или на всей стороне сортимента |
| Закрытая | Круглые лесоматериалы | 1. Наименьшую толщину сердцевинной вырезки, охватывающую всю прорость. 2. Наименьший диаметр круга, включающий всю прорость. 3. Наименьшую ширину неповрежденной периферической зоны торца |
|  | шпон | Длину, ширину и количество на всю площадь листа или на 1 м2 |
| Рак: открытый | Круглые лесоматериалы | Ширину, длину и глубину раны |
| Закрытый | Круглые лесоматериалы | Длину и толщину вздутия |
| Внутренняя заболонь | Круглые лесоматериалы | 1. Наружний диаметр и ширину кольца. 2. наименьшую ширину периферической зоны торца, свободную от порока |
|  | Пиломатериалы и шпон | 1. Ширину и длину. 2. Площадь (в % от площади соответствующих сторон сортимента) |
| Пятнистость и засмолок | Пиломатериалы и шпон | 1.Ширину и длину 2. Площадь |
| Грибные ядровые пятна и полосы; ядровая гниль; ложное ядро | Круглые лесоматериалы | 1. Наименьшую толщину сердцевинной вырезки, включающую весь порок. 2. Наименьший диаметр круга, охватывающего зону поражения . 3. Наименьшую ширину здоровой периферической зоны торца |
|  | Пиломатериалы и шпон | 1. Глубину, длину и ширину. 2. Площадь (в % от площади сторон сортимента) |

Продолжение приложения Д

| Заболонная гниль; заболонные грибные окраски; побурение | Круглые лесоматериалы | 1. Глубину (от боковой поверхности и от торцов). 2. Площадь (в % от площади заболони на торце или площади торца). 3. Площадь и глубину (от боковой поверхности) |
| --- | --- | --- |
|  | Пиломатериалы и шпон | 1. Ширину, глубину и длину. 2. Площадь (в % от площади соответствующих сторон сортимента) |
| Неглубокая и глубокая червоточина | Круглые лесо- и пиломатериалы | Наименьший диаметр червоточины и количество на всей стороне сортимента или на 1 м длины |
|  | Шпон | Количество червоточин определяют на всей площади листа или на 1 м2 |
| Обдир коры | Круглые лесоматериалы | Ширину и длину |
| Заруб и запил | Круглые лесоматериалы | Глубину |
| Карра | Круглые лесоматериалы | Глубину, ширину и длину |
| Отщеп, скол, вырыв | Круглые лесоматериалы | Толщину, ширину и длину |
| Продольная покоробленность по пласти и кромке | Пиломатериалы | Величину стрелы прогиба сортимента |
| Поперечная покоробленность | Пиломатериалы | Величину стрелы прогиба сортимента |
| Сложная покоробленность | Пиломатериалы | Величину стрелы прогиба наибольшего из составляющих ее искривлений |
| Крыловатость | Пиломатериалы | Наибольшее отклонение поверхности сортимента от плоскости |