Спецкурс «Лесное товароведение»

Тема 2 Микроскопическое строение древесины.

- Микроскопическое строение тканей древесины.

- Сложение клеток  в годичном слое древесины.

- Микроскопическое строение клеток древесины. Древесина состоит из тесно сросшихся между собой различного рода клеток, образующих анатомические системы определенного назначения.

Совокупность клеток одинакового строения выполняющих одни и те же функции, образует ткани, которые включают проводящую, механическую и запасающую, в коре к ним присоединяется покровная ткань – между древесиной и корой находится тонкая прослойка образовательной ткани – камбий.

Клетки камбия в период его активности вытягиваются в направлении радиуса ствола и делятся тангенциальными перегородками. При этом одна из вновь образовавшихся клеток остается камбиальной, а другая после еще одного- двух делений становится клеткой древесины или луба коры. В сторону древесины  клетки откладываются в 4-6 раз чаще, чем в сторону коры, поэтому древесины в стволе больше, чем луба.

Формирующаяся древесина дифференцируется на клетки весьма разнообразные по своей форме и величине. Различают  два  типа  древесных  клеток. Клетки одного типа, называющиеся паренхимными, имеют вид многогранной призмы с почти равными параметрами; клетки другого типа, называющиеся прозенхимными, имеют вид длинных волокон с заостренными концами, с внутренней полостью округлого, четырехугольного или многоугольного сечения.

Паренхимные клетки значительно меньше, чем прозенхимные. Они имеют поперечный размер от 0,01 до 0,1 мм и почти такую же высоту. Прозенхимные клетки при ширине от 0,01 до 0,03 мм имеют длину в среднем от 1 до 3 мм, достигая иногда длины 8 мм.

В соответствии с физиологическими функциями растительные клетки формируются в следующие типы тканей:

- древесная паренхима- клетки, являющиеся местом отложения питательных веществ;

- древесные волокна (или волокна либриформа) – клетки, играющие роль механических волокон древесины;

- сосуды – система клеток, служащая для проведения воды с растворенными в ней минеральными веществами;

- трахеиды – клетки, служащие для проведения воды, а у хвойных также играющие роль механических волокон;

- тиллы - врастание паренхимных клеток в сосуды;

- сердцевинные лучи – система клеток, служащих для проведения воды и воздуха в поперечном направлении ствола и для хранения запасных веществ;

- смоляные ходы – система клеток, служащих для накопления и выделения смолы.

Каждый из этих элементов, в соответствии с выполняемой ими функциями имеет определенные анатомические признаки. Однако как функции, так и связанные с ними черты анатомического строения всех указанных анатомических элементов далеко не являются строго постоянными и неизменными. Этим объясняется разнообразие в строении древесины различных пород.

Характерные особенности микростроения древесины хвойных и лиственных пород. Микроскопическое строение древесины у различных древесных пород весьма разнообразно. Если разделить древесные пород на группы хвойных и лиственных, то в пределах каждой из этих групп наблюдается уже некоторое однообразие в их микроскопическом строении. Более простым строением отличается древесина хвойных; в ее состав входят трахеиды, сердцевинные лучи, паренхимные клетки и смоляные ходы.

Микроскопическое строение древесины лиственных более сложно, чем хвойных.  В состав древесины лиственных входят сердцевинные лучи, сосуды, трахеиды, древесные волокна и паренхимные клетки.Чтобы иметь представление о строении древесины хвойных и лиственных пород, рассмотрим строение древесины наиболее типичных пород, относящихся к этим группам. Из группы хвойных рассмотрим древесину сосны, а из группы лиственных – древесину дуба.

Строение древесины сосны. Основная масса древесины составлена из трахеид, которые расположены радиальными рядами. На поперечном разрезе трахеиды имеют вид четырех- или шестиугольных клеток, в стенках которых заметны окаймленные поры в виде двузубых вилок, обращенных остриями друг к другу. На радиальном и тангентальном разрезах трахеиды имеют вид волокон с заостренными концами.

Между трахеидами проходят сердцевинные лучи, которые на поперечном разрезе имеют вид узкой полоски, состоящей обычно из одного ряда клеток; на радиальном разрезе сердцевинные лучи видны в виде широких лент, состоящих из нескольких рядов клеток; на тангентальном разрезе сердцевинные лучи видны  в виде веретенообразных полосок, состоящих по высоте из нескольких, а по ширине из одного ряда клеток (если в них не залегает смоляной ход).  Среди трахеид расположены вертикальные смоляные ходы, которые на поперечном разрезе имеют вид округлой полости, выстланной внутри мелкими парехимными клетками выстилающего эпителия.

В центре ствола сосны расположена рыхлая ткань; она состоит из тонкостенных паренхимных клеток и образует сердцевину. Трахеиды у сосны занимают около 95% от объема всей древесины. Сердцевинные лучи 3-4 %, смоляные ходы около 1% и парнхимные клетки также около 1%, таблица 2.

Таблица  2 – Участие отдельных анатомических элементов в строении древесины хвойных пород.

| Название элементов древесины | Занимаемый объем, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимальный | максимальный | средний |
| Трахеиды | 87,0 | 95,0 | 96,0 |
| Сердцевинные лучи | 4,0 | 10,0 | 7,0 |
| Паренхима | 1,0 | 2,0 | 1,5 |
| Смоляные ходы | - | 1,1 | 0,4 |

Строение древесины дуба. Основная масса древесины дуба состоит из древесных волокон, которые на поперечном разрезе имеют вид четырех-пятиугольных клеток с узкими полостями и толстыми стенками. В поздней части годичного слоя древесные волокна имеют более толстые стенки и сплюснутый вид. На радиальном и тангентальном разрезах древесные волокна имеют вид длинных толстостенных клеток с заостренными концами.

Среди древесных волокон расположены сосуды, имеющие на поперечном разрезе вид округлых полостей с тонкими стенками.

В весенней части годичного слоя сосуды очень крупные и расположены в 1-3 ряда, в поздней части – более мелкие и собраны радиальными полосками. На радиальном и тангентальном  разрезах сосуды видны в виде длинных трубок с тонкими стенками. Вокруг сосудов и между ними расположены тонкостенные клетки древесной паренхимы; на поперечном разрезе древесная паренхима имеет вид многоугольных клеток с тонкими стенками и с зернистым содержимым, а на радиальном и тангентальном разрезах – вид волокон с перегородками.

Среди древесных волокон расположены сердцевинные лучи. На поперечном разрезе сердцевинные лучи видны в виде полосок, состоящих из одного (узкие лучи) или нескольких (широкие лучи) рядов клеток; проходя мимо крупных сосудов, сердцевинные лучи огибают их. На радиальном разрезе сердцевинные лучи видны в виде широких полосок, состоящих из нескольких рядов клеток.  На тангентальном разрезе узкие сердцевинные лучи видны в виде веретенообразных полосок, состоящих по высоте из нескольких, а по ширине из одного ряда клеток; широкие сердцевинные лучи видны в виде широких веретенообразных полосок, состоящих по ширине и по высоте нескольких рядов клеток.

В центре ствола у дуба, так же как и у сосны, расположена сердцевина, состоящая из тонкостенных паренхимных клеток.

Древесные волокна (с волнистами трахеидами) занимают у дуба примерно 43%, сосуды 22%, сердцевинные лучи 21 % и паренхимные клетки 14% от объема древесины. Примером строения древесины лиственных рассеяннопоровых может служить береза, таблица 3.

Таблица  3 – Участие отдельных анатомических элементов в строении древесины березы.

| Название элементов древесины | Занимаемый объем, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | минимальный | максимальный | средний |
| Сосуды с трахеидами | 5,0 | 58,0 | 20,0 |
| Древесные волокна | 26,0 | 78,0 | 49,0 |
| Сердцевинные лучи | 6,0 | 28,0 | 18,0 |
| Паренхима | 3,0 | 21,0 | 13,0 |

2.  Сложение клеток в годичном слое. У древесных пород каждый годичный слой состоит из двух частей. Внутренняя часть, обращенная к сердцевине, окрашена светлее и отличается от наружной менее плотным строением. По времени образования внутреннюю часть называют ранней, а наружную — поздней древесиной. Различие между ранней и поздней древесиной ярко выражено у хвойных (сосна, ель, лиственница) и некоторых лиственных пород (дуб).

Ранняя древесина служит для проведения воды вверх по стволу; поздняя древесина выполняет в основном механическую функцию. В зависимости от породы, возраста, условий произрастания, положения в стволе соотношение между ранней и поздней древесиной может  изменяться. В стволе хвойных деревьев содержание поздней древесины в годичных слоях по радиусу ствола в направлении от сердцевины к коре увеличивается, достигает максимума, а затем уменьшается. По высоте ствола количество поздней древесины убывает в направлении от комля к вершине. От количества поздней древесины зависят цвет, плотность и прочность древесины, а также способность ее резонировать.

Последнее свойство нашло отражение в использовании для изготовления дек музыкальных инструментов  древесины ели, носящей название резонансовой. Эта древесина характеризуется мелкослойностью. Наилучшая ширина слоя считается 2 мм с равномерным распределением слоев. Колебания числа слоев на двух соседних сантиметрах поверхности не должна превышать 30%.

Качество материала, обеспечивающего наибольшее излучение звука, оценивается по предложенной акад. Н. Н. Андреевым акустической константе, м4/(кгс):    K=Eρ3 , где Е – динамический модуль упругости, Н/м2 или кг/(м с2);  - плотность древесины, кг/м3.

Кроме ели наибольшая величина акустической константы характерна для древесины  пихты и кедра. Она составляет примерно 12 м4/(кгс).    Заготовки из резонансной древесины должны согласно ГОСТ 6900-83 удовлетворять ряду требований. Ширина годичных слоев должна быть в зависимости от вида музыкального инструмента не более 3-6 мм. а содержание поздней древесины в них не более 30% (для дек концертных роялей не более 20%); резонансная древесина должна быть равнослойной, не содержать сучков, пороков строения, особенно крени и наклона волокон.

Как правило, большое число годичных слоев и больший процент поздней древесины соответствует более высоким показателям механических свойств. В целом ряде стандартов на древесные материалы (авиационные пиломатериалы), содержатся требования определенных допустимых величин числа годичных слоев в 1 см (или ширины годичных слоев) и процента поздней древесины.

Лабораторная работа

Материалы и оборудование. Увеличительная лупа до 5 – кратного увеличения; измерительная линейка; текст ГОСТа 16483.18.

Цель. Научиться  определять содержание поздней древесины. Определить в 1 см поперечного разреза древесины число годичных слоев и содержание поздней древесины в годичном слое сосны, ели, дуба.

Задания

1. Ознакомится с микроскопическим строением древесины сосны, ели, березы, дуба по препаратам микросрезов (или альбомным изображениям) древесины. Сделать зарисовки.

n=NL2.  Определить содержание поздних слоев древесины. На плоскости поперечного разреза по радиальному направлению отмечают границы крайних целых годичных слоев на участке, равном примерно 20 мм, и подсчитывают число слоев (N). Расстояние (L) между отметками измеряют с погрешностью не более 0,5 мм. В каждом годичном слое между отметками измеряют ширину поздней зоны (б) с погрешностью не более 0,1мм. Число годичных слоев (n) в 1 см вычисляют с точностью до 0,5  по формуле

где:  N – общее число целых годичных слоев;

L - протяжение годичных слоев по радиальному направлению, см;

m=ΣбL⋅100Содержание поздней древесины (m) в процентах вычисляют с точностью до 1% по формуле:

где: ∑б – общая ширина поздней древесины, см.

Результаты измерений и расчетов заносят в таблицу.

| Маркировка образца (порода) | Общее число целых годичных слоев N | Протяжение годичных слоев по радиальному направлению, см L | Общая ширина поздней древесины, см, ∑б | Число годичных слоев в 1 см, n | Содержание поздней древесины, %, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вопросы для самоконтроля

- От чего зависит ширина годичного кольца древесины?

- Что такое микропризнаки древесины?

- Что такое древесные ткани ?

- Чем отличается микростроение древесины лиственных пород от хвойных?

- Назовите основные структурные элементы  клеточной стенки древесины.

- Опишите форму анатомических элементов, выполняющих проводящие, механические и запасающие функции в древесине хвойных пород.

- Какие пределы содержания поздних слоев характерно для резонансной древесины ?

- Что такое резонансная способность древесины?

Литература

- ГОСТ 16483.18 -72 Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое.

- ГОСТ 16483.7 -71 Древесина. Методы определения влажности.

- ГОСТ 17231 -78 Лесоматериалы круглые и колотые. Методы определения влажности.

- ГОСТ 2140 - 81 Пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения.

- ГОСТ 22296 - 89 Балансы экспорта. ТУ.

- ГОСТ 22297 -76 Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. ТУ.

- ГОСТ 22298 -76Э Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые на экспорт. Технические требования.

- ГОСТ 22299 -76Э Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые на экспорт.

- ГОСТ 2292 - 88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемки.

- ГОСТ 2695 - 83 Пиломатериалы лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 2708 - 75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов.

- ГОСТ 5306 - 83 Объем пиломатериалов.

- ГОСТ 6564 - 84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование.

- ГОСТ 8486 - 86Е Пиломатериалы хвойных пород. ТУ.

- ГОСТ 9462 - 88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 9463 - 88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. ТУ.

- Колос Н. А., Ульдинович С. В. Древесиноведение и лесное товароведение в вопросах, примерах, задачах. - Гомель, 1997. -  79 с.

- Поляков В. Н., Лаптев Ю. В. Обмер и учет круглых деловых лесоматериалов, методические указания. -  Брянск, 2002. - 36 с.

- СТБ – 2004 дрова. ТУ.

- Уголев Б. Н. Древесиноведение и лесное товароведение. – М, 1991. - 255 с.

- Федоров Н. И., Пауль Э. Э., Раптунович Е. С. Практикум по древесиноведению и лесному товароведению. -  Мн., 1984. -199 с.