Спецкурс «Лесное товароведение»

ТЕМА 5 Пороки  круглых лесоматериалов.

- Понятие о качестве древесины. Пороки древесины.

1. Понятие о качестве  и   пороках  древесины. Качество древесины определяется наличием, размерами и количеством пороков.

Размеры тех или иных пороков и степень их развития  учитываются при определении сортности и назначения лесоматериалов В ГОСТ 2140-88 рекомендуются методы идентификации пороков и метод  их измерений.

Стандарт охватывает широкую номенклатуру пороков, которые разделены на девять групп: 1 – сучки, 2 – трещины, 3 – пороки формы ствола, 4 – пороки строения древесины, 5- химические окраски, 6 – грибные поражения, 7 – биологические повреждения, 8 – инородные включения, механические повреждения и пороки обработки, 9 – покоробленности.

В каждую группу входит несколько градаций пороков. Часть пороков характерна только для круглых лесоматериалов (например - бревен), другие пороки свойственны только пилопродукции (доски, брусья, заготовки) или шпону.  Есть пороки, встречающиеся у нескольких категорий сортиментов.

Параметры такого порока как сучки зависят от породы дерева, условий его роста и зоны ствола. Стволы теневыносливой породы – ели имеют больше сучков, чем стволы сосны; деревья выросшие в сомкнутых древостоях, очищаются от сучков раньше и выше по высоте, чем дерево, выросшее на свободе; комлевая часть ствола имеет меньшую сучковатость, чем вершинная часть ствола. Размеры одних и тех же сучков и состояние их древесины изменяются по радиусу ствола. По мере продвижения от коры в глубь ствола и к сердцевине размеры сучков  уменьшаются, несросшиеся сучки переходят в сросшиеся, уменьшается количество загнивших и гнилых сучков.

При использовании древесины, сучки в большинстве случаев оказывают отрицательное влияние. Они обычно ухудшают внешний вид древесины, нарушают ее однородность и вызывают искривления волокон и годичных слоев, что приводит к снижению показателей многих механических свойств древесины.

Наличие сучков затрудняет механическую обработку древесины, способствует неравномерному износу древесины, приводит к увеличению расхода древесины для создания необходимого запаса прочности, а также уменьшает выход заготовок из пиломатериалов.

Влияние сучков на качество древесины и степень понижения ее сортности зависит от назначения и размеров сортимента, вида и разновидности сучков, абсолютных и относительных их размеров, количества и местоположения в сортименте (детали). При прочих равных условиях наименее отрицательное влияние на механические свойства древесины оказывают мелкие здоровые и сросшиеся сучки, а наибольшее – крупные гнилые сучки, сучки, выходящие на кромку или близко к ней расположенные, а также сшивные и разветвленные.

В ряде случаев, например, при использовании круглых лесоматериалов для лущения, при выработке резонансных и авиационных пиломатериалов, необходимо знать ширину по радиусу ствола периферийной бессучковой зоны, обеспечивающей наибольшей выход шпона и пиломатериалов высокого качества. С этой целью для многих лиственных пород с гладкой корой разработаны специальные методы измерения, позволяющие определять диаметр и глубину залегания заросших сучков и по этим показателям судить о ширине периферийной бессучковой зоны круглых лесоматериалов.

Трещины усушки, нарушая цельность древесины, оказывают существенное влияние на прочность и могут сильно снижать ее сортность. Трещины не только непосредственно влияют на качество древесины,  но они служат также каналами проникновения грибной инфекции во внутренние ее слои. В трещины может попадать вода увлажняя уже просохшую древесину.

Наименьшее снижение прочности из-за трещин наблюдается при сжатии вдоль или поперек волокон; наибольшее – при растяжении поперек волокон, если трещина расположена в плоскости, перпендикулярной действующему усилию, а также при скалывании, если трещина совпадает с плоскостью скалывания. При изгибе наибольшее отрицательное влияние оказывает трещина, перпендикулярная изгибающему усилию, расположенному в нейтральной плоскости. Здесь нормальные напряжения отсутствуют, но касательные напряжения максимальны и величина снижения прочности оказывается пропорциональной уменьшению площади, работающей на скалывание.

Такие пороки как инородные включения, козырек и накол, учитываются по факту  наличия в сортименте.

В пиломатериалах не подлежат измерению инородные включения, риски, волнистость, ворсистость, мшистость, накол, рваный торец, бахрома, козырек, заусенец, выщерблины, гребешок и ожог. Достаточно указать их наличие в сортименте.

В шпоне не производится измерение ворсистости, мшистости, гребешка и ряби. Указанные пороки фиксируются по факту  наличия их в шпоне.

Лабораторная работа

Материалы и оборудование. Образцы основных пороков хвойных и лиственных пород. Измерительные линейки. Тексты ГОСТов 2140-88, 9463-88, 9462-88.

Цель: Научиться правилам  диагностики и обмера сучков, трещин,   механических повреждений в круглой продукции из древесины. Определить основные пороки у хвойных и лиственных  пород по представленным образцам.

Задание

Используя тексты ГОСТов 2140-88, 9463-88, 9462-88 по имеющимся образцам древесины идентифицировать основные сортообразующие пороки (сучки, трещины, гнили, биологические изменения) и  провести их измерения в соответствии с Приложением Д и Г.

Вопросы для самоконтроля

- Назовите основные пороки круглых лесоматериалов.

- Как различаются сучки по форме и состоянию древесины?

- Назовите виды трещин.

- Чем отличается закомелистость от сбежистости?

- Какие существуют разновидности червоточин?

- Назовите разновидности покоробленности пиломатериалов.

Литература

- ГОСТ 16483.18 -72 Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое.

- ГОСТ 16483.7 -71 Древесина. Методы определения влажности.

- ГОСТ 17231 -78 Лесоматериалы круглые и колотые. Методы определения влажности.

- ГОСТ 2140 - 81 Пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения.

- ГОСТ 22296 - 89 Балансы экспорта. ТУ.

- ГОСТ 22297 -76 Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. ТУ.

- ГОСТ 22298 -76Э Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые на экспорт. Технические требования.

- ГОСТ 22299 -76Э Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые на экспорт.

- ГОСТ 2292 - 88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемки.

- ГОСТ 2695 - 83 Пиломатериалы лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 2708 - 75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов.

- ГОСТ 5306 - 83 Объем пиломатериалов.

- ГОСТ 6564 - 84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование.

- ГОСТ 8486 - 86Е Пиломатериалы хвойных пород. ТУ.

- ГОСТ 9462 - 88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 9463 - 88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. ТУ.

- Колос Н. А., Ульдинович С. В. Древесиноведение и лесное товароведение в вопросах, примерах, задачах. - Гомель, 1997. -  79 с.

- Поляков В. Н., Лаптев Ю. В. Обмер и учет круглых деловых лесоматериалов, методические указания. -  Брянск, 2002. - 36 с.

- СТБ – 2004 дрова. ТУ.

- Уголев Б. Н. Древесиноведение и лесное товароведение. – М, 1991. - 255 с.

- Федоров Н. И., Пауль Э. Э., Раптунович Е. С. Практикум по древесиноведению и лесному товароведению. -  Мн., 1984. -199 с.