Спецкурс «Лесное товароведение»

ТЕМА 6 Пороки пиленых лесоматериалов.

- Пороки пиленых лесоматериалов.

- Пороки пиленых лесоматериалов. Наибольшее значение для определения уровня качества пиленой древесины имеют сучки.

Сучки.  представляют собой основания ветвей, заключенные в древесине лесоматериала. В круглых сортиментах выделяется две их разновидности:

открытые - выходящие на боковую поверхность;

заросшие  -  обнаруживаемые по вздутиям, бровкам и раневым пятнам на боковой поверхности.

Бровка  - образование в виде двух расходящихся под тупым углом темных полосок возникающее от давления разрастающейся ветви на древесину ствола. После отмирания и опадения ветви на месте заросшего сучка возникает раневое пятно, чаще всего правильной эллипсовидной формы

Во всех видах лесоматериалов различают сучки по  состоянию древесины: здоровые, загнившие, гнилые и табачные.

Здоровыми называются сучки в пилопродукции и шпоне, у которых древесина  не имеет признаков гнили:

светлые - окрашенные слегка темнее окружающей древесины;

темные - древесина пропитана смолой, дубильными  и ядровыми веществами и поэтому значительно темнее окружающей древесины;

здоровые - сучки с трещинами.

загнившие и гнилые  - сучки, у которых зона гнили занимает соответственно менее или более 1/3 площади разреза.

табачные - сучки, у которых древесина полностью или частично превратилась в рыхлую массу ржаво-бурого (табачного) или белесого цвета, легко растирающуюся в порошок. В круглых лесоматериалах при установлении разновидностей  открытых сучков по состоянию древесины иногда трудно отличить табачные сучки от других пораженных гнилью сучков.  В этом случае применяют  зондирование щупом.  Если зона разрушения распространяется на глубину не более 3 см, такие сучки, в зависимости от площади поражения относят к загнившим или гнилым; если же зона разрушения распространяется на большую глубину (часто до сердцевины), то это табачные сучки.

В распиленом лесоматериале различают также сучки по месторасположению:  пластевые, кромочные, ребровые и сшивные. Пластевые сучки выходят на широкую сторону (пласть), кромочные – на узкую (кромку), ребровые – одновременно на смежные пласть и кромку, торцовые – на короткую сторону (торец) сортимента.

сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся - сучки, у которых годичные слои не срослись с окружающей древесиной на протяжении соответственно: менее ¼; более ¼; но менее ¾; более ¾ периметра разреза сучка. Среди несросшихся сучков выделяют выпадающие.

В пилопродукции и строганном шпоне размеры сучков определяют одним из двух способов:

1  по расстоянию между двумя касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси сортимента;

2  по наименьшему диаметру сечения сучка.

Круглые, овальные и продолговатые не выходящие на ребро сучки измеряют первым или вторым способом. Сшивные и выходящие на ребро продолговатые (или разветвленные) сучки измеряют в пилопродукции первым способом на той стороне сортимента, на которую выходит поперечное сечение сучка или вторым способом по продольному сечению.

Стандартами нормируется также такой порок у древесины как трещины. Различают метиковые трещины, возникающие в стволах деревьев всех пород, особенно у сосны, лиственницы, бука и преимущественно у деревьев перестойных насаждений.

В пиломатериалах они обнаруживаются как на торцах, так и на боковых поверхностях в виде прерывистых разрывов по длине сортимента. При высыхании древесины размеры трещин увеличиваются.

В зависимости от расположения в сортиментах различают:

простая  метиковая  трещина - расположена в одной плоскости по длине круглого сортимента;

сложная метиковая трещина - две или несколько трещин, направленных на торце под углом друг к другу, а также одна или две трещины, из-за спирального расположения волокон (при пороке – наклон волокон), находящиеся не в одной плоскости.

Нарушая целостность древесины, метиковые трещины, снижают ее прочность. Простые метиковые трещины в отличие от сложных меньше снижают сортность пиловочных бревен. Степень снижения сортности пиломатериалов от  метиковых трещин  обуславливается их размерами и месторасположением.

Отлупные трещины – это отслоения по годичному слою древесины внутри ядра или спелой древесины у растущих деревьев всех пород.  Отлуп обнаруживается в круглых лесоматериалах только на торцах в виде дугообразных (не заполненных смолой) или кольцевых трещин.

В пиломатериалах  на торцах в виде трещин-луночек, а на боковых поверхностях в виде продольных трещин или желобчатых углублений.

Причина появления отлупных трещин точно не установлена. Замечено, что они появляются в местах резкого перехода мелкослойной древесины в широкослойную. Возникновение отлупа может быть связана с образованием внутренней гнили, а у осины и других лиственных- водослоя.

Трещины усушки возникают в лесоматериалах под действием силовых напряжений, возникающих при высушивании древесины.  Трещины распространяются от боковой поверхности в глубь сортимента по радиальным направлениям. От метиковых и морозных трещин отличаются меньшим протяжением по длине сортимента (обычно не более 1 м) и меньшей глубиной. На торцах круглых сортиментов и пиломатериалов трещины появляются из-за неравномерности высыхания их по длине. В конечной стадии сушки пиломатериалов крупного сечения (чаще лиственных пород), иногда образуются внутренние трещины (свищи), обнаруживемые только при распиловке сортиментов.

В круглых и пиленых сортиментах в зависимости от расположения различают трещины:

торцовые - расположенные на торцах срезов;

боковые - расположенные на боковых сторонах сортимента, которые могут выходит на торцы.

В пиленых сортиментах различают трещины пластевые и кромочные.  Если трещины распространяются на глубину менее 1/10 толщины сортимента (но не более 7см для круглых лесоматериалов и 5 мм для пилопродукции) они называются неглубокими, если на большую – глубокими.

Сквозными называются трещины, выходящие на две боковые стороны или на два торца сортимента.  Сюда же относятся и отлупные трещины, выходящие в двух местах на одну сторону сортимента (могут образовать желобок). В шпоне трещины шириной менее 0,2 мм называются сомкнутыми, а более широкие – разошедшимися.

Измерения  трещин проводят  по глубине раскола сортимента в миллиметрах и длине в сантиметрах или соответственно в долях толщины и длины сортимента.

В круглых лесоматериалах торцовые трещины усушки измеряют по глубине раскола. Для измерения глубины пользуются тонким стальным щупом.

В пилопродукции торцовые трещины измеряют по протяженности на торце в миллиметрах или в долях той стороны сортимента, на который их проекция больше.

Отлупные торцовые трещины в пилопродукции измеряют по хорде или диаметру в зависимости от того, менее или более половины окружности годичного слоя занимает трещина. В шпоне трещины измеряют по длине, а у разошедшихся трещин измеряют и ширину; учитывают количество трещин на 1 м ширины листа.

Торцовые метиковые, отлупные и морозные трещины в круглых лесоматериалах измеряют по наименьшей толщине сердцевинной доски или диаметру круга, в котором они могут быть вписаны, или же по наименьшей ширине неповрежденной периферической зоны торца.

Из нерегулярных анатомических образований определенное значение имеет наличие сердцевины и пасынка.

В круглых сортиментах присутствие сердцевины неизбежно и поэтому пороком не считается. В пилопродукции измеряется глубина залегания сердцевины в миллиметрах или долях толщины, считая от ближайшей пласти или кромки. Сердцевина и примыкающая к ней ювенильная древесина существенно снижают прочность сортиментов малого сечения. В крупных пиленых сортиментах присутствие сердцевины нежелательно из-за многочисленных заросших сучков вокруг нее. Кроме того, при сушке сортименты, выпиленные таким образом, что в них оказывается сердцевина, как правило, растрескиваются вследствие анизотропии усушки. Сердцевина легко загнивает.

В пилопродукции и шпоне измеряют длину участка с двойной сердцевиной, а в круглых лесоматериалах только отмечается наличие этого порока. Пиленые сортименты с двойной сердцевиной сильнее коробятся и растрескиваются. Механическая обработка круглых сортиментов (распиловка и лущение) затрудняется и сопровождается увеличением количества отходов.

Пасынок представляет собой отставшую в росте или отмершую вторую вершину ствола, которая пронизывает сортимент под острым углом к его продольной оси на значительном протяжении. В круглых лесоматериалах пасынок имеет вид сильно вытянутого овала, в пилопродукции и шпоне  полосы или овала с самостоятельной системой годичных слоев. Порок измеряют по наименьшему диаметру его сечения. Пасынок нарушает однородность строения древесины,  а в пилопродукции  и целостность, снижает прочность, особенно при изгибе и растяжении.

При оценке пригодности пиленой древесины с первичными грибными окрасками и гнилями необходимо учитывать, что многие грибы – возбудители этих пороков не способны продолжать свое развитие в срубленном или отмершем дереве  после подсыхания и вторичного увлажнения древесины. Грибы – возбудители  вторичных окрасок и гнилей встречаются редко в живых деревьях, вызывая лишь незначительные по объему поражения, но они развиваются в полной мере после отмирания или рубки дерева, а также при благоприятных условиях в деревянных конструкциях.

Поверхностная червоточина не влияет на механические свойства древесины. Однако в круглых лесных материалах через поверхностную червоточину распространяется синева и другие грибные поражения заболонной древесины, при распиловке, лущении и т. п. Пораженные червоточиной слои уходят в горбыли, рейки и другие отходы и поэтому поверхностная червоточина в пиловочнике и фанерном сырье может быть допущена без ограничения, но должна ограничиваться в высококачественном материале.

Заболонная и ядрово-заболонная червоточина понижает сортность круглых сортиментов. Поврежденный пиловочник может дать значительный процент пиломатериалов с червоточиной, а фанерное сырье – низкий выход высокачественной фанеры. При выработке из поврежденной древесины тарных сортиментов получаются значительные отходы.

Сильно развитая ядрово-заболонная червоточина резко снижает выход лесных материалов вплоть до перевода значительной их части в дрова. Некрупные червоточины, как правило, меньше отражаются на сортности древесины, чем крупные.

Покоробленность затрудняет, а иногда и полностью исключает возможность использования сортиментов по назначению.

В эту группу пороков включены покоробленности, под которыми понимают искривления сортиментов происходящее при распиловке или сушке.

Изменение формы пиломатериалов и заготовок при сушке, а также выпиловке и неправильном хранении называется короблением. Чаще всего коробление происходит из-за различия усушки по разным структурным направлениям. Различают поперечную и продольную покоробленность.

Коробление может возникать при механической обработке сухих пиломатериалов: при несимметричном строгании, ребровом делении из-за нарушения равновесия остаточных напряжений или наличия в нем слоев креневой или тяговой древесины

В пиломатериалах не подлежат измерению химические окраски, наружняя трухлявая гниль, сердцевина. Достаточно указать их наличие в сортименте.

Оценка качества лиственных лесоматериалов проводится по ГОСТ 9462-88 по той же номенклатуре пороков, что и у хвойных лесоматериалов. При этом учитывается, что у лиственных пород могут быть еще и специфические пороки (побурение, ложное ядро).

Лабораторная работа

Материалы и оборудование. Образцы основных пороков хвойных и лиственных пород. Измерительные линейки. Тексты ГОСТов 2140-88, 9463-88, 9462-88.

Цель: Научиться правилам  диагностики и обмера сучков, трещин,   механических повреждений в пиленой лесопродукции.  Определить основные пороки у хвойных и лиственных  пород по представленным образцам.

Задание

Используя тексты ГОСТов 2140-88, 9463-88, 9462-88 по имеющимся образцам древесины идентифицировать основные сортообразующие пороки (гнили,   покоробленности, биологические изменения) и в соответствии с Приложением Г , Д.

Вопросы для самоконтроля

- Какими пороками характеризуется качество пиломатериалов?

- Какие допустимые нормы содержания сучков в пиломатериалах?

- Что такое усушка досок и как ее определить?

- Какие биоизменения пилопродукции нормируются стандартами?

- Какие механические повреждения пиломатериалов являются пороками?

Литература

- ГОСТ 16483.18 -72 Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое.

- ГОСТ 16483.7 -71 Древесина. Методы определения влажности.

- ГОСТ 17231 -78 Лесоматериалы круглые и колотые. Методы определения влажности.

- ГОСТ 2140 - 81 Пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения.

- ГОСТ 22296 - 89 Балансы экспорта. ТУ.

- ГОСТ 22297 -76 Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. ТУ.

- ГОСТ 22298 -76Э Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые на экспорт. Технические требования.

- ГОСТ 22299 -76Э Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые на экспорт.

- ГОСТ 2292 - 88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемки.

- ГОСТ 2695 - 83 Пиломатериалы лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 2708 - 75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов.

- ГОСТ 5306 - 83 Объем пиломатериалов.

- ГОСТ 6564 - 84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование.

- ГОСТ 8486 - 86Е Пиломатериалы хвойных пород. ТУ.

- ГОСТ 9462 - 88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 9463 - 88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. ТУ.

- Колос Н. А., Ульдинович С. В. Древесиноведение и лесное товароведение в вопросах, примерах, задачах. - Гомель, 1997. -  79 с.

- Поляков В. Н., Лаптев Ю. В. Обмер и учет круглых деловых лесоматериалов, методические указания. -  Брянск, 2002. - 36 с.

- СТБ – 2004 дрова. ТУ.

- Уголев Б. Н. Древесиноведение и лесное товароведение. – М, 1991. - 255 с.

- Федоров Н. И., Пауль Э. Э., Раптунович Е. С. Практикум по древесиноведению и лесному товароведению. -  Мн., 1984. -199 с.