Спецкурс «Лесное товароведение»

ТЕМА 7 Установление сортности  и назначения

лесоматериалов круглых.

- Виды  и назначение лесоматериалов круглых.

- Технические требования  к качеству

1. Виды  и назначение лесоматериалов круглых.  Для определения вида получаемой из ствола дерева товарной продукции необходимо знать наименование заготавливаемых сортиментов, их размеры по длине и диаметру в верхнем отрубе без коры, породу дерева, а также требования к качеству.

Нормативы определения сортности приводятся в Государственных стандартах – ГОСТах, которые разработаны в СССР. Органами стандартизации Республик Содружества действие этих нормативных документов продлены на территории суверенных государств, в том числе и Беларуси.

В настоящее время действуют ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород», ГОСТ 9462-88 – «Лесоматериалы круглые лиственных пород». Стандарты устанавливают необходимые размеры лесоматериалов (длина, толщина с указанием градаций по длине и толщине), технические требования (требования к размерам, породе, сортности в зависимости от назначения).

Все круглые деловые лесоматериалы делятся на группы  по толщине: мелкие с градацией в 1 см, средние с градацией в 2 см, крупные с градацией в 2 см.

К мелким лесоматериалам относятся лесоматериалы толщиной 6-13 см.

К средним лесоматериалам относятся лесоматериалы толщиной 14-24 см.

Все лесоматериалы толщиной 26 см и более относятся к крупным.

В соответствии с назначением длина круглых деловых лесоматериалов хвойных пород колеблется в широких пределах: от 0,75 м (для выработки целлюлозы и древесной массы) до 17 м (для мачт судов и радио). Основными размерами длины являются 4-6,5 м с градацией 0,5 м, и 0,25 м.

Для некоторых сортиментов установлены более мелкие градации по длине, а именно: для экспортных лесоматериалов -0,3 м; а для бочковой и ящичной тары – 0,1 м (таб. 2, ГОСТа 9463-88).

В соответствии с назначением длина круглых деловых лесоматериалов лиственных пород колеблется от 0,50 м (заготовки ружейных лож) до 8,5 (для деревянного судостроения).

Величина градации по длине зависит от назначения лесоматериала и может быть 0,1; 0,2; 0,25; 1 метр. (таб. 2, ГОСТа 9462-88).

Стандартами для изделий различного назначения регламентируется также древесная порода.

Так, для выработки заготовок 1-го сорта различного назначения,  например пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочник), используется  древесина всех пород и всех трех сортов, а для выработки авиационных и судостроительных только высших сортов. Для получения  резонансных изделий используется древесина только хвойных пород (ели, пихты, кедра). Для производства карандашей регламентируется древесина кедра (с ограничениями возможна и липа).

Железнодорожные шпалы должны  изготавливаться из древесины хвойных пород кроме кедра, а из лиственных только из березы.

Для выработки как строганного, так и лущеного шпона используется древесина хвойных и лиственных пород только первого и второго сортов.

Для целей спичечного производства используется только осина, тополь, липа, ольха и тоже высших сортов.

Для производства сульфитной,  бисульфитной целлюлозы и белой древесной массы используется преимущественно древесина ели, пихты в виде балансов. Для производства электроизоляционных видов бумаги и картона регламент расширен и для древесины сосны.

Наиболее массовое назначение сортиментов хвойных и лиственных пород приведено в таблице 4.

Таблица  4 – Технические условия, предъявляемые к круглым лесоматериалам хвойных и лиственных пород.

| Назначение лесоматериалов | Породы |  |  | Сорт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойные | лиственные |  | хвойные | лиственные |
| Для выработки пиломатериалов и заготовок: |  |  |  |  |  |
| общего назначения (пиловочник) | все породы1 | все породы2 |  | 1; 2; 3 | 1; 2; 3 |
|  | - | Дуб, бук, ясень, ильм, клен, граб |  | - | 1; 2; 3 |
| авиационных | все породы1 | - |  | 1 | - |
| Резонансных | ель, пихта, кедр | - |  | 1 | - |
| Судостроительных | все породы1 | - |  | 1, 2 | - |
| карандашных | кедр | - |  | 1,2 | - |
| Для клепки: заливных бочек | все породы1 | Береза, осина, тополь, липа, ива |  | 1,2 | 1,2 |
| Сухотарных бочек и деталей ящиков | все породы1 кроме кедра | Береза, осина, тополь, ольха, липа, ива |  | 2,3 | 2,3 |
| Для брусьев проводников шахтных подъемов | лиственница | - |  | 1,2 | - |
| Назначение лесоматериалов | Толщина, см |  |  | Длина, м |  |
|  | хвойные | лиственные |  | хвойные | лиственные |
| Для выработки пиломатериалов и заготовок: |  |  |  |  |  |
| общего назначения (пиловочник) | 14 и более3 | 14 и более |  | 3,0-6,5 | 2,0-6,0 |
|  | - | 14 и более |  | - | 1,0-6,0 |
| авиационных | 26 и более | - |  | 2,75 | - |
| резонансных | 28 и более | - |  | 3,0-6,5 | - |
| судостроительных | 26 и более | - |  | 3,0-6,5 | - |
| карандашных | 24 и более | - |  | 3,0-6,5 | Не менее 0,6 |
| Для клепки: заливных бочек | 14 и более | 14 и более |  | 1,0-2,7; 2,75 3,0-6,5 | Не менее 0,6 |
| Сухотарных бочек и деталей ящиков | 13 и более3 | 12 и более |  | 1,0-2,7 2,75 3,0-6,5 | Не менее 0,6 |
| Для брусьев проводников шахтных подъемов | 20-46 | - |  | 4,5-6,5 | - |
| Назначение лесоматериалов | Градации по длине, м |  |  |  |  |
|  | хвойные |  | лиственные |  |  |
| Для выработки пиломатериалов и заготовок: |  |  |  |  |  |
| общего назначения (пиловочник) | 0,25 |  | 0,25 |  |  |
|  | - |  | 0,1 |  |  |
| Резонансных | 0,5 |  | - |  |  |
| Судостроительных | 0,5 |  | - |  |  |
| карандашных | 0,5 |  | - |  |  |
| Для клепки: заливных бочек | 0,1 - 0,5 |  | 0,1 |  |  |
| Сухотарных бочек и деталей ящиков | 0,1 - 0,5 |  | 0,1 |  |  |
| Для брусьев проводников шахтных подъемов | 0,5 |  | - |  |  |
| Примечание: 1 – Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр; 2 – кроме дуба, бука, ясеня, ильма, клена, граба; 3- при использовании фрезернопильных агрегатов допускается толщина 12 см. |  |  |  |  |  |

2. Технические требования  к качеству. В зависимости от пороков и дефектов обработки лесоматериалы хвойных и лиственных пород подразделяются на 3 сорта: первый, второй, третий.

В основу сортовых требований положены следующие целевые требования к лесоматериалам.

Лесоматериалы   1- го   сорта предназначаются для выработки главным образом высококачественной и специальной продукции (авиационных, резонансных, судостроительных пиломатериалов), а также для тех отраслей, где требуется древесина высокого качества, бессучковая или малосучковая с глубоким залеганием сучков.

Лесоматериалы   2-го  сорта  предназначаются в основном для выработки пиломатериалов общего назначения (для строительства, машиностроения, судостроения и др.). Частично лесоматериалы 2-го сорта могут быть использованы для выработки материалов специального назначения, для лущения, выработки целлюлозы, а также и для других нужд (если по размерам и породе лесоматериалы удовлетворяют требованиям потребления).

Лесоматериалы   3-го  сорта  предназначаются частично (при наличии гнили) для распиловки, а при отсутствии гнили в основном для использования в круглом виде в строительстве, в линиях связи, на транспорте и др. (столбы, опоры связи и электропередач, сваи и т.д.). С учетом указанного назначения у последнего вида лесоматериалов (предназначенного для использования в круглом виде) допускается большое количество даже крупных сучков, но совершенно не допускается гниль.

Сорт лесоматериалов устанавливается в зависимости от наличия и вида пороков на сортименте в соответствии с требованиями стандартов.

В стандартах указываются нормы допускаемых пороков по сортам лесоматериалов для хвойных пород таб. 3, п.1.7 ГОСТа 9463-88, и для лесоматериалов лиственных пород таб. 3, п.1.7 ГОСТа 9462-88. Измерение пороков древесины, механических повреждений и дефектов обработки должно проводиться согласно ГОСТа2140-88 «Древесина. Пороки».

Качество лесоматериалов особых назначений (авиационных, резонансных и др.) определяется с учетом соответствия их древесины дополнительным требованиям, которые указаны соответствующими ГОСТами.

Например, для резонансных лесоматериалов дополнительно регламентируется ширина годовых слоев и соотношение поздней и ранней древесины, наличие крени и т. д. При наличии в сортименте нескольких пороков качество (сортность) устанавливают по пороку, характеризующему худший сорт.

Различия в уровне требований к качеству лесоматериалов при различных сортах видны из таблицы 5.

Таблица  5 –   Нормы основных допускаемых пороков древесины

| Наименование пороков | Нормы ограничения пороков по породам и сортам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойные |  |  |  | лиственные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |
| 1. Сучки и пасынки с размером (см) не более в лесоматериалах категорий (толщины): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лесоматериалах мелких (толщиной от 6 до 13 см) | допускаются |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в лесоматериалах средних (толщиной от 14 до 24см) сучки всех разновидностей, за исключением табачных | 3 | 8 |  | + | 3 | 7 |  |  |  | + |  |  |
| в лесоматериалах крупных (толщиной от 26см и более) | 5 | 10 |  | + | 3 | 7 |  |  |  | + |  |  |
| б) сучки табачные в лесоматериалах крупных. | - | 2 |  | 5 | - | 4 |  |  |  | 7 |  |  |
| 2. Грибные поражения: а)ядровая гниль и дупло укладывающаяся во вписанную в торец полосу (вырезку) размером не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лесоматериалах мелких (толщиной от 6 до 13 см) | Не допускаются |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
| в лесоматериалах средних (толщиной от 14 до 24см) | - | 1/5d |  | 1/3d | 1/10d | ¼ d |  |  |  | 1/3d |  |  |
| в лесоматериалах крупных (толщиной 26-38 см) | 1/4 d |  |  | 1/3d* | ¼d | 1/3d |  |  |  | 1/3d* |  |  |
| в лесоматериалах крупных (толщиной 40 и более см) | 1/3d | 1/3d |  | ½d** | 1/3d | ½d |  |  |  | ½d** |  |  |
| б) побурение - для лиственных |  |  |  |  | не доп. | доп. без пятен |  |  |  | допуск. |  |  |
| б) Заболонная гниль | - | - |  | 1/10d | не доп. | 1/10d |  |  |  | 1/10d |  |  |
| Наружняя трухлявая гниль | Не допускаются |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Заболонные грибные окраски (синева и цветные заболонные пятна) | 1/20d | 1/10d |  | + | - |  | + без белых пятен |  |  | + |  |  |
| 3. Червоточина | Допускается поверхностная |  |  |  | не доп. |  |  | Допускается |  |  |  |  |
| 4. Трещины | Допускаются укладывающиеся во вписанные в торец круг или полоску (сердцевинную вырезку) размером не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) все разновидности, кроме боковых и торцовых от усушки | 1/3d | 1/3d |  | + | 1/3d | ½d |  |  |  |  | + |  |
| б) боковые от усушки | Допускаются глубиной не более диаметра торца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/20 | 1/20 |  | 1/5 | 1/20 | 1/5 |  |  |  |  | 1/5 |  |
| в) торцовые от усушки | Допускаются протяжением по длине сортимента не более |  |  |  | Допускаются глубиной не более |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установленного припуска |  |  | Д верх. торца | установленного припуска | Д верх. торца |  |  |  |  |  |  |
| 5. Кривизна (отношение стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортимента в процентах, не более: %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) простая | при любой толщине л/матер. |  |  |  | В лесоматериалах до 24 см |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1,5 | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  | В лесоматериалах 26 и более см |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 5 |
| б) сложная | Допускается в размере половины нормы простой кривизны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв), а также прорость открытая, сухобокость и рак | Допускаются глубиной не более суммы 1/10d и полуразности диаметров бревна в месте повреждения верхнего торца |  |  | + | Допускаются глубиной не более 1/10d в месте повреждения |  |  |  |  |  | + |  |
| Примечания: - пороки не допускаются; + указанный порок допускается любых размеров; d – диаметр торца без коры (для гнили – с выходом на 1 торец бревна); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - диаметра соответствующего торца с выходом на один торец; в лесоматериалах длиной до 3 м – ½ диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - соответствующего торца с выходом на второй торец не более ¼ его лиаметра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа

Материалы и оборудование. Образцы основных пороков хвойных и лиственных пород. Измерительные линейки. Тексты ГОСТов9463-88, 9462-88, 2708, 2292, СТБ1510-2004

Цель: Освоить методы установления сортности, научиться пользоваться ГОСТами и нормативными  таблицами.

Задание

Используя тексты ГОСТов9463-88, 9462-88, 2708, 2292, СТБ1510-2004 на примере различных вариантов практических задач (в том числе предлагаемых преподавателем) отрабатывается техника определения качества и назначения сортиментов.

Пример 1. Еловое бревно диаметром 20 см имеет ядровую ситовую гниль диаметром 4 см. Определить сорт бревна.

Решение. Так как в первом сорте ядровая гниль в бревнах диаметром до 24 см не допускается, сорт бревна второй.

Пример 2. Сосновое бревно диаметром 24 см имеет боковую трещину глубиной 15 мм. Определить сорт бревна.

Решение. Третий сорт, так как в первых двух сортах этот порок допускается глубиной не более 1/20 диаметра торца.

Пример 3. Определить сорт хвойного бревна толщиной 32 см при наличии ядровой гнили диаметром 6 см, сухобокости глубиной 40 мм и двойной сердцевины.

Решение. По наличию ядровой гнили (6 см составляет примерно 1/5 диаметра торца) бревно может быть отнесено к 1, 2, 3 сорту в зависимости о наличия других пороков.

По наличию двойной сердцевины бревно может быть отнесено к 1 сорту. По наличию сухобокости (40 мм составляет 1/8 диаметра торца) бревно может быть только 3 сорта, так как в первых двух сортах величина сухобокости не должна превышать 1/10 диаметра торца. Следовательно, бревно можно отнести только к 3 сорту, так как сортность устанавливается по пороку, характеризующему худший сорт.

Пример. 4 Установить сорт, назначение, выполнить маркировку  круглого делового лесоматериала: порода – дуб; назначение – кряж для строгания. Длина 4 м. Толщина нижнего основания 40см. Толщина верхнего торца 36 см. Пороки: сучки диаметром 6 см, гниль ядровая на нижнем основании. Ширина вырезки гнили 6 см. Заруб на середине длины сортимента глубиной 4 см. Диаметр сортимента в месте заруба 38 см.

Решение. По таблице 1 ГОСТ9462-88 устанавливаем, что сортимент относится к группе крупных лесоматериалов.

Далее определяется сорт по наличию сучков. По таблице 3 ГОСТ 9462-88 сорт 2, так как размер сучка у сортимента превышает 3 см, допускаемый в 1 сорте, но меньше 5 см, допускаемых во 2 сорте.

Определяем сорт по наличию гнили по той же таблице. Сорт 1, так как размер гнили у сортимента меньше ¼ диаметра соответствующего (нижнего) торца.

Определяем сорт по зарубу по табл.3  ГОСТ9462-88.  По зарубу в 1 и 2 сорте допускается порок глубиной не более суммы 1/10 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров бревна в месте повреждения и верхнего торца, то есть 36/10+(38-36)/ 2= 3,6+1= 4,6 см, так как 4 < 4,6, то сорт 1.

Общая сортовая оценка принимается по низшему показателю. Сорт сортимента второй.

Затем проверяем правильность назначения. По таблице 2 ГОСТ9462-88  (пункт 4) назначение совпадает по породе, сорту, толщине и длине. По этой же таблице определяем еще одно назначение. Данный сортимент может быть использован для выработки пиломатериалов общего назначения (пункт 1).

Вопросы для самоконтроля

- Какие пороки являются сортообразующими для круглых лесоматериалов?

- Назовите допускаемые нормы по кривизне ствола.

- Какие существуют ограничения содержания сучков в деловой древесине?

- Назовите допускаемый норматив грибных поражений  древесины.

- Назовите основные виды назначений лесоматериалов круглых.

- Что такое балансы и каким требованиям по качеству они должны удовлетворять?

- Что такое рудничная стойка и каким требованиям по качеству она должна  удовлетворять?

- Каким требованиям должны отвечать кряжи для выработки лущеного шпона?

Литература

- ГОСТ 16483.18 -72 Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое.

- ГОСТ 16483.7 -71 Древесина. Методы определения влажности.

- ГОСТ 17231 -78 Лесоматериалы круглые и колотые. Методы определения влажности.

- ГОСТ 2140 - 81 Пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения.

- ГОСТ 22296 - 89 Балансы экспорта. ТУ.

- ГОСТ 22297 -76 Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. ТУ.

- ГОСТ 22298 -76Э Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые на экспорт. Технические требования.

- ГОСТ 22299 -76Э Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые на экспорт.

- ГОСТ 2292 - 88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемки.

- ГОСТ 2695 - 83 Пиломатериалы лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 2708 - 75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов.

- ГОСТ 5306 - 83 Объем пиломатериалов.

- ГОСТ 6564 - 84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование.

- ГОСТ 8486 - 86Е Пиломатериалы хвойных пород. ТУ.

- ГОСТ 9462 - 88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 9463 - 88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. ТУ.

- Колос Н. А., Ульдинович С. В. Древесиноведение и лесное товароведение в вопросах, примерах, задачах. - Гомель, 1997. -  79 с.

- Поляков В. Н., Лаптев Ю. В. Обмер и учет круглых деловых лесоматериалов, методические указания. -  Брянск, 2002. - 36 с.

- СТБ – 2004 дрова. ТУ.

- Уголев Б. Н. Древесиноведение и лесное товароведение. – М, 1991. - 255 с.

- Федоров Н. И., Пауль Э. Э., Раптунович Е. С. Практикум по древесиноведению и лесному товароведению. -  Мн., 1984. -199 с.