Спецкурс «Лесное товароведение»

ТЕМА 8 Установление  сортности  и  назначения

лесоматериалов пиленых.

- Виды  и назначение лесоматериалов пиленых.

- Технические требования  к качеству

1. Виды  и назначение лесоматериалов пиленых.  Технические условия, предъявляемые к пиломатериалам общего назначения  из хвойных и лиственных  пород, приведены в ГОСТ 8486-86,  ГОСТ 24454-80 и ГОСТ 2695-83.

Согласно ГОСТ24454-80 вырабатывают хвойные пиломатериалы 16 размеров по толщине. Доски могут быть толщиной 16, 19, 22, 25 и 32 мм, доски и бруски 40, 44, 50, 60, 75, 100 мм, брусья – 120, 150, 175, 200, и 250 мм. У лиственных пиломатериалов стандартизировано 12 толщин: с 19 по 40 мм как у хвойных, затем 45, 50 мм и далее до 100 мм с градацией 10 мм. Пиломатериалы толщиной до 32 мм включительно называют тонкими, а больших размеров – толстыми.

Ширина обрезных хвойных пиломатериалов находится в диапазоне 75…275 мм. Из различных сочетаний толщины и ширины пиломатериалов образуется так называемая размерная сетка, включающая стандартизированные сечения пиломатериалов. Всего таких сечений 106, из них 72 для досок, 15 для брусков и 19 – для брусьев. Кроме этого, для платформ грузовых автомобилей, брусьев нефтяных вышек и мостовых брусьев стандартизировано еще 17 сечений. Для авто-  и вагоностроения пиломатериалы изготавливаются шириной 110 и 130 мм.

Пиломатериалы из хвойных пород заготавливаются из древесины сосны,  ели, пихты, лиственницы и кедра. Номинальная длина пиломатериалов, предназначенных для внутреннего рынка и экспорта, 1,0-6,5 м с градацией 0,25 м; для тары 0,5-6,5 м с градацией 0,1 м; для мостовых брусьев – 3,25 м. Для экспорта могут выпускаться и пиломатериалы длиной 0,9-6,3 м с градацией 0,3 м. При изготовлении шпал в качестве побочной продукции заготавливаются пиломатериалы длиной 2,75 м. По специальному заказу пиломатериалы выпускаются и длиной более 6,5 м. Размеры пиломатериалов по толщине и ширине должны соответствовать размерам, приведенным в ГОСТ 24454-80.

Кроме пиломатериалов, отмеченных в таблице, выпускаются пиломатериалы целевого назначения, поперечное сечение которых для экспорта 63х160 мм;  90х90;  90х125;  50х300;  63х300;  75х300;  100х300 мм; для кузовов грузовых автомобилей – 40х180 и 70х150 мм; для брусьев нефтяных вышек – 400х400 мм;  360х360 мм;  200х400;  180х330;  150х300 мм; для мостовых брусьев -

200х240 и 200х260 мм;  для авто- и вагоностроения – шириной 110 и 130 мм.

Допускаются следующие предельные отклонения от номинальных размеров (мм):

По длине +50 и -25

По толщине:

до 32 мм включительно -+ 1,0

от 40 до 100 мм включительно -+  2,0

более 100 мм -+ 3,0

По ширине для обрезных пиломатериалов:

до 100 мм включительно -+  2,0

более 100 мм -+ 3,0.

Следует помнить, что номинальные размеры пиломатериалов из хвойных пород установлены для древесины с абсолютной влажностью 20%. При выпиловке пиломатериалов из древесины с иной	 влажностью фактические размеры должны быть соответственно больше или меньше номинальных размеров на величину усушки согласно ГОСТ 6782.1-75. Для определения величины поправки на усушку применительно к определенному номинальному размеру необходимо знать древесную породу, начальную влажность пиловочного сырья и характер распиловки пиломатериалов (смешанная, тангенциальная или радиальная).

Номинальные размеры по толщине и ширине досок определяют после измерения влажности по ГОСТ 16588-91 с учетом величины усушки, установленной по ГОСТ 6782.1-75 (для хвойных досок) или ГОСТ 6782.2-75 (для лиственных досок) от уровня влажности 35 и более % при тангентальной и смешанной распиловке до влажности 10, 15 и 20%. (Или вносится поправка на усушку путем умножения полученного объема  на коэффициент 0,96 – для хвойных пород и 0,95 – для лиственных).

2. Технические требования к качеству пиломатериалов. Возможность использования пиломатериалов по определенному назначению зависит не только от размеров, но и от качественных показателей их. Качество пиломатериалов определяется наличием, размерами и количеством пороков древесины и дефектов обработки.

В зависимости от качества древесины и наличия дефектов обработки доски и бруски из хвойных пород делятся на 5 сортов (отборный, 1, 2, 3, 4), а брусья – на 4 (1, 2, 3, 4). Основными сортоопределяющими пороками древесины  пиломатериалов являются сучки, трещины, грибные повреждения (чаще грибные окраски), червоточина, наклон волокон, крень, а также дефекты обработки. Нормы допускаемых пороков и дефектов обработки пиломатериалов приведены для хвойных пород в  ГОСТ 8486-86 и лиственных ГОСТ2695-83, таблица 6.

Таблица  6 – Требования к качеству хвойных пиломатериалов

| № | Показатель, признак, порок древесины, его расположение | Требования для сортов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отборный | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт | 4 сорт |
| 1 | Порода древесины | хвойные породы (по спецификации покупателя) |  |  |  |  |
| 2 | Номинальная длина, м: для внутреннего рынка и экспорта | от 1,0 до 6,5 с градацией 0,25 |  |  |  |  |
|  | для изготовления тары | от 0,5 с градацией 0,1 |  |  |  |  |
|  | для мостовых брусьев | 3,25 |  |  |  |  |
|  | для экспорта | от 0,9 до 6,3 с градацией 0,3 |  |  |  |  |
| 3 | Отклонения от номинальной длины, мм | от -25 до +50 |  |  |  |  |
| 6 | Отклонения от номинальной толщины и ширины, мм, при номинальных размерах: до 32 мм вкл. | от -1 до +1 |  |  |  |  |
|  | от 40 до 100 мм вкл. | от -2 до +2 |  |  |  |  |
|  | более 100 мм | от -3 до +3 |  |  |  |  |
| 7 | Наименьшая ширина пласти необрезных пиломатериалов, мм, при номинальной толщине: от 16 до 50 мм | 50 |  |  |  |  |
|  | от 60 до 100 мм | 60 |  |  |  |  |
|  | от 125 мм и более | 60% толщины |  |  |  |  |
| Примечание 1: Размеры пиломатериалов по толщине и ширине установлены для влажности 20%. При большей или меньшей влажности размеры пиломатериалов должны быть больше или меньше на величину усушки по ГОСТ 6782.1-75 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сучки сросшиеся здоровые: диаметр проценты ширины / количество на 1 м длины, шт.: пластевые и ребровые | 20/2 | 25/3 | 33/4 | 50/4 | доп. |
|  | кромочные: при толщине до 40 мм | 33/1 | 50/2 | 67/2 | доп./2 |  |
|  | 40 мм и более | 25 (но не более 15 мм) / 2 | 33/2 | 50/3 | доп./3 |  |
| 9 | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, диаметр в процентах ширины / количество на 1 м длины (в сумме с сросшимися), шт.: пластевые и ребровые | 12,5/2 | 20/2 | 25/3 | 33/3 | 50/4 |
|  | кромочные: при толщине до 40 мм | 25/1 | 33/1 | 50/2 | доп./2 | доп./2 |
|  | 40 мм и более | 10 мм/1 | 25/2 | 33/2 | 67/2 | доп./3 |
| 10 | Сучки загнившие и гнилые | не допускаются | диаметр - по нормам для сросшихся и несросшихся сучков, число - не более половины от их допускаемого количества |  |  |  |
| Примечание 2: Диаметр сучка измеряют по расстоянию между двумя прямыми, касающимися сучка, параллельными продольной оси пиломатериала. Примечание 3: Сучки с диаметром менее 50% от допускаемого значения не учитывают. Примечание 4: Пасынок нормируют как несросшийся сучок, в отборном сорте не допускается. Примечание 5: У пиломатериалов длиной более 3 м допускается один сучок с диаметром по нормам смежного более низкого сорта. Примечание 6: На участке длины, равно ширине пиломатериала, сумма размеров сучков на прямой линии, пересекающей этот участок в любом направлении, не должна превышать допускаемого диаметра сучка. Примечание 7: У пиломатериалов толщиной более 40 мм (кроме отборного сорта) допускаются продолговатые и сшивные сучки с размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм. Примечание 8: У брусьев (толщина и ширина 100 мм и более) количество сучков не нормируется. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Трещины пластевые и кромочные, в т.ч. выходящие на торец, длина, проценты длины пиломатериала: неглубокие | 16 | 25 | 33 | 50 | доп. |
|  | глубокие | 10 | 16 | 33 | 50 |  |
| 12 | Трещины пластевые сквозные. в т.ч. выодящие на торец: длина, мм | 100 | 150 | 200 | - | - |
|  | длина, проценты длины п/м | - | - | - | 16 | 25 |
| 13 | Трещины торцовые (кроме трещин от усушки), длина, проценты ширины пиломатериала | не доп. | 25 | 33 | 50 | доп. |
|  |  |  | (на одном из торцев) |  |  |  |
| Примечание 9: Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью 22%. При большей влажности эти размеры уменьшают вдвое. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Наклон волокон, % | 5 | допускается |  |  |  |
| 15 | Крень, проценты от площади пласти пиломатериала | не допускается | 20 | допускается |  |  |
| 16 | Смоляные кармашки: количество на 1 м длины п/м, шт. | 1 | 2 | 4 | допускаются |  |
|  | длина кармашка (на одной стороне пиломатериала), мм | 50 | допускаются |  |  |  |
| 17 | Сердцевина и двойная сердцевина | не допускается |  | допускается |  |  |
|  | без отлупных и радиальных трещин в пиломатериалах толщиной 40 мм и более | не допускается | допускается |  |  |  |
| 18 | Прорость (односторонняя): ширина, проценты ширины пиломатериала | не доп. | 10 | 20 | 25 | доп. |
|  | длина, проценты длины пиломатериала |  | 5 | 10 | 10 |  |
| 19 | Рак, длина, проценты длина пиломатериала | не допускается |  | 20, но не более 1 м | 33 | доп. |
| 20 | Грибные ядровые пятна, площадь, проценты от площади пиломатериала | не допускаются | 10 | 20 | допускаются |  |
| 21 | Заболонные грибные окраски и плесень: поверхностные | не доп. | не допускаются |  |  |  |
|  | глубокие, площадь, проценты от площади пиломатериала |  | 10 | 20 | 50 | не доп. |
| 22 | Гнили: | не допускаются |  |  |  |  |
|  | пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос, площадь, проценты от площади пиломатериала | не допускаются |  |  |  | 10 |
| 23 | Червоточина, количество отверстий на 1 м длины пиломатериала, шт. | не допускается (кроме неглубокой на обзольной части) |  | 2 | 3 | 6 |
| 24 | Инородные включения | не допускаются |  |  |  |  |
| 25 | Обзол острый: ширина непропиленной пласти, проценты ширины пиломатериала | не допускается |  |  |  | 50 |
|  | длина непропиленной кромки, проценты длины пиломатериала |  |  |  |  | 25 |
| 26 | Тупой обзол: на пластях и кромках без ограничения по длине, размер непропиленной части, проценты ширины | 16 | 16 | 16 | 33 | доп. |
|  | на отдельных участках кромок, размер не пропиленной части, проценты ширины | 33 | 33 | 33 | 66 |  |
|  | длина участка, проценты длины пиломатериала | 16 | 16 | 16 | 25 |  |
| 27 | Скос пропила, проценты ширины или толщины п/м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 28 | Риски, волнистость, вырывы, глубина, мм | не более отклонений от номинальной толщины или ширины (поз. 5) |  |  | 3 | доп. |
| 29 | Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость, стрела прогиба, проценты от ширины пиломатериала | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | доп. |
| 30 | Покоробленность поперечная, стрела прогиба, проценты от ширины пиломатериала | 1 | 1 | 1 | 2 | доп. |
| Примечание 10: Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов влажностью 22%. При большей влажности нормы уменьшают вдвое. Примечание 11: Пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются. Примечание 12: Пиломатериалы поставляют сухими (влажность не более 22%), сырыми или сырыми антисептированными. Примечание 13: Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна проводитьс по пласти или кромке, худшей для данной доски. |  |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа

Материалы и оборудование. Образцы пиломатериалов, различных по форме поперечного сечения и качеству, влагомер. Измерительные линейки. Тексты ГОСТов 24454-80,  2695-83,  8486-86.

Цель: Освоить методы установления сортности, научиться пользоваться ГОСТами и нормативными  таблицами.

Задание

Используя тексты ГОСТов 24454-80,  2695-83,  8486-86 на примере различных вариантов практических заданий (а также предлагаемые преподавателем) отрабатывается техника работы с таблицами по определению качества сортиментов.

Варианты расчетов приведены ниже.

Вариант 1. Доски считают годными, если фактические размеры не менее наименьшего предельного значения и не более наибольшего предельного значения, предусмотренного стандартом или договором. При нарушении этого условия доски считают дефектными, а при определении объема номинальный размер считают равным номинальному размеру по договору.

Пример: Договором предусмотрена поставка сырых досок с номинальной толщиной 25 мм, расчетная влажность 20 %, величина усушки 0,8 мм, допускаемые отклонения от номинальной толщины от -1 мм до + 2 мм. Предельные размеры сырых досок: наименьший 25 + 0,8 - 1 = 24,8 мм, наибольший 25 + 0,8 + 2 = 27,8 мм.

Сырые доски, имеющие толщину от 24,8 до 27,8 мм, считают годными с номинальной толщиной 25 мм. Сырые доски, имеющие толщину менее 24,8 или более 27,8 мм, считают дефектными с номинальной толщиной 25 мм.

Вариант 2.  Доски считают годными, если фактические размеры не менее предельного значения, предусмотренного стандартом или договором. При нарушении этого условия доски считают дефектными, а при определении объема номинальный размер считают равным номинальному размеру по договору. Завышение размеров дефектом не считается.

Пример: Договором предусмотрена поставка сырых досок с номинальной толщиной 25 мм, расчетная влажность 20 %, величина усушки 0,8 мм, нижнее отклонение от номинальной толщины не более - 1 мм. Наименьший предельный размер сырых пиломатериалов: 25 + 0,8 - 1 = 24,8 мм, Сырые доски, имеющие толщину 24,8 мм и более считают годными с номинальной толщиной 25 мм. Сырые доски, имеющие толщину менее 24,8 мм, считают дефектными с номинальной толщиной 25 мм.

Вариант 3. Для досок устанавливают ряд номинальных значений размеров. Все доски независимо от значения размеров считают годными. Если фактический размер меньше предельного значения, предусмотренного стандартом или договором для определенного номинального размера, то номинальный размер досок уменьшают до ближайшей меньшей градации.

Пример: Договором предусмотрена поставка сырых досок с номинальной толщиной 25 мм, расчетная влажность 20 %, величина усушки 0,8 мм, допускаемые отклонения от номинальной длины менее - 1 мм. Наименьший предельный размер сырых досок: 25 + 0,8 - 1 = 24,8 мм, Сырые доски, имеющие толщину 24,8 мм и более считают годными с номинальной толщиной 25 мм. Сырые доски, имеющие толщину менее 24,8 мм, считают годными с номинальной толщиной 22 мм.

Вопросы для самоконтроля

- Что такое размерная сетка пиломатериалов?

- Сколько сортов у пиломатериалов хвойных и лиственных пород?

- Как определяют влажность пилопродукции?

- Какие существуют виды пиломатериалов?

- Какие виды пороков являются допустимыми в пилопродукции?

- Как определяется величина усушки пиломатериалов?

- Как  определяются номинальные размеры пиломатериалов?

- По каким основным порокам определяется качество пиломатериалов?

Литература

- ГОСТ 16483.18 -72 Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 1 см и содержания поздней древесины в годичном слое.

- ГОСТ 16483.7 -71 Древесина. Методы определения влажности.

- ГОСТ 17231 -78 Лесоматериалы круглые и колотые. Методы определения влажности.

- ГОСТ 2140 - 81 Пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения.

- ГОСТ 22296 - 89 Балансы экспорта. ТУ.

- ГОСТ 22297 -76 Стойки рудничные хвойных пород (пропсы), поставляемые для экспорта. ТУ.

- ГОСТ 22298 -76Э Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые на экспорт. Технические требования.

- ГОСТ 22299 -76Э Бревна пиловочные лиственных пород, поставляемые на экспорт.

- ГОСТ 2292 - 88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемки.

- ГОСТ 2695 - 83 Пиломатериалы лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 2708 - 75 Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов.

- ГОСТ 5306 - 83 Объем пиломатериалов.

- ГОСТ 6564 - 84 Пиломатериалы и заготовки. Правила приемки, методы контроля, маркировка и транспортирование.

- ГОСТ 8486 - 86Е Пиломатериалы хвойных пород. ТУ.

- ГОСТ 9462 - 88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 9463 - 88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. ТУ.

- Колос Н. А., Ульдинович С. В. Древесиноведение и лесное товароведение в вопросах, примерах, задачах. - Гомель, 1997. -  79 с.

- Поляков В. Н., Лаптев Ю. В. Обмер и учет круглых деловых лесоматериалов, методические указания. -  Брянск, 2002. - 36 с.

- СТБ – 2004 дрова. ТУ.

- Уголев Б. Н. Древесиноведение и лесное товароведение. – М, 1991. - 255 с.

- Федоров Н. И., Пауль Э. Э., Раптунович Е. С. Практикум по древесиноведению и лесному товароведению. -  Мн., 1984. -199 с.