Приложение  И

Заготавливаемые  лесоматериалы в круглом виде

| Назначение лесоматериалов | Порода древесины | Сорт | Толщина, см | Длина, м | Градация по длине, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| извлечение из ГОСТ9463-88, с доп. №682 от 30.03.90 |  |  |  |  |  |
| 1. для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (пиловочник) | Сосна, ель, пихта, лиственница | 1,2,3 | 14 и более | 3,0-6,5 | 0,25 |
| 9. для выработки сульфатной целлюлозы и бисульфатной полуцеллюлозы (балансы) | Сосна, ель, пихта, кедр, лиственница | 1,2,3 | 6-24 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им | -- |
| 14. для строительства (стройбревно) | Сосна, ель, пихта, лиственница | 1,2 | 14-24 | 3,0-6,5 | 0,5 |
| 17. для разделки на рудничную стойку (рудстойка) | Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | 1,2 | 7-24 | 4,0-6,5 | 0,5 |
| Извлечение из ГОСТ9462-88 |  |  |  |  |  |
| для выработки пиломатериалов, строительства, мебели и других назначений (пиловочник) | Все породы; дуб, бук, ясень и клен | 1,2,3,4 | 14 и более | Не менее 3,0 м Не менее 1,0 м | 0,50 0,10 |
| 10. для сульфатной, сульфитной целлюлозы (балансы) | Береза, осина, тополь, ольха, бук и граб | 2,3 | 8-24 | 0,75; 1,0; 1,1; 1,2; 1,25; 2,0 и кратные им | -- |
| 13. для построек различного назначения а) подтоварник б) стройбревно | Все породы | 2,3 | 8-11 12-24 | Не менее3,00 4,00-6,50 | 0,25 0,50 |
| Извлечение из ГОСТ3243-88 |  |  |  |  |  |
| Дрова | Хвойные и лиственные |  | 3 и более | 0,25;0,33;0,50;0,75;1,00 и кратные им |  |