МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12871-93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

# ПРЕДИСЛОВИЕ.

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России.

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Республика Киргизстан | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |

Изменение № 1 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 04.10.96).

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2257.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

3. ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 12871-83.

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1999 г.) с Изменением № 1, принятым в апреле 1997 г. (ИУС 6-97).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ Общие технические условия Chrysotile asbestos. General specifications | ГОСТ 12871-93 |
| --- | --- |

Дата введения 1995-01-01

Настоящий стандарт распространяется на хризотиловый асбест-асбестовое волокно обработанное (далее-асбест), используемый в производстве асбестотехнических, асбестоцементных изделий, теплоизоляции и других целей, предназначенный для нужд народного хозяйства и экспорта.

Обязательные требования к асбесту, направленные на обеспечение его безопасности для жизни и здоровья населения и охраны окружающей среды, изложены в разд. 3.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.

# 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ.

1.1. Асбест состоит из смеси волокон различной длины и агрегатов.

В зависимости от длины волокна асбест подразделяют на восемь групп: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

1.2 Асбест групп 0-6 делится на марки в зависимости от фракционного состава, определяемого методом сухого рассева на контрольном аппарате из четырех сит:

первое сито с размером стороны ячейки в свету 12,7 мм, второе-4,8 мм; третье-1,35 мм; четвертое-0,4 мм.

Асбест 7-й группы делится на марки в зависимости от насыпной плотности.

Марки асбеста указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Группа | Обозначение марки | Группа | Обозначение марки | Группа | Обозначение марки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | А-0-80 | 4 | А-4-40 | 6К | А-6К-45 |
|  | А-0-55 |  | А-4-30 |  | А-6К-30 |
| 1 | А-1-75 |  | А-4-20 |  | А-6К-20 |
|  | А-1-50 |  | А-4-10 |  | А-6К-5 |
| 2 | А-2-30 |  | А-4-5 | 7 | А-7-300 |
|  | А-2-22 | 5 | А-5-65 |  | А-7-370 |
|  | А-2-15 |  | А-5-50 |  | А-7-450 |
| 3 | А-3-70 | 6 | А-6-45 |  | А-7-520 |
|  | А-3-60 |  | А-6-40 |  |  |
|  | А-3-50 |  | А-6-30 |  |  |
|  |  |  | А-6-20 |  |  |
| Примечание-В обозначении марок буквенные выражения обозначают: А -наименование материала; К -способ получения асбеста (из продуктов пылеосадительных устройств). Первая цифра показывает группу, вторая-гарантированный минимальный остаток на основном сите контрольного аппарата для асбеста групп 0-6 и насыпную плотность для асбеста 7-й группы. |

1.3 Основным ситом контрольного аппарата считают:

для асбеста 0, 1-й и 2-й групп-первое;

для асбеста 3-й и 4-й групп-второе;

для асбеста 5-й и 6-й групп-третье.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. Характеристики.

2.1.1 В асбесте групп 0-2 не должно быть частиц сопутствующих пород размером более 0,4 мм, в асбесте групп 3-7-размером более 4,8 мм.

В асбесте не должно быть посторонних предметов.

2.1.2. Массовая доля влаги в асбесте не должна превышать 3 %.

2.1.3. Асбест групп 0-6 по фракционному составу должен соответствовать требованиям таблиц 2 и 3, асбест 7-й группы по насыпной плотности-таблицы 4.

Таблица 2

| Марка | Массовая доля остатка, %, не менее, на ситах с размером стороны ячейки в свету |
| --- | --- |
|  | 12,7 мм | 4,8 мм | 1,35 мм |
| А-0-80 | 80 | 10 | 8 |
| А-0-55 | 55 | 30 | 13 |
| А-1-75 | 75 | 18 | 2 |
| А-1-50 | 50 | 42 | 3 |
| А-2-30 | 30 | 48 | 15 |
| А-2-22 | 22 | 55 | 16 |
| А-2-15 | 15 | 60 | 18 |

Таблица 3

| Марка | Массовая доля остатка, %, не менее, на ситах с размером стороны ячейки в свету | Массовая доля фракции менее 0,4 мм, %, не более |
| --- | --- | --- |
|  | 12,7 мм | 4,8 мм | 1,35 мм |  |
| А-3-70 | 0 | 70 | 20 | 2,5 |
| А-3-60 | 0 | 60 | 30 | 2,8 |
| А-3-50 | 0 | 50 | 35 | 3,0 |
| А-4-40 | 0 | 40 | 44 | 3.5 |
| А-4-30 | 0 | 30 | 50 | 4,0 |
| А-4-20 | 0 | 20 | 58 | 4,5 |
| А-4-10 | 0 | 10 | 65 | 4,5 |
| А-4-5 | 0 | 5 | 70 | 5,0 |
| А-5-65 | 0 | 0 | 65 | 9,0 |
| А-5-50 | 0 | 0 | 50 | 10,0 |
| А-6-45 | 0 | 0 | 45 | 12,5 |
| А-6-40 | 0 | 0 | 40 | 13,0 |
| А-6-30 | 0 | 0 | 30 | 14,0 |
| А-6-20 | 0 | 0 | 20 | 14,5 |
| А-6К-45 | 0 | 0 | 45 | 13,0 |
| А-6К-30 | 0 | 0 | 30 | 20,0 |
| А-6К-20 | 0 | 0 | 20 | 24,0 |
| А-6К-5 | 0 | 0 | 5* | 25,0 |
| * Не более. Примечание -При превышении остатка на основном сите контрольного аппарата допускается соответствующее его уменьшение на следующих ситах так, чтобы сумма остатков на основном сите и последующих ситах была не менее указанных в табл. 2 и 3. |

Таблица 4

| Марка | Насыпная плотность, г/дм3, не более |
| --- | --- |
| А-7-300 | 300 |
| А-7-370 | 370 |
| А-7-450 | 450 |
| А-7-520 | 520 |

2.1.4. Удельная эффективная активность () асбеста – в соответствии с НРБ-96 «Нормы радиационной безопасности», утвержденными Госкомэпиднадзором России.

(Введен дополнительно. Изм. №2)

2.2. Маркировка.

2.2.1. Транспортная маркировка-по ГОСТ 14192.

На упаковочных единицах четко обозначают:

наименование предприятия-изготовителя;

наименование и марку продукции;

массу асбеста;

номер партии;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта;

манипуляционный знак «Беречь от влаги»;

знак, имеющий значение «Крюками не брать»;

предупредительные надписи: «Осторожно! Содержится асбестовое волокно», «Вдыхание асбестовой пыли опасно для здоровья», «Соблюдайте правила безопасности»;

знак опасности-по ГОСТ 19433, рисунок 9;

знак опасности, принятый мировым сообществом,-белая буква «а» на темном фоне размером не менее 5×5 см (класс 9, подкласс 9.1), с надписью «Содержит асбест», № ООН-2590 (см. приложение 2).

Номер партии состоит из буквенного и цифрового обозначения.

Буква указывает на месторождение асбеста:

А-Актовракское;

Б-Баженовское;

Д-Джетыгаринское;

К-Киембаевское.

Первая цифра номера партии-номер фабрики, последующие-порядковый номер партии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Упаковка.

2.3.1 Асбест упаковывают в бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226 или импортные синтетические мешки, обеспечивающие сохранность асбеста в течение гарантийного срока хранения.

Наполненные асбестом мешки зашивают машинным способом или заклеивают.

2.3.2. В зависимости от марки асбеста масса нетто или брутто одного мешка должна быть 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50 кг.

Отклонение от номинальной массы нетто и брутто допускается ±3%.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

2.3.3. По согласованию изготовителя и потребителя асбест групп 6К и 7 упаковывают в мягкие специализированные контейнеры разового использования типа МКР-1, ОМ или другие аналогичные контейнеры, изготовленные по нормативному документу.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

2.3.4. По согласованию изготовителя и потребителя допускается упаковывать асбест в виде крупногабаритных брикетов для групп 3-6 массой до 1250 кг в термоусадочной пленке по ГОСТ 25951 и формировать мешки в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 и нормативному документу на конкретные группы асбеста.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

# 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1. По степени воздействия на организм человека асбест и асбестопородную пыль относят к III классу опасности по ГОСТ 12.1.005.

Предельно допустимая концентрация асбестопородной пыли в воздухе рабочей зоны и требования безопасности-по «Санитарным правилам при работе с асбестом», утвержденным Министерством здравоохранения.

3.2. Предельно допустимая концентрация асбеста в атмосферном воздухе-по списку ПДК, утвержденному Министерством здравоохранения.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

# 4. ПРИЕМКА.

Правила приемки-по ГОСТ 25983.

# 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

5.1. Отбор проб-по ГОСТ 25983.

5.2. Наличие сопутствующих пород определяют визуально при подготовке пробы.

5.3. Определение массовой доли влаги-по ГОСТ 25984.4.

5.4. Определение фракционного состава-по ГОСТ 25984.1.

5.5. Определение насыпной плотности-по ГОСТ 25984.5.

5.6. Определение удельной эффективной активности () – по ГОСТ 30108 (один раз в год).

(Измененная редакция, Изм. № 2)

# 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

6.1. Транспортирование.

6.1.1. Асбест транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.1.2. По железной дороге асбест транспортируют повагонными отправками, максимально используя вместимость (грузоподъемность) вагона.

6.1.3. Асбест, предназначенный для экспорта, транспортируют по согласованию изготовителя с потребителем.

6.1.4. (Исключен, Изм. № 1).

6.2. Хранение.

Упакованный асбест хранят в закрытых помещениях, под навесом или на открытых площадках в синтетической таре закрытым влагонепроницаемым материалом.

# 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие асбеста требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок хранения асбеста-12 мес со дня изготовления. По истечении срока гарантии асбест может быть использован по назначению при условии полного соответствия требованиям настоящего стандарта.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(справочное)

# ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Группа асбеста | Совокупность марок асбеста определенной длины волокна |
| Насыпная плотность | Отношение массы асбеста к его объему Примечание. Для асбеста насыпная плотность выражается в г/дм3 |
| Агрегат | Недеформированное волокно толщиной около 1 мм |
| Фракция менее 0,4 мм | Частицы сопутствующей породы и волокна асбеста, прошедшие через сито контрольного аппарата с размером стороны ячейки в свету 0,4 мм |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(обязательное)

# ЗНАК ОПАСНОСТИ, ПРИНЯТЫЙ МИРОВЫМ СООБЩЕСТВОМ

|  | ___________________________________________________ наименование предприятия-изготовителя АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ __________________________ марка асбеста ГОСТ 12871-93 ___________________________________________________ номер партии дата изготовления __________________________________ масса асбеста в упаковке Осторожно! Содержится асбестовое волокно. Вдыхание асбестовой пыли опасно для здоровья. Соблюдайте правила безопасности. |
| --- | --- |

СОДЕРЖИТ АСБЕСТ

КЛАСС 9.1№ ООН 2590

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 1).

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ.

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2226-88 | 2.3.1 |
| ГОСТ 14192-96 | 2.2.1 |
| ГОСТ 25951-83 | 2.3.4 |
| ГОСТ 25983-83 | 4; 5.1 |
| ГОСТ 25984.1-83 | 5.4 |
| ГОСТ 25984.4-83 | 5.3 |
| ГОСТ 25984.5-83 | 5.5 |
| ГОСТ 26663-85 | 2.3.4 |

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.1 1. Основные параметры и размеры.2 2. Технические требования.2 3. Требования безопасности.4 4. Приемка.4 5. Методы испытаний.4 6. Транспортирование и хранение.4 7. Гарантии изготовителя.4 Приложение 1 Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним.. 4 Приложение 2 Знак опасности, принятый мировым сообществом.. 5