Раздел 3. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Металлургический комплекс включает черную и цветную металлургию: совокупность связанных между собой отраслей и стадий производственных процессов от добычи сырья до выпуска готовой продукции - черных и цветных металлов и их сплавов.

Лекция 4. Черная металлургия

Черная металлургия охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями дальнейшего передела. Состав черной металлургии: добыча, обогащение агломерация железных, марганцевых и хромитовых руд; производство чугуна, доменных ферросплавов, стали и проката; производство электроферросплавов; вторичный передел черных металлов; коксование угля; производство огнеупоров; добыча вспомогательных материалов (флюсовых известняков, магнезита и др.); выпуск металлургических изделий производственного назначения. В этом комплексе стержнем служит собственно металлургический передел (чугун - сталь - прокат), остальные производства - сопутствующие.

## Способы  обогащения  руд

Применяют следующие способы обогащения:

а) промывка водой (для руд содержащих песчано-глинистые породы);

б) гравитационное обогащение - основано на различии плотности минералов и пустой породы. Виды - отсадка, обогащение в тяжелых суспензиях;

в) магнитная сепарация -  основана на различии магнитных свойств компонентов руд;

г) флотация - основана на различной смачиваемости минералов водой.

Следующим этапом подготовки руды к плавке является агломерация (окускование) Мелочь, коксик (до 3 мм), известняк увлажняют и перемешивают в смесительных устройствах. Шихту загружают на колосниковые решетки (толщина слоя 200-300 мм) агломерационных машин и снаружи поджигают газовой горелкой. Под колосниковой решеткой расположены вакуумные камеры, с помощью которых создается необходимое разрежение, обеспечивающее просачивание воздуха через слой агломерационной шихты. Коксик сгорает, нагревая шихту до температуры 110-1450° С, шихта спекается и образуется пористый продукт - офлюсованный агломерат. Использование офлюсованного агломерата повышает производительность доменных печей, снижает расход кокса и флюсов.

Применяется новый способ подготовки руды - окомкование (окатывание). Предварительно увлажненную шихту окатывают на вращающемся барабане или тарельчатом грануляторе, получая комки (25-30 мм). Для придания комкам прочности их обжигают в шахтных печах или на ленточной колосниковой решетке (типа агломерационной машины), получают окатыши. Обожженные окатыши по сравнению с агломератом обладают высокой механической прочностью, однородны по составу, содержат железа 70-95 %.

Новейший способ первичной обработки руды - использование частично восстановленных окатышей. Они применяются для прямого восстановления железа, минуя доменный процесс.

## Производство чугуна

Доменная печь представляет собой печь шахтного типа и предназначена для выплавки чугуна из железной руды.

Восстановление железа оксидами углерода называют косвенным восстановлением.

Восстановление железа идет при температуре 500-900°:

3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2

# FeO + CO =  Fe + CO2

CO                CO                CO

Fe2O3        Fe3O4    FeO      Feтв + CO2

Параллельно при температуре свыше 1000°C идет прямое восстановление железа твердым углеродом раскаленного кокса (причем, чем выше температура, тем в большей степени будет протекать прямое восстановление железа):

FeO + C = Fe + CO.

Восстановленное железо находится в виде твердой губчатой массы и по мере его насыщения углеродом плавится и стекает в горн. Одновременно идет восстановление оксидов марганца и кремния:

MnO + C = Mn + CO.

Часть оксидов не восстанавливается и переходит в шлак. Фосфор переходит в чугун.

Сера и фосфор, как уже отмечалось - вредные примеси, ухудшающие физико-химические свойства чугуна. Для удаления серы необходимы высокая температура и избыток свободной извести (СаО):

FeS + СaO = Fe + CaS + CO.

Выпуск продуктов плавки производится: чугуна - через каждые 1,5- 2 часа (10 и более раз в сутки), шлака - через 1 час (в два-три раза чаще). Чугун выливается в чугуновозный ковш и разливается в чушки или отправляется в сталеплавильное производство. Чугун - сплав железа с углеродом. Углерода  может содержаться 2-4,5 %) с примесями (марганец Mn, кремний Si, фосфор P, сера S и др.).

### Производство стали

Сталь по сравнению с чугуном является более благородным, дорогим, хорошо свариваемым  сплавом , поддающимся различной обработке.  Сталь - это сплав железа с углеродом (от 0,01 до 2 %), содержит также марганец, кремний, серу, фосфор. Является основным конструкционным материалом.

Сырье для производства стали: чугун (жидкий или твердый), стальной или чугунный лом, железная руда, металлизированные окатыши, ферросплавы, флюсы.

Суть процесса производства стали сводится к удалению из чугуна избытков углерода, кремния, серы, фосфора т др. примесей.

Способы производства стали: кислородно-конверторный, мартеновский, в электропечах (индукционных, дуговых).

Контрольные вопросы:

- Какие виды сырья необходимы для производства чугуна? В чем заключается их подготовка к использованию в доменном производстве?

- Устройство доменной печи и сущность физико-химических процессов производства чугуна.

- Назовите продукты доменного процесса.

- Виды чугунов в зависимости от назначения и химического состава.

- Чем определяются технико-экономические показатели работы доменной печи?

- В чем заключается процесс прямого восстановления железа из руд? Где целесообразно размещать такие предприятия?

- Какой сплав называется сталью и в чем его отличие от чугуна? В чем состоит суть процесса производства стали?

- Охарактеризовать конвертерный способ производства стали, выявить его преимущества по сравнению c мартеновским.

- Рассказать о мартеновском способе получения стали.

- В чем заключаются преимущества конвертерного способа получения стали по сравнению с мартеновским?

- В чем заключаются особенности выплавки стали в электропечах (дуговых      индукционных)? Чем обусловлено высокое качество стали, получаемой в электропечах?

- Принцип работы установок непрерывной разливки стали (УНРС).

- Назначение прокатного производства. Виды прокатных станов, их устройство и принцип работы.

- Принцип бездоменного производства стали.

# Footnotes

Обогащение полезных ископаемых - совокупность операций по первичной обработке руд (угля и пр.) с целью удаления пустой породы и разделения минералов (с.336).

Сепарация - разделение на составные части твердых или жидких смесей.

Флотация - от франц. “flottation”, англ. “floatation”, букв. плавание на поверхности воды.

Окатывание - метод окускования пылевидной рудной мелочи, спекание которой затруднительно.