Генетическая классификация неметаллических ПИ

| Серия | Группа | Неметаллические ПИ |
| --- | --- | --- |
| Эндогенная | магматическая | месторождения фосфора (нефелин-апатитовые), алмаза, графита, сульфидная сера (медно-никелевые месторождения) |
|  | пегматитовая | слюды (мусковит), полевые шпаты, кварц и горный хрусталь, оптический флюорит, корунд, наждак |
|  | карбонатитовая | апатит, флюорит, кальцит |
|  | скарновая | бораты и боросиликаты, хризотил-асбест, флогопит, брусит |
|  | альбитит-грейзеновая | кварц, микроклин, альбит, мусковит, турмалин, топаз, флюорит, драгоценные камни |
|  | гидротермальная | барит, тальк, флюорит, магнезит, исландский шпат, асбест, горный хрусталь |
|  | колчеданная | барит, пирит |
| Экзогенная | россыпная | алмазы |
|  | осадочная | фосфориты, сера, гипс, ангидрит, соли, бораты, барит |
| Метаморфогенная | метаморфизованная | апатиты, графиты, корунд, наждак |
|  | метаморфическая | амфибол-асбест, кианит, силлиманит, наждак, графит, гранат, горный хрусталь |

Промышленная классификация нерудного мирального сырья