| Генетическая классификация месторождений рудных полезных ископаемых |
| --- |
| Серия | Группа | Класс |
| Эндогенная | Магматическая | Ликвационные, ранне-позднемагматические |
|  | Пегматитовая | Простые, перекристаллизованные, метасоматически замещенные |
|  | Карбонатитовая | Магматические, метасоматические, крмбинированные |
|  | П.ш. метасоматитов | К-п.ш., альбититовые |
|  | Грейзеновая | Грейзеновые |
|  | Скарновая | Известковых и магнезиальных скарнов |
|  | Гидротермальная | Плутогенные, вулканогенные, амагматогенные (телетермальные, стратиформные) |
|  | Колчеданная | Гидротермально-метасоматические, гидротермально-осадочные, комбинированные |
| Экзоген-ная | Вывертивания | Остаточные, инфильтрационные |
|  | Россыпная | Элювиальные, делювиальные, пролювиальные, аллювиальные, литоральные, гляциальные |
|  | Осадочная | Механические, химические, биохимические, вулканогенные |
|  | Минеральных вод | Поверхностных, подземных |
| Мета-морфогенная | Метаморфизованная | Регионально- и контактово-метаморфизованные |
|  | Метаморфическая | Метаморфические |

| Промышленная классификация месторождений рудных полезных ископаемых |
| --- |
| Черные металлы | Железо, титан, хром, марганец |
| Легкие металлы | Алюминий, литий, бериллий, магний |
| Цветные металлы | Медь, цинк, свинец, сурьма, никель |
| Редкие и малые металлы | Вольфрам, молибден, олово, кобальт, ртуть, висмут, цирконий, цезий, ниобий, тантал |
| Благородные металлы | Золото, серебро, платина, осмий, иридий |
| Радиоактивные металлы | Уран, радий, торий |
| Рассеянные элементы | Скандий, галлий, германий, рубидий, кадмий, индий, гафний, рений, теллур, полоний, актиний |
| Редкоземельные элементы | Лантан и лантаноиды |