Тема 26 Текстильные товары

2 Факторы, формирующие потребительские свойства текстильных материалов

3 Ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей

4 Ассортимент шелковых и шерстяных тканей

5 Контроль качества тканей, маркировка, нетканые текстильные материалы

2 Факторы, формирующие потребительские свойства текстильных материалов

Потребительские свойства тканей определяются характеристиками сырья, из которого они изготовлены (I текстильные волокна и II нити), зависят от разновидности III ткацкого переплетения и IV отделки.

I Текстильными волокнами называют гибкие прочные малой толщины, пригодные для изготовления текстильных изделий. Строение и свойства волокон в значительной степени определяют качество и разнообразие ассортимента текстильных изделий. Показателями строения волокон являются толщина, длина, извитость. Толщина измеряется в тексах (Т) и характеризуется массой волокна, приходящейся на единицу длины (1 Т = 1 г/км). К основным физико-химическим свойствам текстильных волокон относятся гигроскопичность, химическая стойкость, свето-, биостойкость; к основным механическим свойствам – прочность при растяжении, разрывное удлинение, деформация растяжения, стойкость к истиранию, устойчивость к многократным изгибам.

Классификация текстильных волокон проводится по признакам: происхождению, химическому составу, способу получения. Текстильные волокна делят на два класса: натуральные и химические.

Натуральные волокна. В зависимости от химического состава натуральные волокна могут быть растительного, животного и минерального происхождения. К волокнам растительного происхождения относятся хлопковое, лубяные волокна (льняное, волокна пеньки, джута, кенафа); к волокнам животного происхождения – шерстяное волокно и натуральный шелк; к волокнам минерального происхождения – асбест.

Волокна растительного происхождения состоят из природного полимера целлюлозы, макромолекулы которой имеют высокую степень полимеризации и хорошую ориентацию относительно оси волокна. В производстве текстильных изделий бытового назначения наибольшее применение имеют хлопок и лен.

Хлопок – это волокна, покрывающие семена растения хлопчатника и имеющие длину от 6 до 55 мм. В зависимости от длины волокон хлопок делят на коротковолокнистый (20-27 мм), средневолокнистый (28-34 мм) и длинноволокнистый (35-50 мм). Хлопковое волокно нормальной зрелости имеет вид ленточки со штопорообразной извитостью и с каналом внутри. Хлопковые волокна обладают многими положительными свойствами: достаточной прочностью, стойкостью к истиранию, высокой термостойкостью, более высокой по сравнению с вискозой и натуральным шелком к действию света. Хлопок характеризуется незначительным упругим удлинением, вследствие чего текстильные изделия из него имеют высокую сминаемость. Хлопок обладает высокой устойчивостью к действию щелочей и низкой к действию кислот, особенно минеральных. Гигроскопичность хлопкового волокна (8-9 %) вполне достаточна для обеспечения хороших гигиенических свойств текстильных изделий.

Лубяные волокна получают из стеблей различных растений льна, пеньки, рами, джута, кенафа, бамбука. Характерной особенностью лубяных волокон в отличие от хлопка является то, что они представляют собой пучки волокон, соединенных пектиновыми веществами. Из лубяных волокон наиболее распространенным является льняное волокно.

Льняное волокно получают из лубяной части стебля растения льна-долгунца. Поверхность волокна более ровная и гладкая, в результате чего льняные ткани меньше, чем хлопчатобумажные, загрязняются и легче отстирываются, что особенно ценно для бельевых тканей. Данное волокно в продольном виде имеет форму веретена, в поперечном срезе – 4-6 граней. Льняное волокно характеризуется высокой прочностью, незначительным удлинением и малой долей упругой и эластической деформации, поэтому изделия из него легко сминаются. Гигроскопичность льняного волокна (11-13 %) выше, чем у хлопка, поэтому изделия из льняных тканей отличаются более высокими гигиеническими свойствами.

Бамбуковое волокно широко известно как экологически чистый, высококачественный и безопасный продукт текстильной промышленности XXI в. Оно представляет собой регенерированное целлюлозное волокно из бамбука по аналогии с вискозой, отличается пористой структурой из микропор и микроотверстий, что обеспечивает повышенную гигроскопичность волокна. Волокно придает тканям шелковистый блеск, мягкость, бактериальные, противовоспалительные и дезодорирую-свойства, оптимальную терморегуляцию.

Волокна животного происхождения включают шерсть и натуральный шелк.

Шерсть – это волокно снятого волосяного покрова овец, верблюдов и других животных. По химическому составу представляет собой белковое волокно кератин. В поперечном срезе шерстяное волокно имеет три слоя – чешуйчатый, корковый и сердцевинный. Наибольший удельный вес среди перерабатываемых шерстяных волокон приходится на овечью шерсть (98 %). В зависимости от строения различают следующие типы шерстяного волокна: пух, переходный волос, ость, мертвый волос. По толщине волокон и однородности их состава шерсть делится на тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую. Высокая упругость шерсти обеспечивает несминаемость и устойчивость к истиранию шерстяных материалов. Шерсть обладает низкой теплопроводностью, поэтому ткани из нее отличаются высокими теплозащитными свойствами. Шерстяное волокно имеет высокую гигроскопичность (15-17 %), оно способно при максимальной влажности воздуха поглощать до 35-45 % влаги, оставаясь сухим на ощупь. Светостойкость шерсти выше, чем светостойкость хлопка, льна; термостойкость сравнительно невысокая. Длительное нагревание при температуре выше 100 °С вызывает пожелтение шерсти и последующее постепенное разрушение. Шерсть устойчива к действию растворов кислот, а щелочи оказывают на нее разрушающее действие. Свойлачиваемость шерсти способствует образованию войлокообразного слоя в процессе валки тканей, получению валенок, но вместе тем обусловливает сваливание и усадку шерстяных изделий в процессе эксплуатации.

Натуральный шелк получают разматыванием коконов, образуемых гусеницами шелкопрядов. Наибольшее распространение и ценность имеет шелк тутового шелкопряда, на долю которого приходится 90 % мирового производства шелка. Коконная нить представляет собой две длинные (до 1500 м) шелковины, состоящие из белка фиброина и склеенные серицином. При кипячении серицин растворяется, и коконная нить распадается на две шелковины. Комплексная нить, состоящим н нескольких коконных нитей, называется шелком-сырцом. Натуральный шелк имеет высокую прочность, повышенное разрывное удлинение. Благодаря высокой упругости шелкового волокна ткани из него мало сминаются. По гигроскопичности (10-11%) натуральный шелк незначительно уступает шерсти. Химические свойства натурального шелка аналогичны химическим свойствам шерсти. Существенным недостатком натурального шелка является невысокая устойчивость к действию света, пота, высоких температур, что обусловливает невысокую износостойкость изделий.

Химические волокна получают путем химической переработки природных или синтетических волокнообразующих полимеров. Они делятся на два подкласса: искусственные и синтетические.

Технологический процесс изготовления химических волокон включает три основных стадии: 1) получение прядильного раствора или расплава из полимера, 2) формирование из него волокон и 3) отделку их. Формируют волокна с помощью фильеры, имеющей мелкие отверстия, через которые полимер продавливается тонкими струйками, затвердевает и превращается в нити. Наряду с волокнами круглой формы выпускают и профилированные – с поперечным срезом в виде треугольника, многогранника, звездочки. В зависимости от вида отделки выпускают белые, окрашенные, блестящие и матированные волокна. Химические волокна вырабатывают в виде комплексных нитей, мононитей и короткого (штапельного) волокна.

Искусственные волокна получают из природных полимеров, преимущественно целлюлозы. Применяют три способа получения искусственных волокон из целлюлозы: вискозный, ацетатный и медно-аммиачный, в соответствии с которыми они и получили свои названия.

Вискозные волокна имеют удовлетворительную прочность при растяжении и повышенную растяжимость, устойчивы к истиранию. Существенным недостатком вискозных волокон является снижение прочности в мокром состоянии на 55-60%, что отрицательно сказывается на износостойкости изделий. Волокна характеризуются низкой упругостью, высокими показателями сминаемости и усадки, обладают высокой гигроскопичностью (13-14%), светостойкостью и термостойкостью. Наряду с обычным волокном им выпускают модифицированные и высокомодульные (полинозное, сиблоновое) вискозные волокна (ВВМ). Полинозное и сиблоновое волокна отличаются большей прочностью, упругостью, меньшей сминаемостью и усадкой.

Ацетатные волокна получают из диацетилцеллюлозы и триацетилцеллюлозы (триацетатные). Вырабатываются в виде комплексных нитей. Ацетатные и триацетатные волокна имеют невысокую прочность, низкую устойчивость к истиранию, высокую электризуемость, низкую термостойкость (130-140 °С). Изделия из них в мокром состоянии могут образовывать устойчивые складки. Гигроскопичность ацетатного волокна (6,2%) выше, чем триацетатного (4,5%).

Медно-аммиачные волокна в настоящее время выпускаются в незначительном количестве. По химическому составу и свойствам они приближаются к вискозным волокнам.

К искусственным волокнам относятся также металлосодержащие волокна. Они бывают металлические и металлизированные (пленочные в виде нитей). Металлические волокна представший собой нити круглого или плоского сечения из алюминиевой фольги, меди и сплавов серебра, золота (алюнит (люрекс), мишура). Металлизированные волокна представляют собой тонкие узкие полоски, состоящие из двух склеенных металлизированных полиэфирных пленок (метанит и пластилекс).

Синтетические волокна получают из синтетических волокнообразующих полимеров.

По химическому составу они делятся на полиамидные (капрон), полиэфирные, полиакрилонитрильные (нитрон), поливинилспиртовые, поливинилхлоридные, полиуретановые, полиолефиновые (полиэтиленовые, полипропиленовые).

К положительным свойствам синтетических волокон относится высокая прочность, упругость, стойкость к истиранию, что обусловливает повышенную износостойкость тканей из них. Синтетические волокна устойчивы к действию микроорганизмов, плесени и моли. В отличие от искусственных и натуральных синтетические волокна характеризуются малым влагопоглощением, их гигроскопичность составляет 0,1-4 %. В связи с низким уровнем гигиенических свойств для бельевых изделий они малопригодны. Для одежных изделий их чаще используют в смеси с натуральными и искусственными волокнами. Наиболее распространена смесь полиэфирного волокна с вискозным.

Методы распознавания волокон в текстильных материалах. Идентификация волокон текстильных материалов производится органолептическими, химическими и микроскопическими методами.

Органолептические методы (таблица 1) являются наиболее доступными и включают распознавание волокон по внешнему виду и характеру горения. Рассматривая внешний вид волокна, устанавливают его длину, равномерность по длине, извитость, блеск, матовость, жесткость, гибкость. Из хлопчатобумажной пряжи извлекаются короткие, сравнительно однородные по толщине с небольшим различием по длине (30-40 мм) матовые волокна.

Таблица 1 – Идентификация видов текстильных волокон органолептическими методами

| Текстильное волокно | Внешний вид волокна | Поведение в пламени | Поведе-ние при вынесе-нии из пламени | Запах при горении | Остаточный продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопок | Короткое (до 55 мм), слегка извитое, матовое, белое с желтоватым оттенком | Горит быстро, жёлтым пламенем | Продо-лжает гореть | Жженой бумаги | Легкий серый пепел |
| Лен | Короткое, прямое, темно-серое с зеленоватым оттенком | Горит быстро, жёлтым пламенем | Продо-лжает гореть | Жженой бумаги | Легкий серый пепел |
| Шерсть | Длинна до 120 мм, волнообразно извито, матовое, цвет белый с кремовым оттенком или разноцветное | Горит медленно с образованием вздутий в виде пористого шара | Гаснет | Жженого волоса, перьев | Хрупкий чёрный пузырчатый шарик, растирающийся между пальцами |
| Шелк натуральный | Длинное, мягкое, ровное, белое с блеском | Горит медленно с образованием вздутий | Гаснет | Жженого волоса, перьев | Хрупкий чёрный пузырчатый шарик, растирающийся между пальцами |
| Диацетатное, триацетатное | Ровное, слабоизвитое, различного цвета | Горит с оплавлением, образуется белый дым | Продо-лжает гореть | Уксусной кислоты | Хрупкий твёрдый тёмный шарик, при сильном давле-нии частично разрушается |
| Вискозное | Короткое и длинное, ровное, блестящее или матовое, различного цвета | Горит быстро, жёлтым пламенем | Продо-лжает гореть | Жжёной бумаги | Мягкий серый пепел |
| Полиамидное (капрон) | Разной длины, ровное, слабоизвитое, блестящее, упругое, различного цвета | Расплавляется, даёт усадку, горит медленно | Гаснет | Горелых овощей | Тёплый блестящий не растирающийся шарик |
| Полиакрил-нитрильное (нитрон) | Короткое, ровное, слабоизвитое, матовое, различного цвета | Плавится, горит вспышками | Горит и буреет | Резкий, неприят-ный | Твёрдый шарик неправильной формы, не растирающийся |
| Полиэфирное | Разной длинны, ровное, слабоизвитое, матовое или блестящее, различного цвета | Плавится, горит с образованием чёрного дыма (копоти) | Горит | Резкий, аромати-ческий | Твёрдый сплавленный не растирающийся остаток |

Льняная пряжа отличается от хлопчатобумажной повышенной жесткостью, наличием более резких утолщений, а волокна в ней неоднородны по толщине и длине. Наряду с очень короткими имеются и более длинные, свыше 30-40 мм, рядом с тонкими волокнами возможно наличие сравнительно толстых волокон, т.е. не расщепленных полностью на элементарные волокна. Хлопчатобумажные ткани более растяжимы, чем льняные. Заметно различие в растяжимости нитей по основе и утку: хлопчатобумажные ткани в направлении утка вытягиваются значительно больше, чем по основе; льняные ткани вытягиваются по основе и утку незначительно, различия в растяжимости по этим направлениям малозаметны.

Ткани из вискозной пряжи по внешнему виду подобны на хлопчатобумажные, но в отличие от них менее жесткие, а пряжа, вытянутая из этой ткани, при раскручивании распада на короткие идентичные по длине волоконца, так как в про се производства вискозных волокон длинный жгут волокна разрезается на короткие участки одинаковой длины. В хлопчатобумажной пряже волокна различаются по длине. По этому признаку, т.е. равномерности по длине, можно с высокой точностью отличить в пряже натуральные волокна от химических,

Ткани из натурального шелка отличаются от искусственных и синтетических повышенной мягкостью, гибкостью, Нить натурального шелка распознают по тончайшим волокнам, которые при обрыве нити представляют собой собранную массу волоконец. При обрыве искусственной комплексной нити элементарные нити расходятся в разные стороны. Смоченная вискозная нить разрывается при значительно меньшем усилии, чем сухая. Нити синтетические значительно прочнее, чем искусственные, и в мокром состоянии их прочность в отличие от вискозных нитей не снижается.

Более достоверным органолептическим способом идентификации волокон является испытание на горение. При сжигании волокон устанавливают характер горения в пламени и вне пламени, цвет пламени, вид золы, специфический запах, наличие белого дыма или черной копоти. Для опытов берут волокна в небольшом количестве или нити, вытянутые из текстильного материала, закрепляют в пинцете одним концом, а другой конец вводят в пламя горелки и наблюдают за горением волокна в пламени и вне пламени горелки.

При химическом и микроскопическом исследованиях используются специфические реагенты.

II Текстильные нити наряду с волокнами являются основным сырьем для производства тканей и других текстильных материалов, а значит, важным фактором формирования потребительских свойств тканей.

Нити – тонкие, прочные тела неограниченной длины, получаемые из природных и химических волокон. В зависимости от способа получения они бывают пряденые (пряжа) непряденые. Пряденые нити получают из коротких волокон посредством их скручивания в процессе прядения. Непряденые нити состоят из волокон неопределенно большой длины (элементарных нитей). К ним относятся нити натурального шелка и химические нити, полученные формованием или разрезанием пленок. Непряденая нить формирует более гладкую, с повышенным блеском поверхность ткани, чем пряжа.

Различают следующие основные виды нитей: элементарные, комплексные, крученые и текстурированные. Элементарные нити представляют собой одиночные волокна неопределенно большой длины. К этой группе нитей относятся тонкие монопропиленовые, монокапроновые нити, применяемые для изготовления, например, блузочных тканей, металлические и металлизированные нити.

Комплексные нити состоят из элементарных нитей, которые могут быть склеенными (шелк-сырец) и скрученными (искусственные и синтетические нити с небольшой пологой круткой – 30-130 кр./м). Число элементарных нитей в комплексной нити может быть различным даже для нитей одинаковой линейной плотности. Например, вискозная нить НВис 13,3 текс может состоять из 24 или 30 элементарных нитей. Чем больше количество элементарных нитей в комплексной нити одной и той же линейной плотности, тем тоньше эти нити и тем выше качество нити. Нити могут иметь левую S и правую Z крутку.

Крученые нити представляют собой комплексные нити, подвергнутые вторичному скручиванию. Они могут быть простой и фасонной крутки.

Простые крученые нити могут быть слабой (до 150 кр./м), пологой (100-200 кр/м), средней (250-600 кр./м), повышенной (600-1500 кр./м) и сильной (более 1500 кр./м) крутки.

Нити фасонной крутки (узелковая, слоистая, спираль и др.) получаются в результате скручивания 3-4 нитей, из которых одна-две стержневые, одна нагонная и одна закрепляющая. Нагонная нить образует вокруг стержневой нити спирали, петли, узелки различной величины.

Текстурированные нити имеют измененную структуру в виде спиральной, плоской, петлистой извитости, повышенной объемности, пористости и растяжимости. По типу извитости они бывают спиральные, волнистые, петлистые и др.; по степени растяжимости – высокорастяжимые, повышенной растяжимости, обычной растяжимости.

По характеру отделки нити выпускаются отбеленные, окрашенные, блестящие, матированные, типа мулине (крученая нить, состоящая из двух нитей разного цвета).

Пряжа по составу волокон вырабатывается однородной и смешанной. По природе волокна бывает хлопковая, льняная, шерстяная, шелковая, вискозная, нитроновая. По характеру крутки – простая и фасонная (узелковая, спиральная, и др.).

Хлопковая пряжа в зависимости от способа прядения вырабатывается гребенная, кардная и пневмомеханическая. Гребенная хлопковая пряжа более тонкая (5-15 текс), ровная, прочная в сравнении с кардной. Пряжа, изготовленная на пневмомеханической прядильной машине, более рыхлая, ровная, упругая и менее прочная.

Льняная пряжа вырабатывается из льняных длинных волокон гребенным способом прядения либо из льняных очесов кардным способом (используется сухое и мокрое прядение).

Пряжа сухого прядения более толстая, пушистая и менее ровная, чем пряжа мокрого прядения. В зависимости от строения и толщины льняная пряжа бывает экстра льняная (ЭЛ), специальная льняная (СП), высокая льняная (ВЛ), средняя льняная (СрЛ), повышенная льняная (ПЛ). Аналогичным образом делится оческовая пряжа: СО, ВО, СрО, ПО и 00 (обыкновенная оческовая).

Шерстяная пряжа по составу волокна может быть чистошерстяной и смешанной с хлопковым, вискозным, полиэфирным, нитроновым волокном в виде двух-, трех-, четырехкомпонентных смесей. По способу прядения и толщине пряжа бывает гребенной, или камвольной (толщиной 14-55 текс), тонкосуконной (60-200 текс) и грубосуконной (140-500 текс). По отделке различают шерстяную пряжу, суровую, крашеную меланжевую, мулине, секционного крашения (с прерывистой окраской), в зависимости от структуры – однониточную и крученую в два сложения.

Непряденые нити более разнообразны по строению, чем пряжа. К нитям натурального шелка относятся шелк-сырец, шелк-уток, шелк-основа, мулине, креп и др. Шелк-сырец состоит из нескольких пар коконных нитей, рыхлых, мягких, с повышенным блеском. Шелк-уток – нить слабой крутки, состоит из нескольких нитей шелка-сырца. Креп – нить шелка-сырца высокой крутки, тонкая, плотная, повышенной жесткости, матовая. Нити из искусственных волокон различают по числу кручений и характеру крутки: комплексные нити, в том числе муслин, креп и нити фасонной крутки.

Муслин – одиночная нить натурального шелка с круткой 800-1500 кр./м, или искусственная нить с круткой 600-800 кр./м, или капроновая комплексная нить с круткой 1200-1400 кр./м. Повышенная крутка придает этим нитям плотность и упругость. Они могут иметь левую и правую крутку. Муслин используется для наиболее тонких и малоплотных блузочных тканей типа маркизета и муслина.

К нитям из синтетических волокон относятся мононити, профилированные, комплексные, жгутовые, текстурированные, лайкра. Мононить – одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении, пригодная для использования в текстильных изделиях. Профилированная нить – одиночном нить с заданным фасонным профилем поперечного сечения (в виде треугольника, звездочки). К текстурированным нитям относятся эластик (из капрона), белан, аэрон, рилон.

Эластик – высокорастяжимая полиамидная нить, способная растягиваться на 200-300 % первоначальной длины, а после снятия нагрузки восстанавливать ее.

Мелан (белан) – малорастяжимая нить (20-30 %), полученная из лавсанового эластика (мелан), из полиэфира (белан)

III Ткацкие переплетения. Ткань образуется в процессе ткачества переплетение нитей основы и утка на ткацком станке. Переплетение оказывает существенное влияние на физико-механические свойства ткани и внешний вид, формирует характер поверхности (фактуру) ткани. В зависимости от рисунка переплетений различают ровную, узорную, рельефную, шероховатую, гладкую и ворсовую фактуру тканей.

Ткацким переплетением называется порядок взаимного перекрытия нитей основы нитями утка. Ткацкие переплетения имеют следующие элементы: перекрытия, сдвиг перекрытий, раппорт. Перекрытие – это место пересечения нитей основы и утка, может быть разной длины. Длина перекрытия обозначается числом перекрываемых нитей противоположной системы и может быть равна одной нити, двум и трем. Длинные перекрытия называются настилочными. От длины перекрытий зависит блеск, мягкость, прочность, усадка ткани. Сдвигом перекрытия называется число (обозначается цифрами 1, 2, 3), показывает, на сколько нитей смещено последующее перекрытие по отношению к перекрытию предшествующей нити. Раппортом переплетения называется одна законченная часть рисунка, который непрерывно повторяется в направлении основы и утка.

При выработке тканей используют разнообразные виды переплетений, которые можно разделить на четыре основных класса: простые (главные), мелкоузорчатые (производные и комбинированные), сложные, крупноузорчатые.

К простым переплетениям относят полотняное, саржевое, атласное, сатиновое  (рис. 1).

Полотняное переплетение характеризуется наименьшим раппортом (две нити по основе и две по утку), имеет только одиночные перекрытия, расположенные в шахматном порядке; сдвиг перекрытия равен единице. Лицевая и изнаночная стороны полотняных переплетений имеют ровную поверхность и одинаковый внешний вид.

Саржевое переплетение отличается от полотняного величиной раппорта (не менее трех нитей) и длиной перекрытия (две и более нитей). Направление сдвига перекрытий может быть слева направо или справа налево. На поверхности ткани саржевого переплетения образуются диагональные полоски, направленные снизу слева вверх направо. Если на лицевой поверхности преобладают нити утка, то саржа называется уточной, если преобладают нити основы – основной. При одинаковой длине основных и уточных перекрытий саржа называется равносистемной.

1                                 2                                 3                             4

Рисунок 1 – Графическое изображение переплетений (раппорты):

1 – полотняного, 2 – саржевого, 3 – атласного, 4 – сатинового

Атласное переплетение отличается от рассмотренных большей величиной сдвига, равной двум-трем нитям, и длиной перекрытия не менее четырех. Если на лицевой стороне ткани преобладают длинные перекрытия, образованные нитями основы, переплетение называется атласным; переплетение с уточным застилом лицевой поверхности называется сатиновым.

Ткани атласного и сатинового переплетений благодаря малой связи нитей основы и утка отличаются мягкостью, гибкостью, гладкой лицевой поверхностью, устойчивостью к истиранию.

Мелкоузорчатые переплетения отличаются большим разнообразием рисунков. Они построены путем видоизменения простых переплетений или комбинирования элементов нескольких переплетений. В зависимости от принципа их построения различают производные и комбинированные переплетения.

Производные переплетения построены путем видоизменения простых переплетений. К производным полотняного переплетения относятся репс, рогожка, к производным саржевого переплетения – усиленная саржа, сложная саржа, ломаная саржа, к производным атласного переплетения – усиленный атлас или сатин, которые получают путем увеличения числа перевязочных перекрытий. В результате этого увеличивается связь между нитями основы и утка и, соответственно, прочность ткани.

Комбинированные переплетения построены путем комбинирования элементов нескольких переплетений (рис. 2).

4                         5

Рисунок 2 – Комбинированные мелкоузорчатые переплетения:

1 – орнаментное, комбинируются саржа 2/2 и рогожка 2/2; 2 и 3 – креповые, комбинируются участки полотняного, саржевого и рогожкового переплетений; 4 – вафельное; 5 – диагональное

К комбинированным переплетениям относятся орнаментные, креповые, рельефные, просвечивающиеся. При выработке тканей орнаментным переплетением на поверхности тканей образуется тканый узор в виде простых фигур: ромбов, квадратов, поперечных и продольных полос. Креповые переплетения характеризуются наличием в раппорте ткани единичных и групповых перекрытий разной длины, расположенных хаотично без образования четких геометрических фигур. В результате формируется шероховатая зернистая или мелкобугристая матовая поверхность ткани. Рельефные переплетения включают вафельные, диагоналевые, рубчиковые. Просвечивающиеся переплетения образуют в определенных местах ткани просветы различной величины, вследствие чего ткань получается ажурной. Ткани этих переплетений отличаются высокой пористостью, легкостью, проницаемостью.

Сложные переплетения характеризуются наличием трех и более систем нитей в ткани, например двух систем основы и одной или двух – утка. Это позволяет формировать прочные, повышенной толщины ткани с одинаковым или разным рисунком на лицевой и изнаночной стороне и с ворсовой поверхностью.

К сложным переплетениям относятся полутора- и двухслойные, пикейные, ворсовые, петельные. Для их построения применяются различные виды простых мелкоузорчатых переплетений.

Полутораслойные переплетения образуются из трех систем нитей, двухслойные - из четырех. Ткани двухслойных переплетений состоят из двух слоев, соединенных между собой нитями. Таким способом вырабатывают плотные, тяжелые, с высокими теплозащитными свойствами ткани, например пальтовые, драпы, одеяла, кирзу, приводные ремни.

Ворсовые переплетения формируют ткани с ворсовой фактурой. На поверхности ткани образуется ворс за счет выступающих кончиков волокон из разрезанных нитей. Ворсовые переплетения создаются тремя системами нитей: две из них образуют грунт, а третья – ворсовый покров. Вырабатывают ткани уточно-ворсовых и основоворсовых переплетений (рис. 3).

Рисунок 3 – Образование основоворсового двухслойного переплетения

В уточно-ворсовых переплетениях ворс формируется уточными нитями в виде сплошного ворса или продолговатых рубчиков (ткань вельвет). Основоворсовые переплетения получают двумя способами: прутковым и двухполотным. При прутковом способе нити ворсовой основы, огибая пруток, образуют выступающие на поверхности ткани петли, которые разрезаются и формируют сплошной ворсовый застил. Двухполотным способом получают одновременно два ворсовых полотна на специальных ткацких станках (рис. 4).

а

Рисунок 4 – Схема строения тканей ворсовых переплетений:

а – уточно-ворсовое переплетение; б – основоворсовое переплетение прутковым способом; в – основоворсовое переплетение двухполотным способом;

1 – коренная основа; 2 – ворсовая основа; 3 – уток; 4 – пруток в рисунке (б), резак в рисунке (в)

Крупноузорчатые переплетения образуют на поверхности ткани крупные ткацкие рисунки за счет сочетания различных простых мелкоузорчатых и сложных переплетений. При выработке их используется специальный зевообразовательный механизм – жаккардовая машина, позволяющая создать рисунки с большим числом нитей в раппорте (от нескольких десятков до сотен и более). Крупноузорчатые переплетения бывают простыми и сложными.

В таблице 2 приведена характеристика ткацких переплетений.

IV Отделка тканей. Под отделкой понимают комплекс физико-химических н механических воздействий на ткань для улучшения ее потребительских свойств. Полный цикл обработки текстильных материалов в отделочном производстве состоит из ряда самостоятельных этапов: предварительной, колористической, заключительной и специальной отделки.

Предварительная отделка. Применяется для подготовки ткани к последующим операциям – крашению, печатанию. Отделка хлопчатобумажных тканей состоит из операций опаливания, расшлихтовки, отварки, беления, мерсеризации, ворсования. В процессе расшлихтовки происходит удаление с волокнистого материала различных примесей. Мерсеризация применяется для улучшения внешнего вида и физико-механических свойств подвергают мерсеризации. Это обработка ткани в натянутом состоянии концентрированным раствором едкого натрия при температуре 15-20 градусов в течение 30-35с с последующей промывкой холодной водой. Мерсеризуют ткани суровые, отваренные или отбеленные, реже после колористической обработки (крашения или печати). Мерсеризованные ткани характеризуются повышенной механической прочностью, блеском, гигроскопичностью, лучше окрашиваются. При ворсовании на одной или на обеих сторонах ткани образуется пушистый мягкий покров (начес), состоящий из концов волокон вытянутых из нитей, преимущественно уточных. Отделка льняных тканей включает стрижку, расшлихтовку, отварку, беление, кислование. Особенность отделки льняных тканей в том, что они могут вырабатываться суровые, отваренные или кислованные.

Для шерстяных тканей дополнительно применяют заварку, карбонизацию, валку, декатировку, ворсование. Карбонизация поводится для очистки тканей от целлюлозных примесей, которые невозможно удалить из ткани механическим путем. Для удаления этих примесей применяют минеральные кислоты такой концентрации, при которых шерстяное волокно не повреждается, а целлюлоза разрушается. Валка является одной из важнейших операций отделки суконных тканей. Увлажненную мыльно-содовым раствором ткань подвергают на валяльной машине одновременному трению и сжатию, в результате чего происходит свойлачивание волокон и на поверхности ткани образуется войлокообразный застил. Декатировка применяется для выравнивания напряжений в ткани и предупреждения заломов при дальнейшей обработке. В отличие от заварки ткань при декатировке подвергают воздействию не только горячей воды, но и пара.

Предварительная отделка шелковых тканей включает операции: опаливание, отварка, беление и др.

Таблица 2 – Характеристика ткацких переплетений

Продолжение таблицы 2

Продолжение таблицы 2

Окончание таблицы 2

Колористическая отделка. Отделка включает крашение и печатание.

Крашением называется процесс нанесения на текстильный материал красителей, в результате чего материал приобретает окраску определенного цвета. Ткани, имеющие однородную окраску, называются гладкокрашеными.

Печатание, или узорчатое расцвечивание ткани, заключается в нанесении на отбеленную или окрашенную ткань цветного рисунка с помощью органических красителей или пигментов.

Печатание осуществляется различными способами: шинным, сетчатыми шаблонами, аэрографным, переводной печатью (сублистатик), фотоспособом, полихроматическим крашением.

Машинная печать заключается в нанесении рисунка с помощью гравированного печатного вала, в углублениях которого в виде рисунка находится краситель. Различают прямую, вытравную и резервную печать. При прямой печати рисунок наносят на отбеленную или предварительно окрашенную в светлые тона ткань (фоновая печать). В зависимости от площади, занимаемой рисунком на белом фоне, различают  белоземельные (до 40% площади ткани), полугрунтовые (40-60 %) и грунтовые (более 60%) рисунки. Разновидностями прямой печати являются растровая, акварельная, пигментная, трехцветная. При вытравной печати на гладкокрашеную ткань печатанием наносят вытравляющий состав, который на этих местах обесцвечивает ткань. Получается белый рисунок на темном фоне. Для выполнения цветного рисунка в вытравляющий состав вводят стойкий к нему краситель. Вытравная печать – более высококачественный вид отделки. Она применяется главным образом для гребенных хлопчатобумажный и некоторых шелковых тканей. Отличается от прямой печати наличием цветового фона одинаковой интенсивности с лицевой и изнаночной сторон ткани.

Применяют следующие типы колористических орнаментов: символический, геометрический, растительный, астральный, каллиграфический, пейзажный, предметный. Ткани с печатными рисунками называют набивными.

Заключительная отделка. Применяется для окончательного внешнего оформления ткани и улучшения ее эстетических свойств. Под заключительной отделкой понимается ряд механических и физико-химических процессов, которые, придавая тканям некоторые специфические свойства, способствуют улучшению их внешнего вида и качества. В зависимости от волокнистого материала, вида и назначения тканей заключительные отделочные операции, а также их количество и последовательность различны.

Основные операции заключительной отделки – спиртовка, аппретирование, ширение, каландрирование, подворсовка, стрижка и чистка, заключительная декатировка; для шерстяных тканей (прессование).

Спиртовка – это легкое отбеливание белоземельных, вытравных и отбеленных тканей для разрушения загрязнений, осаждающихся на ткань в процессе промывки. Спиртовка проводится слабым раствором гипохлорита натрия в комбинации с подсиниванием, устраняющим желтизну и усиливающим белизну белых участков ткани

Аппретирование (от фр. apprêter – окончательно отделывать) – пропитка текстильных материалов или нанесение на них при отделке различных веществ – аппретов (крахмал, клей, синтетические смолы и др.), придающих материалам жёсткость, несминаемость, безусадочность, огнестойкость и другие свойства.

Ширение – растягивание ткани на специальных машинах, приспособленных для восстановления стандартной ширины, ликвидации перекосов и т.п.

Каландрирование необходимо для разглаживания уплотнения ткани, придания ей гладкости и глянцевидности. Каландры состоят из системы металлических (стальных) и наборных (прессованных из текстильных материалов) валов; стальной вал нагревается до температуры 100-110 градусов. Ткань проходит между этими валами и разглаживается. В зависимости от характера каландрирования ткани можно придать матовую или глянцевую поверхность. Не каландрируют ткани из крученой и фасонной пряжи, с рельефной поверхность, ворсовые с мягкой отделкой.

Применяют также серебристые каландры, характеризующиеся наличием на поверхности металлических валов гравировки в виде тонких параллельных штрихов, расположенных под углом к оси вала. В результате вдавливания гравюры вала в ткань поверхность ее приобретает специфический серебристый оттенок, напоминающий блеск шелковых тканей. Так обычно отделывают сатины и ластики. Эффект каландриронвния временный и исчезает при стирке ткани.

Подворсовка тканей. Ткани с начесным ворсом после крашения, беления или печатания подвергают повторной обработке на ворсовальной машине для поднятия ворса.

Стрижка и чистка (применяется для ворсовых и шерстяных тканей). Камвольные ткани подвергают стрижке для удаления с лицевой поверхности торчащих концов волокон и узелков, при этом поверхность ткани становится более гладкой и лучше выявляется ткацкий рисунок. Суконные ворсовые ткани стригут для выравнивания по высоте начесного ворса. Причем ворсовые ткани после крашения перед стрижкой подворсовывают. Стрижку осуществляют на стригальных машинах. Остатки волокон удаляют с подстриженной поверхности ткани на щеточной машине.

Прессование применяют при отделке суконных тканей после чистки и стрижки с целью уплотнения, выравнивания ткани по толщине и придания поверхности гладкости. Ткани обрабатывают на цилиндрических и плиточных прессах, где они подвергаются длительному воздействию влажного тепла и давления.

Заключительная декатировка – это заключительная отделочная операция для всех шерстяных тканей. Проводят ее для предотвращения усадки ткани в процессе пошива и эксплуатации изделий, а также придания тканям умеренного блеска. Ткани обрабатывают в горячем состоянии горячим паром, а затем постепенно охлаждают.

Заключительная декатировка применяется также для креповые ткани для усиления крепового эффекта, придания мягкости и уменьшения блеска, где их обрабатывают влажным паром (аналогично шерстяным тканям).

Специальная отделка. Применяется для снижения или устранения недостатков, присущих тканям. Каждый вид специальной отделки преследует цель улучшения конкретного, наиболее важного потребительского свойства в зависимости от назначения ткани.

Для улучшения утилитарных свойств применяются водоотталкивающая, водонепроницаемая, противозагрязняемая. антистатическая, противогнилостная, противомолевая, малоусадочная, малосминаемая, огнезащитная отделки, малосмываемый аппрет (стойкое аппретирование).

Водоотталкивающая отделка. Все природные, а также гидратцеллюлозные волокна по своей природе гидрофильны, т.е. способны притягивать и удерживать молекулы воды. Однако плащевые и специальные ткани должны обладать гидрофобностью. Водоотталкивающий эффект на поверхности ткани создают двумя способами:

1 На поверхность ткани наносят сплошное покрытие из гидрофобных веществ (натуральные и синтетические каучуки, искусственные смолы резины). Образующаяся пленка полностью закрывает все поры ткани и прочно удерживается на ее поверхности. Однако ткань наряду с полной водонепроницаемостью приобретает и полную воздухонепроницаемость, что значительно снижает ее гигиеничность.

2 Отделка осуществляется путем покрытия поверхности отдельных волокон пленкой гидрофобных веществ. В результате ткань приобретает водоотталкивающие свойства, сохраняя воздухо- и паропроницаемость. В качестве веществ, образующих на волокне гидрофильные пленки, используют алюминиевое мыло, парафино-стеариновую, мыльно-парафиновую эмульсию.

Грязеотталкивающая отделка. Чтобы уменьшить способность тканей поглощать грязь в виде жидких масел, водных растворов, эмульсий различных веществ, тканям необходимо придать гидрофобные свойства, маслостойкость и устойчивость к образованию пятен. Для этой цели используют препараты, обладающие одновременно водоупорностью и маслостойкостью. Такими свойствами обладают фторсодержащие соединения. Чтобы увеличить водостойкость и устойчивость отделки к стиркам и химчисткам, в отдельные препараты вводят различные аминопласты, смолы, активно взаимодействующие с молекулами волокон. Такую отделку применяют для тканей одежных, декоративных, обивочных и специального назначения.

Антистатическая отделка. Ткани из ацетатных, триацетатных и синтетических волокон обладают высокими диэлектрическими свойствами и способны сильно электризоваться при трении, что затрудняет процесс производства этих тканей и снижает их потребительские свойства. Для устранения или снижения электризуемости тканей используют антистатические вещества, действие которых основано на уменьшении коэффициента трения ткани или на повышении ее электропроводности.

Противогнилостная отделка. Для предохранения от микробного разрушения текстильные материалы, эксплуатируемые в условиях повышенной температуры и влажности (палаточные ткани, веревочно-канатные изделия, рыболовные сети т.д.), обрабатывают антисептическими веществами, способными задерживать развитие микроорганизмов или уничтожать их. Антисептические свойства присущи солям некоторых металлов - хрома, меди, ртути, свинца. Наибольшее распространение имеют соединения меди. Они наиболее сильные. Из органических соединений в качестве антисептиков для обработки текстильных материалов наиболее часто используют производные фенола, салициловой кислоты, серы.

Противомолевая отделка. Шерстяное волокно, как известно, является хорошим питательным субстратом для личинок бабочки моли. Для защиты от повреждения личинками моли шерстяные ткани подвергают противомолевой отделке. Для этого используют растворы фтористых солей, хлорированные ароматические сульфокислоты. Наиболее надежной защитой являются контактные и дыхательные яды.

Противосминаемая и противоусадочная отделка. Сминаемость текстильных материалов определяется упруго-эластичными свойствами волокна, которые в свою очередь тесно связаны с его молекулярной и надмолекулярной структурой. В процессе отделки ткань обрабатывают раствором. Обработанную ткань отжимают, высушивают до влажности 13-15% и подвергают термообработке при температуре 130-140 градусов. В результате образования пленки на поверхности снижается усадка и сминаемость ткани.

Огнеупорная пропитка. Ее применяют для текстильных материалов специального назначения (спецодежды, театральных занавесей, обивок салонов самолетов, пароходов и т.д.). Огнеупорной считается ткань, по которой пламя не распространяется за пределы участка, непосредственно соприкасающегося с пламенем. Для придания огнеупорности ткань пропитывают соединениями, способными при нагревании разлагаться с выделениями газов, препятствующих распространению пламени. Такими соединениями являются аммонийные и фосфорнокислые соли магния и кремния.

Стойкое аппретирование. Эффект обычного аппретирования тканей – кратковременный. Поэтому крахмально-клеевые аппреты в настоящее время заменяют стойкими (несмываемыми) аппретами: на волокне ткани откладываются бесцветные вещества в виде эластичной пленки, нерастворимой в воде. В качестве несмываемых аппретов широко применяют термопластичные смолы и каучуки, используемые в виде эмульсий и латексов. Технологический процесс аппретирования довольно прост: ткань пропитывают раствором латекса, отжимают и высушивают. Стойкое аппретирование улучшает вешний вид и отстирываемость тканей, придает поверхности гладкость и повышенный блеск, а также увеличивает разрывную прочность тканей (на 15-25%), устойчивость к истиранию (в 2-3 раза), многократным изгибам, стиркам и свету. Однако при этом несколько снижается гигроскопичность тканей, поэтому латексы часто применяют с добавлением крахмала.

Для улучшения эстетических свойств ткани подвергают специальным отделкам, формирующим определенные внешние эффекты: стойкое тиснение, серебристость, шелковистость, металлизация, флокирование, гофре, лаке, вытравной рисунок, рисунки с устойчивым блеском, с перламутровым эффектом. В заключительной отделке широкое внедрение получает биополировка – обработка материалов энзимами. Уделяется внимание производству материалов с детоксикационными свойствами, защищающими человека от отравляющих веществ и пестицидов.

Стойкое тиснение. Для улучшения внешнего вида на тканях х/б и из вискозной пряжи получают способом тиснения различные рельефные рисунки, устойчивые к водным обработкам. Для этого ткани, также как и противосминаемой и усадочной отделке, пропитывают специальным раствором. Затем их высушивают до влажности 12-15% и направляют на тиснильные каландры, на поверхности которых имеется выпукло-вогнутая гравюра. Ткань, проходя между валами, воспринимает рисунок гравюры и затем поступает на термическую обработку. Образующаяся при термообработке смола фиксирует полученный рельефный рисунок. Эту отделку применяют для сатинов и платьевых тканей.

Серебристо-шелковистая отделка. Ее применяют для придания х/б тканям повышенной гладкости и блеска, имитирующего шелковые ткани. Выполняется она аналогично отделке стойкого тиснения, но в состав раствора для обработки тканей вводят полиэтиленовую эмульсию. Ткань после обработки высушивают до влажности 8-10% и пропускают через серебристый каландр. Термообработка ткани проходит при температуре 140 % в течение 3-3,5 мин. Ткань после отделки гладкая, наполненная, имеет повышенный блеск, устойчивый к водным обработкам. Эту отделку применяют для сатинов и некоторых видов платьевых тканей. Эффект отделки сохраняется на ткани в течение 8-10 стирок. Все эти отделки значительно улучшают внешний вид тканей, придают им малые сминаемость и усадочность. Однако в результате образования на поверхности смолы ткани становятся жесткими и хрупкими. По мере введения в волокно смолы уменьшаются разрывная прочность тканей и устойчивость к истиранию. Поэтому ткани, предназначенные для стабилизирующих отделок, вырабатывают повышенной прочности. Кроме того, из-за присутствия смолы на поверхности и в волокне ухудшаются гигиенические свойства тканей: гигроскопичность снижается на 6-8%, паропроницаемость – на 13-16% и воздухопроницаемость – до 30%

Металлизация тканей. Металлизируют ткани, чтобы придать им внешний эффект или специальные свойства (термоустойчивость, электропроводность). Металлизацию тканей осуществляют несколькими способами. Наиболее простой – окраска тканей металлическими красками путем распыления их специальными пульверизаторами. Металлическая краска представляет собой взвесь мельчайших металлических частиц (серебра, алюминия, латуни и др.) в пленкообразующем веществе и растворителе. Однако окрашенные этим способом ткани недостаточно декоративны. Металлизация путем осаждения металла при испарении его в высоком вакууме позволяет получать на тканях очень тонкие слои не окисленного металла, благодаря чему многие свойства тканей не изменяются, и достигается высокий декоративный эффект.

Флокирование тканей. Флокирование, или набивка ворсом, тканей производится с целью придания им внешнего эффекта или имитации других материалов (замши, меха). На поверхность ткани ворс (короткие волокна) наносят механическим, аэрографным или электростатическим способом, закрепляют его синтетическими смолами.

3 Ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей

Классификация ассортимента тканей знать в 3 и 4 вопросах.

Классификация ассортимента тканей. Современный ассортимент тканей характеризуется большим разнообразием. По виду волокна ткани делятся на четыре класса: хлопчатобумажные, льняные, шелковые и шерстяные; По волокнистому составу – на однородные и смешанные (полульняные, полушерстяные).

Но назначению бытовые ткани могут быть бельевые, плательные, сорочечные, костюмные, плащевые, пальтовые, подкладочные, мебельные, декоративные, специальные, для штучных изделий.

По видам переплетений различают ткани полотняные, саржевые, атласные, мелкоузорчатые, жаккардовые, ворсовые и др.

По видам отделок бывают гладкокрашеные, отбеленные, набивные, пестротканые, меланжевые ткани и со специальными отделками.

Кроме того, ткани различаются по толщине, поверхностной плотности, ширине, структуре нитей, сезонности и др.

Терминология, применяемая для обозначения тканей современного ассортимента, разнообразна. Ткани классического ассортимента носят традиционные названия, которые отражают прямые (производственные, структурные, сырьевые) или косвенные (фамильные, географические) признаки данных тканей. Так, креп – ткань из сильно скрученных нитей; батист – по имени изготовителя этой ткани Батиста Камбрей (19 в.); дамаст – ткань из г. Дамаска; бостон – ткань из г. Бостона и т. д.

Эти традиционные названия прочно вошли в промышленную и торговую практики и стали символами не только определенных видов тканей, но и их свойств. Наименования, присваиваемые, новым тканям, характеризуют в одних случаях общее или узкое назначение (ткань костюмная, ткань платьевая, ткань пальтовая), а в других случаях отражают особенности их выработки или отделки (полотно пестротканое, костюмная гладкокрашеная, поплин мерсеризованный и т. д.). Для обозначения разновидностей тканей к общему названию делаются дополнения, обычно абстрактного характера (ткань корсетная «Грация», ткань платьевая «Камелия»). В такой терминологии отсутствует какая-либо информация об особенностях данной ткани (структуре, сырьевом составе).

Хлопчатобумажные ткани

В общем объеме выпуска хлопчатобумажные ткани имеют значительный удельный вес (20%) и занимают второе место после шелковых тканей. Большая часть тканей выпускается из чистого хлопка и весьма незначительная часть (до 20%) – с добавлением льняного и химических волокон (вискозных, полиэфирных). Применяется пряжа преимущественно пневмомеханического (БД) способа прядения, реже – кардного, толщиной от 5,9 до 100 текс. Хлопчатобумажные ткани вырабатываются шириной от 80 до 220 см, массой от 70 до 550 г/м2.

Они обладают хорошей износостойкостью, высокими показателями гигиенических свойств, но имеют высокую сминаемость.

По назначению хлопчатобумажные ткани целесообразно разделять на группы: бельевые, плательные, костюмно-пальтовые, мебельно-декоративные, подкладочные, матрацные, наволочные, корсетные ткани и ткани для штучных изделий.

Бельевые ткани незаменимы для изготовления наиболее удобного постельного и нательного белья. Они обладают мягкостью, гигроскопичностью, воздухопроницаемы, имеют ровную поверхность, приятное туше. Ткани этой группы преимущественно набивные, отбеленные, окрашенные в светлые тона, реже пестротканые. В зависимости от структуры, толщины применяемой пряжи и ее плотности ткани бельевой группы делят на три подгруппы: бязевые, миткалевые и специальные.

Бязевые ткани вырабатывают в основном из пневмомеханической однониточной пряжи выше средней толщины (20,8-41,6 текс) и кардной пряжи кольцевого прядения (КП). Использование пряжи пневмомеханического прядения (БД) придает им более ровную поверхность. Ткани бязевой подгруппы вырабатывают в основном полотняным переплетением. К ним относятся бязь отбеленная, ткань тигельного белья, бязь набивная для постельного белья, ткань для столового белья, ткань хлопкольняная для столового белья, фланель для постельного белья, ткань вафельная, ткань бельевая специального назначения, марля. Современный ассортимент бельевых тканей насыщен преимущественно набивными бязями для постельного белья разнообразных рисунков и цветовой гаммы.

Миткалевые ткани производят из кардной пряжи средней толщины (20,6-16 текс) и гребенной (5,9-15,4 текс) полотняного переплетения. Среди них преобладают ткани отбеленные, а также вырабатываются набивные и гладкокрашеные. В отличие от бязей в миткалях используется более тонкая пряжа, поэтому миткали тоньше и мягче, чем бязь. К тканям данной подгруппы относятся мадаполам отбеленный, ситец для постельного белья, маль-маль, чалма, шифон. Мадаполам получают из пряжи кардного прядения, по структуре аналогичен ситцу. Ткани маль-маль и чалма имеют разреженную структуру, вымываются из гребенной пряжи, поэтому эти ткани тоньше мадаполама. Шифон также вырабатывается из тонкой гребенной пряжи, имеет повышенную плотность и мерсеризованную отделку, которая придает ткани блеск и шелковистость. Поэтому шифон применяется для высококачественного тонкого белья.

Специальные ткани получают из кардной пряжи ниже средней толщины аналогично бязям, но отличаются от них переплетением (ломания саржа, атласное ). К этой подгруппе относятся ткани специального назначения: с антимикробной обработкой, с повышенной износостойкостью. Их применяют для пошива спецодежды.

Плательные и сорочечные ткани. По объему выпуска ни ткани занимают третье место в ассортименте хлопчатобумажных тканей после одежных и бельевых. Их разнообразие достигается применением разной структуры пряжи, ткацких переплетений, отделок. Они достаточно легкие, мягкие, хорошо драпируются. Существенным недостатком их является высокая сминаемость, поэтому многие из них подвергаются обработке малосмываемыми аппретами и малосминаемой отделке. В зависимости от строения отделки эти ткани можно разделить на самостоятельные группы: ситцы, бязи, сатины, плательные ткани.

Ситцы – ткани полотняного переплетения, гладкокрашеные и набивные, вырабатываются из кардной однониточной пряжи средней толщины, но преимущественно из пряжи БД. Ситцы из этой пряжи имеют пониженную прочность, но хорошую застилистость, ровную поверхность. Отличаются ситцы устойчивой структурой и многообразием колористических рисунков по типу орнамента, масштабу, цветовому колориту.

Бязи тяжелее и прочнее, чем ситцы, по структуре аналогичны бельевым бязям, но в отличие от них выпускают гладкокрашеными и набивными.

Сатины получают из пряжи БД или гребенной сатиновым переплетением (застил поверхности уточными нитями). Уних  плотность нитей по утку на 30-50% больше, чем по основе. Сатины и ластики вырабатывают гладкокрашеными, набивными, отбеленными и мерсеризованными. Для них применяют муслиновую, серебристо-шелковистую отделку, стойкое тиснение, пигментную печать. Предназначаются для изготовления платьев, сорочек, декоративных изделий, подкладки.

Плательные ткани отличаются большим разнообразие по структуре применяемой пряжи, отделке, переплетениям назначению. По сезонности их делят на демисезонные, летние, зимние.

Ткани демисезонной подгруппы – это плотные, хорошо застилистые, прочные материалы. Большинство демисезонных тканей относится к плательным. Кроме хлопковой пряжи в их производстве применяется смешанная хлопкольняная пряжа и пряжа с применением полиэфирного волокна. Особую группу представляют сорочечные ткани классического ассортимента, имеющие на поверхности рубчики: поплин, репс, пике. К плательным тканям классического ассортимента относятся также шотландка, шерстянка, плетенка.

Поплины вырабатываются из гребенной крученой и однониточной пряжи полотняным переплетением. В результате большой плотности по основе и ис-пользования по утку более толстой пряжи образуются мелкие поперечные рубчики. Поплины являются основозастилочными тканями. По отделке они бывают мерсеризованными, отбеленными, гладкокрашеными и набивными. Используются для мужских сорочек и платьев.

Репсы в отличие от поплинов имеют более рельефный поперечный рубчик, большую массу и меньшую плотность по основе и утку. Репс выпускается гладкокрашеным, отбеленным и мерсеризованным.

Тафта в отличие от репса более легкая и тонкая ткань. Вырабатывается из крученой гребенной пряжи по основе и утку. На поверхности образуются более мелкие и рельефные рубчики, чем у репса. Тафта применяется для пошива мужских сорочек, женских и детских платьев.

Пике отбеленное, набивное и пестротканое относится к плотным тканям, вырабатывается комбинированным или полуторослойным переплетением. Поверхность типовой ткани обычно полотняного переплетения, с рельефными продольными рубчиками, клетками, ромбами. Вырабатывают ее из гребенной пряжи. Ткань характеризуется высокой прочностью в эксплуатации, эффектным внешним видом, используется для пошива женского и детского платья, костюмов, мужских сорочек и др.

Шотландки вырабатывают, как правило, саржевым переплетением из гребенной или кардной пряжи. В основе используется крученая пряжа, а в утке – одиночная пряжа. Шотландки характеризуются многоцветными клетками, которые образуются вследствие применения для их выработки нитей разных цветов. Масса ткани 95-158 г/м2. Из шотландки шьют платья и мужские сорочки.

Кашемир – ткань саржевого переплетения. Вырабатывают из пряжи различной линейной плотности по основе и утку. Они бывают гладкокрашеные и набивные, легкие (130 г/м2) и более тяжелые (до 180 г/м2). Это мягкие, эластичные ткани, достаточно износоустойчивые, предназначены для пошива женских и детских платьев.

Шерстянка вырабатывается креповым переплетением из некрученой кардной пряжи выше средней толщины. Из-за крепового переплетения поверхность ткани шероховатая, напоминает шерстяную ткань. Шерстянка характеризуется значительной плотностью по основе и сравнительно невысокой плотностью по утку, по величине поверхностной плотности близка к бязям (131г/м2). Выпускают шерстянки гладкокрашеными и набивными. Предназначена для пошива женского и детского платья.

Ткани летней подгруппы характеризуются легкостью, невысокой плотностью и предназначены для пошива летних платьев. Эти ткани отличаются от демисезонных тканей меньшей массой (от 60 до 110 г/м2) и более низкой плотностью. Для производства этих тканей используется гребенная и кардная пряжа линейной плотности от 18,5 до 5,88 текс. Вследствие особенностей структуры (малой плотности, небольшой массы, применения гладкой гребенной пряжи ) эти ткани характеризуются высокой воздухо- и паропроницаемостью.

Летние ткани вырабатываются преимущественно полотняным или производным от него переплетениями, и лишь незначительное количество тканей этой подгруппы вырабатывается жаккардовым переплетением. Характерной особенностью летних тканей является то, что большинство из них выпускается мерсеризованными. Они имеют ровную, слегка шелковистую поверхность. По виду отделки среди летних тканей значительную долю занимают отбеленные ткани или окрашенные в светлые или яркие тона. К тканям летней подгруппы относятся батист, маркизет, вуаль, майя, канифас, перкаль.

Батист – тонкая, легкая ткань, имеющая сравнительно высокую плотность. Для выработки ее применяют гребенную некрученую пряжу 10 текс в основе 8,5 текс в утке. Выпускают батист мерсеризованным, мягкой отделки. Он характеризуется мягкостью, шелковистостью, приятно выраженным блеском. Несмотря на тонину батисты имеют хорошую прочность и предназначаются для летних платьев, блуз, женского и детского белья.

Маркизет – легкая прозрачная ткань, выработанная из гребенной крученой пряжи в основе и утке – 5,88 текс, с муаровым эффектом. Масса ткани 72-76 г/м2. Благодаря применению гребенной крученой пряжи повышенной крутки эта ткань характеризуется повышенной упругостью и некоторой жесткостью, по внешнему виду приближается к шелковым креповым тканям. Вырабатывается маркизет мерсеризованным, обычно набивным, иногда выпускается гладкокрашеным и отбеленным. Используется маркизет для пошива женских платьев и блузок.

Вуаль – тонкая, полупрозрачная ткань из гребенной пряжи особой крутки по основе и утку линейной плотности 11,8 текс. Ткань типа утолщенного маркизета, по структуре она близка к равноплотной. Также как и маркизет, вуаль характеризуется повышенной упругостью, некоторой жесткостью и сыпучестью.

Майя – полупрозрачная ткань типа тонкого ситца, вырабатывается полотняным переплетением из гребенной пряжи линейной плотности 15,4 текс по основе и 11,8 текс по утку. Это летняя легкая ткань (масса 78 г/м2), невысокой плотности, вырабатывается мерсеризованной, преимущественно набивной, реже гладкокрашеной и отбеленной.

Канифас – ткань мелкоузорчатого переплетения с характерными мелким вафельными ткацкими рисунками на фоне полотняного переплетения. Вырабатывается из пряжи линейной плотности 18,5 текс по основе 15,4 текс по утку, как правило, набивной, реже гладкокрашеной и отбеленной. Масса ткани 103 г/м2.

Ткани зимней подгруппы сравнительно толстые, мягкие, с начесным ворсом и повышенными теплозащитными своими. Масса этих тканей колеблется от 172 до 468 г/м2. Вырабатывают их из кардной, БД однониточной пряжи ниже средней и большой толщины линейной плотности от 200 до 18,5 текс (по утку пряжа в 1,7-2 раза толще, чем по основе), набивными, гладкокрашеными и отбеленными. Ткани вырабатываются полотняным, саржевым, а иногда и полуторослойным переплетением, отбеленными, гладкокрашеными и набивными. За счет уточных нитей на ворсовальной машине образуется плотный густой начес. Наиболее распространенными зимними тканями являются фланель, бумазея, байка. Самая распространенная ткань из этой труппы – фланель, которая вырабатывается из хлопковой и хлопкольняной пряжи полотняным, репсовым или саржевым переплетением, поверхность ее покрыта двухсторонним начесным ворсом. Масса ее составляет 175-254 г/м2. Некоторые артикула содержат в утке до 20% вискозного штапельного волокна. Выпускают фланель набивной, гладкокрашеной и реже пестротканой. При набивке фланели используют различные по орнаменту и масштабу рисунки. Фланель применяют для пошива женских и детских платьев, домашних халатов, блуз пижам, теплого белья для взрослых и детей.

Бумазея – ткань саржевого переплетения с односторонним начесом. Бумазея вырабатывается набивной, гладкокрашеной и отбеленной. Некоторые артикулы вырабатываются в утке из хлопковискозной пряжи. Бумазея используется для пошива женских и детских платьев, халатов, пижам, спортивных костюмов и других изделий.

Байка – наиболее тяжелая из зимних начесных тканей, саржевого переплетения с двухсторонним начесом, для нее используют более толстую пряжу. Начес двусторонний, значительно плотнее, чем у фланели. Густой и плотный ворс образуется благодаря применению по утку пряжи высокой линейной плотности и полуторослойному переплетению. Байка характеризуется более высокими теплозащитными свойствами. Выпускают ее преимущественно гладкокрашеной, применяется для пошива спортивной одежды, теплого белья, халатов.

В самостоятельную подгруппу выделяют плательные ткани химическими нитями. Они вырабатываются с применением вискозной нити или пряжи по утку, мелкоузорчатого или крупноузорчатого переплетения. Благодаря использованию вискозных нитей создается эффектная поверхность ткани чередованием матовых и блестящих рисунков. По внешнему виду эти ткани напоминают шелковые. Существенным их недостатком является высокая сминаемость. Ассортимент этих тканей включает в основном плательные ткани.

Костюмно-пальтовые ткани. В отличие от плательных костюмно-пальтовые ткани более плотные и тяжелые (225-415 г/м2), обладают большой прочностью, устойчивостью к истиранию, формоустойчивостью. Они предназначены для пошива верхней одежды: костюмов, плащей, пальто, спецодежды. Вырабатываются из кардной, БД пряжи средней и ниже средней толщины, пестроткаными, меланжевыми, гладкокрашеными. По волокнистому составу бывают хлопковые, хлопкольняные, хлопковискозные, хлопкополиэфирные. Ткани костюмного и пальтового назначения включены в одежную и ворсовую группы.

Ткани одежной группы в зависимости от вида отделки делят на подгруппы: гладкокрашеные, пестротканые и меланжевые.

Ткани гладкокрашеной подгруппы вырабатываются из кардной пряжи кольцевого и пневмомеханического прядения однониточной и крученой в два сложения различных переплетений. Некоторые артикулы гладкокрашеных костюмно-пальтовых тканей выра-батываются с капроновым, вискозным или лавсановым волокном в основе и ут-ке или в одной из систем нитей. В ассортименте имеет значительное число тканей с водоупорной отделкой. Наиболее распространенными гладкокрашеными тканями являются: молескин, диагональ, ткань костюмная, ткань плащевая, полотна плащевые и платочные, саржи, рогожки, репсы.

Молескин – тяжелая, прочная и очень плотная ткань, выработанная усиленным сатиновым переплетением из кардной пряжи, гладкокрашеная в темные тона, имеет гладкую и блестящую лицевую поверхность. Масса ткани составляет 200-347 г/м2, применяется для пошива спецодежды.

Диагональ – ткань саржевого переплетения с характерными рубчиками. Ее вырабатывают из одиночной и крученой пряжи по основе и утку. Масса ее колеблется в пределах от 176 до 380г/м2. Вырабатываются диагонали гладкокрашеными в темные тона, небольшое количество вырабатывается отбеленными. Это достаточно плотная ткань, с хорошей износостойкостью, используется в основном для пошива спецодежды.

Плащевые ткани изготавливают полотняным или саржевым переплетением, из кардной и гребенной пряжи разной линейной плотности, крученой в основе или в обеих системах. В зависимости от толщины применяемой пряжи масса тканей колеблется от 190 до 301 г/м2. Ткани вырабатываются повышенной плотности, с водоотталкивающей и комбинированной пропиткой. Некоторые артикулы плащевых тканей вырабатывают из смешанной пряжи с вложением 15-25 % капронового волокна.

Рогожка – плотная тяжеловесная ткань, выработанная из крученой пряжи. Выпускают ее отбеленной, массой около 300 г/м2. Применяют для пошива мужских, женских и детских летних костюмов, летних брюк и других изделий.

Репс – рубчиковая ткань, выработанная полотняным переплетением из крученой пряжи различной линейной плотности по основе и утку. Масса ткани 180-222 г/м2. Выпускается гладкокраш-ным, иногда мерсеризованным и с водоотталкивающей отделкой. Некоторые артикулы репса вырабатываются по основе из хлопкокапроновой пряжи, содержащей 15% капронового волокна. Применяют репс для пошива мужских и детских плащей и спецодежды.

Ассортимент меланжевых и пестротканых тканей более многообразен. Для их производства используют меланжевую, цветную пряжу и пряжу мулине. Пестротканые и меланжевые ткани вырабатываются с полиэфирным, реже с капроновым, волокном. Ткани пестротканые и меланжевые вырабатываются преимущественно саржевым переплетением. Основной ассортимент составляют ткани костюмные, ткани одежные, ткани джинсовые, ткани для спецодежды. Наиболее распространенными тканями являются: трико, коверкот, диагональ.

Трико характеризуется наличием на их поверхности ткацких (в виде елочек, саржевых дорожек и т.д.) и пестротканых рисунков (полосок, клеток и др.). Вырабатывают трико из крученой пряжи в основе и одиночной в утке саржевым или комбинированным переплетениями. Масса тканей от 212 до 287 г/м2. Бывают трико пестроткаными и меланжевыми. Трико некоторых артикулов вырабатываются с малоусадочной и водоотталкивающей пропиткой.

Коверкот – ткань, выработанная диагоналевым переплетением или усиленным атласом из меланжевой крученой пряжи в основе (одна нить окрашена в темный цвет, другая – белая), а в утке из окрашенной в темный цвет однониточной пряжи. Коверкот выпускается меланжевым с малоусадочной отделкой. Вследствие повышенной крутки пряжи и плотности коверкот обладает большой упругостью по сравнению с трико, поэтому ткань более износоустойчива. Применяют коверкот для пошива мужских и женских костюмов, мужских брюк, гимнастерок и других изделий.

Диагональ меланжевую изготовляют диагоналевым переплетением из крученой пряжи выше средней линейной плотности и одиночной пряжи высокой линейной плотности в утке. Ткань имеет большую плотность по основе и является основоопорной. Характеризуется хорошей износостойкостью и применяется для изготовления пальто, рабочей одежды, выпускается с малосминаемой отделкой.

Особую популярность имеют джинсовые ткани, которые вырабатываются преимущественно из цветной (синего, черного и др. цвета) и белой кардной пряжи кольцевого прядения или БД саржевым переплетением. На лицевую поверхность обычно выводятся однотонные (синие) нити, а белые выступают на изнаночной стороне ткани. Джинсовые ткани подвергаются малосминаемой отделке и малосмываемыми аппретами, отличаются жесткостью, повышенной формоустойчивостью, износостойкостью.

Зимние ткани более тяжелые (до 415 г/м2) и плотные, на лицевой стороне – с густым начесным ворсом. Вырабатывают их усиленным сатиновым переплетением из однопиточной или крученой пряжи по основе и однониточной более толстой пряжи по утку. В отличие от зимних платьевых тканей костюмно-пальтовые зимние ткани вырабатываются с запрессованным ворсом. Благодаря высокой прочности и хорошим теплозащитным свойствам эти ткани используются для пошива спортивной и верхней одежды – костюмов, брюк, курток и других изделий. Типовыми тканями зимней подгруппы являются сукно, вельветон и замша.

Сукно вырабатывают переплетением усиленного сатина из кардной пряжи из вышесредней линейной плотности по основе и аппаратной пряжи в утке. Начес на лицевой стороне ткани образуется за счет уточной системы. Сукна некоторых артикулов вырабатываются с вложением химического волокна (капрона, вискозы). Они бывают меланжевыми и гладкокрашеными, реже отбеленными.

Вельветон – это более тяжелая по сравнению с сукном ткань. Масса ее 370-400 г/м2, вырабатывается из крученой пряжи по основе, одиночной- по утку. Вырабатывается гладкокрашеным, реже меланжевым. Имеет густой и высокий ворс.

Замша – наиболее тяжелая зимняя ткань (массой 405-415г/м2). В отличие от сукна и вельветона имеет коротко подстриженный и запрессованный ворс. Вырабатывается из крученой пряжи по основе и одиночной по утку, только гладкокрашеной в различные цвета.

Ткани ворсовой группы вырабатываются сложным ворсовым переплетением, с разрезным ворсом на лицевой поверхности, полученным путем разрезания после ткачества уточных настилочных нитей. При выработке ворсовых тканей в основе используют крученую пряжу, а для утка – некрученую пряжу, для большинства тканей применяют гребенную пряжу. Ткани вырабатывают большой плотности, особенно по утку, чтобы после разрезания избежать ослабления уточной системы нитей и обеспечить хорошую ворсовую поверхность. При прочном закреплении ворса ворсовые ткани имеют хорошую износостойкость. Для укрепления ворса ткани некоторых артикулов аппретируют с изнаночной стороны несмываемым аппретом. Ворсовые ткани имеют эффектный внешний вид, мягкие, приятные на ощупь, бывают гладкокрашеными и набивными. Применяют их для пошива женского и детского платья, детских костюмов, брюк, курток, а также как декоративные ткани. Основные виды этих тканей: вельвет-корд, вельвет-рубчик, полубархат.

Вельвет- корд – ткань уточноворсового переплетения с широкими (около 5мм) рельефными рубчиками, расположенными по длине ткани. Высота ворса до 1,5 мм. Масса ткани составляет ом 290 до 325 г/м2. Выпускается гладкокрашеным и набивным. Кроме обыкновенного вельвет-корда, выпускается также и фасонный, который характеризуется тем, что ворс на его лицевой поверхности располагается в виде рисунка. Выпускают фасонный вельвет-корд гладкокрашеным и применяют для пошива женской и детской одежды.

Вельвет-рубчик отличается от вельвета-корда более узкими рубчиками, меньшей высотой ворса (0,8-0,9мм) и меньшей массой (219-274 г/м2). Выпускается гладкокрашеным и набивным. Применяется для пошива женских платьев и детских костюмчиков.

Полубархат – ткань с гладкой ворсовой поверхностью, из гребенной крученой пряжи по основе и одиночной по утку. Ворс образуется за счет ворсовых уточных нитей. Высота ворса 2 мм. Применяется как одежная плательная и декоративная ткань, а также для отделки элементов форменной одежды (петлиц, воротников и т. д.).

Мебельно-декоративные ткани. Ткани этой группы отличаются разнообразием по структуре, волокнистому составу, применяемым нитям, переплетениям. Предназначаются для изготовления портьер, занавесей, покрывал, чехлов, обивки мебели. Вырабатывают их в основном из кардной крученой пряжи и БД простых и фасонных круток, а также высокообъемной петельной нити. Практикуется использование химических нитей и волокон, преимущественно полиэфирных, а также льняных. Вырабатываются они жаккардовыми переплетениями, пестроткаными, с крупными колористическими рисунками, а также мелкоузорчатыми переплетениями, гладкокрашеными и набивными. Масса тканей составляет от 80 до 597 г/м2. Представителями данной группы являются гобелен, макет, репс, плюш мебельный, ткань мебельная, декоративная, портьерная, ткань для оформления интерьера из смешанной хлопкольняной с полиэфиром пряжи.

Гобелен – плотная массивная ткань двухслойного или многослойного жак-кардового переплетения с рисунками коврового характера. Гобелены могут выпускаться в виде тканей или штучных изделий. Для их изготовления применяют обычно крученую хлопчатобумажную пряжу. Гобелены вырабатываются на жаккардовых машинах. По способу образования узора ткани делятся на уточные и основные. При оформлении гобеленов в рисунках встречаются геометрические народные мотивы. Кроме собственно гобеленов, в настоящее время вырабатывается несколько видов декоративных и мебельных тканей, не имеющих гобеленовой структуры, но называемых гобеленами.

Макет – узорчатая пестротканая ткань жаккардового переплетения, по внешнему виду напоминающая гобелен, но менее плотная и более тонкая, чем гобелен. Вырабатывается из того же сырья, что и гобелен.

Репс – ткань, лицевая и изнаночная стороны которой покрыты примыкающими друг к другу резковыступающими рельефными рубчиками, которые образуются за счет того, что в репсах плотность нитей по основе превосходит плотность нитей по утку в 3 раза и более. Репсы используются для различных целей: обивки мягкой мебели, пошива занавесей, портьер, драпировок и других изделий.

Плюш мебельный и декоративный. Характерной особенностью этих тканей является наличие на поверхности ворса. Ворс может быть разрезным и неразрезным – петельным. Эти ткани имеют красивый внешний вид, хорошо драпируются и благодаря наличию ворса имеют высокую износоустойчивость. Ворсовый покров на этих тканях может быть распространен по всей поверхности ткани или по отдельным ее участкам. Масса ткани составляет 520-550 г/м2. Для повышения прочности держания ворса в основоворсовом плюше плотность по основе в 2-3 раза превышает плотность нитей по утку. В уточноворсовом плюше, наоборот, плотность нитей по утку значительно выше, чем по основе.

Подкладочные ткани. Применяют в качестве подкладки и приклада для швейных изделий. Основными требованиями, которые предъявляются к подкладочным тканям, являются: ровная, гладкая, скользящая поверхность, что способствуют повышению их устойчивости к истиранию и уменьшению загрязнения, высокая прочность окраски к сухому и мокрому трению, а также к действию пота, малая усадка и сминаемость. Подкладочные ткани вырабатываются саржевым и атласным переплетением, гладкокрашеными и набивными в полоску. Характерной особенностью этих тканей является повышенное содержание в них аппрета, что в известной мере способствует формоустойчивости этих тканей. К подкладочным тканям относятся коленкор, саржа рукавная, ткань карманная, ткань подкладочная, тик-ластик.

Коленкор вырабатывается из того же сурового миткаля, что и ситец, глад-кокрашеным, подвергается жесткой отделке (содержит 8-10% аппрета) с последующим лощением на каландрах. Масса ткани 92-105 г/м2.

Саржа рукавная вырабатывается из кардной пряжи, набивной в полоску, гладкокрашеной, отбеленной и пестротканой в полоску. Масса 116-135 г/м2. Используется в качестве подкладки в рукава для мужских пиджаков, под пояс брюк, под спинку и полочки жилетов и т.д.

Ткань карманная вырабатывается полотняным переплетением или ломаной саржей. Выпускается гладкокрашеной.

Тик-ластик аналогичен по своей структуре бельевому тику-ластику, выпускается набивным или гладкокрашеным, имеет жесткую отделку. Используют главным образом для изготовления карманов.

Матрацные, наволочные и корсетные ткани. Эти ткани объединены в тиковую группу. Для них характерны повышенная плотность, прочность и наличие широких и узких цветных продольных полос, полученных в процессе набивки или ткачества из цветной пряжи. Их масса колеб-лется в пределах 130-240г/м2. Кроме хлопковых вырабатывают хлопкополиэфирные ткани. Наиболее распространенными тканями данной группы являются ткань матрацная, тик наволочный, тик для наперников, ткань корсетная, ткань «Дамаст».

Тик в зависимости от вида отделки может быть пестротканым, набивным и гладкокрашеным. В отличии от тика матрацного (масса от 165 до252 г/м2) тик наволочный вырабатывается обычно из более тонкой пряжи, и его масса составляет не более 191 г/м2.

Ткани для штучных изделий. Ассортимент изделий достаточно широк и разнообразен по видам, строению, размерам, назначению, колористическому оформлению.

Покрывала выпускают жаккардовым простым и сложным переплетением из кардной крученой пряжи, пестроткаными, размерами 140x200, 180х200, 220х200 см и др, покрывала для кресел – преимущественно размером 55x150 см.

Ковры жаккардовые обычно производят пестроткаными, массой 530-660 г/м2.

Скатерти декоративные пестротканые имеют крупный жиккардовый рисунок, могут быть с бахромой и осыпкой.

Полотенца могут быть: вафельные – отбеленными с цветной каймой или цветными просновками, набивными; хозяйственные – полотняного переплетения, отбеленными; махровые – пестроткаными, гладкокрашеными, отбеленными, набивными, размером 50x100, 75x150 см и др.

Махровые простыни вырабатывают жаккардовые пестротканые, отбеленные.

Платки хлопчатобумажные в зависимости от назначения делят на головные и носовые. Головные платки выпускают квадратами различных размеров – от 64/64 до 155/155 см. В зависимости от особенностей отделки и украшения головные платки бывают набивными, меланжевыми, пестроткаными и вышитыми; по оформлению края – с подрубкой и без подрубки, с осыпкой и бахромой. Носовые платки в зависимости от размеров подразделяют на мужские то 36/36 до 41/41 см, женские и детские – от 35/35 см до 25/25 см. Носовые платки вырабатывают на основе миткалей, батистов и других тканей, набивными и пестроткаными, с подрубкой и без подрубки.

Одеяла бывают байковые и летние. Байковые вырабатываются из кардной пряжи по основе и толстой аппаратного прядения по утку, жаккардовым и полутораслойным переплетением. Поверхность одеял покрыта густым начесным ворсом за счет ворсования. Летние одеяла вырабатывают жаккардовым сложным переплетением, пестроткаными с крупным колористическим рисунком. В зависимости от размеров бывают одинарными (125x212 см), полуторными (140x212 см), детскими (100x140 см, 100x118 см, 105x140 см, 125x140 см).

До 90% хлопчатобумажных тканей выпускается с улучшенными видами заключительных отделок (малоусадочные, несминаемые; с серебристо-шелковистой, пигментной печатью; с эффектами жатости и других модных фактур). Производится ежегодное обновление видовой структуры и колористического оформления тканей.

Льняные ткани

Льняные ткани вырабатывают из пряжи большой линейной плотности (24,0-117,6 текс), вследствие чего они толще и тяжелее хлопчатобумажных. Для их производства используется пряжа, различающаяся по способу прядения: льняная гребенная мокрого (л/м) и сухого (л/с) прядения, оческовая кардная мокрого (о/м) и сухого (о/с) прядения. Из чесаного льна вырабатывается более тонкая, лучшая по качеству льняная пряжа, а из очеса – короткого волокна и луба – более грубая, оческовая пряжа. Используюся следующие группы пряжи по качеству: экстра льняная (ЭЛ), специальная льняная (СП), высокая льняная (ВЛ), средняя льняная (СрЛ), повышенная льняная (ПЛ) и оческовая пряжа (СО, ВО, СрО, ПО, а также ОО – обыкновенная оческовая) Это влияет на ровность, толщину, туше ткани и ее механические свойства.

Льняные ткани отличаются высокими показателями механических свойств (малой растяжимостью, повышенной жесткостью и хорошей износостойкостью), высокой гигиеничностью (хорошо впитывают и отдают влагу, легко отстирываются). Для них характерна повышенная теплопроводность, что очень важно для белья и летней одежды.

К недостаткам льняных тканей относятся плохая драпируемость, повышенная жесткость, малая упругость и высоким сминаемость. В отличие от хлопчатобумажных льняные ткани вырабатываются из менее разнообразной по структуре пряжи преимущественно однониточной. На поверхности у льняных тканей хорошо заметны утолщения нитей. Некоторые виды тканей костюмно-плательного назначения подвергают малосминаемой и безусадочной отделке.

В зависимости от сырьевого состава различают ткани чистольняные, льняные, с содержанием льняного волокна не менее 92% и полульняные. Полульняные ткани изготовляют с хлопчатобумажной пряжей по основе, с химическими нитями (вискозными) и из смешанной пряжи, содержащей химические волокна (полиэфирное, капроновое, вискозное).

Большое распространение получили льнолавсановые ткани, содержащие 33, 50 или 67% лавсановых волокон. Эти ткани имеют красивый внешний вид, формоустойчивы, устойчивы к истиранию, но их гигроскопичность по сравне-нию с льняными тканями ниже. Льнолавсановые ткани также пиллингуются в носке.

Льновискозные ткани шелковистые, хорошо драпируются, гигроскопичны, но сминаются, как и льняные ткани.

Льнонитроновые ткани шерстисты на ощупь, формоустойчивы, но гигиенические свойства хуже чем у чистольняных тканей.

По назначению они делятся на бельевые, одежные (сорочечные, блузочные, плательные, костюмные), мебельно-декоративные, декоративные, прикладные, специального назначения и ткани для штучных изделий.

В швисимости от вида переплетений выделяют ткани полотняного переплетения, которые преобладают в ассортименте, а также мелкоузорчатого и жаккардового. Значительно реже вырабатывают ткани саржевого, атласного и петельного переплетений.

По отделке бывают ткани суровые, вареные (серого цвета), кислованные вареные (светло-серые), полубелые, белые, гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые и набивные.

По ширине различают узкие льняные ткани (полотна шириной до 100 см), холсты (45-60 см), средние (100-140 см) и широкие (свыше 140 см).

По видам льняные ткани бывают бельевые, полотенечные, костюмные, платьевые и, скатертные. Штучные изделия – скатерти, покрывала, полотенца, салфетки, дорожки и др.

Бельевые ткани. Ткани для столового, постельного и нательного белья вырабатываются преимущественно из льняной пряжи, отдельные виды – с применением оческовой пряжи толщиной 86-175 текс. Льняные бельевые ткани имеют равнин потную структуру с массой 125-220 г/м2. Бельевые ткани выпускаются чисто-белые, полубелые или белые с цветными просновками, цветной каймой, клетчатые (пестротканые), набивные, гладкокрашеные. По волокнистому составу они бывают чистольняные и полульняные с использованием в основном хлопчатобумажной пряжи. Дня их производства применяются жаккардовое, мелкоузорчатое и полотняное переплетения. Льняные ткани характеризуются узорной или ровной поверхностью.

По назначению целесообразно выделить ткани для столового белья, или скатертные, для постельного белья, полотенечные.

Ткани для столового белья вырабатываются в основном жаккардовым переплетением с геометрическим, цветочным или тематическим орнаментом. Элементы рисунка обычно образованы сатиновым переплетением в сочетании с атласным, благодаря чему поверхность ткани имеет разную степень блеска. Полульняные скатертные ткани выпускаются преимущественно с использованием хлопчатобумажной пряжи, крученой в два сложения по основе, льняной пряжи мокрого прядения и оческовой по утку. К ним относятся ткани скатертные жаккардовые белые, цветные, клетчатые, гладкокрашеные, а также полотняные клетчатые и набивные.

Ткани для постельного белья вырабатывают преимущественно полотняным переплетением, некоторые артикулы тканей жаккардовым переплетением, обычно широкие (150-215 см), с малой (125 г/м2) и повышенной (140-220 г/м2) поверхностной плотностью. Их вырабатывают из льняной и оческовой пряжи, чистольняные и полульняные. К ним относятся ткани бельевые белые, с цветной каймой, клетчатые, полубелые, с цветными просновками, гладкокрашеные, набивные.

Полотенечные ткани представляют собой льняные и полульняные полотна шириной 80, 150, 160 см, с поверхностной плотностью 145-270 г/м2. Они вырабатываются жаккардовым, полотняным, мелкоузорчатым (креповым и др.) переплетениями из льняной и оческовой пряжи, чистольняные и полульняные. По отделке они бывают кислованными, полубелыми, белыми с цветными просновками, с цветной каймой, набивными К бельевым относятся махровые ткани петельного переплетения, полульняные, цветные, белые с цветными просноровками. Для образования петель применяется в основном хлопчатобумажная пряжа.

Одежные ткани. Применяются для пошива костюмом, платьев, сорочек, блузок, сарафанов, юбок, шорт и других изделий. Ассортимент их в отличие от бельевых тканей более разнообразен по волокнистому составу, структуре и отделке, За последние годы он значительно расширился благодаря широкому использованию химических волокон, хлопка, шерстяного волокна и котонизированного льняного волокна. Их вырабатывают в основном из льняной пряжи, реже из оческовой, полотняным, саржевым, мелкоузорчатым и жаккардовым переплетениями. Полульняные ткани получают с применением хлопковой пряжи, полиэфирного волокна, вискозных, металлических нитей, формирующих блестящие рисунки на ткани Одежные ткани в зависимости от структуры и поверхностной плотности целесообразно разделить на группы: сорочечные и блузочные, плательные, костюмные.

Сорочечные и блузочные ткани вырабатываются из льняной пряжи пониженной поверхностной плотности (100-130 г/м2). Эти ткани могут иметь поверхность ровную (образуется полотняным переплетением), крупноузорную (жаккардовое переплетение) или мелкофактурную (создается мелкокоузорчатыми переплетениями нитей различной линейной плотности). По отделке выпускают ткани вареные, кислованные, светло-серого цвета, гладкокрашеные, пестротканые, набивные.

Плательные ткани производят чистольняные и полульняные, преимущественно из льняной пряжи, реже из оческовой, поверхностной плотности 135-220 г/м2, полотняным, мелкоузорчатым, жаккардовым переплетениями. Ткани с эффектом зернистости вырабатывают из льняных нитей, скрученных с химическими, которые вследствие своей упругости стягивают льняную пряжу, придавая нитям штопорообразную извитость. Также выпускают ткани с применением вискозных и металлических нитей из льнополиэфирной и хлопчатобумажной пряжи средней линейной плотности. По колористическому оформлению преобладают пестротканые ткани с рисунком растительного орнамента, продольными полосами, клетчатые, отбеленные, гладкокрашеные, светло-серые (под цвет натурального волокна).

Костюмные ткани могут быть как облегченных структур, так и с повышенной поверхностной плотностью 230-290 г/м2. Характеризуются повышенной жесткостью и формоустойчивостью. Также выпускают ткани с шероховатой грубой поверхностью, напоминающей домотканые холсты. В полульняных костюмных тканях применяется хлопковая пряжа, возможно применение вискозных, полиэфирных волокон. Они выполняются саржевым, полотняным, мелкоузорчатым, крупноузорчатым переплетениями, белые, пестротканые, набивные, меланжевые и с применением специальных отделок – малосминаемой, малоусадочной и др. Наиболее популярными являются костюмные льнолавсановые ткани. Также выпускаются костюмно-плательные ткани.

Мебельно-декоративные ткани. Их используют для портьер, занавесей, обивки мебели, матрацев, оформления интерьера жилых и общественных помещений и др.

Портьерные ткани выпускают преимущественно полульняные в широком ассортименте. Для полульняных портьерных тканей широко используют хлопчато-бумажную пряжу в основе и вискозную пряжу в утке. Вырабатываются жаккардовым, мелкоузорчатым переплетениями, облегченные и более тяжелые, гладкокрашеные, набивные, пестротканые. Основные виды декоративных тканей: ткань портьерная жаккардовая гладкокрашеная или цветная, ткань декоративная пестротканая, ткань портьерная набивная, ткань занавесочная пестротканая полотняного переплетения, ткань мебельно-декоративная.

Мебельные ткани бывают чистольняные и полульняные Их получают преимущественно жаккардовым, а также мелькоузорчатым переплетениями, с поверхностной плотностью 325-460 г/м2. К этим тканям предъявляются повышенные требования по устойчивости к истиранию и стойкости окраски к различным физико-механическим воздействиям. Введение в их состав синтетических волокон способствует снижению себестоимости, облегчению их массы и повышению устойчивости к истиранию. Полульняные ткани вырабатывают из оческовой пряжи, хлопковой, льнополиэфирной, льнонитроновой крученой в два сложения. По отделке преобладают пестротканые ткани с крупными ткацкими рисунками.

Декоративные ткани. Выпускают преимущественно ткани полульняные с хлопковой пряжей, с нитроновым и полиэфирным волокном, с вискозными и металлическими нитя. Вырабатываются жаккардовым, полотняным, мелкоузорчатым переплетениями, облегченные, разреженной структуры, с поверхностной плотностью 80-145 г/м2 и более тяжелые (200-360 г/м2), гладкокрашеные, набивные, пестротканые.

Ткани для матрацев вырабатываются из льняной, оческовой и хлопковой пряжи с поверхностной плотностью 220-250 г/м2, пестротканые жаккардового или полотняного переплетения.

Ткани террасные выполняются полотняным переплетением, пестроткаными, с цветными и суровыми полосами, расположенными в продольном направлении. Поверхностная плотность 100-260 г/м2. Из этих полотен изготавливают террасные занавеси и навесы для защиты от солнца в летнее время. К ним относят ткань тентовую, террасное полотно и др.

Чехольное полотно – неширокая ткань полотняного nepеплетения с узкими продольными полосами из полубелой льняной пряжи.

Ткани специального назначения представляют собой cyровые, грубые полотна полотняного переплетения, используемые для различных целей. Они вырабатываются из оческовой пряжи высокой линейной плотности (317 текс) или с применением по утку полиэтиленовой нити поверхностной плотностью 230-430 г/м2. Имеются следующие виды ткани: театральная, ткань палаточная суровая, ткань для живописи, ткань для фильтрования, парусины суровые, окрашенные, с водоупорной пропиткой, двунитки, ревентухи (толстая парусина для больших парусов), мешочные и паковочные ткани.

Палаточные ткани выпускаются чистольняными и полульняными, полотняным переплетением, с большой массой (до 300 г/м2) и толщиной. Они выпускаются суровыми и окрашенными и имеют, как правило, различные противогнилостные и водоупорные отделки. Наиболее перспективными являются ткани с латексными покрытиями и пропитками.

Парусины по своему строению и отделке близки к палаточным тканям, но имеют большую толщину и массу (до 900 г/м2). Используют парусины для пошива плащ-накидок, чехлов для укрытия техники, для палаток и других целей. По отделке они бывают суровыми, белыми и гладкокрашеными, без пропитки и со специальными пропитками.

Двунитка – грубая ткань, которая характеризуется хорошими показателями плотности. Данный материал широко используется в качестве прочной ткани для пошива разнообразной рабочей одежды, упаковок, рукавиц, мягкой мебели, обуви, книжных переплетов, средств индивидуальной защиты.

Мешочные и паковочные ткани. Сюда относятся ткани, предназначенные для выработки мешков, мягкой упаковки и для технических целей. Эти ткани являются самыми грубыми и вырабатываются в основном из оческовой пряжи сухого способа прядения.

Ткани для штучных изделий. К штучным изделиям относятся скатерти, салфетки, покрывала, полотенца, дорожки портьеры, комплекты, простыни.

Скатерти представлены в ассортименте наиболее широко. Они выпускаются преимущественно жаккардовым переплетением («скатерти камчатные»), а также полотняным, мелкоузорчатым. В зависимости от вида отделки бывают суровые, цветные, белые, полубелые, с цветной каймой, клетчатые, фасонные, ажурные, подрубленные и с бахромой. По форме различают квадратные скатерти и прямоугольные. В зависимости от назначения скатерти подразделяют на столовые, чайные и декоративные.

Столовые скатерти бывают только белые, жаккардового переплетения. Камчатные скатерти отличаются белизной, блеском, практичны в эксплуатации. Они имеют один сложный рисунок, вытканный по всей площади скатерти.

Чайные скатерти предназначены для сервировки чайного стола, применя-ют их как и декоративные. В зависимости от внешнего оформления эти скатер-ти подразделяют на белые с цветной каймой, клетчатые, суровые и цветные.

Салфетки относятся к группе столового белья и по назначению подразделяются на столовые – белые, размером от 36/36 до 62/62 см; чайные – белые с цветной каймой, цветные и клетчатые, размером от 32/32 до 36/36 см; настольные (для покрытия столиков) – белые, размером 80/80 см. Салфетки бывают льняные и полульняные, подрубленные, с ажуром и осыпкой. Вырабатывают их из пряжи или нитей тех же видов, что и скатерти. Большинство видов салфеток изготовляют жаккардовым переплетением.

Настольные комплекты включают одну скатерть и салфетки на 6 или 12 персон.

Полотенца могут быть льняными и полульняными. Их вырабатывают жаккардовым, мелкоузорчатым, полотняным, петельным переплетениями. По отделке они бывают белыми, полубелыми, цветными, с цветной каймой, с цветными просновками.

Покрывала изготовляются полульняные жаккардовым и сложными переплетениями (пикейные, полутораслойные), белые, цветные, с цветными просновками и полосами.

Дорожки жаккардовые декоративные бывают с бахромой или подрубленные, пестротканые.

Портьеры жаккардовые цветные подрубленные вырабатываются полульняные из смешанной льнонитронополиэфирной пряжи.

Простыни производят креповые, махровые, белые, цветные, с цветными просновками. Они могут быть льняными и полульняными.

Носовые платки вырабатывают из наиболее тонкой льняной ткани, состоящей из пряжи мокрого прядения или льнохлопковой пряжи, выпускаются белыми, размером 40/40 и 45/45 см.

4 Ассортимент шелковых и шерстяных тканей

Классификация ассортимента тканей знать из 3 вопроса.

К шелковым тканям относятся ткани из натурального шелка и химических волокон и нитей. На долю тканей из химических волокон и нитей приходится 97% всех вырабатываемых шелковых тканей. Ассортимент шелковых тканей отличается большим разнообразием по волокнистому составу, структуре применяемых нитей, видам переплетений и отделки. В силу этого шелковые ткани характеризуются широким диапазоном показателей потребительских свойств. Они бывают как высопрочными, стойкими к истиранию, гигроскопичными, так и с низкими показателями этих свойств. Отличаются шелковые ткани и большим разнообразием художсственно-колористического оформления.

Для производства шелковых тканей применяют натуральный шелк, искус-ственные (вискозное, ацетатное, триацетатное) и синтетические (капроновое, лавсановое, нитроновое) волокна, а для ворсовых тканей, кроме того, могут быть использованы хлопок и шерсть. При выработке шелковых тканей применяют различные по волокнистому составу и структуре нити: из натурального шелка – шелк-сырец, шелк-основу, шелк-уток, гренадин, муслин, креп правой и левой крутки, спираль; из искусственных волокон – пологие нити из вискозного, ацетатного и триацетатного волокон, муслин, креп правой и левой крутки, креп-гранит; из капронового волокна – мононить, капрон пологой крутки, комплексные капроновые нити с усложненным профилем поперечного сечения (гантель, трилабол), муслин, креп. Используют нити фасонной крутки и текстурированные синтетические и синтетические в сочетании с искусственными: эластик, аэрон, гофрон, мэлан, бэлан и т.д. Для украшения тканей служат нити профилированные, металлические (люрекс, алюнит) и металлизированные (метанит, пластилекс). Кроме нитей, при производстве шелковых тканей применяют пряжу из ис-куственных, синтетических волокон и смесей, а также из природных волокон. Применение нитей повышенной растяжимости (лайкра) дает возможность получать ткани с эффектами жатости, стягивания др. Для выработки шелковых тканей используют переплетения всех классов.

Шелковые ткани разнообразны по оформлению: отбеленные, гладкокра-шеные, набивные, пестротканые и с пестротканым эффектом, с устойчивым теснением и блестящими рисунками, вытравным ворсом, ажурными узорами, эффектами гофре, лаке и эффектами, получаемыми за счет применения металлических и металлизированных нитей.

Внешнее оформление шелковых тканей осуществляется по двум направлениям: создание тканей с высокой шелковистью, мягкостью, пластичностью (натуралоподобных) и и i ных тканей с высокой упругостью и формоустойчивостью.

Классификация шелковых тканей производися по признакам:

1 По назначению вырабатывают платьевые, блузочные, сорочечные, костюмные, подкладочные, плащевые, мебельно-декоративные ткани, ткани специального назначения, тканевязаные материалы, ткани для штучных изделий.

2 По волокнистому составу ткани бывают следующих групп: из шелковых нитей, из шелковых с другими волокнами, из искусственных нитей, из искусственных нитей с другими волокнами, из синтетических нитей и синтетических с другими волокнами, из вискозных волокон и в смеси с други волокнами.

3 По характеру выработки, структуры нитей ткани делят на креповые, гладьевые, жаккардовые, ворсовые.

4 По видам ткацких переплетений они могут быть саржевого, полотняного, атласного, мелкоузорчатого, жаккардового, ворсового переплетений.

5 По характеру отделки – набивные, пестростротканые, гладкокрашеные, отбеленные, реже меланжевые.

Плательные, блузочные, сорочечные и костюмные ткани.

Ткани из натурального шелка вырабатываются чистошелковые (из шелковых нитей) и полушелковые (из шелковых нитей с другими волокнами). Они очень тонкие, легкие, мягкие, шелковистые, приятные на ощупь, малосминаемые, обладают высокими гигиеническими свойствами. Недостатком их является невысокая износостойкость (к действию пота, света, истиранию). Благодаря красивому внешнему виду, хорошей драпируемости, пластичности шелковые ткани используются имущественно для пошива нарядных платьев, блузок, мужских сорочек. Плательные и костюмные ткани включены в состав креповой, гладьевой, жаккардовой и ворсовой подгрупп.

Ткани креповой подгруппы вырабатывают из нитей креповой (высокой) крутки в основе и утке или только в утке. В зависимости от этого они называются чистокреповыми и полукреповыми. Чистокреповые ткани представлены креп-шифоном и креп-жоржетом.

Креп-шифон – ткань полотняного переплетения небольшой плотности, полупрозрачная, легкая, матовая, со слегка шероховатой поверхностью. Выпускаются креп-шифоны гладкокрашеные, набивные, отбеленные.

Креп-жоржет – ткань более плотная, менее прозрачная, более шероховатая на ощупь. Применяются эти ткани для пошива блузок, платъев, косынок, шарфов.

К полукреповым тканям относится крепдешин – наиболее распространенная шелковая ткань. Крепдешин вырабатывается из нитей шелка-сырца по основе и нитей креповой крутки по утку полотняным переплетением, набивной (чаще), гладкокрашеный и отбеленный. Это плотная, мягкая ткань, имеющая слегка зернистую и блестящую поверхность.

Ткани гладьевой подгруппы вырабатываются из нитей пологих круток (шелк-сырец, муслин и др.), из шелковой пряжи полотняным, мелкоузорчатым, атласным переплетениями. Они имеют ровную, гладкую, без крепового эффекта поверхность. Основными представителями этих тканей являются полотно шелковое, туаль, фуляр, ткань плательная, чесуча, ткань блузочная, ткань сорочечная, они выполняются полотняным переплетением. Полотно шелковое – гладкокрашеная, пестротканая или отбеленная ткань полотняного переплетения, из крученой шелковой пряжи. Полотно устойчиво при растяжении, характеризуется хорошей износостойкостью, из него шьют летние платья, верхние рубашки, пижамы. Туаль – тонкая, шелковистая, с повышенным блеском лицевой поверхности. Фуляр – с более блестящей поверхностью и тоньше, чем туаль. Чесуча – наиболее тяжелая, плотная, упругая шелковая ткань с матовой поверхностью, обычно отбеленная, рекомедуется для пошива костюмов. Ткань атлас имеет блестящую поверхность благодаря использованию в производстве нити шелк-сырец и атласного переплетения.

Ткани жаккардовой подгруппы выпускаются в ограниченном ассортименте. Включают ткани плательные и блузочные. Для них характерно наличие крупных ткацких рисунков, в которых чередуются блестящие и матовые участки. Ткани этой группы используют для изготовления национальной одежды в республиках Средней Азии.

К подгруппе ворсовых тканей относится бархат – ткань основоворсового переплетения. Состоит из грунта и ворсового покрова высотой 2 мм.

Ткани из натурального шелка с другими волокнами помимо нитей натурального шелка содержат хлопчатобумажную пряжу, нити вискозные, ацетатные, полиамидные (комплексные и профилированные), смешанную пряжу (шелк с полиэфиром, хлопок с полиэфиром). Полушелковые ткани более жесткие, тяжелые, упругие, с повышенной износостойкостью. Они относятся к креповой, гладьевой, жаккардовой и ворсовой подгруппам.

Ассортимент тканей креповой подгруппы весьма ограничен. По строению и внешнему виду они имитируют крепдешин. Но в отличие от него по основе этих тканей вместо шелка-сырца применяются вискозные, триацетатные нити, смешанная пряжа, по утку – шелковая нить креповой крутки.

Ткани гладьевой подгруппы отличаются более широким и разнообразным ассортиментом. Для их производства применяются нити разной структуры, за исключением креповых Они вырабатываются полотняным и мелкоузорчатым перептениями. К основным видам тканей этой подгруппы относятся ткань платьевая, блузочная, сорочечная, полотно, атлас, поплин.

Атлас вырабатывается из шелка-сырца по основе и х/б пряжи по утку или из шелка-сырца по основе, а по утку из вискозной пряжи. Благодаря высокой плотности по основе и применению атласного переплетения нити шелка-сырца образуют гладкий шелковистый застил лицевой поверхности ткани. Атласы вырабатываются отбеленными и гладкокрашеными. Используются для пошива платьев, предметов женского туалета и других изделий.

Поплин – ткань полотняного переплетения с мелким поперечным рубчиком. Последний образуется в результате применения по утку крученой вискозной пряжи большой линейной плотности (18,5 текс), по сравнению с нитями шелка-сырца основы (2,33 текс). Поплин выпускается отбеленным, гладкокрашеным, набивным и используется для пошива платьев и блузок.

Ткани жаккардовой подгруппы вырабатываются с применением химических нитей и смешанной пряжи круппоузорчатым переплетением, гладкокрашеные. К ним относятся ткани для пошива национальной одежды в Средней Азии.

Ткани ворсовой подгруппы включают несколько вариантов бархата в зависимости от волокнистого состава, плюш, велюр-бархат, велюр-бархат вытравной. Pacnространен бархат с грунтом из хлопчатобумажной пряжи и ворсом из натурального шелка высотой 2 мм или из натурального шелка и полиэфирного волокна (20%). Бархат с хлопчатобумажным грунтом тяжелый, жесткий, плохо драпируется, его масса 230-320 г/м2. Второй вариант бархата – с грунтом из крепа шелка-сырца и ворсом из вискозы высотой 1,7 мм, его масса 150 г/м2. Ворс короткий, плотный, вертикально устойчивый, сплошной. Он отличается мягкостью, гибкостью, хорошей драпируемостью.

Велюр-бархат – гладковорсовая плотная ткань повышенной массы, с ворсом высотой 2 мм. Грунт выработан по типу креповых или полукреповых тканей из натурального шелка, а ворс – из вискозных нитей. Ворс имеет гладкую наклонную поверхность. Велюр-бархат вытравной в отличие от бархата имеет ворс на отдельных участках ткани в соответствии с композицией рисунка. В соответствии с композицией рисунка на отдельных участках ткани ворс удаляется действием раствора серной кислоты. В качестве грунта ткани используют креп из натурального шелка, ворс получают из вискозных нитей. Ткань используют для пошива нарядных женских платьев.

Плюш имеет грунт из крашеной х/б пряжи, а ворс высотой 2,2 мм из шелковых нитей, масса ткани 270 г/м2. Используется для женских и детских пальто, полупальто и др.

Ткани из искусственных нитей вырабатываются и вискозных, реже ацетатных, триацетатных нитей простыми, мелкоузорчатыми переплетениями, набивные, гладкокрашеные, пестротканые, иногда отбеленные. Они более тяжелые, жесткие, сминаемые по сравнению с тканями из шелковых нитей. Их делят на подгруппы: креповые, гладьевые, жаккардовые и ворсовые.

Креповые ткани вырабатывают из комплексных ацетатных или триацетатных нитей по основе и из крепа вискозного или мооскрепа по утку. Ассортимент их неширокий, включает креп-жоржет, ткани платьевые и ткани блузочные.

Креп-жоржет – ткань полотняного переплетения из вискозного крепа в основе и утке. Это легкая полупрозрачная ткань с характерным креповым эффектом. Масса – 85 г/м2. Выпускается гладкокрашеной, отбеленной и набивной и используется для пошива платьев и блуз.

Креп «твил» – плотная тяжелая ткань (250 г/м2) саржевого переплетения из крепа в основе и утке, состоящего из вискозного крепа и ацетатных нитей. Вырабатывается гладкокрашеной и используется для пошива платьев и костюмов.

Креп-марокен – полукреповая ткань из вискозных нитей пологой крутки в основе и вискозного крепа в утке. Ткань имеет слегка волнистый поперечный рубчик, повышенную плотность по основе. Масса – 129 г/м2. Выпускается преимущественно набивным.

Ассортимент гладьевых тканей значительно разнообразнее по структуре применяемых нитей, переплетениям и отделке. Наименее распространены ткани из ацетатных и триацетатных нитей, имеющие гладкую блестящую поверхность, повышенную упругость, малую сминаемость, существенным недостатком которых является низкая устойчивость к истиранию. К основным типам гладьевых тканей относятся ткани платьевые, полотно, шотландка, пике, ткань блузочная.

Подгруппа жаккардовых тканей включает ткани платьевые, альпак, дудун. Жаккардовые ткани используются в основном для пошива нарядных и вечерних платьев. Они тяжелее (масса – 150-200 г/м2) креповых и гладьевых тканей, т.к. имеют повышенную плотность.

Альпак – тонкая плотная шелковая ткань с гладким матовым фоном и блестящим рисунком в виде цветов или геометрических фигур. Применяют для подкладки и как платьевую ткань.

Подгруппу ворсовых тканей составляют плюш и бархат, которые вырабатываются из вискозных нитей основоворсовыми переплетениями. Плюш имеет прилегающий ворс длиной 2,5 или 4 мм, бархат – вертикально расположенный короткий ворс длиной 1,5 или 2 мм.

Ткани из искусственных нитей с другими волокнами Производятся с использованием по основе вискозных, ацетатных, триацетатных нитей, а по утку – хлопчатобумажной пряжи, комплексных и текстурированных полиэфирных нитей «Белан», профилированной полиамидной нити, лайкры. При использовании полиэфирных текстурированных нитей получают ткани малосминаемые, малоусадочные, износостойкие, хорошо сохраняющие форму в эксплуатации. Выпускаются ткани гладьевой, жаккардовой и ворсовой подгрупп.

Ассортимент жаккардовых тканей из искусственных волокон в последнее время значительно расширился за счет применения различных фасонных и объемных нитей из синтетических волокон (эластик, спираль, гофрон, трикон, полиэфирная текстурированная нить.) При выработке тканей с этими нитями широко используют жаккардовые рисунки, поэтому ткани получаются объемными, рельефными, нарядными.

Ткани из искусственных волокон в смеси с другими волокнами вырабатываются преимущественно из вискозной пряжи, отдельные артикулы – из сиблоновой и вискозно-полиэфирной пряжи полотняным, саржевым и мелкоузорчатым переплениями. Они имеют большую сминаемость и усадку, поэтому выпускаются с малосминаемой и малоусадочной отделкой. Их ассортимент представлен в гладьевой подгруппе. Основные представители: ткань платьевая, шотландка, ткань пижамная.

Штапельное волокно – элементарное текстильное волокно ограниченной длины, как правило не более 40–45 мм. Штапельные волокна бывают как искусственного (вискоза, стекло) так и естественного происхождения (хлопок, лён, шерсть и др.).

Основное сырье для производства штапельных тканей – вискозное короткое волокно, применяют также другие искусственные волокна и короткое лавсановое волокно различной длины и тонины. Пряжа может быть полностью из вискозного короткого волокна, а также из следующих смесей (в %): 55 вискозного и 45 триацетатного волокон; 30 вискозного, 55 триацетатного и 15 капронового волокон; 85 вискозного и 15 капронового волокон; 33 вискозного и 67 лавсанового волокон. Для выработки штапельных тканей используют пряжу толщиной 12,5-55,6 текс, одиночную и крученую в два конца.

В зависимости от отделки эти ткани могут быть гладкокрашеными, набивными, пестроткаными, меланжевыми. Они могут иметь малоусадочную, малосминаемую, устойчивую плиссировку, муаровую, водоотталкивающую и другую отделку.

Штапельные вискозные ткани мягкие на ощупь, характеризуются хорошей драпируемостью, высокими гигиеническими свойствами, эффектным разнообразным оформлением. Однако эти ткани сильно сминаются, теряют прочность в мокром состоянии и дают большую усадку при стирке. Для устранения указанных недостатков их необходимо подвергать малосминаемой и малоусадочной отделке.

Основные представители штапельных тканей: полотно, саржа, шотландка.

Полотно штапельное по структуре представляет собой умеренно неравноплотную ткань полотняного переплетения с преобладанием нитей основы. Вырабатываются полотна из пряжи однониточной и крученой в двух вариантах: 1) легкие: из однониточной пряжи в основе и утке или крученой в основе и некрученой в утке, толщиной 18,5-25 текс, масса – 100-150 г/м2; 2) тяжелые: из крученой пряжи в основе и утке – 25-29,4 текс, масса –180-240 г/м2. Полотна различаются в основном шириной, толщиной и структурой пряжи основы и утка, плотностью нитей в ткани, массой и отделкой.

Саржа платьевая отличается от полотна переплетением, большой плотностью и массой. Выпускается гладкокрашеной, отбеленной и набивной, без пропитки и с малосминаемой и малоусадочной пропиткой.

Шотландка – ткань с крупными клетчатыми пестроткаными рисунками. В отличии от полотна вырабатывается саржевым переплетением (саржа 2/2), как правило, из крученой более толстой пряжи. Она имеет высокую относительную плотность по основе и утку и большую массу, чем полотно.

Некоторые виды шотландок выпускают с небольшим начесом на изнаночной стороне, что повышает их теплозащитные свойства. Шотландки используют для изготовления мужских верхних сорочек

Ткани из синтетических нитей получают из полиамидных мононитей, комплексных, профилированных, текстурированных полиэфирных нитей простым, мелкоузорчатым, жаккардовым переплетениями. В последнее время внимание акцентируется на выпуске тканей из тонких комплексных нитей повышенной крутки, обеспечивающих тканям креповый эффект и сходство с тканями из натурального шелка типа шифона.

Различные внешние эффекты на синтетических тканях могут быть получены в процессе специальных отделок этих тканей. Наиболее интересными способами отделки этих тканей являются: печать бронзой, цветное гофре, отделка лаке на горячих и серебристых каландрах, поверхностная металлизация и др. Для получения эффекта с мерцающим блеском при-меняют профилированные волокна. Лицевую поверхность некоторых полиамидных тканей украшают металлическими нитями алюнита, пластилекса или метанита, а также другими текстильными нитями. В ассортименте преобладают ткани блузочные, плательные, костюмные.

Ткани блузочные вырабатываются полотняным переплетением из моно- и муслиновых капроновых (полиамидных) нитей различной толщины (от 2,2 до 5 текс). Это очень легкие (от 20 до 50 г/м2), прозрачные или полупрозрачные, отбеленные, гладкокрашеные или набивные ткани. Некоторые артикулы блузочных тканей подвергаются поверхностной металлизации.

Платьевые ткани вырабатываются из капроновых комплексных нитей и муслина капронового. Значительную долю занимают ткани с применением текстурированных нитей.

Дальнейшее развитие получило производство костюмно-платьевых и костюмных тканей из текстурированных полиэфирных нитей мэлан и бэлан. Эти ткани не мнутся, хорошо драпируются, не усаживаются в процессе стирки. Они завоевали широкую популярность у потребителей.

Ткани из синтетических нитей с другими волокнами выполняются с применением дополнительных нитей и волокон: хлопчатобумажной, вискозной пряжи, смешанной полиэфирно-вискозной пряжи, вискозных нитей.

Также ткани вырабатываются двухслойными жаккардовыми переплетениями. Лицевой слой образуют капроновые нити основы и утка, а изнаночный- вискозные или ацетатные нити, вискозная и х/б пряжа, различные виды текстурированных нитей и т. д. При влажно-тепловой обработке такой ткани вискозные и ацетатные волокна дают усадку до 20-25%, а капроновые (полиамидные) волокна не усаживаются . В связи с этим лицевой слой, состоящий из капроновых нитей, приобретает выпуклую фактуру. Такой способ дает возможность получать разнообразные платьевые и костюмные ткани с рельефными рисунками.

Бархат имеет грунт из х/б крученой пряжи, а ворс из лавсановых волокон. Вырабатывается гладкокрашеным и набивным. Масса ткани – 212 г/м2.

Ткани из синтетических волокон в смеси с другим волокнами вырабатываются преимущественно из смешан полиэфирно-вискозной, полиэфирно-хлопковой (67 и 33 %), также нитроновискозной или трехкомпонентной смешанной пряжи, состоящей из полиэфирных, нитроновых и вискозных волокон. По внешнему виду эти ткани аналогичны хлопчатобумажным. Они отличаются хорошей износостойкостью, малой сминаемостью и невысокими показателями гигиенических свойств соответственно процентному содержанию синтетического волокна. По назначению бывают плательные, костюмные, пижамные, брючные и сорочечные.

Подкладочные ткани. Обычно выполняют атласным, сатиновым, саржевым переплетениями, некоторые ткани жаккардовым переплетением. Для них характерна ровная гладкая поверхность с малым коэффициентом трения. Главным показателем качества этих тканей является устойчивость к истиранию. Они бывают гладкокрашеные, отбеленные, реже набивные и пестротканые. Подкладочные ткани вырабатываются преимущественно из искусственных нитей (вискозных), из искусственных нитей с другими волокнами, из синтетических нитей и синтетических с другими волокнами. Классические подкладочные ткани – альпак, дудун, дамассе, которые имеют рисунок.

Дамассе (франц. damasse – узорчатый), блестящая мягкая плотная шелковая ткань с крупными узорами. Применяют как подкладку в женских пальто, для обивки мебели и других декоративных целей.

В ассортимент подкладочных тканей из вискозных нитей входят ткань подкладочная, атлас подкладочный, саржа подкладочная, сатин подкладочный. Выпускаются также подкладочные ткани из синтетических нитей. Они очень тонкие, легкие и превосходят любые другие ткани по устойчивости к истиранию, но сильно электризуются.

Плащевые ткани. По внешнему оформлению выпускаются нескольких вариантов: гладкие, тонкие, плотные, упругие с водонепроницаемым (пленочным) покрытием; мягкие с фактурной поверхностью (зернистость, мятость, пузырчатость); ткани двусторонние и двухслойные с вложением эластичных нитей, замшеподобные с водоотталкивающей пропиткой По волокнистому составу они бывают синтетические (из полиамидных, полиэфирных текстурированных нитей), из синтетических нитей с другими волокнами (из полиамидных нитей с полиэфирно-вискозной пряжей, из полиэфирной текстурированной нити с вискозно-хлопковой или хлопчатобумажной пряжей, из смешанной полиэфирно-вискозной пряжи Плащевые ткани вырабатываются полотняным, саржевым, и атласным переплетениями, по отделке бывают гладкокрашеные, пестротканые.

Мебельно-декоративные ткани. Используются для обивки мебели, изготовления портьер, занавесей, чехлов, комплектов для мебели. Они вырабатываются преимущественно жаккартовым или мелкоузорчатым переплетением, пестротканые, гладкокрашеные или набивные. По волокнистому составу преобладают ткани из синтетических нитей, в частности полиэфирных, из синтетических нитей с другими волокнами. В наиболее широком ассортименте в РБ выпускаются декоративные ткани на ОАО «Моготекс».

Ткани специального назначения. Изготавливаются из натурального шелка, искусственных и синтетических волокон и в емеси с другими волокнами. К специальным тканям из натурального шелка относится крепдешин для платков; из искусственных нитей – ткань для платков, зонтичная, галстучная, галантерейная, обувная, ритуальная ткани; из синтетических нитей – ткань галстучная жаккардовая, ткань для головных платков, ткань галантерейная.

Тканевязаные материалы. Производят на специальных машинах, позволяющих получать продольные участки ткани, выполненные ткацким переплетением, чередующиеся с участками трикотажных петель. Материал характеризуется наличием непрозрачных и полупрозрачных полосок. Тканевязаным способом изготовляют декоративные, подкладочные ткани.

Ткани для штучных изделий. В ассортимент штучных шелковых изделий входят покрывала, ковры-покрывала, накидки для кресел, скатерти, платки головные.

Головные платки вырабатывают ч/ш из шелковых нитей, из шелковых нитей в смеси с вискозным волокном, из вискозных и ацетатных комплексных нитей по основе и утку, из вискозной пряжи. Платки выпускают отбеленными, гладкокрашеными, набивными и пестро-ткаными. Край может быть с осыпкой, подрубленный, тканой или пришитой бахромой. Размеры от 65/65 до 170/170 см.

Носовые платки выпускают размерами 24/24 и 40/40 см из вискозных ком-плексных нитей по основе и утку, преимущественно пестроткаными светлых тонов. Края платков могут быть подрубленными или неподрубленными, а также отделанными ажурной строчкой или мережкой.

Покрывала изготовляют из шелковых нитей, вискозных комплексных нитей и пряжи; иногда по утку используют х/б пряжу одиночную или крученую. Чаще всего покрывала выпускаются пестроткаными, с жаккардовым рисунком различных размеров.

Скатерти вырабатывают из вискозных комплексных нитей и пряжи по основе и утку или только по основе, а по утку из х/б пряжи. Скатерти могут быть пестроткаными, жаккардовыми или гладкокрашеными ворсовыми. Ворсовые (бархатные или плюшевые) скатерти могут иметь вышитые рисунки. По форме скатерти подразделяют на прямоугольные и квадратные.

Шерстяные ткани обладают рядом преимуществ по сравнению с другими тканями: высокими теплозащитностью, формоустойчивостью, износостойкостью, хорошими гигиеническими свойствами. Они широко используются для пошива демисезонной и зимней одежды. Особенностью шерстяных тканей является также более разнообразный сырьевой состав. Для их производства используют тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую овечью, козью, верблюжью и восстановленную (вторичную) шерсть, обраты и отходы производства, химические волокна и нити, хлопчатобумажную пряжу и др.

В зависимости от волокнистого состава они бывают чистошерстяные и полушерстяные. Чистошерстяные ткани содержат 95-100% шерсти, полушерстяные ткани – не менее 20% шерсти. Полушерстяные ткани изготовляют из смешанной пряжи с вискозным, полимерным, нитроновым, полиамидным волокном и вискозных, полиамидных, полиэфирных нитей, лайкры. Синтетические волокна, вводимые в ткани, повышают их износостойкость, но снижают гигроскопичность. Искусственные волокна снижают формоустойчивость тканей, уменьшают шерстистость, но придают им мягкость и прочность. Например, использование лавсана улучшает ряд свойств тканей: повышает устойчивость к истиранию, снижается усадка и сминаемость во влажном состоянии, повышается устойчивость заутюженных складок. При содержании в шерстяных тканях свыше 55-60% лавсана снижаются теплозащитные свойства, значительно повышается жесткость. Наряду с улучшением свойств лавсан придает шерстяным тканям некоторые отрицательные свойства: снижается их гигроскопичность, появляется пиллинг. Обновление и расширение ассортимента шерстяных тканей происходит за счет применения синтетических волокон и разнообразных нитей: пряжи новых фасонных круток (узелковые с прикрутами, подворсованные и др.) с эффектами завитков каракуля, лайкрой и др. Особв внимание уделяется применению блестящих металлических нитей, создающих эффект отражения, блеска, мерцания. В зависимости от способа прядения пряжи и толщины применяемой шерсти ткани делят на камвольные (гребенные), тонкосуконные и грубосуконные.

Камвольные ткани. Их вырабатывают из гребенной пряжи, состоящей из тонкой, полутонкой шерсти, чистошерстяными и полушерстяными. Гребенная пряжа преимущественно используется крученая, разной толщины (15,6-31,0 текс) в зависимости от назначения тканей. Масса 1м.кв. колеблется от 130 до 500 г, а толщина – от 0,4 до 1,1 мм. Камвольные ткани вырабатываются полотняным, саржевым, мелкоузорчатым, реже крупноузорчатым переплетением. Отличительными особенностями камвольных тканей являются безворсовая поверхность с открытым ткацким рисунком, высокая плотность, прочность, малая пылеемкость, большая упругость, малая сминаемость. Большинство шерстяных тканей – равноплотные и основоопорные, что обусловливает стабильность их структуры. По назначению камвольные ткани делят на плательные, костюмные, пальтовые и специальные.

Плательные ткани отличаются мягкостью, они сравнительно тонкие (до 0,8 мм), небольшой массы (до 250 г/м2), ширина их обычно 142 см. По структуре большинство из них вырабатывается из крученой пряжи по основе и утку, отдельные артикулы – из крученой пряжи в одной системе или из однониточной пряжи по основе и утку. Для достижения колористического эффекта чистошерстяные ткани вырабатываются с применением металлических и металлизированных нитей (метанит и др.). По отделке они бывают гладкокрашеными, меланжевыми, пестроткаными, иногда отбеленными и набивными. Фактура шерстяных тканей может быть ровной, шероховатой, зернистой, рельефной, узорной.

Полушерстяные плательные ткани вырабатывают в более широком ассортименте. Они бывают с низким (20-30%), средним (30-70%) и высоким (70-80%) содержанием шерсти, разнообразны по волокнистому составу (двух- и трехкомпонентные). Их выпускают в смеси с хлопковым, вискозным, полиэфирным, нитроновым, полиамидным волокном, металлическими нитями и лайкрой. Особенно большой популярностью у потребителей пользуются шерстяные платьевые ткани с применением капрона, лавсана и нитрона. Они характеризуются более высокими эксплуатационными свойствами (прочностью, устойчивостью к истиранию, несминаемостью и др.). Эти ткани имеют также значительно меньшую массу. Кроме плательных тканей выпускают полушерстяные сорочечные, блузочные, плательно-костюмные ткани.

Кашемир – это самая распространенная в платьевой группе ткань. Она отличается легкостью и мягкостью, вырабатывается саржевым или производными от него переплетениями, в результате чего на поверхности имеются четкие диагоналевые рубчики. Кашемиры выпускаются преимущественно полушерстяными, гладкокрашеными широкой гаммы цветов. Они применяются для пошива женских и детских платьев, юбок, школьных форменных платьев и фартуков.

Крепы – это ткани с мелкозернистой креповой структурой поверхности. Они вырабатываются креповыми переплетениями или из пряжи повышенной крутки, которая обычно в два раза превышает обычную крутку. Крепы характеризуются повышенной жесткостью, растяжимостью и хорошей драпируемостью. Большинство крепов выпускается гладкокрашеными.

Костюмные ткани имеют наибольший удельный вес среди камвольных тканей. Эти ткани более жесткие, упругие и гмжелые (130-380 г/м2), чем платьевые. Их вырабатывают из гребенной пряжи крученой по основе и утку, в результате чего повышаются формоустойчивость, несминаемость и прочность. Для придания тканям особого колористического эффекта в качестве просновки иногда применяют крученые нити, состоящие из шерстяной пряжи и вискозных, полиэфирных или полиамидных нитей. В зависимости от отделки шерстяные костюмные ткани делят на гладкокрашеные, пестротканые и фасонные. По волокнистому составу различают чистоошерстяные и полушерстяные камвольные костюмные ткани.

Ассортимент чистошерстяных костюмных тканей ограничен, включает бостон, ткань костюмную, креп костюмный, трико.

Бостон – гладкокрашеная ткань саржевого переплетения, выработанная из крученой пряжи. Характеризуется невысокой еминаемостью и высокой износостойкостью. Ткань костюмная – самый распространенный тип выпускаемых в настоящее время тканей. Костюмные ткани вырабатываются различными ткацкими переплетениями, чаще с рисунком в продольные полосы, бывают гладкокрашеные, меланжевые, пестротканые, с цветными просновками. Креп костюмный вырабатывается из крученой пряжи повышенной крутки и высокой плотности, диагоналевым переплетением, гладкокрашеный. На поверхности ткани проявляется мелкозернистый эффект. Трико – костюмная ткань с ткацкими или цветными пестроткаными рисунками (полоска, клетка) на лицевой стороне. Трико часто вырабатывают комбинированным переплетением из меланжевой пряжи. Для пошива дорогих суперлегких костюмов и брюк, сохраняющих форму, рекомендуются чистошерстяные высококачественные ткани типа «холодная шерсть», выработанные из пряжи высокой крутки и высоких номеров в модной цветовой гамме.

Полушерстяные костюмные ткани по строению и отделке аналогичны чистошерстяным тканям, но их ассортимент значительно шире и разнообразнее. Содержание шерстяного волокна в них колеблется в широких пределах – от 23 до 70%. В качестве дополнительных волокон применяются вискозное, полиэфирное волокна, а также нити вискозные, лайкра (2-3 %). По волокнистому составу они бывают двух-, грех-, четырех компонентные, например шерсть с полиэфирным волокном или шерсть с полиэфирным, вискозным, полиамидным и другими волокнами. Лучшими по качеству являются полушерстяные костюмные ткани с полиэфирным волокном. Однако наличие в ткани синтетических волокон в процессе эксплуатации изделия приводит к появлению пиллинга и ухудшению качества. Для нарядного элегантного мужского костюма наряду с гладкокрашеными предлагаются ткани в полоску с использованием для просновок тонких изящных нитей. Элегантно выглядят костюмы в широкую полоску, а для делового стиля используют ткани с неброской полоской, популярны облегченные полушерстяные костюмные ткани из пряжи мулине и с добавлением эластомерной нити лайкры. Основные разновидности полушерстяных костюмных тканей: шевиот, диагональ, ткань костюмная, ткань для школьной формы, креп, ткань брючная, ткань джинсовая.

Шевиот, также как и бостон, вырабатывают саржевым переплетением, содержание шерсти 32-63%. Ткань характеризуется большей жесткостью, чем бостон. Поверхность ее ворсистая, что достигается применением ворсистой пряжи или же повышенной увалкой при наличии в утке пряжи невысокой крутки. Камвольные шевиоты различаются в основном волокнистым составом.

Диагонали – неравноплотные ткани диагоналевого переплетения, гладкокрашеные, плотные из крученой пряжи, относятся к группе тяжелых тканей (400-500 г/м2), характеризуются высокой износостойкостью. Используются для форменной одежды и костюмов.

Трико костюмное вырабатывают из камвольной крученой пряжи в основе и утке. Пряжа чаще всего состоит из смеси тонкой шерсти (36%) и короткого лавсанового волокна (64%). Структура ткани равноплотная с некоторым преобладанием нитей основы. Трико на ощупь несколько жестковато из-за большого количества синтетического волокна. Для выработки пряжи применяют окрашенные в различные цвета волокна, при смешивании их в разных соотношениях получают меланжевую пряжу от светлого до темного цвета. Полученную пряжу скручивают, а при ткачестве чередуют раз-ноокрашенные крученые нити, в результате получают пестротканый эффект. Ткани имеют небольшую усадку (1,5 %), масса составляет 210-250 г/м2.

Пальтовые ткани отличаются от костюмных более высокой поверхностной плотностью (280-500 г/м2) и теплозащитностью, а также характером отделки. По способу прядения и структуры пряжи их делят на камвольные и камвольно-суконные; по волокнистому составу – на чистошерстяные и полушерстяные.

Пальтовые камвольные ткани тяжелее и плотнее костюмных, вырабатываются простыми и диагоналевыми переплетениями, преимущественно гладкокрашеные и пестротканые Виды чистошерстяных камвольных пальтовых тканей – габардин, диагональ, ткань пальтовая, фланель, креп пальтовый; виды полушерстяных – ткань пальтовая, ткань плащевая.

Габардин – одноцветная плотная ткань с ярко выраженным мелким рубчиком, направленным снизу слева в вверх направо. Благодаря применению диагоналевого или саржевого переплетения при более высокой плотности по основе, чем по утку, наклон рубчиков у габардинов получается более крутой, чем у шевиотов и бостонов. По волокнистому составу габардины бывают чистошерстяными и полушерстяными.

Пальтовые камвольно-суконные ткани получают из камвольной крученой пряжи по основе и двух систем нитей ни утку (камвольная крученая пряжа и тонкосуконная крученая или однониточная пряжа), полутораслойным или простым и мелкоузорчатым переплетениями. Применение более толстой тонкосуконной пряжи и полутораслойного переплетения образует на изнанке толстый пушистый застил. Эти ткани отличаются от камвольных повышенной толщиной, более тяжелые (280-450 г/м2), износостойкие, имеют высокие теплозащитные свойства. Основные виды этих тканей – ткань пальтовая и ткань пальтовая «Буклированная», выработанная с применением фасонной пряжи, драп.

Ткань пальтовая букле или «Буклированная» мелкоузорчатого переплетения вырабатывается по основе из крученой чистошерстяной пряжи, а по утку из фасонной пряжи, одна из составляющих которой имеет креповую крутку. Ткань характеризуется эффектом букле, достигаемым за счет применения мелкоузорчатого переплетения и фасонной пряжи. Выпускается гладкокрашеной, массой 430 г/м2. Применяется для пошива женских пальто.

Тонкосуконные ткани. Вырабатывают из пряжи аппаратного (суконного) прядения, получаемой из тонкой, полутонкой и полугрубой шерсти, используются также производственные обраты, восстановленная шерсть. Тонкосуконные ткани отличаются от камвольных более рыхлой структурой, большой поверхностной плотностью (до 500 г/м2), высокой тсплозащитностыо; многие имеют ворсовый застил, закрывающий рисунок ткацкого переплетения. По назначению тонкосуконные ткани бывают плательные, кошомные, пальтовые и специальные.

Плательные ткани по волокнистому составу преимущественно полушерстяные с содержанием шерсти 26-90%. В качестве дополнительных волокон применяются полиэфирное, вискозное волокно, а также металлические нити, лайкра. Ассортимент плательных тонкосуконных тканей ограничен: ткань плательная, ткань плательная фланель, ткань плательно-костюмная, ткань юбочная.

Костюмные ткани, как и плательные, вырабатываются преимущественно полушерстяные. В ассортименте пестротканых и фасонных тканей преобладают ткани костюмные; выпускаются также ткань пиджачная, ткань брючная, ткань джинсовая.

Тонкосуконные трико представляют большую группу преимущественно пестротканых тканей, вырабатываемых полотняным, саржевым и мелкоузорчатым переплетением с небольшой увалкой. Некоторые артикулы трико выпускаются меланжевыми и гладкокрашеными, с цветными просновками и без них. В отличие от камвольных тканей они имеют пушистую поверхность и слабо выраженный рисунок переплетения, обладают несколько большей мягкостью и толщиной. Тонкосуконные трико используются для пошива мужских, женских и детских костюмов, а также для женских зимних, демисезонных и летних пальто, брюк и форменной одежды.

Тонкосуконные шевиоты представляют собой группу гладкокрашеных полушерстяных тканей саржевого или комбинированного переплетения, у которых вследствие небольшой валки хорошо просматривается ткацкий рисунок. В отличие от камвольных шевиотов они характеризуются пушистой застилистой поверхностью, несколько скрывающий рисунок переплетения. Шевиоты выпускаются преимущественно гладкокрашеными и в небольших количествах меланжевыми или с меланжевым эффектом. Используют для пошива мужских костюмов, женских пальто, форменной одежды, а также для детской одежды.

Сукна тонкосуконные представляют собой хорошо уваленные плотные ткани с гладким войлокообразным застилом, скрывающий ткацкий рисунок обычно полотняного, реже саржевого переплетения. В зависимости от характера отделки сукна бывают неворсованными и ворсованными. По волокнистому составу – чистошерстяными и полушерстяными. Сукна – тяжелые ткани (масса – 350-750г/м2), что достигается применением для утка и основы толстой пряжи – 100-200 текс и длительной валкой. В процессе валки ткань утолщается и уплотняется, значительно изменяются линейные размеры (до 40% по ширине и до 20% по длине), в результате на ткани образуется войлокообразный застил, полностью скрывающий рисунок переплетения. Для изготовления сукон используют тонкую полутонкую и реже полугрубую шерсть, как однородную, так и смешанную из разных волокон. В полушерстяных сукнах содержится 50-80 % шерсти. Сукна характеризуются высокими тепло- и ветрозащитными свойствами, хорошими износостойкостью и формоустойчивостью. Сукна используют для пошива форменной одежды, женских и детских костюмов и пальто, мужских костюмов, брюк, головных уборов, а также для обивки мебели и т.д.

Пальтовые ткани бывают в основном четырех типов: ткани пальтовые, драпы, велюры и сукна.

Ткани пальтовые вырабатывают из пряжи различной структуры: однониточной и крученой простых и фасонных круток, меланжевой и мулине, с саржевым, полотняным, мелкоузорчатым или полутораслойным переплетениями. Их выпускают с обычной поверхностной плотностью (320-500 г/м2) и облегченные (240-300 г/м2), чаще пестроткаными, реже меланжевыми и гладкокрашеными. Многие ткани имеют войло-кообразный или ворсовый застил и по внешнему виду практически не отличаются от драпов. К чистошерстяным тканям относятся ткань пальтовая различных названий, фланель, ткань фуражечная.

Полушерстяные ткани отличаются большим разнообразием ассортимента по волокнистому составу, структуре, колористическому рисунку и цветовой гамме. Эффектные рельефные рисунки, в том числе буклированные, с имитацией структурных поверхностей дерева и других создаются за счет сочетания ткацких рисунков и строения пряжи – объемной нитроновой, фасонной, мулине. Для их производства кроме овечьей шерсти используются волокна: козья шерсть, нитроновое, полиамидное, реже полиэфирное в виде двух-, трехкомпонентных смесей. Полиамидное волокно повышает износостойкость пальтовых тканей.

Драпы – наиболее плотные и сравнительно тяжелые (280-350 г/м2) ткани полутораслойных, двухслойных, а также простых, мелкоузорчатых переплетений, чаще с ворсовым застилом с двух или одной стороны. По колористическому оформлению они бывают гладкокрашеные, меланжевые и пестротканые. В зависимости от характера поверхности различают драпы с гладким ворсом, велюровой, касторовой и ратинированной отделкой, с узорной и фасонной поверхностью. Драп гладкий имеет ровную войлокообразную поверхность с подстриженным ворсом. Драп велюровой отделки имеет коротко подстриженный, плотный вспушенный ворс, достаточно устойчивый и не закатывается при носке. Драп касторовой отделки имеет высокую плотность, коротко подстриженный, приглаженный и запрессованный ворс. Драп ратиновой отделки отличается рельефной ворсовой поверхностью с рисунком в виде диагоналевых рубчиков или разных мелких фигур. В весьма широком ассортименте выпускаются полушерстяные драпы за счет разнообразия волокнистого состава, строения пряжи. Для их производства применяется двух-, трех- и четырехкомпонентная смешанная пряжа с добавлением волокон нитроновых, полиэфирных, полиамидных, льняных, вискозных, металлизированных. Содержание в драпе полиамидных волокон незначительное (5-13%), а полиэфира и нитрона – повышенное (20-40%). Выпускаются также драпы фасонные из пряжи фасонной крутки, с мелкоузорчатым переплетением, пестротканые.

Велюр – пальтовая ткань с ворсовой поверхностью: гладкой, с рельефным рисунком или буклированной. Для придания мягкости ткани применяется ангорская козья шерсть. Велюры выпускаются с повышенной поверхностной плотностью (430-460 г/м2). По отделке велюр бывает меланжевым и гладкокрашеный.

Сукно вырабатывается преимущественно из однониточной пряжи по основе и утку полотняным переплетением, гладкокрашеным или меланжевым с подстриженным ворсом или войлокообразным застилом на поверхности. Выпускаются в основном полушерстяные сукна с хлопчатобумажной крученой пряжей по основе, а также из смешанной шерстяной пряжи с вискозным волокном; некоторые артикулы вырабатывают с применением полиамидного волокна. Основные виды сукна – матросское, шинельное, шапочное, фуражечное, ведомственное, бильярдное.

Ткани шерстяные специального назначения используются для производства обуви, мебели, спецодежды, подкладки, головных уборов, портьер. Основную группу составляют ткани обувные и мебельные.

Грубосуконные ткани выпускаются в ограниченном количестве. По строению и внешнему виду они приближаются к тонкосуконным тканям, но для их производства используют грубую, полугрубую и восстановленную шерсть, поэтому ткани жесткие на изгиб и на ощупь, плохо драпируются, поверхностная плотность 340-805г/м2.

Основные разновидности грубосуконных тканей – сукно, бобрик, ворсовые ткани и ткани специального назначения (байка галошная, байка подкладочная, ткань обувная, сукно специальное и др.).

Сукно вырабатывается из толстой однониточной пряжи суконного прядения саржевым переплетением с плотным войлокообразным застилом. Оно может быть чистошерстяным и полушерстяным, выработанным из смешанной шерстяной пряжи с вискозным волокном. Бывает сукно подкладочное, шинельное, сезонное, ведомственное и специальное.

Бобрики – довольно тяжелые ткани (650-700 г/м2) с высоким содержанием шерсти (95-98%); они имеют на поверхности начесанный стоячий ворс, предохраняющий нити ткани от истирания, и поэтому срок носки бобрика больше, чем у безворсовых пальтовых сукон. Наличие густого и устойчивого ворса придает бобрику мягкость и повышенные теплозащитные свойства. Вырабатывают бобрик саржевым, сатиновым и диагоналевым переплетениями. Бобрики бывают гладкокрашеными, меланжевыми и пестроткаными.

Шерстяные штучные изделия. К ним относятся одеяла, покрывала, пледы, накидки, скатерти, платки, шарфы, палантины.

Одеяла представляют собой двустороннюю хорошо уваленную ткань, как правило, с ворсовой поверхностью. Масса одеял – 460-900 г/м2. Одеяла вырабатывают тонкосуконные и грубосуконные. Тонкосуконные одеяла выпускают в основном полушерстяные с вискозным волокном, хлопком и нитроновым волокном (до 20%). Их выполняют пестроткаными, многоцветными, жаккардовыми, а также полутораслойными переплетениями с уточным застилом.

Грубосуконные одеяла вырабатывают только полушерстяные с хлопчатобумажной крученой пряжей по основе, гладкокрашеные, меланжевые, пестротканые с рисунком в клетку. Они более тяжелые (589-850 г/м2), с более жесткой ворсовой поверхностью, чем тонкосуконные.

Покрывала производят камвольные и тонкосуконные полушерстяные. Камвольные покрывала выпускают набивные с металлосодержащими нитями, с краями, подрубленными и с бахромой, с осыпкой, оверлоченными.

Пледы выпускают тонкосуконные, в основном полушерстяные с хлопчатобумажной пряжей и из смешанной шерстяной пряжи с нитроновым, капроновым волокном.

Накидки используют в качестве покрывал на кресла. Бваютвают полушерстяные, тонкосуконные, жаккардовые, пестротканые.

Скатерти вырабатывают камвольные, чистошерстяные, набивные с осыпкой края.

Платки бывают камвольные и суконные, чистошерстяные и полушерстяные. Большинство камвольных платков выполняют саржевым переплетением, гладкокрашеными, набивными, пестроткаными. Края оформляют бахромой или оставляют с осыпкой. Платки суконные – более толстые, пушистые, с хорошими теплозащитными свойствами. Выпускают платки гладкокрашеные, пестротканые с бахромой или осыпкой. Размеры платков – от 72x72 до 150x150 см.

Шарфы могут быть суконными и камвольными. Размеры – от 20/85 до 31/150 см. Содержание шерсти от 38 до 94%. Суконные шарфы вырабатываются по типу платков. Камвольные шарфы могут быть гладкокрашеными с осыпкой, содержать 10 % капрона. Шарфы вырабатывают полотняным, саржевым, мелкоузорчатым, жаккардовым переплетениями.

Палантины вырабатывают полотняного, жаккардового и других переплетений. Большинство палантинов имеет пушистый начесный ворс, но некоторые виды палантинов не имеют ворса, окрашиваются в различные цвета. Для выработки палантинов применяют однониточную, крученую и фасонную пряжу, содержащую 100% шерсти или вискозное штапельное волокно, капрон и др.

5 Контроль качества тканей, маркировка, нетканые текстильные материалы

Контроль качества тканей осуществляется путем проверки соответствия показателей качества требованиям стандартов. Показатели качества подразделяются на обязательные, общие для всех групп тканей, и специализированные, применяемые для тканей определенного назначения. К общим показателям качества тканей относятся: наименование и содержание волокна, линейная плотность нитей, плотность ткани по основе и утку, поверхностная плотность, ширина тканей, устойчивость окраски, разрывная нагрузка, колористическое оформление. Основные специализированные показатели – усадки, несминаемость, стойкость к истиранию, пиллингуемость, удлинение при разрыве, жесткость, драпируемость, осыпаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость и др.

Качество тканей в значительной мере зависит от наличия пороков внешнего вида. Пороки тканей делят на следующие группы: пороки волокон и нитей, пороки ткачества и пороки отделки.

Пороки волокон и нитей специфичны для каждого вида волокна. К порокам хлопковых волокон относятся недозрелые, незрелые волокна, жгутики, засоренность оболочками; льняных волокон – засоренность кострой, шишки, узелки; шерстяных волокон – засоренность репьем, мертвый волос и др. На нитях возможны такие пороки, как моховость, шишки, ворсистость, склейки, масляные пятна, утолщенные нити и др.

Пороки ткачества возникают в результате нарушения режима работы ткацких станков, обрыва нитей, нарушения ткацкого переплетения. К основным порокам ткечества относятся: слет утка, разный уток, спуск утка, сбитый рисунок, нарушение целостности ткани (дыры, пробоины) и др.

Наиболее распространенные пороки отделки следующие: ворсовые дорожки, плешины, разнооттеночность, затек краски, пятно, непропечатанные места и др.

Сорт ткани – это ее градация по одному или нескольким показателям качества, нормированным стандартами. Ткани хлопчатобумажные, льняные и шерстяные делят на два сорта, шелковые – на три. По художественно-эстетическим показателям ткани должны соответствовать утвержденным образцам-эталонам. Сорт ткани устанавливается по наличию отклонений физико-механических показателей от нормы стандарта н порокам внешнего вида. Принцип сортировки предусматривает учет вида порока, его значимости, размера, количества, группы тканей, условной длины куска ткани.

Оценка тканей по физико-механическим показателям. Контроль производится двумя способами в зависимости от природы волокна. Для хлопчатобумажных и шелковых тканей отклонения по физико-механическим показателям от минимальных норм оцениваются числом пороков (баллов), для льняных и шерстяных тканей 2-го сорта отклонения ограничиваются. В тканях 1-го сорта отклонения физико-механических показателей, установленных стандартами, не допускаются.

Номенклатура физико-механических показателей, учитываемых при сортировке, различна. Для хлопчатобумажных тканей принято четыре показателя: недостающая ширина и число нитей по основе и утку (плотность ткани), поверхностная плотность, разрывная нагрузка. Для шелковых тканей учитываются недостающая ширина и плотность. Для шерстяных тканей кроме вышеназванных применяются следующие показатели: отклонения линейных размеров (усадка), массовая доля шерстяного волокна, массовая доля жира и устойчивость окраски.

Оценка ткани по наличию пороков внешнего вида. Контроль имеет свои особенности в зависимости от волокнистого состава, назначения ткани. При оценке пороков учитываются вид, размер, место и характер их расположения, степень выраженности пороков и длина куска ткани.

Все пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные. Местные расположены на ограниченном участке ткани (забоины, близны, подплетины, утолщенные нити и др.), а распространенные – по всему куску (разнооттеночность, полосы от крашения, засоренность и т.п.). В тканях 1-го сорта распространенные пороки не допускаются, в тканях 2-го сорта, кроме шерстяных, допускается не более одного порока, для шерстяных набивных тканей – не более двух, предусмотренных стандартом.

Такие пороки внешнего вида, как дыры, просечки, пробоины, прощипки, подплетины более 1 см, заметная штобка свыше 2 см, ворсовальные и стригальные плешины более 1 см, отрывы основы, мушковатость, непрокрас, разнооттеночность, перекос клеток, засоренность, пятна более 2 см и др., в значительной степени снижающие качество тканей, не допускаются. Недопустимые местные пороки в тканях должны быть вырезаны. Среди пороков тканей наиболее распространены пороки ткачества, которые возникают в результате нарушения режима работы ткацких станков, обрыва нитей, нарушения переплетения и др К распространенным порокам отделки относятся разнооттеночность, затек краски, пятно, растраф рисунка, затаск, пропечатанные места и др..

При определении сорта ткани по наличию местных пороков внешнего вида хлопчатобумажные, льняные, шелковые ткани подразделяют на группы в зависимости от назначения. При отклонении фактической длины куска ткани от условной, предусмотренной стандартом, сумму местных пороков пересчитывают на кусок условной длины по формуле:

Пу= (Пф* Ly)/ Lф,

где Пф – количество пороков на фактической длине куска ткани;

Ly – условная длина куска, м;

Lф – фактическая длина куска, м.

Для льняных тканей в этой формуле вместо длины ткани используется площадь.

Сорт хлопчатобумажных и шелковых тканей устанавливают по общей сумме пороков, отклонений физико-механических показателей от установленных норм, количества местных пороков, пересчитанных на условную длину куска.

В тканях 1-го сорта допускается для хлопчатобумажных – 10 пороков, для шерстяных – 12, для льняных из гребенной пряжи – 8, из оческовой пряжи – 10, для шелковых тканей – 5-7.

В тканях 2-го сорта допускается для хлопчатобумажных – 30 пороков, для льняных 22 и 26, для шерстяных – 36, для шелковых – 9 и 17 в зависимости от группы ткани; в шелковых тканях 3-го сорта допускается 25 и 30 пороков.

Сорт льняных и шерстяных тканей устанавливают раздельно по количеству местных пороков, пересчитанных на условную меру куска ткани, затем распространенных пороков и отклонений по физико-механическим показателям. При разных оцепках каждой группы пороков сорт устанавливают по наихудшему показателю, т.е. если по одной группе показателей ткань 1-го сорта, а по другой – 2-го сорта, то ткань относят ко 2-му сорту.

Маркировка тканей регламентируется стандартами, она может быть первичной и внешней. Первичная маркировка представляет собой клеймо контрастной по цвету краской на изнаночной стороне ткани. Клеймо наносят на оба конца куска ткани. На стыке смежных отрезков клеймо ставят на оба конца отреза параллельно кромке. Клеймо содержит наименование предприятия-изготовителя и номер контролера отдела технического контроля. В клейме для шелковых тканей допускается обозначение сорта полосами по диагонали: без полосы – 1-й сорт, одна полоса – 2-й сорт, две полосы – 3-й сорт. Куски ткани маркируют прикреплением ярлыков или приклеиванием этикеток на недорогих тканях.

Ярлыки подвешивают на нитках, концы которых закрепляют пломбами. На ярлыках указываются следующие данные: наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение, наименование ткани, артикул, ширина ткани, наименование волокон и их процентное содержание, вид специальной отделки, номер рисунка, сорт, длина куска ткани, цена. Цвет ярлыка для шелковых тканей 1-го может быть светлого тона, для тканей 2-го сорта – с синей полоской по диагонали, для тканей 3-го сорта – с красной полоской. В каждый кусок ткани, штучного текстильного изделия вкладывают памятку по уходу за ними. На внешнюю упаковку каждого грузового места наносят маркировку данных, содержащихся на ярлыках, с дополнением количества куском, массы (брутто), даты упаковки и ее номера.

Складывание и упаковка являются важнейшими факторами, обеспечивающими сохранность тканей в процессе товародвижения и действия природно-климатических условий. Правила складывания и упаковки тканей регламентируются стандартами. Для всех групп тканей по волокнистому составу предусматривается складывание тканей в куски или рулоны лицевой стороной внутрь, за исключением набивных тканей из натурального шелка и искусственных. Куски тканей для розничной торговли формируются из одного или нескольких отрезов, не превышающих по количеству и длине их установленные нормы. Общая длина ткани в куске предусмотрена с учетом ее ширины, поверхностной плотности, назначения, структуры (ворсовые ткани) в пределах 10-60 м, массой не более 50 кг. С целью обеспечения максимальной сохранности тканей в сфере обращения стандартами установлены правила оформления тканей в куски и рулоны.

На сохранение качества тканей в торговле существенное влияние оказывает соблюдение правил упаковки. Из кузков ткани формируют кипы и рулоны.

Факторы, вызывающие изменения в тканях на этапах обращения, можно отнести к группе транспортных и природно-климатических.

Основой эффективного сохранения качества можст служить анализ взаимосвязи между факторами, вызывающими ухудшение свойств и уровень их изменения. Возможные изменения в тканях могут быть наименьшими при транспортировании на воздушном транспорте, наибольшими – на морском.

Основными факторов в процессе хранения являются климатические условия хранения тканей (температура, влажность). Излишняя относительная влажность в помещении отражается на свойствах тканей. Резкие колебания температуры воздуха, действие прямых солнечных лучей приводят к старению полимерных текстильных материалов и тем самым к ускорению их износа в процессе эксплуатации. Поэтому важным условием сохранения качества тканей является создание нормальных климатических условий в процессе хранения. Ткани рекомендуется хранить в сухих проветриваемых помещениях при относительной влажности воздуха 60±5 % и температуре 10-25 °С. Не допускаются в помещениях резкие колебания температуры и влажности воздуха, попадание прямых солнечных лучей.

Нетканые текстильные материалы в конспекте.