### 4  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СВЯЗУЮЩИХ

Основными видами связующих в ПКМ являются термопласты, реактопласты и эластомеры. Между свойствами линейных (термопластичных) и пространственных (термореактивных) полимеров имеются весьма существенные различия. Линейные полимеры, как правило, гибки и эластичны, многие из них при умеренном повышении температуры размягчаются, а затем расплавляются. Пространственные полимеры обладают большей жесткостью, размягчение их происходит при весьма высоких температурах, а многие из них при температуре размягчения химически разрушаются ‒ деструктируют (сгорают, обугливаются и т.п.). Эластомеры также имеют линейное строение макромолекул, но в отличие от термопластов обладают высокоэластичными свойствами во всем диапазоне температур их эксплуатации и характеризуются значительно более низкими температурами стеклования.

Линейные полимеры способны растворятся в растворителях. Пространственные – трудно растворимы или вообще не растворимы. Линейные полимеры в большинстве своем способны вытягиваться из раствора или расплава в виде тонких гибких и прочных волокон, пригодных для изготовления текстильных материалов. Пространственные полимеры не обладают такими свойствами.

Линейные полимеры при повышении температуры размягчаются (становятся пластичными) и легко деформируются. При этом в них не происходит никаких необратимых изменений свойств. После охлаждения эти материалы приобретают прежние свойства и при новом нагреве вновь размягчаются. Термореактивные полимеры при нагреве не переходят в высокоэластичное состояние. Их переработка в изделия сопровождается необратимой химической реакцией, приводящей к образованию неплавкого и нерастворимого материала.

4.1 Термопласты

Термопластичные пластмассы представлены обширной группой полимерных материалов.

Из карбоцепных полимеров наиболее распространены полиолефины – углеводороды непредельного ряда, получаемые полимеризацией соответствующих олефинов. Типичными представителями этой группы являются полиэтилен, полипропилен и их многочисленные сополимеры.

Полиэтилен (ПЭ) представляет собой продукт полимеризации этилена (СН2=СН2) с линейной макромолекулой, имеющей небольшое число ответвлений. В зависимости от условий полимеризации (давления, вида катализаторов, температуры) получают продукт с различной молекулярной массой. Химическая промышленность производит ПЭ при различных давлениях. ПЭ высокого давления (ПЭВД) имеет молекулярную массу 30÷400 тыс. единиц атомной массы, низкого и среднего давления (ПЭНД и ПЭСД) – 50÷800 тыс. Выпускается также сверхвысокомолекулярный ПЭ (СВМПЭ) с молекулярной массой, достигающей нескольких миллионов. ПЭВД имеет низкую плотность (ρ = 0,92 г/см3), Тпл = 105‒110 оС. У ПЭНД ρ = 0,96 г/см3, Тпл = 120‒125 оС, у ПЭСД  ρ = 0,97 г/см3, Тпл = 127‒130 оС.

Достоинством ПЭ является сочетание высокой химической стойкости, удовлетворительных механических свойств с технологичностью переработки и низкой стоимостью. Электроизоляционные свойства ПЭСД и ПЭНД мало отличаются от ПЭВД, если первые хорошо очищены от катализаторов. Особым преимуществом ПЭСД является его меньшая по сравнению с другими типами полиэтилена газопроницаемость. При длительном нагревании полиэтилен «стареет», особенно на воздухе и при освещении. При этом снижается механическая прочность. Для предотвращения старения в него вводят антиоксиданты (например, антиокислителями являются некоторые ароматические вещества).

Полипропилен (ПП) – термопластичный линейный полимер, продукт полимеризации пропилена

(СН2=СН).

׀

CH3

ПП – это  твердое,  в   тонких   слоях прозрачное, в толстых – молочно-белое вещество с высокой (до 75 %) степенью кристалличности и температурой плавления около 170 оС. ПП отличается от ПЭ более высокой ударной вязкостью, прочностью, износостойкостью, обладает высокими диэлектрическими свойствами, низкими паро- и газопроницаемостью. ПП нерастворим в органических растворителях, устойчив к действию кипящих воды и щелочей, но обладает низкими термо- и светостойкостью. Около 30 % ПП перерабатывают в волокна, пленки, трубы и профилированные изделия. Электроизоляционные свойства такие же, как у полиэтилена. Используются в качестве диэлектрика в силовых конденсаторах.

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е   п о л и о л е ф и н о в  составляют основу широко используемых в электронной технике пластмасс – поливинилхлоридов и фторопластов.

Поливинилхлорид (ПВХ) представляет собой высокомолекулярный продукт полимеризации винилхлорида (СН2=СНСl) с молекулярной массой 14÷85 тыс. ед. На основе ПВХ изготавливают два вида пластмасс – винипласт и пластикат.

Винипласт – это жесткий ПВХ, не содержащий пластификаторов. Его выпускают в виде листов, труб, пленок и сварочных прутков. Винипласт хорошо обрабатывается резанием, гнется, формуется, выдувается, поддается сварке и склеиванию. В качестве конструкционного материала он может служить заменителем цветных металлов. Пленочный винипласт используют для  футеровки химической аппаратуры (антикоррозионные покрытия), для изоляции проводов, защитных оболочек кабелей. Пластифицированный ПВХ называют пластикатом. Введение пластификаторов не только улучшает пластичность, но и повышает морозостойкость ПВХ (до -50 оС), стойкость к воздействию переменных нагрузок и вибраций. Пластикат широко применяют для изоляции кабелей, изготовления труб, искусственной кожи, клеев.

Фторопласты – полимеры  фторпроизводных этиленового ряда: тетрафторэтилена (СF2=CF2), трифторэтилена (СF2=CHF), трифторхлорэтилена (СF2=CFCl), винилфторида (СН2=СНF) и др. Достоинством фторопластов является высокая стойкость в агрессивных средах, в том числе сильных кислотах, за исключением фтористоводородной (плавиковой), щелочей, трехфтористого хлора, элементного фтора при повышенных температурах. фторопласты термостойки – температура их интенсивной термоокислительной деструкции составляет 400оС. Фторопласты  некоторых марок обладают уникальными антифрикционными свойствами – низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью при трении без смазки.

Наиболее широко распространенным представителем фторопластов является политетрафторэтилен (ПТФЭ) или фторопласт-4 (тефлон, флюон). ПТФЭ является самым стойким из всех конструкционных материалов – полимеров, металлов, силикатов – к воздействию агрессивных сред, климатических факторов, микроорганизмов.

Фторопласт-4 применяют для изготовления конденсаторных и электроизоляционных пленок. Его модификации – фторопласт-4Д, фторопласт-4М (-4МБ, -4МБ-2, -4МД), фторопласт-4НА и др. – технологичны в переработке, допускают возможность изготовления изделий плунжерной экструзией и литьем под давлением. Существенными недостатками ПТФЭ является низкая  износостойкость и хладотекучесть. Для их устранения в состав композиций вводят модификаторы и наполнители.

Для изготовления пленок, лаков, волокон, тканей, защитных покрытий применяется фторопласт-3 (фторлон-3, дайфлон).

(СН2=СН).

Карбоцепные полимеры    ж и р н о а р о м а т и ч е с к о г о   р я д а   представлены в номенклатуре пластмасс группой полистиролов (ПС) – продуктов полимеризации стирола

ПС обладает высокими диэлектрическими свойствами, водостойкостью и химической стойкостью; отличается радиационной стойкостью и высоким коэффициентом преломления, легко окрашивается в различные цвета. Недостатками ПС являются большая хрупкость, невысокие теплостойкость и ударная вязкость. Выпускают различные виды модифицированного ПС и сополимеров стирола: общего назначения; ударопрочные, вспенивающиеся, АБС-пластики. Они имеют более высокие показатели эксплуатационных свойств, чем исходный ПС.

Полистирол общего назначения прозрачен, обладает достаточно высокими механическими свойствами. Главное применение полистирола этого вида – детали радиоаппаратуры, неответственные конструкционные детали, изделия бытового назначения.

Ударопрочный ПС получают на основе стирола и каучука. Его применяют для изготовления  корпусов телевизоров, пылесосов, электробритв. Ударопрочный ПС широко используется для упаковки пищевых продуктов и лекарственных препаратов, изготовления посуды разового пользования, игрушек, авторучек и т. д.

АБС-пластики – группа конструкционных материалов, аналогичных по строению ударопрочному ПС, на основе сополимеров акрилонитрила  и бутадиенстирола. АБС-пластики имеют высокие влагостойкость и стойкость к действию растворителей, масел, кислот  и щелочей. Они обладают большими твердостью  и прочностью при изгибе, чем ПЭ и ПВХ. АБС-пластики применяют для изготовления корпусов приборов теле- и радиоаппаратуры, телефонов, футляров, контейнеров и др.

Полиметилметакрилат (ПММА) – линейный термопластичный  полимер, получаемый полимеризацией метилового эфира метакриловой кислоты [СН2=С(СН3)–СООСН3]. Молекулярная масса ПММА может достигать нескольких млн. ед., плотность – 1190 кг/м3, показатель преломления – 1,492. ПММА (иногда называемый органическим стеклом) – бесцветный прозрачный полимер, обладающий высокой проницаемостью для ультрафиолетового и видимого света (оргстекло толщиной 3 мм пропускает до 92 % УФ-лучей, силикатное – лишь до 3 %),  высокой атмосферостойкостью, хорошими физико-механическими и электроизоляционными показателями. Органическое стекло легко сваривается и склеивается с помощью своего же раствора в ацетоне или дихлорэтане. Такое стекло можно  пилить и резать на станках, сверлить и полировать обычными инструментами. ПММА используют в электротехнической и автомобильной промышленности. Из него изготавливают светильники, стекла самолетов и автомобилей, линзы и призмы в приборостроении, стекла в часовой промышленности, защитные щитки на станках и др.

Из гетероцепных термопластов наибольшее применение в качестве конструкционных материалов получили полимеры из класса простых и сложных полиэфиров, а также полиацетали и полиамиды (см. рис. 3.2).

Полисульфоны (полиариленсульфоны, полиэфирсульфоны) – продукты конденсации ароматических сульфонилхлоридов с углеводородами, твердые некристаллические термопласты белого цвета. Основное достоинство полисульфонов – высокая термостойкость: они стабильны при нагревании на воздухе до 400 оС. Физические и электрические свойства полисульфонов незначительно изменяются в широком интервале температур (от –100 до +175 оС), а также при длительном нагревании при 140 оС. Полисульфоны применяют для изготовления электротехнических изделий (например, корпусов электрохимических батарей), а также для приготовления связующих в производстве стеклопластиков.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) – твердый полимер белого цвета, представляющий собой сложный полиэфир терефталевой кислоты и этиленгликоля. ПЭТ не растворяется в большинстве органических растворителей, имеет высокую температуру плавления (255 ÷ 265 оС), стоек к действию слабых щелочей, смазок, масел, спиртов, кетонов, эфиров. ПЭТ используют главным образом в производстве полиэфирных волокон (лавсан). Из него  изготавливают  также пленки (основа для лент магнитной записи и кинофотопленок, теплостойкая изоляция  обмоток трансформаторов) и литьевые изделия (радиодетали, химическое и другое  оборудование).

Поликарбонаты (ПК) – сложные полиэфиры угольной кислоты, получаемые  поликонденсацией дефенилпропана и фосгена. Это твердые  бесцветные или желтоватого цвета прозрачные вещества, растворяющиеся в хлорированных углеводородах, крезоле и других растворителях. Температура их плавления колеблется от 150 до 270 оС. ПК обладают высокой механической прочностью в широком интервале температур (от –135 до +140 оС), теплостойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами, атмосферо- и влагостойкостью, устойчивы к действию разбавленных кислот, растворов минеральных солей, углеводородов,  бензина, масел и т.д., но нестойки в растворах щелочей и хлорсодержащих углеводородов. ПК применяют для изготовления деталей  конструкционного и электроизоляционного назначения в приборостроении (подшипники, телефонные аппараты, вентиляторы, экраны для кинескопов телевизоров и т.д.). Порошкообразные ПК используют для нанесения покрытий на металлические детали.

Полиарилаты – сложные эфиры двухатомных фенолов общей формулы [–OCRCOORO–]n, где R – остаток дикарбоновой кислоты, R– остаток двухатомного фенола. Это термостойкие полимеры (максимальная  рабочая температура до 250 оС), обладающие высокими диэлектрическими свойствами и механической прочностью, а также химической стойкостью к действию кислот и разбавленных щелочей, высокой радиационной стойкостью. Полиарилаты находят применение в радио- и электротехнике в виде пленок (электроизоляционные материалы) и фильтрующих материалов (фильтры Петрянова).

Полиамиды (ПА) – гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы амидные группы –СО–NH–. ПА получают поликонденсацией диаминов и дикарбоновых кислот либо полимеризацией лактама аминокислоты. В зависимости от химического строения ПА могут быть линейными, разветвленными или сшитыми.

Полиамиды – один из самых распространенных конструкционных полимерных материалов. В настоящее время промышленность выпускает полиамиды многих марок: П6 (капрон), П66 (анид), П610, П12 и др. Главным достоинством ПА как конструкционных материалов является сочетание высокой прочности, износо-, тепло- и химической стойкости с технологичностью переработки в изделия. В немодифицированном виде ПА подвержены окислению на воздухе, особенно при повышенных температурах, что приводит к резкому снижению их прочности. Из ПА изготавливают электрические изоляторы, пленки, волокна, защитные покрытия, пропиточные материалы, клеи.

Полиимиды (ПИ) – ароматические гетероциклические полимеры, содержащие    в     цепи     макромолекулы     циклическую    имидную группу

в   зависимости  от  метода получения и структуры полимерной цепи ПИ могут быть термопластичными и термореактивными.

Важными достоинствами ПИ являются высокая термостойкость (до 
350 оС), стойкость к термоокислительной деструкции и радиационному облучению, прочность, износостойкость. ПИ не растворяются в органических растворителях, стойки к маслам, слабым кислотам и основаниям, но гидролизуются под действием щелочей и перегретого пара. Для ПИ характерна весьма высокая для органических полимеров теплопроводность 150÷180 Вт/(мК). Изделия из ПИ можно успешно эксплуатировать при температурах от –200 до +350 оС. ПИ используют для изготовления электроизоляционной пленки, эмали для обмоточных проводов, заливочных  компаундов, волокон, клеев.

Полиуренаты – линейные полимеры, в цепочках молекул которых между углеводородными остатками располагаются группы –NHCOO‒. В определенных условиях полиуретаны могут образовывать молекулы пространственной структуры. Полиуретаны используют для эмалирования проводов. Такие провода более нагревостойки, чем провода лакированные, но уступают проводам с полиэфирной изоляцией. Эмалированные провода весьма удобны при монтаже, так как обслуживаются в припое без снятия эмали.

4.2  Реактопласты

Т е р м о р е а к т и в н ы е   п л а с т м а с с ы  (реактопласты)  отличаются от термопластов повышенной теплостойкостью, практически полным отсутствием  ползучести под нагрузкой при обычных температурах, постоянством физико-механических показателей в интервале температур эксплуатации. Основу термореактивных пластмасс составляют смолы, или олигомеры (т.е. полимеры сравнительно небольшой молекулярной массы), которые в процессе отверждения превращаются в неплавкие и нерастворимые продукты. Причиной отверждения является образование поперечных связей между макромолекулами – сшивка, которая происходит с участием специальных реагентов (отвердителей) или под действием тепла, излучений высоких энергий и др. Как правило, термореактивные (отверждающиеся) пластики содержат наряду со связующим компонентом (смолой) наполнители – порошковые, волокнистые или слоистые. Большинство термореактивных пластмасс получают на основе феноло-формальдегидных, эпоксидных и мочевино-формальдегидных смол.

Феноло-формальдегидные смолы (ФФС) – олигомерные продукты конденсации фенолов с формальдегидом. В зависимости от условий поликонденсации образуются резольные (термореактивные) или новолачные (термопластичные) ФФС. В процессе переработки они отверждаются с образованием трехмерных полимеров. Отвержденные ФФС обладают высокими атмосферо- и термостойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами, стойки к действию большинства кислот. ФФС в течение длительного время стабильны при нагревании до 200 оС и в течение ограниченного времени способны противостоять действию более высоких температур (несколько часов при 250÷500 оС, несколько минут при 500÷1000 оС). ФФС находят наибольшее применение в производстве специальных видов пластмасс (фенопласты, пенофенопласты), а также для связывания стекловолокна и асбеста при изготовлении тепло- и звукоизоляционных материалов. ФФС используют как основу лаков, эмалей, клеев и герметиков.

С     С

O

Эпоксидные смолы (ЭС) – олигомеры или мономеры, содержащие в молекуле не менее двух эпоксидных групп                        и способные

превращаться в полимеры пространственного строения в процессе поликонденсации или полимеризации с помощью отвердителей (алифатические и ароматические полиамины, ангидриды дикарбоновых кислот, синтетические смолы). Отвержденные ЭС обладают хорошими влагозащитными свойствами, высокой адгезией к металлам, стеклу и керамике, хорошими диэлектрическими свойствами и высокой химической стойкостью. По прочностным показателям продукты отверждения ЭС превосходят все применяемые в промышленности полимерные материалы на основе других синтетических смол. Так, прочность при растяжении (для композиций на основе ЭС без наполнителя) может достигать 140 МПа, при сжатии – 400 Мпа, ударная вязкость – 250 кДж/м2, относительное  удлинение при разрыве – 750 %. ЭС широко используют как основу лакокрасочных материалов, клеев, герметиков, заливочных и пропиточных компаундов, связующих  для  высокопрочных  армированных  пластиков, для модифицирования других олигомеров и полимеров с целью повышения их прочности, теплостойкости, адгезии к различным материалам.

Кремнийорганические смолы (полиорганосилоксаны, силиконы). В их состав помимо характерного для органических полимеров углерода входит кремний (он является одной из важнейших составных частей многих неорганических диэлектриков: слюды, асбеста, ряда стекол, керамических материалов). Основа строения молекулы – силоксановая группировка чередующихся атомов кремния и кислорода.

Полиорганосилоксаны могут быть термопластичными и иметь линейное строение и термореактивными с образованием пространственных структур. Силиконовая связь Si‒O более прочна, чем связь С‒С, но менее прочна, чем C‒F во фторорганических соединениях, что и определяет более высокую нагревостойкость кремнийорганических соединений по сравнению с большинством рассматриваемых здесь органических полимеров. Кремнийорганические смолы используются в лаках, компаундах и в пластмассах. Некоторые из пластмасс весьма эластичны (например, кремнийорганические каучуки). Электроизоляционные свойства кремнийорганических соединений высоки даже при повышенной температуре. Высокая нагревостойкость дает возможность их использования в композиции с нагревостойкими неорганическими материалами (слюда, стекловолокно, асбест) в виде миканитов, стеклолакотканей. Однако эти материалы сравнительно дороги и имеют низкую механическую прочность.

4.3  Эластомеры

К эластомерам относят натуральный и синтетический каучуки.

Натуральный каучук получают из особых растений – каучуконосов. Эти растения содержат каучук в соке (латексе), представляющем взвесь в воде мелких частиц округлой формы (глобул). Каучук выделяется при коагуляции латекса и удалении примесей. По химическому составу натуральный каучук представляет собой полимерный углеводород, имеющий состав (С5Н8)n и строение, характеризуемое наличием двойных связей:

… – CH2 – C = CH – CH2 – CH2 – C = CH – CH2 –…

|                                     |

CH3                               CH3

Уже при нагреве до 50 оС каучук размягчается и становится липким, а при низких температурах он хрупок. Каучук растворяется в углеводородах и сероуглероде. Раствор каучука в бензине называется резиновым клеем, применяется для склеивания каучука и резины. Каучук – аморфное вещество, но в растянутом состоянии он дает рентгенограммы, характерные для кристаллических тел, имеющих упорядоченное расположение молекул в пространстве. После снятия растяжения каучук вновь приобретает свойства аморфного тела.

Для повышения нагрево- и морозостойкости каучук подвергают вулканизации, т.е. нагреву с введением в него серы. При вулканизации происходит частичный разрыв двойных связей и сшивание цепочек через атомы серы. Вулканизация способствует повышению механической прочности и стойкости к растворителям. Добавками 1÷3% серы получают мягкую резину (высокая деформация и упругость), 30÷35% серы дают твердую резину (эбонит) – твердый материал с высокой стойкостью к ударным нагрузкам.

Резину широко применяют как электроизоляционный материал и в качестве уплотнителей. Недостатки резины: низкая нагревостойкость, малая стойкость к неполярным жидкостям (бензол, бензин), малая стойкость к действию света, особенно ультрафиолетового, озона. Содержащиеся в резине остатки свободной (не связной химически с каучуком) серы оказывает вредное влияние воздействие на медь (образуется сернистая медь). Поэтому резиновую изоляцию на медную жилу непосредственно не накладывают. Медь покрывают разделителем, например, оловом. На алюминий резину можно накладывать непосредственно. Чистый каучук практически неполярен, он имеет ρ >1014 Омм; ε = 2,4; tgδ = 0,002.

Первым синтетическим каучуком, имевшим промышленное значение, был полибутадиеновый (дивиниловый) каучук, полученный в 1910 г. российским химиком С.В. Лебедевым (синтезом по методу анионной полимеризация жидкого бутадиена в присутствии натрия), однако из-за невысоких механических качеств он не нашёл широкого применения.

Сейчас производится широкий ассортимент синтетических каучуков, различных по составу и потребительским свойствам (табл. 4.1). Обычно каучуки классифицируют  и называют по названию мономеров, использованных для их получения (изопреновые, бутадиеновые каучуки), или по характерной группе атомов, входящих в их состав (полисульфидные, кремнийорганические и т.д.). Основным методом получения синтетических каучуков является полимеризация диенов и алкенов. Наиболее широко в качестве мономеров для производства каучуков используют бутадиен, изопрен, стирол, хлоропрен, изобутен, этилен, акрилонитрил и др. Полисульфидные, полиуретановые и некоторые другие каучуки синтезируют с помощью реакции поликонденсации. По областям применения их принято разделять на каучуки общего и специального назначения.

Каучуки общего назначения обладают комплексом свойств, позволяющим применять их для производства широкого круга изделий, для которых необходимо основное свойство резин – высокая эластичность при обычных температурах (шины, транспортёрные ленты, обувь и др.). Каучуки специального назначения должны обладать свойствами, обеспечивающими работоспособность изделий в специфических, часто экстремальных условиях: стойкостью к действию растворителей, масел, кислорода, озона, тепло- и морозостойкостью (т.е. способностью сохранять высокую эластичность в широком диапазоне температур) и другими специфическими свойствами. Существуют особые группы синтетических каучуков, такие, как водные дисперсии каучуков – латексы; жидкие каучуки – отверждающиеся олигомеры; наполненные каучуки – смеси каучука с наполнителями или пластификаторами.

Основными потребителями синтетического каучука являются шинные заводы, а около 40 % каучука идет на широкий ассортимент резинотехнических изделий, среди которых наиболее заметное место занимают технические изделия из мягкой резины, подошвы для обуви, ленточные транспортеры, разнообразные трубы и шланги всех видов, электроизоляция, герметики, клеи, краски на латексной основе и т.д.

Таблица 4.1.  Важнейшие виды синтетических каучуков

| Название | Исходный мономер | Формула каучука | Свойства, применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Бутадиеновый | бутадиен-1,3 CH2=CH−CH=CH2 | нерегулярное строение | Водо- и газонепрони-цаемость. По эласти-чности уступает при-родному каучуку. В производстве кабе-лей, обуви, принад-лежностей быта |
| Дивиниловый | бутадиен-1,3 CH2=CH−CH=CH2 | регулярное строение | По износостойкости и эластичности пре-восходит природный каучук. В производстве шин |
| Изопреновый | 2-метилбутадиен-1,3 CH2=C−CH=CH2 │ CH3 | регулярное строение | По эластичности и износостойкости сходен с природным каучуком. В производстве шин |
| Хлоропреновый | 2-хлорбутадиен-1,3 CH2=C−CH=CH2 │ Cl | [−CH2−C=CH−CH2−] │ Cl | Устойчив к воздейст-виям высоких темпе-ратур, бензинов и масел. В производстве кабе-лей, трубопроводов для перекачки бензина, нефти. |
| Бутадиен-стирольный | бутадиен-1,3 CH2=CH−CH=CH2 и стирол C6H5−CH=CH2 | [−CH2−CH=CH−CH2−CH−CH2−] │ C6H5 | Характерна газонепроницаемость, но недостаточная жароустойчивость. В производстве лент для транспортёров, автокамер. |