##### А.В. Макаревич, М.В. Дубина (УО «МГПУ им. И.П. Шамякина», Мозырь)

# Науч. рук. В.В. Шепелевич, д. ф.-м. н., профессор

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ КРИСТАЛЛА С ИЗВЕСТНЫМ СРЕЗОМ

В настоящее время методы голографических интерферометрии с использованием фоторефрактивных кристаллов (ФРК) нашли широкое применение в различных технических областях. Динамический характер записанных в фоторефрактивном кристалле голограмм дает возможность проводить высокоточные измерения в непрерывном режиме работы (режиме реального времени), а также осуществлять последующий анализ изменений в состоянии объекта. Это важное свойство фоторефрактивных кристаллов стало основополагающим критерием к их широкому использованию в целях голографической интерферометрии [1].

Как известно, качество данных полученных методами голографической интерферометрии напрямую зависит от контраста получаемой интерферограммы, которая непосредственно позволяет охарактеризовать эволюцию объекта или процесса [2]. Одним из основополагающих факторов лучшего восприятия (как техническими средствами, так и человеческим глазом) системы интерференционных полос является дифракционная эффективность голограммы, которая в случае использования ФРК непосредственно зависит от пространственной ориентации кристалла относительно плоскости падения опорной R и предметной S волн, как для отражательной, так и для пропускающей геометрии записи голограммы. Поэтому с целью оптимального использования ФРК в целях голографической интерферометрии необходимо ориентировать кристалл таким образом (далее оптимальная ориентация), чтобы достигалась максимальная дифракционная эффективность.

В настоящее время известны теоретические зависимости, посредством которых можно определить оптимальную ориентацию кристалла. Но для использования теоретического подхода к решению данной задачи наряду с физическими параметрами кристалла необходимо знать его срез и ориентацию плоскости падения интерферирующих световых волн относительно кристаллографических направлений. Поэтому в случае отсутствия такой информации невозможно применить теоретический подход и возникает необходимость экспериментального исследования зависимости дифракционной эффективности от ориентации образца.

В данной работе мы предлагаем способ определения оптимальной ориентации кристалла с известным срезом, но с неизвестной ориентацией кристаллографического направления [001] в плоскости среза, на основании результатов эксперимента по исследованию одновременной дифракции световых волн в ФРК, который гораздо проще в плане технического исполнения, чем эксперимент по определению зависимости дифракционной эффективности от ориентации кристалла.

Суть данного способа можно описать через реализацию трех последовательных этапов.

На первом этапе необходимо получить экспериментальные данные о зависимости перекачки энергии из волны R в волну S от ориентации кристалла при начале отсчета угла θ между вектором K→ и каким-либо произвольно выбранным направлением в плоскости среза.

На втором этапе необходимо сопоставить экспериментальные данные с теоретической зависимостью, характеризующей перекачку энергии из волны R в волну S, построенной для отсчета угла θ от кристаллографического направления [001], и путем совмещения экспериментальных данных с теоретической зависимостью определить искомое кристаллографическое направление.

На третьем этапе, зная кристаллографическое направление, а, следовательно, и пространственную ориентацию кристалла, строим теоретическую зависимость для дифракционной эффективности и определяем положение кристалла, при котором достигается максимальная дифракционная эффективность.

Для проверки работоспособности данного способа определения максимальной дифракционной эффективности в лаборатории когерентной оптики и голографии МГПУ им. И.П. Шамякина были проведены эксперименты по исследованию образцов фоторефрактивных кристаллов Bi12SiO20 (BSO) и Bi12TiO20 среза (110). Оба эксперимента проводились при использовании схемы по изучению взаимной трансформации электромагнитных волн, предложенной авторами работы [3].

В первом случае кристаллическая пластинка BSO толщиной 2,19мм, после каждого измерения поворачивалась вокруг оси, перпендикулярной плоскости среза, на угол, равный 10. Векторы напряженности электрического поля R0→ и S0→ линейно поляризованных опорной и предметной световых волн были ориентированы в плоскости падения (азимут 0=0). Угол Брэгга  вне кристалла был равен 32. Время записи решетки составляло 30 с и было близким к времени выхода процесса формирования голограммы на стационар.

Измерения интенсивности световых волн до и после их взаимной трансформации проводились с помощью измерительной системы, содержащей фотодиод и цифровой вольтметр.

Аналогичные исследования были проделаны для кристалла Bi12TiO20 (BTO) толщиной 7,7 мм при угле Брэгга  =12.

Результаты полученных экспериментальных данных относительной интенсивности предметной волны R от угла  (ISотн.()=IS()IS0()) (IS0 – интенсивность предметного светового пучка на выходе из кристалла в отсутствие голографической решетки, IS – интенсивность предметного светового пучка на выходе из кристалла при наличии голографической решетки в кристалле) для кристаллов BSO и BTO представлены на рисунке 1.

а							  б

Рисунок 1 − Зависимость относительной интенсивности ISотн. предметной волны от угла поворота кристалла  при произвольной ориентации кристалла: а) − для кристалла BSO, б) − для кристалла BTO; ♦ – несмещенные экспериментальные данные, ▲ – смещенные экспериментальные данные, сплошная линия – теоретическая кривая

Как видно из рисунка 1 отклонение экспериментальных точек от теоретической кривой для кристалла BSO составляет 60, а для кристалла BTO – 170, учет этих фактов позволяет определить направление [001] для этих кристаллов, что в свою очередь дает возможность определить зависимость дифракционной эффективности кристалла от угла θ. Это достигается путем построения теоретической зависимости дифракционной эффективности от ориентационного угла, начало отсчета которого совпадает с кристаллографическим направлением [001], и последующим смещением теоретической кривой на определенное выше число градусов. Описанные выше операции представлены на рисунках 1 и 2.

а							б

Рисунок 2 − Зависимость дифракционной эффективности от угла поворота кристалла:  а) − для кристалла BSO, б) − для кристалла BTO; тонкая линия – угол поворота кристалла отсчитывается от направления [001], жирная линия – угол поворота кристалла отсчитывается от зафиксированного нами направления

Таким образом, представленный нами выше алгоритм действий позволяет определить оптимальную ориентацию кристалла с известным срезом, но с неизвестным кристаллографическим направлением. Несомненно, положительной чертой описанного способа является простота его реализации и возможность проведения в условиях лаборатории. Также при решении поставленной задачи попутно определяется кристаллографическое направление [001], информация о котором может быть использована в других исследованиях.

Литература

- Петров, М.П. Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике / М.П. Петров, С.И. Степанов, А.В. Хоменко. – СПб.: Наука, 1992. – 320 с.

- Вест, Ч. Голографическая интерферометрия: пер. с англ. / Ч. Вест. – М.: Мир, 1982. – 504 с.

- Шепелевич, В.В. Одновременная дифракция двух световых волн в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах / В.В. Шепелевич, Н.Н. Егоров // Письма в ЖТФ. − 1991. том 17, вып. 5. − С. 24 − 27.