##### Д. В. Адамчук (УО «БрГУ им. А. С. Пушкина», Брест)

# Науч. рук. В. С. Костко, кандидат ф.-м. н-к, доцент

ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУРАХ ПОЛУПРОВОДНИК-МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК, НА ПРИМЕРЕ СТРУКТУРЫ SnI2-Cd-СТЕКЛО

В последнее время наблюдается интенсивное развитие такого направления в физике твердого тела как наноэлектроника, к которому можно отнести тонкопленочные структуры полупроводник-металл-диэлектрик. Тонкие пленки из-за своих особых свойств, таких, как большое отношение поверхности к объему, высокая плотность структурных дефектов и возможные большие градиенты состава и механических напряжений, представляют собой весьма неравновесные образования, в которых возможны внешне стимулированные процессы перехода (иногда скачкообразного) в более термодинамически равновесное состояние.

Данная работа представляет результаты  изучения диффузионных процессов, происходящих в тонкопленочных структурах полупроводник-металл-диэлектрик и на их поверхности. В ходе изучения исследовалось распределение концентраций элементов по глубине в структуре SnI2-Cd-стекло, а также влияние на протекание диффузии внешних факторов (воздействие электромагнитного излучения видимого диапазона) [1-4]. Чтобы зарегистрировать результат фотостимулированных превращений в системе полупроводник-металл-диэлектрик, было проведено облучение структуры интегральным потоком от ртутной лампы ПРК–2 с расстояния 20 см в течение 15 мин. Для изготовления структур полупроводник-металл-диэлектрик подложка, в данном случае стекло, и испаритель, с напыляемыми веществами, помещаются в вакуумную систему, в которой осуществляется термическое вакуумное напыление. Для изучения были изготовлены последовательным напылением Cd и SnI2 на стеклянную подложку структуры SnI2-Cd-стекло. В дальнейшем структуры SnI2-Cd-стекло исследовались методами рентгеновской фотоэлектронной и электронной оже-спектроскопии (исследования проводились на электронном спектрометре ЭС-2401, Mg Kα-излучение и электронном сканирующем оже-спектрометре (Scanning Auger Multiprobe) PHI-660 фирмы Perkin Elmer (США)). Для изучения распределения концентрации в образце проводилось ионное стравливание поверхности исходной и облученной структур SnI2-Cd-стекло. В ходе исследования было обнаружено:

– атомы Cd обнаруживаются на свободной  поверхности полупроводника в результате темновой (тепловой) диффузии;

– отсутствует четкая граница полупроводник-металл;

– обнаружено взаимное проникновение частиц металлического и полупроводникового слоев;

– в результате облучения структуры SnI2-Cd-стекло происходит практически полное удаление йода из слоя с образованием оксидов металлов;

– обнаружено взаимное проникновение ионов продуктов засветки структуры полупроводник-металл-диэлектрик и подложки.

По результатам исследований предложен математический аппарат [3], с помощью которого предлагается описывать диффузию частиц металла в структуре полупроводник-металл-диэлектрик в предположении независимости коэффициента диффузии от направления в среде. Математическое описание заключается в решении уравнения диффузии Фика:  [5], применительно к изучаемой  геометрии структуры. Решение уравнения диффузии представляет собой функцию распределения концентрации атомов Cd в образце. На основании этого получены теоретические графики распределения концентрации атомов Cd в изучаемой структуре. Экспериментальные результаты качественно коррелируют с теоретическими расчетами.

## Литература

- Светочувствительность тонкопленочной структуры SnI2–Sn–стекло и фазовый состав структуры SnI2–Cd–стекло / В. С. Костко, О. В. Костко, Г. И. Маковецкий, К. И. Янушкевич // Весці НАН Беларусі. Сер.фіз.-мат. навук.– 2001.– № 1.– С. 103–106.

- Исследование светочувствительных слоев SnI2 методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии / В. С. Костко [и др.] //  Веснік Брэсцк. ун-та.– 1999. – № 2.

- Адамчук Д.В., Губаревич В.А., Ковалевич К.В., Костко В.С. Диффузионные процессы в многослойных структурах / Веснiк Брэсцк. ун–та.– 2009.–№2.

- Адамчук, Д.А. Диффузия в структурах полупроводник-металл-диэлектрик/ Д.А. Адамчук, В.А. Губаревич, К.В. Ковалевич // XVII респ. студ. науч.-практ. конфер. «От идеи – к инновации» : материалы, г. Мозырь, 29 апреля 2010 г. : в 2 ч. /УО МГПУ им. И.П. Шамякина. – Мозырь, 2010. –Ч. 1. – С.127.

- Тонкие пленки. Взаимная диффузия и реакции / под ред. Дж. Поута, К. Ту, Дж. Мейера. – М.: Мир, 1982.