А.В. Белкин, И. В. Приходько ( УО «БелГУТ, Гомель)

Науч. рук. А.С. Неверов, д.т.н., профессор

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОЛИОЛЕФИНОВ И ОТРАБОТАННОЙ СМАЗКИ.

В работе рассмотрен вопрос создания композиционного полимерного материала на основе ПЭНД пластифицированного отработанной железнодорожной смазкой Буксол, в состав которой входит смесь минеральных масел, и введен дополнительно ингибитор коррозии. Материал, помимо барьерной функции, способен выделять пластификатор, содержащий ингибитор, что позволяет минимизировать воздействие агрессивной среды. В работе изучен механизм интенсификации отделения жидкой фазы из композита в зависимости от температуры его эксплуатации, что позволяет управлять данным процессом.

При создании в металле градиента температуры возникает разность потенциалов, что влияет на процесс коррозии. Это обусловлено тем, что сталь главным образом состоит из мельчайших кристалликов железа, цементита Fe3C и углерода. При контакте с агрессивной средой на поверхности металла образуются микрогальванические элементы. Поскольку соотношение интенсивности протекания катодных и анодных процессов в нагретом и холодном сосудах различается, между двумя по-разному нагретыми металлическими пластинами возникает разность потенциалов и чем больше отличие температур, тем быстрее идет разрушение металла [1]. Однако, возрастание температуры влияет и на интенсивность синерезиса пластификатора и ингибитора из защитной полимерной пленки.

Важнейшим фактором, определяющим эксплутационные свойства пластифицированных материалов, является совместимость входящих в их состав полимеров и пластификаторов. Совместимостью, по существу, определяется возможность использования того или иного вещества в качестве пластификатора. Совместимость – сложившийся в технологической практике термин, характеризующий способность компонентов образовывать друг с другом смеси с удовлетворительными механическими свойствами [2]. Часто под этим термином понимают термодинамическую совместимость полимера и пластификатора, т.е. способность образовывать однофазные смеси. В обычных условиях термодинамическая совместимость полимеров и пластификаторов – непременное условие пластификации. Однако на практике широко применяют как хорошо совместимые, так и ограниченно совместимые чаще всего с полиэтиленом пластификаторы.

Наиболее характерной особенностью наполненных жидкостями полимеров является синерезис – самопроизвольное отделение жидкой фазы. Синерезис может происходить непосредственно в процессе формирования образцов, а также в готовых сформированных образцах. Процесс прекращается в области, соответствующей времени испытания 2104-2105 с, которое соизмеримо со временем протекания релаксационных процессов в ПЭ. Это позволяет связать синерезис в системах ПЭ – минеральное масло с внутренними напряжениями в образцах, возникающими в процессе формирования последних.

Интенсивность процесса существенно зависит от температуры изготовления образцов. Температура формирования образцов варьируется в пределах от температуры плавления композиционного материала 120 оС (прессование под давлением) до температуры разложения полиэтилена 190 оС. Полученные результаты позволяют заключить, что температура, при которой сформирован образец, непосредственно влияет на интенсивность синерезиса жидкой фазы из композита. Минимальное значение температуры формования минимизирует процесс синерезиса за счет отсутствия в полученном материале внутренних напряжений.

С возрастанием температуры формования отделение ММ из образца с течением времени значительно интенсифицируется. По-видимому, это опять же связано с вязкостью расплава. Т.е. чем меньше вязкость (выше температура формования), тем больше вероятность возникновения внутренних напряжений. Именно, концентрация этих напряжений влияет на интенсивность процесса.

Поскольку температура эксплуатации композиционного материала является определяющим фактором для протекания процесса синерезиса. Были проведены исследования влияния температурных условий на работу образца. Наиболее распространенный вариант – эксплуатация при комнатной температуре. Два других значения были выбраны из следующих соображений. Температура стеклования ПЭНД составляет 80 оС. Поэтому, одно значение взято ниже этой точки и составляет 605 оС, другая – выше (1005 оС). Для поддержания постоянной температуры использовали сушильный шкаф СНОЛ – 5. Температура, при которой выдерживается образец, влияет на интенсивность процесса. В диапазоне до температуры стеклования наблюдается максимально-интенсивное отделение жидкой фазы, обусловленное интенсификацией диффузионных процессов, протекающих в полимерном материале.

Увеличение температуры выше температуры стеклования ведет к замедлению синерезиса. Вероятно, это происходит потому, что материал испытывает температурное расширение, и на нем происходит уменьшение концентрации внутренних напряжений. При этих условиях жидкая фаза находится внутри полимерной матрицы не выделяясь на поверхность. Помимо того процесс синерезиса – управляемый процесс. Полимерный образец выполненный из ПЭ (80%) и ММ (20%), полученный методом горячего прессования помещался в сушильный шкаф при температуре (1005 оС). Как свидетельствуют результаты, на данном участке наблюдается стабильное незначительное изменение массы материала. Затем сушильный шкаф был отключен и образцам, оставленным внутри, была предоставлена возможность остывать до комнатной температуры. Это значительно интенсифицировало процесс. Помещение образцов в исходные условия позволило замедлить (стабилизировать) синерезис.

Таким образом, можно сделать вывод, что регулируя температуру среды можно управлять интенсивностью процесса отделения жидкой фазы, а главное регулировать количество отделяемого пластификатора.

На производстве встречаются машины и механизмы, работающие в условиях, при различные части одного и того же устройства имеют разную температуру. При наличии агрессивной окружающей среды это может не только вызвать коррозию но и послужить условием для интенсификации коррозионного процесса. Основной целью данной работы является создание нового композиционного материала на основе полиэтилена и отработанной пластичной смазки (в соотношении 20 % Буксола и 80 % ПЭНД) с хорошими защитными антикоррозионными и физико-механическими свойствами. Изучен процесс синерезиса жидкой фазы из композиции в зависимости от температуры эксплуатации защищаемых устройств. То есть, рассмотрена управляемость подачи ингибитора коррозии содержащегося в пластификаторе композиционного материала на защищаемую поверхность.

Литература

- Неверов, А. С. Влияние градиента температуры на электрохимическую коррозию / А.С. Неверов,  И.В. Приходько, Ж.Н. Громыко // Материалы. Технологии. Инструменты. – Т. 14 (2009), №4. – С. 77 – 80.

- Печерский, Г.Г. Создание и исследование полимерных антикоррозионных композиционных материалов / Г. Г. Печерский, И. В. Приходько, А. С. Неверов // полимерные композиты и трибология (ПОЛИКОМТРИБ-2011): тезисы докладов международной научно-технической  конф. – Гомель: ИММС НАН Б 2011. – С. 177.