##### В.Н.Бышко (Белгосуниверситет, Минск)

# Науч. рук. Ю.М.Покотило, к. ф.-м. н., доцент

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И СВОЙСТВА ВОДОРОДНЫХ ДОНОРОВ В КРЕМНИИ

В настоящем сообщении приводятся результаты исследования влияния радиационных дефектов, введенных электронным облучением, на формирование и свойства Н-доноров в эпитаксиальном кремнии. С этой целью образцы были предварительно имплантированы протонами для внедрения в кристалл атомарного водорода, а затем были подвергнуты электронному облучению и термообработке в различных режимах.

Исследования проводились на (Mo-Si) диодах Шоттки. Облучение ионами Н+ с энергией 300 кэВ, дозой 1.1015 см-2 и электронами 4,5 МэВ проводилось с планарной стороны. Параметры РД определялись методом нестационарной емкостной спектроскопии (DLTS). В нашем случае отношение времен выборок t2/t1=5, частота измерительного моста 1 МГц, а напряжение смещения переключалось от 0 до -5 В, что соответствует глубине сканирования базового слоя х=(1,2-2,1 мкм). Распределение концентрации электронов в базе диодов определялось стандартным C-V-методом на частоте 1,2 МГц.

На рисунке 1 представлены спектры DLTS для образцов, полученные после облучения протонами и дополнительного облучения электронами. Облучение протонами, как видно из анализа приведенных данных,  приводит к образованию комплексов вакансия-кислород (А–центр, пик 1), вакансия-кислород-водород (VOH–центр, пик 2) и вакансия-атом легирующей примеси (Е–центр, пик 3). Из анализа рисунка 1 видно, что после дополнительного облучения электронами спектр DLTS значительно изменился за счет образования дополнительных радиационных дефектов. Из сравнения спектров DLTS после облучения протонами (сплошная кривая  на рисунке 1) и после облучения электронами (штриховая кривая ) видно, что амплитуда высокотемпературного пика 4 (Т ~ 238 К) возросла примерно на порядок. Пик 5 (Т ~ 163 К) смещен относительно DLTS-пика VOH – комплекса (Т ~ 176 К, кривая 1) в область более низких температур. Следует также отметить, что после облучения протонами в спектре DLTS наблюдается А – центр (Т ~ 93 К, пик 1). Из рисунка видно, что А–центр присутствует в малой концентрации. Однако, после облучения электронами А–центр отсутствует (см. штриховую кривую).

Рисунок 1 -  Спектры DLTS после облучения протонами (сплошная) энергией 300 кэВ дозой   1.1015 см-2, после облучения электронами (штриховая) энергией 4,5 МэВ дозой 1.1015 см-2.

Спектр DLTS, представленный на рисунке 1 (штриховая кривая), существенно отличается от спектров DLTS, наблюдающихся после облучения только электронами [1]. Действительно, доминирующим дефектом в этом случае является А – центр, наблюдаются также оба зарядовых состояния дивакансии и Е – центр. При высоких дозах электронов преобладающим дефектом после облучения электронами является дивакансия [2]. После введения водорода методом химического травления в спектре DLTS появляется VOH – комплекс [1].

Из рисунка 1 установлено, что скорость введения высокотемпературного пика 4 (Т ~ 238 К) 2,5.10-2 см-1, пика 5 (Т ~ 163 К)  2,7.10-3 см-1.В работе [2] показано, что скорость введения дивакансии 3.10-2 см-1, Скорости введения дефектов близки, следовательно DLTS-пик при Т ~ 238 К принадлежит однозарядовому состоянию дивакансии. Скорость введения VOH – комплекса ~1.10-2 см-1 [1], следовательно пик Т ~ 163 К (кривая 2) не принадлежит VOH. Значит в спектре, представленном на рисунке 1, доминирует дивакансия, а А – центр и VOH отсутствуют. Таким образом, после облучения протонами и дополнительного облучения электронами из спектра DLTS удаляются А – центр с VOH – комплексом и вводится дивакансия.

Рисунок 2 – Профили распределения концентрации электронов для образца, представленного на рисунке 1.

1 – до облучения; 2, 5 – после облучения протонами и отжига при 100 0С      6 часов; 3 – облучение электронами ; 4 – закалка от 200 0С  в воду.

## Из анализа данных рис.2 и сопоставления с литературными данными [3] следует, что дополнительное облучение электронами не влияет на концентрацию электронов проводимости (ср.кривые 2 и 3), а также на процесс перестройки бистабильных водородных доноров (см.кривые 4 и 5).

## Литература

1. Козлов В.А., Козловский В.В. Легирование полупроводников радиационными дефектами при облучении протонами и альфа-частицами //  ФТП.- 2001.- Т.35.- №7.- С.769-795.

2. S.D.Brotherton, P.Bradley Defect production and lifetime control in electron and Υ- irradiated silicon // J.Appl.Phys. – 1982. – V.53. – №8. – P.5720-5732.

3.	Ю.М.Покотило, А.Н.Петух, В.В.Литвинов, В.Г.Цвырко. Формирование водородных доноров в эпитаксиальном кремнии, имплантированном протонами // Неорганические материалы. – 2009. -Т.45. - №11. – С.1285-1290.