УДК 621.892:621.83

Применение присадок отечественного производства для оптимизации свойств

жидких и пластичных смазочных материалов

Е. Г. Данченко

Научный руководитель д.т.н. профессор П. Н. Богданович

УО «Белорусский государственный университет транспорта»

Изучено влияния присадок отечественного производства на триботехнические свойства жидких и пластичных смазочных материалов и оптимизирован их состав.

Ключевые слова: присадка, смазочный материал, трибоиспытания, критическая нагрузка, коэффициент трения.

It is studied influences of additives of a domestic production on tribological properties of liquid and plastic lubricants and their structure is optimized.

Keywords: additive, lubricant material, tribotestings, critical load, friction factor.

В настоящее время прогресс в области машиностроения непосредственно связан с качеством применяемых смазочных материалов (СМ) в рабочих узлах машин. Существующие на данный момент СМ, как жидкие, так и пластичные, сами по себе уже не могут удовлетворять жестким требованиям, предъявляемым к ним современными машинами. Поэтому актуальной является задача улучшения основных эксплуатационных свойств СМ с помощью присадок.

В последнее десятилетие индустрия присадок в странах СНГ  находилась в затянувшемся кризисном состоянии.  Многие профильные производства с распадом СССР оказались в тяжелейших условиях и вскоре были закрыты. На этом фоне все более активные усилия по завоеванию рынка СНГ стали предпринимать зарубежные производители присадок. Однако высокая стоимость закупаемых присадок иностранных марок неизбежно приводит к удорожанию процесса производства  готовых СМ [1]. Поэтому в настоящее время весьма привлекательной выглядит перспектива замены присадок иностранного производства на отечественные аналоги, что позволит, в конечном счете, существенно снизить себестоимость СМ отечественного производства и даст возможность конкурировать на мировом рынке с ведущими производителями СМ [2].

Данная работа была посвящена изучению жидких и пластичных СМ, модифицированных присадками отечественного производства, с целью создания новых смазочных систем с повышенными триботехническими свойствами.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

– 	определить влияние концентрации присадок на противоизносные и противозадирные свойства жидких и пластичных СМ;

– 	определить влияние концентрации присадок на коэффициент трения СМ при различных режимах нагружения.

В исследованиях применялись различные по физико-механическим свойствам, химическому составу и строению СМ. В качестве базовых СМ были использованы: индустриальное масло И-40А (ГОСТ 20799-88), масло моторное ТНК 15W-40, масло вазелиновое (ГОСТ 3164-78); пластичные СМ “Литол-24” (ГОСТ 21150-87) и “Солидол жировой” (ГОСТ 1033–79).

Для модификации жидких и пластичных СМ были использованы сульфонатные присадки С-300 (ТУ BY 390401182.023-2010) и ССК-400 (ТУ BY 390401182.022-2009). Испытания жидких СМ проводили на серийной машина трения СМТ-1[3] по схеме «вал-частичный вкладыш», а также на торцевой машине трения по схеме «штифт-диск» пар сталь 45-сталь 45. Смазывающие свойства пластичных и жидких СМ (показатель износа и критическая нагрузка) определяли на четырёхшариковой машине по ГОСТ 9490–75 [4].

Показано, что введение в СМ сульфонатных присадок отечественного производства приводит к значительному улучшению триботехнических характеристик. Так, при проведении испытаний на машине трения СМТ-1 чистых СМ и СМ, содержащих присадки, было установлено, что при добавлении присадок происходит значительное снижение коэффициента трения f для индустриального (И-40А) и вазелинового масла. В отдельных случаях снижение коэффициента трения составляло 30%. Для моторного масла ТНК 15W-40 снижение не столь значительно, как для двух предыдущих масел, так как в его состав изначально уже включены присадочные материалы.

При испытаниях на четырехшариковой машине трения выявили, что при добавлении присадок как в жидкие, так и в пластичные СМ происходит возрастание нагрузочной способности, которая превышает нагрузочную способность чистых аналогов в 2-2,5 раза. При добавлении присадок в СМ происходит значительное повышение их противоизносных свойств, о чём свидетельствует уменьшение диаметра пятна износа с ростом концентрации присадок в составе смазок. Следует также отметить, что минимального износа и максимальной нагрузочной способности среди жидких СМ удалось добиться при введении присадки ССК-400 в количестве 5 об.% в индустриальное масло И-40А, что делает его наиболее перспективным, среди испытанных образцов.

При проведении испытаний на торцевой машине трения, на которой определялось влияние нагрузки на коэффициент трения при различных концентрациях присадок, определили, что введение присадок сопровождается уменьшением коэффициента тренияя f в 2-4 раза, что подтверждает данные, полученные при испытаниях на машине трения СМТ-1. С возрастанием концентрации присадочных материалов коэффициент трения продолжает уменьшаться, однако такое уменьшение ощутимо только до концентрации присадок, равной 3%. При дальнейшем увеличении содержания присадочных материалов будет только уменьшаться время, за которое происходит стабилизация коэффициента трения.

Таким образом, на основании полученных данных можно с достаточной уверенностью сказать, что при введении сульфонатных присадок отечественного производства в смазочные материалы существенно улучшаются триботехнические свойства СМ.

Список литературы

- Журнал «Масла@Лукойл» №13 / издательсво ООО «ЛЛК-Интернейшн», февраль 2008. – 18 с.

- Шулдыков, Р.А. Смазочные материалы на основе промежуточных продуктов нефтепереработки и жидкокристаллических соединений: дис. … а-та технич. наук: 05.02.04 / Р.А. Шулдыков. – Гомель, 2004. – 137 с.

- Смазочные материалы: Антифрикционные и противоизносные свойства. Методы испытаний: Справочник / Р.М.Матвиевский, В.Л. Лашхи, И.А. Буяновский и др. – Москва: Машиностроение, 1989. – 224 с.

- ГОСТ 9490–75. Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения смазывающих свойств на четырёхшариковой машине. – Государственный стандарт СССР: издательство стандартов – 1982. – 14 с.

Применение присадок отечественного производства для оптимизации свойств

жидких и пластичных смазочных материалов

Application of additives of a domestic production for optimization of properties

liquid and plastic lubricants

Сведения об авторах:

Данченко Евгений Геннадьевич, магистрант

УО «Белорусский государственный университет транспорта»

Научный руководитель: д.т.н., профессор Богданович Павел Николаевич

УО «Белорусский государственный университет транспорта»