##### П.С Богдан (УО БНТУ, Минск)

Науч. рук. М.Г. Киселев, д.т.н., профессор

Эффективность применения электроконтактной обработки

поверхности проволочного инструмента с целью придания

ей режущей способности.

В предшествующих исследованиях изучалось использование электроконтактной обработки (ЭКО) поверхности проволочного инструмента с точки зрения ее влияния на повышения его режущей способности при выполнении операции распиливания твердых материалов с применением абразивных частиц, подаваемых в зону обработки в составе абразивной суспензии. На основании анализа полученных экспериментальных данных было установлено, что после ЭКО в результате электрической эрозии на поверхности проволочного инструмента образуются характерные лунки (углубления). В процессе распиливания они выполняют роль конструктивных элементов, препятствующих перекатыванию абразивных частиц в зоне скользящего контакта поверхностей инструмента и заготовки. В результате ее материал подвергается воздействию большего, чем при использовании инструмента с исходной (гладкой) поверхностью, количества абразивных частиц, находящихся в зоне обработки в закрепленном состоянии. По сравнению с перекатывающимися, они вызывают более интенсивное разрушение материала заготовки, обусловливая тем самым повышение режущей способности (интенсивности распиливания) проволочного инструмента с модифицированной за счет ЭКО поверхностью в сравнении с аналогичным показателем у инструмента, применяемого в исходном ее состоянии.

Специфической особенностью формируемых на поверхности инструмента лунок является наличие по их краям характерных наплывов металла, выходящих за исходный диаметр проволоки. В процессе ЭКО они образуются в результате выброса расплавленного металла из лунки и его последующего затвердевания по ее краю в месте пересечения с поверхностью проволоки. В принципе, эти наплывы металла на поверхности проволоки оправданно рассматривать как режущие элементы, способные в процессе распиливания разрушать (срезать) материал заготовки, твердость которого ниже твердости металлической проволоки, отказавшись при этом от использования абразивного материала. Следовательно, в этом случае применение электроконтактной обработки исходной поверхности проволочного инструмента направлено на придание непосредственно ей режущей способности.

В этой связи, цель данной работы заключалась в экспериментальной оценке эффективности использования электроконтактной обработки исходной поверхности проволочного инструмента для обеспечения его режущей способности.

Для исследований использовались специально созданные лабораторные установки по электроконтактной обработке проволочного инструмента (использовался проволочный электрод-инструмент, напряжение накопительного конденсатора изменялось ступенчато от 36 до 45 В) и по определению режущей способности проволочного инструмента (на которой инструмент закреплялся на специальной рамке, прижимался к заготовке постоянным усилием и совершал возвратно-поступательное движение). Для численного определения режущей способности использовался показатель интенсивности распиливания, выраженный в отношении площади полученного пропила ко времени распиливания. Высота наплывов измерялась электронным микрометром.

Влияние напряжения накопительного конденсатора при выполнении ЭКО проволочного инструмента на высоту наплывов металла, получаемых на его поверхности, а также на значение интенсивности распиливания им образцов из различных материалов отражают данные, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Высота наплывов металла на поверхности проволочного инструмента и значение интенсивности распиливания им образцов из различных материалов в зависимости от напряжения накопительного конденсатора.

| Напряжение накопительного конденсатора, В | Высота наплывов металла на модифицированной поверхности проволочного инструмента, мкм | Интенсивность распиливания образцов из различных материалов, мм2/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мрамор | Органическое стекло | Кость | Дерево |
| 36 | 4 | 0 | 0,15 | 1,2 | 0,27 |
| 42 | 5 | 0,45 | 0,3 | 1,2 | 0,45 |
| 75 | 18 | 2,4 | 3,3 | 8 | 16,2 |

Из анализа этих данных следует, что с повышением напряжения накопительного конденсатора в ходе выполнения электроконтактной обработки проволочного инструмента, высота формируемых на его поверхности наплывов металла нелинейно возрастает, достигая при U = 75 В 18 мкм, против 4 мкм при U = 36 В. Такая зависимость объясняется тем, что с повышением U возрастает энергия электрического импульса, действующего между электродами, а соответственно, увеличивается размер образовавшейся на поверхности проволочного образца лунки. Это сопровождается возрастанием количества выброшенного из нее расплавленного металла, в результате чего увеличивается высота его наплыва по ее краям. Следовательно, путем изменения энергии импульса за счет регулирования напряжения накопительного конденсатора, его емкости и длительности протекания импульса, можно целенаправленно влиять на высоту получаемых на обрабатываемой поверхности наплывов металла.

Выводы

1. Установлено, что геометрические параметры наплывов (их форма и высота) зависят от энергии импульса в процессе электроконтактной обработки поверхности проволоки. Так, при низких ее значениях (напряжение накопительного конденсатора U=36-42В), образуются наплывы небольшой высоты (4-5мкм), которые имеют скругленную форму поперечного сечения и характеризуются плавным сопряжением с исходной поверхностью проволоки, а поэтому они не способны осуществлять процесс резания. В случае большой энергии импульса (U=75В) одновременно с увеличением высоты наплывов до 18мкм изменяется форма их поперечного сечения, которая характеризуется наличием выступающей острой кромки в месте сопряжения с исходной поверхностью проволоки, т.е. формируется элемент в виде миниатюрного фасонного резца, благодаря чему она приобретает режущую способность.

2. Получены экспериментальные данные, отражающие влияние напряжения накопительного конденсатора (энергии импульса) в процессе электроконтактной обработки исходной поверхности стального проволочного инструмента на интенсивность распиливания им образцов. На основании их анализа установлено, что с увеличением U в диапазоне от 36 до 75В интенсивность распиливания образцов нелинейно возрастает, а с повышением их твердости она снижается.

3. Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что применение электроконтактной обработки исходной поверхности проволочного инструмента является эффективным и простым в реализации способом придания ей режущей способности, что достигается путем формирования на ней, за счет явления электрической эрозии, конструктивных элементов (наплывов металла), выполняющих роль миниатюрных фасонных резцов, обеспечивающих при распиливании (вырезании) процесс резания материала заготовки, если его твердость ниже твердости проволоки.