##### О.В. Бойправ, Д.В. Столер, М.Р. Неамах (УО «БГУИР», Минск)

Науч. рук. Т.В. Борботько, д.т.н., доцент

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ШЛАМА ОЧИСТКИ ВАГРАНОЧНЫХ ГАЗОВ

Композитные материалы (КМ) образуются в результате совмещения армирующих элементов (наполнителей) и матрицы (связующего). Данные материалы характеризуются свойствами и преимуществами, которыми не обладают их компоненты по-отдельности. Основные достоинства КМ заключаются в их высокой удельной прочности, жесткости, износоустойчивости [1]. Кроме того, КМ характеризуются высокой технологичностью, т. к. путем изменения их компонентов в большинстве случаев возможно управляемо изменять их физические характеристики, в перечень которых входят параметры неоднородностей, образующих микрорельеф поверхности (высота шероховатостей, глубина дефектов). Цель настоящей работы состояла в исследовании микрорельефа поверхности КМ, наполнителями которых являются различные типы шлама очистки ваграночных газов (ШОВГ), каждый из которых характеризуется определенным размером фракций. Для проведения исследований были изготовлены три образца КМ. В качестве связующего вещества использовался силикон. В образце №1 размер фракций наполнителя составлял 5 мкм, в образцах №2 и №3 – 20 мкм и 30 мкм соответственно. Соотношение масс связующего и наполнителя – 80%:20%. Использование силикона в качестве связующего вещества при изготовлении КМ обусловлено следующими его преимуществами: может быть отформован изделия сложной формы, а также превращен в массу, затвердевающую при комнатной температуре; сохраняет эластичность при температурах, при которых иные связующие (например, смолы) либо становятся хрупкими, либо превращаются в клейкую массу; устойчив к воздействиям окружающей среды. Преимущества использования ШОВГ в качестве наполнителя при изготовлении КМ заключаются в его низкой стоимости, а также в том, что он характеризуется однородностью размера фракций, т. е. не требует дополнительного измельчения либо просеивания. Размер фракций ШОВГ зависит от того, на какой стадии фильтрации ваграночных газов он был отобран.

Измерения параметров микрорельефа поверхности изготовленных КМ были произведены с помощью измерительной системы, включающей в себя микроскоп металлографический агрегатный МЕТАМ-Р1 и фотоэлектрический окулярный микрометр ФОМ-2-16, состоящий из окулярного микрометра и электронно-вычислительного устройства. Процесс измерений включал в себя три этапа. На первом этапе осуществлялась настройка микроскопа в соответствии с его техническим описанием. На втором этапе проводились измерения параметров, необходимых для расчета значения увеличения объектива микроскопа (V): V=W⋅QZ⋅C, где W – цена импульса, равная 4 мкм, Q – число импульсов, соответствующих длине измеряемого отрезка в плоскости изображения объект-микрометра, Z – число делений объект-микрометра, С – цена деления шкалы объект-микрометра. Установлено, что значение V равно 13,71.  На третьем этапе на предметном столике микроскопа размещался один из образцов, после чего с помощью объектива осуществлялась фокусировка микроскопа на резкое изображение измеряемой неоднородности. Далее микрометр разворачивался таким образом, чтобы его подвижный штрих совпадал с краем измеряемой неоднородности. После этого при помощи электронно-вычислительного устройства автоматически производился расчет значения размера неоднородности на основании формулы Li=W⋅QiV, где Qi – число импульсов, соответствующих размеру измеряемой неоднородности. После проведения расчетов значений размеров неоднородностей поверхности образца определялись величины среднеквадратического отклонения (СКО) случайной составляющей погрешности измерений (), исходя из формулы σ=i=1n(Lср−Li)2(n−1), где Lср – среднее арифметическое результатов нескольких измерений, Li –результат одного измерения, n – количество измерений, равное в данной работе 10. Установлено, что размеры шероховатостей и дефектов с учетом СКО у образца №1 соответственно составляют 12,4±4,7 мкм и 24,9±8,2 мкм, у образца №2 – 28,8±9,2 мкм и 24,4±4,5 мкм, у образца №3 – 39,8±8,7 мкм и 28,4±8,1 мкм.

Таким образом, размер фракций наполнителя КМ оказывает влияние на размеры шероховатостей их поверхности, но не влияет на размеры дефектов последней. Микрофотографии поверхности исследованных КМ представлены на рисунке 1. Образец №1 характеризуется наибольшим объемным содержанием наполнителя. В связи с этим он, по сравнению с образцами №2 и №3, обладает наибольшими пористостью поверхности и количеством шероховатостей и дефектов на единицу площади.

Параметры микрорельефа поверхностей материалов оказывают влияние на их значения коэффициентов спектральной яркости (КСЯ). При угле падения излучения диапазона длин волн 370…1000 нм, равном 65°, и угле наблюдения 45° значения КСЯ для образца №1 составляют 0,55…0,7, для образцов №2 и №3 – 0,045…0,055 и 0,04…0,05.

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |

Рисунок 1 – Микрофотография поверхности 
образца №1 (а), образца №2 (б), образца №3 (в)

При взаимодействии излучения видимого и инфракрасного диапазонов длин волн с КМ наблюдается процесс его рассеяния на неоднородностях поверхности последних. Количественной характеристикой данного процесса является параметр, называемый сечением рассеяния. Если длина падающей на поверхность КМ волны (λ) меньше размеров неоднородностей этой поверхности (L), то значения сечения равны 6πL2. То есть с увеличением размера неоднородностей поверхности материала рассеяние излучения на них усиливается. Это приводит к снижению КСЯ данного материала [2].

Таким образом, изменяя размер фракций наполнителей КМ, возможно управляемо изменять размер шероховатостей поверхности и, как следствие, оптические характеристики последних.

Литература

- Горчаков, Г. И. Строительные материалы / Г. И. Горчаков, Ю. М. Баженов. – М. : Стройиздат, 1986. – 688 с.

- Прохоров, А. М. Физическая энциклопедия / А. М. Прохоров [и др.]. – М. : «Большая российская энциклопедия», 1994. – 704 с.