Известия Гомельского государственного университета

имени Ф. Скорины, №6(39), 1, 2006

УДК 621.357.7:621.381

Особенности формирования проводящих контактных 
площадок на основе пленок серебра

В. И. Богданович, Е. А. Федосенко

Современный уровень развития микроэлектроники ставит задачу создания тонких металлических пленок, выполняющих такие конструктивные элементы, как электроды, пленочные резисторы и т.д. Одним из основных требований, предъявляемых к металлическим пленкам, является высокая адгезионная прочность к подложкам из различных материалов. В качестве материалов для изготовления тонкопленочных резистивных слоев применяют золото, никель, медь, молибден, тантал, осьмий и др., обладающие высокой удельной проводимостью и малым коэффициентом теплового расширения. Такие традиционные методы получения тонких пленок, как катодное испарение, ионно-плазменное распыление и др., не обеспечивают зачастую необходимых адгезионных, а также эксплуатационных свойств резистивных слоев. Для улучшения адгезии, стабильности и прочности металлических пленок используют предварительно напыленный грунтовочный слой, к примеру, из нержавеющей стали. Однако этот способ, во-первых, ограничивает применение подложек, способных к взаимодействию с металлом грунтовочного слоя, а во-вторых, при этом снижаются СВЧ-параметры получаемых систем. Известные методы получения металлических покрытий с применением лазерного излучения из газовой среды, а также путем разложения соединений металла, не обеспечивают удовлетворительной адгезионной прочности. Для этих целей используют импульсное лазерное напыление тонких пленок и многослойный структур.

Главной задачей в гальванотехнике является увеличение скорости осаждения металла. В настоящее время для решения этой проблемы применяются различные методы: подогрев электролита, многочисленные методы перемешивания (механическое, ультразвуковое, магнитное), плазменная обработка, импульсный электролиз. Однако наиболее перспективным направлением исследований в данной области является электролитическое осаждение, стимулированное лазерным излучением [1].

Лазерное излучение усиливает реакцию осаждения на границе раздела жидкость – твердое тело. При этом важно то, что с увеличением скорости осаждения при воздействии лазерного излучения качество осадков остается высоким. Кроме того, для лазерного электролитического осаждения характерна селективность, что позволяет применить этот метод в процессах безмасочного осаждения токопроводящих элементов печатных плат, селективного формирования контактных площадок микросхем и т.д.

За прошедшие годы был накоплен определенный опыт, позволивший оценить основные достоинства этого метода. К ним относятся:

1. Предельно чистые условия вакуумного препарирования: источник энергии для испарения вещества находится вне вакуумного объема, испарение производится из “собственного тигля”, т.е. с локального участка поверхности вещества и с очень большой скоростью.

2. Возможность получения пленок самых тугоплавких веществ и многокомпонентных соединений: испарение производится за малое время при очень высокой температуре, что обеспечивает в ряде случаев сохранение стехиометрии.

3. Экстремальные условия осаждения пленок: высокие (до десятков тысяч градусов) температуры испарения и огромные (до см/с) скорости конденсации.

4. Высокая производительность и технологичность.

Эти достоинства определили внимание к использованию лазерного метода в области физики тонких пленок и тонкопленочной технологии [2–4]. Импульсное лазерное напыление представляет большой интерес и с чисто физической точки зрения, поскольку оно позволяет реализовать экстремальные условия по скорости осаждения, тепловому режиму и составу паровой фазы. С его помощью удается получать сплошные сверхтонкие и фазово-неравновесные пленки, получать стехиометрический состав в пленках сложных соединений и т. п. Поэтому широкое внедрение импульсного лазерного напыления требует более глубокой разработки научных основ этого метода: выделение основных параметров этого процесса, изучение механизма и кинетики роста конденсируемых пленок, формирование общей картины особенностей метода, изучение его практических особенностей.

Для изучения процессов электрохимического осаждения пленок металлов при стимулирующем влиянии лазерного излучения и визуализации процесса формирования лазерного пучка по поверхности катода был разработан лабораторный комплекс на базе технологической установки "Квант-12", которая была оснащена координатным столиком, держателями кювет, а также оптической системой "СОК-1". Основными параметрами таких установок следует считать энергию излучения в импульсе, его длительность, диаметр светового пятна на обрабатываемой поверхности. Схема лабораторного комплекса представлена на рис. 1.

# Рисунок 1 – Схема лабораторного макета по изучению влияния лазерного излучения на процесс электролитического осаждения металлов

Выбрана следующая методика получения пленок. Излучение лазера 1 (базовая установка "Квант-12 ) после прохождения электромеханического затвора 2 и оптической системы "СОК-1" 3, фокусируется на катоде 5. Анод 4 и катод 5 подключены соответственно к положительной и отрицательной клеммам блока питания 9 (источник питания постоянного тока Б5-49). Кювета 7 с электролитом 6 помещена на координатный столик 8, обеспечивающий перемещение и юстировку оптической схемы. Анод 4 при этом изготавливался с отверстием для прохождения лазерного излучения через электролит 6 к катоду 5. Кроме того, к медному катоду 5 эквидистантно (на расстояниях 0,5 – 1,0 мм) приваривались константановые проволочки, что обеспечивало возможность радиального измерения температуры в процессе электролиза одновременно в трех точках градуировочной кривой термопары медь – константан.

При помощи разработанной технологии были получены серебряные контактные площадки на подложке из меди и проведены исследования их электрофизических свойств.

В таблице 1 приведены значения адгезионной прочности соединения серебряных контактов на подложке из меди.

##### Таблица 1. Прочность адгезионного соединения серебряных контактных площадок на подложке из меди

| Р, Вт / см2 | Безлазерной обработки | 1·102 | 1·104 | 1·106 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σ, кН / м | 0,95 | 1,04 | 1,09 | 1,15 |

Из таблицы 1 следует, что прочность адгезионного соединения с увеличением плотности мощности лазерной обработки возрастает, т.е. связь между серебром и медью становится более прочной.

При производстве металлических пленок и при исследовании их электрических свойств возникает необходимость измерения удельного электрического сопротивления или удельной электрической проводимости материалов в виде монокристаллических слоев, а также образцов различной геометрической формы. Удельное электрическое сопротивление серебряных контактов, которые не подвергались лазерной стимуляции, составляет 2,27·106 Ом·м, а у контактов, получение которых стимулировалось лазером, эта величина составляет 1,55·106 Ом·м.

При исследовании серебряных контактов также определялось переходное сопротивление Rп, т.е. сумма сопротивления обусловленного наличием на контактах поверхностных пленок (оксидных, сульфидных и др.) и сопротивления, существующего между поверхностями контактов и обусловленного их шероховатостями. Величины этих сопротивлений зависят от контактного давления Рк (сила, прилагаемая непосредственно на исследуемый участок контакта) и токовой нагрузки I (сила тока, подаваемая на контакт). Серебряные покрытия обладают самым низким переходным сопротивлением. Экспериментально полученные образцы не обеспечивают постоянство переходного сопротивления при малых токах и малых контактных давлениях вследствие склонности серебра к окислению. Результаты исследований отражены в таблице 2.

### Таблица 2. Экспериментальные данные зависимости переходного сопротивления Rп от контактного давления Рк серебряных контактных площадок

| Контактное давление Рк, кПа | Переходное сопротивление Rn1', МОм | Переходное сопротивление Rn1} } {, МОм | Переходное сопротивление Rn2', МОм | Переходное сопротивление Rn2} } {, МОм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 7,3 | 50,0 | 4,4 | 40,0 |
| 98 | 7,2 | 41,0 | 4,3 | 31,0 |
| 245 | 7,1 | 30,0 | 4,2 | 20,2 |
| 490 | 7,1 | 15,0 | 4,1 | 7,3 |
| 980 | 7,0 | 9,4 | 4,0 | 3,4 |

Из этой таблицы следует, что вследствие образований на серебре в атмосфере сероводорода (условия испытания) сульфидной пленки переходное сопротивление серебра резко возрастает (в 6-8 раз) при малых контактных давлениях и только при больших значениях Рк переходное сопротивление контакта изменяется незначительно – происходит продавливание сульфидной пленки. Переходное сопротивление электрических контактов зависит от величины токовой нагрузки, и это подтверждено экспериментальными данными: при уменьшении силы тока с 0,5 А до 0,02 А переходное сопротивление точечных серебряных контактов при Рк=49 кПа после испытаний в атмосфере сероводорода возросло с 0,5 Ом до 1,4 Ом (т.е. в 28 раз).

Abstract. Traditional methods of receiving thin films (kathod evaporation, ion-plasmous dispersion and other) don't guarantee necessary adhesion and performance attributes of resistive layers. The most perspective solution in this field (pulse laser sputtering) is considered.

Литература

1. Анисимович В.Г., Хмыль А.А. Стимулирование гальванических процессов оптическим излучением. Мн. 1991.

2. Емельянов В. А, Ширипов В. Я., Федосенко Н. Н Федосенко Г. Н., Способ получения металлической плёнки; патент РБ; Свидетельство № 2936, МКИ, 23 с 14/08, 14/28 – 1999. – 5 с: кл.3.

3. Емельянов В. А., Швадронов С. В., Шапчиц А. В., Шолох В. Г., Федосенко Н. Н., Максименко А. В. Исследование процесса электролитического осаждения металлов при стимулирующем воздействии лазерного излучения; тезисы; Республиканская научно-техническая конференция «Современные проблемы радиотехники, электроники и связи». Минск, 4-5 мая 1995 г. С. 48–49.

4. Хмыль А. А., Емельянов В. А., Шапчиц А. В., Шолох В. Г., Федосенко Н. Н., Першин И. А. Влияние лазерного излучения при локальном формировании тонких плёнок электрохимическим методом; статья; Журнал прикладной спектроскопии. – 1996. – Т. 63. – № 3. – С.506-509.

Гомельский государственный	Поступило 11.09.06

университет имени Ф. Скорины