Известия Гомельского государственного университета

имени Ф. Скорины, №6(39), 1, 2006

# УДК 621.315.592

Моделирование фазовых переходов в ZnSe при воздействии 
наносекундного излучения эксимерного лазера

В. Е. Борисенко, С. П. Жвавый, Г. Л. Зыков

Введение

Селенид цинка получил широкое применение в приборах ИК оптики, в ультразвуковых измерительных преобразователях, солнечных элементах, светодиодах, лазерных установках и т.д. Для практического применения ZnSe как рабочего материала оптоэлектронных устройств и как прозрачного материала в лазерной оптике необходимы исследования свойств этого материала при воздействии интенсивного лазерного излучения. Эксимерные лазеры хорошо известны в промышленном применении. Поскольку глубина проникновения лазерного излучения на этих длинах волн составляет лишь несколько десятков нанометров, в данном случае не происходит повреждения активной области устройства.

Исследований закономерностей модификации поверхностных слоев при воздействии лазерного излучения на селенид цинка проводилось в работах [1, 2]. Однако вопросы динамики фазовых переходов, инициируемых лазерным излучением в ZnSe , не рассматривались.

Модель

Численное моделирование процессов плавления и кристаллизации, инициируемых в селениде цинка наносекундным излучением KrF эксимерного лазера (λ = 248 нм,  = 20 нс), проводили на основе модели [3], в которой учтены испарение с поверхности и диффузия компонентов в расплаве. Потоки массы испаряющихся в вакуум атомов определяются давлением насыщенных паров согласно уравнению фазового равновесия lgPsT=a−bT. Поскольку в литературе имеются две различные зависимости давления насыщенных паров цинка от температуры (табл. 1), то моделирование процессов плавления и кристаллизации в ZnSe было выполнено для каждой из них.

Таблица. Значения констант в уравнении фазового равновесия

|  | Zn | Se |
| --- | --- | --- |
| a* | 9.573 – 0.554·ln(T) [4] 5,75 [5] | 6678.4 [4] 6560 [5] |
| b | 19.34 – 1.7055·ln(T) [4] | 7712 [4] |

Примечание: *) Величины для давления в атмосферах.

Как следует из фазовой диаграммы селенида цинка, изменение стехиометрии в расплаве приводит к понижению температуры кристаллизации и уменьшению скрытой теплоты фазового перехода. Чтобы учесть эти изменения, была выполнена аппроксимация кривой ликвидуса Zn1-ХSeХ [4] для определения температуры кристаллизации Tm = Tm(Х) и скрытой теплоты фазового перехода Lm = Lm(Х).

Результаты моделирования и их обсуждение

Временные зависимости температуры поверхности при облучении селенида цинка импульсом эксимерного лазера для четырех значений плотности энергии приведены на рис. 1. Видно, что на стадии остывания происходит уменьшение температуры поверхности вблизи равновесной температуры плавления Tm0, что связано с изменением стехиометрии приповерхностной области материала в результате испарения компонентов материала. При использовании зависимости [5] значение температуры поверхности на 100-200 K (рис. 1, б) ниже по сравнению с результатами для зависимости [4] (рис. 1, а), а также меньше время существования расплава.

Рис. 1. Временная зависимость температуры поверхности ZnSe при плотности энергии Е = 0.11 (1), 0.12 (2), 0.14 (3) и 0,16 (4) Дж/см2

При достижении температуры поверхности Т > 1200 K (рис. 2) начинается испарение компонентов селенида цинка. Поскольку давление насыщенных паров Se больше давления паров Zn, то поток испаряющихся атомов селена превосходит поток атомов Zn (рис. 2). Большая величина давления насыщенных паров цинка в варианте [5] приводит к большему потоку испарения атомов цинка с поверхности (рис. 2, б).

Рис. 2. Зависимость потока испаряющихся атомов Zn (1) и Se (2) от времени при плотности энергии E = 0.16 Дж/см2

С возникновением расплава практически одновременно начинается движение границ раздела фаз: расплав – кристалл и пар – расплав (рис. 3). Поток испаряющихся атомов с поверхности не компенсируется диффузионным потоком в расплаве, что приводит к обеднению приповерхностного слоя Zn (рис. 4).

Как в первом, так и во втором случае порог плавления селенида цинка при воздействии на его поверхность излучения эксимерного лазера составил ~ 0.11 Дж/см2 (рис. 1. кривые 1). Формирование жидкой фазы при данной плотности энергии происходит на глубине ~ 2 нм. Распространение расплава происходит как вглубь материала, так и к его поверхности (рис. 3). При повышении плотности энергии от 0.12 Дж/см2 до 0.16 Дж/см2 глубина распространения расплава увеличивается до ~ 50 нм, а толщина испаренного слоя возрастает от ~ 5.5 нм до ~ 15 нм в первом случае и от ~ 10 нм до ~ 25 нм во втором.

Рис. 3. Зависимость толщины слоя расплава от времени при E = 0.12 (1), 0.14 (2) и 0.16 (3) Дж/см2

Рис. 4. Зависимость поверхностной концентрации Zn (1) и Se (2) от времени при плотности энергии Е = 0.16 Дж/см2

Испарение атомов цинка и селена приводит к интенсивному охлаждению поверхности облучаемого образца и формированию немонотонного температурного профиля с максимальной температурой на глубине ~ 2 – 10 нм (рис. 5) уже на начальной стадии нагрева. На стадии остывания образца сохраняется немонотонный профиль температуры. В случае [4] движение фронта кристаллизации происходит как с поверхности вглубь образца, так и с максимальной глубины распространения расплава по направлению к поверхности (рис. 3, а) и процесс кристаллизации завершается в момент встречи фронтов. Во втором варианте [5] кристаллизации происходит с максимальной глубины распространения расплава по направлению к поверхности (рис. 3, б).

Распределение атомных долей компонентов цинка и селена в различные моменты времени показано на рис. 6. Видно, что максимум обогащения селеном приповерхностного слоя находится не на поверхности, а в глубине материала, что объясняется значительным различием в коэффициентах диффузии цинка и селена. На начальной стадии испарения обогащение поверхностного слоя селеном составляет ~ 0.54 (рис. 6,а) и ~ 0.58 (рис.6,б), а к моменту завершения кристаллизации в результате диффузии атомов цинка в расплаве происходит уменьшение обогащения поверхности селеном до ~ 0,51.

Заключение

В результате численного моделирования динамики фазовых переходов, инициируемых импульсным лазерным излучением (λ = 248 нм, τ = 20 нс) в селениде цинка, показано, что интенсивное испарение приводит к охлаждению поверхности материала и формированию немонотонного профиля температурного поля с максимальной температурой, находящейся в объеме полупроводника на расстоянии ~ 6 нм от поверхности. Образовавшийся под поверхностью расплав, при плотностях энергии излучения превышающих пороговое значение, распространяется как к поверхности, так и в объем полупроводника. В результате испарения и диффузии компонентов в расплаве происходит формирование поверхностного слоя с нестехиометрическим составом, причем обогащение селеном достигает максимального значения не на поверхности, а внутри объема полупроводника

Рис. 5. Рассчитанные профили температуры при плотности энергии E = 0.16 Дж/см2 в моменты времени t = 18 (1), 20 (2), 24 (3), 30 (4), 33 (5) и 36 (6) нс (а); и t = 18 (1), 20 (2), 24 (3), 28 (4), 31 (5) и 34 (6) нс (б)

Рис. 6. Распределение атомной доли компонентов ZnSe (сплошная линия – Se, штриховая – Zn) при Е = 0.16 Дж/см2 в моменты времени t = 24 (1), 25 (2), 29 (3), 34 (4) и 41 (5) нс (а); и t = 21 (1), 22 (2), 24 (3), 27 (4), 31 (5) и 37 (6) нс (б)

Abstract. As a results of components evaporation and diffusion in the melt the surface layer with nonstoichiometric composition is formed, enrichment with selenium reach its maximal value not at the surface, but in the semiconductor volume.

Литература

- Y. Hatanaka, T. Aoki, T. Arakawa, D. Noda, Y. Nakanishi, Heavily doped p-type ZnSe layer formation by excimer laser doping, Journal of Crystal Growth, Vol. 184/185 (1998), 425–428.

- А. Байдуллаева, А. И. Власенко, Б. Л. Горковенко, П. Е. Мозоль, Стимулированная лазерной ударной волной активация примесей в кристаллах ZnSe, Физика и техника полупроводников, Т. 33, вып. 11 (1999), 1303–1306.

- С.П. Жвавый, Г.Л. Зыков, Численное моделирование динамики фазовых переходов в CdTe, инициируемых наносекундным излучением эксимерного лазера. Физика и техника полупроводников, Т. 40, вып. 6. (2006), 652–655.

- R. C. Sharma, Y. A. Chang, Thermodynamic analysis and phase equilibria calculations for the Zn-Te, Zn-Se and Zn-S systems, Journal of Crystal Growth, Vol. 88, № 2 (1988), 193–204.

- С. Дэшман, Научные основы вакуумной техники, Пер. с англ., Москва, Мир, 1964.

Институт электроники НАН Беларуси	Поступило 11.09.06

Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники