Известия Гомельского государственного университета

имени Ф. Скорины, №6(39), 1, 2006

УДК 621.791

Модель лазерной сварки металлов для применения в технологии

В. Н. Мышковец, А. В. Максименко, Г. А. Баевич, В. В. Грищенко

Применение лазерного излучения для сварки металлов позволяет расширить технологические возможности сварочных процессов, повысить их производительность и улучшить качество получаемых сварочных соединений [1,2]. Одно из направлений в сварке – это технология наплавки металлов с использованием энергии лазерного излучения. Эта технология является эффективным способом при восстановлении изношенных и дефектных поверхностей деталей и придании их поверхностным слоям высоких физико-механических и эксплуатационных свойств.

Управление процессами лазерной наплавки металлов невозможно без определения температурных полей в материалах, знание которых позволяет найти рациональные технологические решения при изготовлении различных сварочных конструкций [3]. В настоящее время для определения температурных полей широко применяются численные методы, обладающие рядом преимуществ в сравнении с аналитическими [2].

В работах [4,5,6] предложены численные двухмерные модели лазерной наплавки, которые недостаточно полно описывают особенности процесса плавления металлов. В данной работе представлена трехмерная конечно-элементная модель для расчета температурных полей при импульсной лазерной наплавке, в которой использованы температурно-зависимые теплофизические свойства материала [7].

Модель описывает импульсный лазерный источник, воздействующий на поверхность трехмерной металлической пластины  и расположенную на поверхности пластины присадку. Лазерный пучок фокусируется таким образом, что 50% энергии поглощается  присадкой, а 50% металлом основы.  Поскольку пластина с присадкой и воздействующий на них тепловой источник симметричны в x-y плоскости, модель представляет собой срез экспериментальной модели плоскостью симметрии (рис. 1).

x

y

z

a

b

c

лазерное излучение

плоскость

симметрии

x

y

z

лазерное

излучение

наплавка

а            					                 б

Рис. 1 –  Модель лазерной наплавки: а - общий вид модели,  размеры пластины –11х5х1 мм, размеры присадки - 0,4х0,4 мм; б – конечноэлементная модель, каждый элемент в области воздействия лазерного пучка имеет разметы 0,05х0,05х0,05 мм.

При создании конечно-элементной модели были учтены следующие особенности:

1) Лазерный луч падает перпендикулярно поверхности обрабатываемой детали.

2) Присадочный материал расположен параллельно поверхности основы.

3) Исходная температура обрабатываемой детали - 20°C.

4) Теплофизические свойства металла (теплоемкость, теплопроводность, плотность) рассмотрены в зависимости от температуры.

5) Для температур ниже точки кипения металла количество поглощенного излучения определяется эффективной поглощательной способностью. Полагается, что выше точки кипения, 70 % из этого поглощенного излучения далее поглощаются плазмой, а оставшиеся 30 % передаются сквозь плазму согласно закону Бугера (1). Конечное количество излучения, попадающего в сварочную ванну, полностью поглощается материалом.

P=P'exp(−αL),					(1)

где: α - коэффициент поглощения, P – мощность излучения, достигающая глубины L, и P’ -  падающая мощность.

6) Когда температура узла превышает точку кипения стали, узел остается в сетке при температуре испарения для моделирования заполненной плазмой лунки, для него справедливы теплофизические свойства железного пара при температуре 2860°C.

7) Конвекционный теплообмен за счет потоков металла в сварочной ванне не учитывается, поскольку при воздействии импульсным лазерным излучением происходит очень быстрое плавление и затвердевание, и конвективное перераспределение теплоты в пределах сварочной ванны не столь существенно, как в других процессах, где жидкая фаза постоянна.

В процессе  воздействия  лазерного излучения присадка  нагревается,  плавится и  через 50 – 200 мкс, когда генерируемый импульс выходит на квазистационарное значение, начинает испаряться. В это же время происходит и подплавление металла основы. Образовавшаяся капля расплава присадки под действием давления отдачи паров и силы тяжести отрывается и за время 60-150 мкс достигает поверхности металла основы и растекается по ней. Растекание капли обусловлено ускоренным движением при падении, продолжающимся испарением ее поверхности и давлением отдачи паров. Это, в свою очередь, способствует увеличению площади контакта капли с поверхностью металла и повышению прочности соединения обоих материалов [8].

Поскольку металл основы защищен от непосредственного воздействия лазерного излучения, его нагрев происходит в результате отвода тепла через подогреваемую лучом каплю.

Для определения объема капли, формирующейся за один импульс, решалась отдельная задача, в которой рассматривалось воздействие лазерного излучения только на присадку и рассчитывался объем расплавленной области с учетом испарения. Далее, на пластине  в области воздействия лазерного излучения моделировался полусегмент наплавки рассчитанного объема, при этом соответствующим образом преобразовывалась конечноэлементная сетка (рис 2), на которой с модифицированными начальными условиями и производился временной тепловой анализ. Решение представлялось в виде узловых температур и тепловых потоков. Эти данные преобразовывались в зависимости глубины проплавления основы от энергии и  длительности лазерного импульса, а также скоростей нагрева и охлаждения от формы импульса.

Пространственное и временное распределение температуры T (x, y, z, t), образующееся при воздействии лазерного излучения на образец, удовлетворяет следующему дифференциальному уравнению:

∂∂x(k(T)∂T∂x)+∂∂y(k(T)∂T∂y)+∂∂z(k(T)∂T∂z)+Q=ρ(t)⋅c(t)∂T∂t,

где: (x, y, z, t) – пространственные и временная координаты; Q - плотность мощности; k(Т),  ρ(Т), с(Т)  - зависимости теплопроводности, плотности и теплоемкости от температуры Т.

Уравнение решается с начальными и граничными условиями:

T(x,y,z,0)=T0,

T(0,y,z,t)=T0,

kn∂T∂n−q+h(T−T0)+σε(T4−T04)=0,                                              (2)

где: kn = удельная теплопроводность; h = коэффициент теплопередачи; σ = постоянная Стефана-Больцмана; ε = коэффициент излучения; T0 = температура окружающей среды, q – тепловой поток.

Объединение эффектов излучения (2) существенным образом усложняет решение, поэтому для их описания целесообразно использовать эмпирическую зависимость Винокурова [9]:

h=2.4⋅10−3εT1.61.

Уравнение комбинирует эффекты излучения и конвекции в сосредоточенный коэффициент теплопередачи. При использовании этой зависимости потери в точности составляют меньше 5 %.

Расчеты производились как во время воздействия одиночного лазерного импульса, так и во время последующего охлаждения для широкого диапазона энергетических параметров лазерной наплавки.

Рис. 4 –  Зависимость глубины проплавления основы от плотности мощности лазерного излучения

На рисунке 4 представлена расчетная (1) и экспериментальная (2) зависимости глубины проплавления металла основы от плотности мощности лазерного импульса.

На рисунке 5, а представлены зависимости температуры нагрева от времени на различной глубине от поверхности основы из стали 30ХГСН2А.  Рисунок 5, б иллюстрирует зависимости скорости нагрева и охлаждения от времени на различных глубинах.

Из графиков видно, что температурное поле, а также скорости нагрева и охлаждения существенно различаются для различных слоев и определяются энергетическими и временными характеристиками лазерного излучения. Изменяя параметры лазерного излучения можно проследить изменения скоростей нагрева и охлаждения любого слоя наплавляемой поверхности.

а                                                                                 б

Рис. 5 –  Зависимость температуры нагрева образца (а) и скорости нагрева-охлаждения (б) от времени на расстоянии от поверхности наплавленного слоя:  1 – 0.1 мм, 2 – 0.15 мм,

3 – 0.2 мм

Выводы:

1. Разработана пространственная модель, позволяющая определять температурные поля при воздействии на поверхность материала концентрированных источников энергии.

2. Предложенная модель описывает изменение температуры и скоростей нагрева и охлаждения слоев металла в процессе лазерной наплавки.

3. Варьируя основные параметры лазерного пучка и учитывая теплофизические свойства свариваемых материалов, с помощью данной модели возможно определить оптимальные режимы процесса наплавки.

Abstract. Application of laser radiation for a welding of metals allows to expand technological opportunities of welding processes, increase their productivity and improve quality of welding joints. Operating of processes of a laser welding is impossible without definition of temperature patterns in materials which knowledge allows to find rational technological solutions at manufacturing various welding constructions. Now the numerical methods having a series of advantages in comparison with analytical are widely applied to definition of temperature patterns. In the given article the three-dimensional finite-element model for calculation of temperature patterns for pulsing laser overlaying welding in which are used temperature-dependent thermophysical properties of a material is presented.

Литература

- Рыкалин Н.Н., Углов А.А., Кокора А.Н. Лазерная обработка материалов. - М.: «Машиностроение», 1975.

- Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н. Лазерная сварка металлов. - М.: «Высшая школа», 1998.

- Петров Г.Л., Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. – М.: «Высшая школа», 1977.

- Веденов А.А., Гладуш Г.Г. Физические процессы при лазерной обработке материалов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 207 с.

- Ollier B., Pirch N., Kreutz E. W. Ein numerisches Modell zum einstrufigen Laserstrahlbeschichten / Laser und Optoelectronik. – 1995. - №1. -  S. 63-70.

- Л.Ф. Головко, Д. Дувейк, В.И. Орешник. Обеспечение качества слоев, полученных лазерной наплавкой или упрочняющей обработкой / Автоматическая сварка. – 2001. - №12. - с. 47-52.

- Свойства элементов. Справочник. Ч.1./под ред. Самсонова Д.В. М.: Металлургия, 1976. 600 с.

- Углов А.А., Гребенников В.А., Гарбузов В.Н. и др. Сварка тонких проволочек под действием импульсного лазерного излучения. / Физика и химия обработки материалов. – 1989. - №4. – с. 107 – 111.

- Vinokurov, V. A. 1977. Welding Stresses and Distortion. The British Library, Boston Spa, England, pp. 118–119.

Гомельский государственный	Поступило 11.09.06

университет имени Ф. Скорины