Известия Гомельского государственного университета

имени Ф. Скорины, №6(39), 1, 2006

УДК 772.932.45

Лазерный метод проявления и микроструктура рельефно-фазовых

голограмм на фототермопластических материалах

# С. Н. Жданович, А. А. Ковалев

При использовании фототермопластических (ФТП) материалов в системах неразрушающего контроля и технической диагностики важна оперативность записи оптической информации. Эта способность определяется физическим механизмом записи, для которого характерно отсутствие химических процессов обработки. Однако скорость теплового проявления скрытого электростатического изображения (СЭИ) и результирующие параметры регистрируемых голограмм зависят от выбранного метода и средства теплового воздействия.

Режимы оптимального проявления записи в широком диапазоне пространственных частот разработаны, в основном, для ФТП носителей на жесткой основе [1]. При этом для получения высокой голографической чувствительности по визуализированному изображению

S ДЭ=1% используют импульсы проявления миллисекундной длительности, обеспечивающие высокие (104 оС/с) темпы нагрева. В случае ленточных ФТП носителей применение резистивных нагревателей с таким темпом нагрева приводит к короблению гибкой основы носителя. Кроме того, выбор способа записи и метода проявления зависит от типа используемого ФТП материала и его удельного электрического сопротивления. Для материалов с малым удельным электрическим сопротивлением, как правило, используют одновременный способ записи. Этот способ предусматривает одновременную зарядку и экспонирование предварительно нагретого до температуры записи носителя. Оба процесса проводят одновременно, чтобы обеспечить сохраняемость СЭИ при записи. При этом материал термопластического слоя находится в жестких условиях одновременного воздействия электростатических зарядов и температуры. Это приводит к усталости материала и развитию нерегулярных деформаций, являющихся источником шума.

Необходима разработка специальных методов проявления, обеспечивающих эффективное формирование рельефно-фазовых голограмм в условиях нежесткого воздействия указанных выше факторов. Нами предложен [2] бесконтактный лазерный метод проявления, основанный на использовании теплового воздействия инфракрасного (ИК) излучения (=1,064 мкм) импульсного твердотельного Nd:YAG-лазера с ламповой накачкой. Предложено использовать квазистационарный режим генерации лазера, позволяющий получать “гладкие” импульсы излучения. Это необходимо для устранения характерной для твердотельных лазеров “пичковой” структуры излучения и обеспечения высокой равномерности пространственного распределения излучения в поперечном сечении пучка.

Задача состоит в том, чтобы при воздействии ИК лазерного излучения на ФТП носитель обеспечить его нагрев и изменение реологического состояния и в то же время сохранить СЭИ.

Эффективность регистрации рельефно-фазовой голограммы зависит от соотношения реологических и электрофизических параметров активных слоев ФТП носителя на стадии проявления и его изменения в процессе нагрева. Оно определяется законом изменения температуры, темпом нагрева, временем нахождения рабочего слоя в вязкотекучем состоянии. Способность к деформированию у регистрирующего верхнего слоя появляется при снижении вязкости m термопластического материала. Процесс нагрева сопровождается наряду со снижением вязкости термической активацией электропроводности ru. В результате проводимость структуры в области вязкотекучего состояния термопластического слоя возрастает. Это вызывает понижение зарядового контраста в СЭИ и уменьшение потенциала поверхности. Вязкое движение и изменение СЭИ характеризуются, соответственно, временами течения tо и релаксации потенциала tu. Они определяются выражениями

tо [T(t)]= 2m[T(t)]·d/a  и  tu[T(t)] = e×eо / ru [T(t)],

а)

Рис.1. Изменения реологического состояния термопластического слоя (а) и дифракционной эффективности голограмм (б) при неизотермическом проявлении лазерными импульсами ИК излучения различной энергии Е1ик и Е2ик :

а - области I и II вязкотекучего состояния термопластического слоя; б- динамика формирования 1, 2 дифракционной эффективности голограмм в процессе проявления при различных плотностях энергии ИК лазерного излучения в области проявления (Дж/см2): 1- 0,8; 2- 1,5.

б)

2

1

где d- толщина слоя, a -коэффициент поверхностного натяжения, T(t) – изменение температуры во времени. Релаксация потенциала за время формирования рельефа тем меньше, чем больше tu. Рост объемной проводимости ведет к уменьшению действующих на термопластический слой сил, а поверхностной – к снижению разрешающей способности носителя. Одновременно при деформировании слоя происходит перераспределение зарядов, увлекаемых движущимися участками термопластического слоя. Наши исследования показали, что это приводит к появлению дополнительной модуляции зарядов, влекущей за собой увеличение электростатических сил между зарядами, усилению скрытого изображения и увеличению дифракционной эффективности (ДЭ) голограммы.

На рисунке 1,а представлена диаграмма, иллюстрирующая зависимость температуры от времени в неизотермическом режиме для различных значений энергии лазерных импульсов (Е2ик > Е1ик) при заданной (τ и = 4 мс) длительности импульса. Выделены области I и II вязкотекучего состояния деформируемого термопластического слоя, характерные для различных температурных кривых Т1(t) и Т2(t). Максимум температуры достигается к моменту времени t3 окончания импульса. Для каждой области I и II существует отрезок времени, в течении которого текущее значение T1,2(t) температуры превышает уровень T вт , соответствующий вязкотекучему состоянию т.е. T1,2(t) > T вт. Длительность этого отрезка времени зависит от энергии E1,2 ИК  лазерного импульса и возрастает от значений t4 – t2 для Е1 ИК  до t5 – t1 для Е2ИК. В этих областях созданы условия для формирования рельефно-фазовых голограмм при различных энергиях проявление.

С ростом энергии лазерного импульса время достижения вязкотекучего состояния сокращается от значений t2 для Е1ИК до t1 для Е2ИК. Крутизна фронта кривой на отрезке времени Δt=t3–t ИК ВКЛ характеризует темп нагрева (ºС/с) во время действия лазерного излучения.

В зависимости от уровня Tн и темпа нагрева время пребывания деформируемого материала в вязкотекучем состоянии изменяется. Для больших значений энергии излучения оно возрастает. Однако одновременно активизируются процессы термической активации электропроводности, снижающие пороговый потенциал зарядов на поверхности. При энергии Е1ИК релаксация продолжается в течение отрезка времени t4–t3 после прекращения облучения. С ростом энергии импульса это время возрастает до t5–t3 для Е2ИК. Поэтому соотношения между силами СЭИ, стремящимися деформировать верхний слой, и вязкоупругими силами материала, препятствующими этому, на отрезках времени t1–t3 и t5–t3 качественно отличаются.

Энергия импульса и темп нагрева должны быть такими, чтобы обеспечить благоприятное для развития деформаций реологическое состояние материала термопластического слоя и в то же время не допустить регрессии СЭИ. Эти параметры определяют взаимодействие сил на этапе формирования рельефно-фазовой голограммы. Сложившееся к моментам времени t4 и t5 соотношение сил определяет результирующее значение ДЭ рельефно-фазовой голограммы (рисунок 1,б).

Рис. 2. Зависимость результирующих значений ДЭ голограмм от плотности энергии ИК лазерного излучения при различных экспозициях и значениях Δt (ºC). Экспозиция: (Дж/см2): 1 - 4,5۰10-4; 2 - 5,7 ۰10-4;   3 - 6,3۰10-4;  Δt° (°С): 1 – 10; 2 – 30; 3 – 20.

Оптимальная плотность энергии проявления при выбранном уровне Tн зависит от сил СЭИ, которое формируется на этапах зарядки в поле коронного разряда (U кор., τ кор) и экспонирования.

На рисунке 2 представлена зависимость результирующих значений ДЭ голограмм от плотности энергии ИК лазерного излучения при фиксированных параметрах зарядки поверхности носителя (U кор. = 7 кВ, τ кор.= 350 мс, τ зад = 350–400 мс), различных экспозициях и значениях Δt°. Видно, что ДЭ изменяется по кривой с максимумом, величина и положение которого определяются экспозицией и величиной Δt°. В зависимости от величины экспозиции и Δt° максимальные значения ДЭ голограмм достигаются при различных плотностях энергии ИК лазерного излучения. Для получения определенных значений ДЭ (например, ~3%, кривая 3) запись необходимо осуществлять при экспозиции 6,3·10 –4 Дж/см 2 и Δt°= 20°С в диапазоне плотностей энергии ИК излучения 1,2-1,45 Дж/см2. Эксперименты показали, что качественная запись возможна при задержке включения импульса проявления, большей длительности процесса зарядки. Это означает, что процессы зарядки и проявления можно разделить во времени и осуществлять последовательно. Тем самым исключается одновременное воздействие на носитель зарядов и высокой температуры (Т зап.), как при одновременном способе записи. При этом дополнительная зарядка после проявления не требуется.

У ФТП материалов после проявления записи информация представляется в виде рельефа поверхности верхнего термопластического слоя. От микроструктуры рельефа этого слоя зависят параметры восстанавливаемого голограммой изображения. При этом степень развития регулярных деформаций определяет величину ДЭ рельефно-фазовой голограммы, а соотношение регулярных и хаотических деформаций в области записи - отношение сигнал-шум (с/ш) голограммы.

Исследования микроструктуры поверхности были проведены на растровом электронном микроскопе BS-350 фирмы TESLA. Они позволяют определить влияние режимов проявления на параметры результирующего изображения.

Рис. 3. Снимки микроструктуры поверхности термопластического слоя при проявлении рельефно-фазовых голограмм лазерным методом

На рисунке 3 представлены фотографии снимков поверхности рельефно-фазовой голограммы, полученные при различных углах наблюдения и режимах сканирования. На ФТП носитель по известной двухлучевой схеме записывались простые интерференционные решётки. Пространственная частота решеток устанавливалась углом схождения пучков и составляла 450 - 700 мм-1. На снимках видны направления регулярных деформаций, соответствующие структуре фазовой решетки. Коэффициент увеличения изображений, представленных на рисунке 3, составляет·~104 . Видно, что визуализированное изображение рельефно-фазовых голограмм имеет сложную микроструктуру, обусловленную существованием двух видов деформаций.

Голограммы, имеющие малую (~0,5%) ДЭ (фото 1), характеризуются отсутствием ярко выраженных направлений регулярных деформаций. В структуре выражены локальные продавливания поверхности. Они ориентированы вдоль полос проецируемого интерференционного поля. Такая структура рельефа характерна для режимов записи, когда экспонирования ниже оптимального значения. Снимки поверхности рельефно-фазовых голограмм с ДЭ, равной 2-3%, представлены на фото 2, 3, 4. Видно, что микроструктура рельефа характеризуется достаточно развитыми регулярными деформациями. В то же время их структура может существенно различаться (фото 2,3). Исследования показали, что при лазерном методе проявления при оптимизации параметров может быть получено хорошее качество записи. На фото 4 представлена голограмма, ДЭ которой равна 3%, отношение с/ш равно 20:1.

Лазерный метод проявления рельефно-фазовых голограмм на ФТП носителях обладает большими потенциальными возможностями. Они основаны на использовании излучения с различной поляризацией и управлении параметрами излучения в процессе проявления. Увеличить поглощение лазерного излучения при различных углах падения на материал и повысить эффективность воздействия можно путем использования излучения с осесимметричной поляризацией, в частности, радиально поляризованного излучения.

Abstract. Parameters of the laser development of the latent image are optimized, their influence on a microstructure of the photothermoplastic holograms is investigated.

Литература

1. Новоселец М.К., Саркисов С.С. Оптимальное управление динамическими процессами в регистрирующих средах //Квантовая электроника (Киев).-1993.-№ 44.-С. 3-20.

2. Ковалев А.А., Жданович С.Н. Лазерный метод проявления рельефно-фазовых голограмм на фототермопластических материалах для систем оперативной диагностики // Датчики и преобразователи информации систем измерения, контроля и управления: Матер. 16 научн.-техн. конф. с участием зарубежных специалистов. Судак, 24-30 мая 2004 г./ Под ред. В.Н. Азарова. – М.: МГИЭМ, 2004. – С.252-253.

Институт электроники НАН Беларуси 	Поступило 11.09.06