Известия Гомельского государственного университета

имени Ф. Скорины, №6(39), 2, 2006

УДК 533.9.924+621.793.18

Структура углеродных покрытий, осажденных магнетронным 
распылением карбина

А. В. Рогачев1, Н. Н. Федосенко1, Н. И. Саян2, Д. Г. Пилипцов1, Д. Л. Горбачев1

Одним из эффективных технологических приемов, позволяющих повысить износостойкость поверхностных слоев, долговечность и надежность инструмента, узлов трения и в значительной степени учесть сложный характер внешних воздействий при эксплуатации, является нанесение композиционных функциональных слоев. Тонкопленочные гетерогенные системы на основе неорганических соединений являются сложными объектами, физико-химические и механические свойства которых определяются природой отдельных ингредиентов, характером распределения фаз в объеме матрицы, межфазными процессами, структурой образующихся переходных граничных слоев, природой материала подложки [1, 2]. В последнее время предметом активных исследований являются углеродные покрытия, которые обладают рядом уникальных свойств: высокими твердостью и удельным электрическим сопротивлением; хорошей теплопроводностью; оптической прозрачностью в видимом и ИК-диапазонах электромагнитного излучения; низким коэффициентом трения; высокой стойкостью к агрессивным химическим средам и некоторым видам излучений. В зависимости от условий и режимов синтеза возможно осаждение слоев, содержащих линейно-цепочечный sp1 углерод (карбин), а также области с sp3 и sp2 гибридизацией атомов, характерных для алмаза и графита соответственно. Особый интерес представляют ориентированные пленки sp1 углерода, обладающие анизотропией электрофизических свойств, что определяет их перспективность применения в электронике и в качестве покрытий с высокими механическими характеристиками [3]. В связи с этим научный и практический интерес представляет разработка методов и технологических приемов осаждения покрытий, позволяющих осаждать слои с заданной структурой и соответственно, свойствами.

Цель работы – определение структуры и морфологических особенностей тонких углеродных покрытий, формируемых методом высокоскоростного магнетронного распыления карбина.

В качестве материала распыляемых мишеней использовались углеродные ткани Т-1, Т…Р., Т-2. Углеродные покрытия наносились при напряжении разряда 250 – 900 В и токе разряда 0.5 – 1.0 А. Рабочее давление в камере ~ 10-1 Па. В качестве подложек использовались полированный монокристалл кремния, NaCl, германий. Время напыления варьировалось от 10 до 30 минут. Морфология поверхности полученных плёнок исследовалась методами атомно-силовой микроскопии (NT-206). Фазовый состав полученных пленок исследовался методами ИК-спектроскопии (Фурье-спектрометр «VERTEX-70) и спектроскопии комбинационного рассевания с помощью приставки RAM II. Исследуемые образцы прописывались в спектральном диапазоне волновых чисел 4000 – 400 см-1 с точностью 0.2 см-1, количество сканов 200.

Известно [1], что карбин обладает цепочечной структурой. Цепочки из атомов С в карбине могут быть различной природы. Они носят, в основном, зигзагообразный характер и делятся на два типа: полииновые с линейными цепочками -С≡С-С≡С-, связанными изогнутыми элементами -С≡С- (межатомные расстояния -С≡С – 0.1207 нм, ≡С-С≡ – 0.1379 нм, угол при мостиковом атоме С с направлением цепочки 60°<αp<65°) и кумуленовые с линейными цепочками =С=С=С=С= (С=С – 0.1282 нм), связанными изогнутыми элементами С-С=С- (23º<αc<25°). Полииновая структура атомных цепочек углерода представлена полосами валентных колебаний тройных связей -С≡С- при 2100–2300 см-1 (очень сильная), а также деформационных колебаний при 800 см-1. Кумуленовая структура отражена полосами поглощения при 1950 см-1 (очень сильная) и 1070 см-1 (средней интенсивности).

Рисунок 1 – ИК-спектр пропускания углеродного покрытия, полученного распылением карбина

Установлено, что при магнетронном распылении углеродных волокон в тонкой пленке карбин присутствует в кумуленовой форме, о чем свидетельствует полученные ИК-спектр с полосами поглощения при 1950, 1070 см-1 (рис. 1). Полоса в области 1600 см-1 связана с образованием в покрытии карбина кумуленовой формы (регулярные зигзаги с линейными фрагментами из 4 атомов углерода).

На рис. 2 представлено АСМ изображение углеродной плёнки на полированной пластине кремния. Как видно из рис. 2, на поверхности полученной плёнки имеются явно выраженные пирамидальные образования с размерами от 0.1 до 0.4 мкм, расположенные в линейно-ориентированном порядке.

Рисунок 2 – Изображение поверхности углеродного покрытия на кремниевой подложке, полученное методом атомно-силовой микроскопии (размер участка сканирования 36x36 мкм)

Достаточно однозначная информация о фазовом состоянии исследуемых образцов получена методом спектроскопии комбинационного рассеяния.

Рисунок 3 – Характерный спектр комбинационного рассеяния света углеродной пленки на кремниевой подложке, полученной магнетронным распылением (толщина пленки d ≈ 140 нм)

В КР-спектре, представленном на рис. 3, отчётливо выражен пик 4 с ν = 1328 см-1 и полушириной ~31 см-1, характерный, согласно [2], для мелкодисперсных частиц алмаза. В [2] подчёркивается, что для мелкодисперсных частиц алмаза с размером зерна d ≤ 200Å в спектре КРС наблюдается некоторая асимметрия линии – увеличение полуширины для микронных частиц алмаза до 1329 см-1. В полученном спектре прослеживается хорошая корреляция с данными работы [2]. Пик 1 с ν = 1960 см-1 вероятно принадлежит С = С связи, а пик 5 с ν = 435 см-1 к SiO структуре. Пик 2 с ν = 1570 см-1 с полушириной ≈20 см-1 свидетельствует о присутствии в полученной плёнке sp2 гибридизированных атомов. Пик 3 с ν = 1960 см-1, как и в предыдущих случаях, обусловлен совместным влиянием sp3 и sp2 связей [3] и принадлежит к аморфному углероду С 1120, С 340 или близким к ним структурам. Следовательно, полученная плёнка представляет собой структуру, состоящую из областей с sp3 и sp2 гибридизацией атомов и переходной области, в которой присутствует материал смешанного типа. Причём области с sp3 гибридизацией атомов имеют мелкодисперсную структуру, что хорошо подтверждается данными атомно-силовой микроскопии.

На основании полученных результатов можно предположить, что при синтезе углеродной пленки кремниевая подложка на начальной стадии покрывается мелкими зернами алмазной фазы и затем начинается образование сплошного покрытия, имеющего гетерофазную структуру. На рисунке 2 хорошо видно наличие как отдельных частиц с sp3 гибридизацией атомов, так и объединившихся в островковые образования нескольких кластеров. Подтверждением того, что пирамидальные образования на поверхности синтезированной пленки являются областями с sp3 гибридизацией атомов, характерных для алмаза, является тот факт, что скорость роста алмаза на поверхности алмаза намного больше скорости роста графита на поверхности графита [3].

Таким образом, углеродные покрытия, осаждаемые магнетронным распылением карбина, являются гетерофазными системами, содержащими углерод с sp1, sp2 и sp3 конфигурацией валентных состояний, что отличает их от покрытий, формируемых другими методами. Дальнейшее развитие предлагаемого метода связано с изучением, прежде всего, влияния технологических режимов и условий процесса синтеза (подачи на подложку потенциала смещения, изменения температуры, проведения дополнительной ионной обработки в процессе роста, изменения режима распыления и др.) на структурное состояние и, соответственно, свойства осаждаемых слоев.

Abstract. The structure and morphological features of thin carbon coverings formed by a method of high-speed magnetron sputtering of carbine is defined. It is found out, that produced films represent a structure consisting of areas with sp3 and sp2 hybridization of atoms and transition area, at which there is a material of a mixed type. The further development of an offered method is connected with studying of technological modes and conditions of the synthesis process influence on a structural state and properties of besieged stratums

Литература

1. Смирнягина Н.Н., Семенов А.П., Ботоев В.Б., Корсун В.П. О кристаллизации карбина электронным пучком в тонких пленках углерода, выращенных распылением ионным пучком // Материалы VI Международного симпоз. Тонкие пленки в электронике. М.: 1995. 2, С. 50–53.

2. Авакянц Л.П., Готелик B.C., Ефимов В.Д. и др. Комбинационное рассеяние света в мелкодисперсных частицах алмаза // Краткие сообщения по физике, 4 (1990), С. 28–30.

3. Федосеев Д.В., Варнин В.П. К механизму образования алмаза при низких давлениях, Журнал физической химии, 7, №11, (1983), С. 2726–2730.

1Гомельский государственный	Поступило 11.09.06

университет имени Ф. Скорины

2НПО «Интеграл» г. Минск