Лин Дмитрий Григорьевич, профессор кафедры общей физики, доктор технических наук, профессор.

Задание на 2013 год: Изучение влияния антиоксидантов на окисление полиэтилена, катализируемое металлами и их соединениями.

Результаты исследований:

Показано, что ход окисления ингибированного ПЭ в контакте с медью в значительной мере зависит от природы антиоксиданта. Установлено, что для полимера, ингибированного фенольными антиоксидантами, контакт с медью приводит к резкому сокращению индукционного периода окисления. В то же время аминный антиоксидант проявляет себя как слабый дезактиватор каталитического действия меди (индукционный период окисления полимера увеличивается). Предложена рабочая схема влияния аминного и фенольного антиоксидантов на развитие в ПЭ окислительных превращений, катализируемых медью. Сокращение индукционного периода окисления в случае контакта с медью ПЭ пленок, ингибированных фенольным антиоксидантом, связано с ускоренным расходованием добавки. Повышение ингибирующей способности аминного антиоксиданта обусловлено непосредственным взаимодействием добавки с медью. Сформулирован вывод, о том, что механизм увеличения эффективности аминного антиоксиданта при окислении ПЭ в контакте с медью заключается в каталитическом влиянии металла на окислительные преобразования молекул антиоксиданта. Экспериментально показано, что если перед введением добавки неозона Д, термообработанного в контакте с дисперсной медью, отделить металл, то эффективность добавки значительно возрастает. Следовательно, каталитическая активность меди на процессы преобразования неозона Д не исключает ее каталитического влияния на процессы окисления полимера.

Предложены технологические рекомендации по увеличению ингибирующей способности аминного антиоксиданта в слоистых и наполненных материалах на основе ПЭ и меди. Рекомендации определяют необходимую дозировку антиоксиданта в зависимости от параметров формируемых материалов, например, толщины полимерного слоя в слоистых материалах или концентрации дисперсной меди в наполненных композитах. Получены опытные партии антиокислительных добавок на основе аминных антиоксидантов.

Публикации по теме:

- Lin D.G. and Vorob’eva E.V. Performance of a Phenolic Antioxidant Introduced by Different Procedures into Polyethylene Containing Dispersed Fillers // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2013. – Vol. 86. – N. 1. – PP. 82–86.

- Лин Д.Г., Воробьева Е.В., Шаповалов В.М. Термоокислительная стабилизация полимерных композитов, содержащих дисперсные наполнитель на основе металлов // Материалы, технологии, инструменты. – 2013. – № 1. – 
С. 36–45.

- Тимошенко, В.В. Влияние наполнителей на термоокислительную стойкость полиэтилена, стабилизированного промышленным антиоксидантом фенольного типа / В.В.  Тимошенко, Д.Г. Лин, Е.В. Воробьева // ПоликомТРИБ 2013: тезисы докладов международной научно-технической конференции, Гомель, 24–27 июня 2013 г. – Гомель: ИММС им. В.А. Белого, 2013. – С. 195.

- Шаповалов, Д.Г. Механизм влияния активных медьсодержащих наполнителей на эффективность ингибирования полиолефинов промышленными антиоксидантами / Д.Г. Шаповалов В.М., Лин, Е.В. Воробьева // ПоликомТРИБ 2013: тезисы докладов международной научно-технической конференции, Гомель, 24–27 июня 2013 г. – Гомель, ИММС им. В.А. Белого, 2013.– С. 204.

- Эффективность промышленного антиоксиданта ирганокс 1010 в полимерных композитах на основе полиолефинов / В.В. Тимошенко, Е.В. Воробьева, В.М. Шаповалов, Д.Г. Лин  // Тезисы докладов X международной научно-технической конференции «Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии», Гродно, 2013 г. – С. 133–135.