Мышковец Виктор Николаевич, зав. кафедрой радиофизики и электроники, канд. физ.-мат. наук, доцент.

Задание на 2013 год: Исследования влияния формы импульсов лазерного излучения на физико-механические свойства наплавляемых металлов.

Результаты исследований:

Для проведения экспериментальных исследований разработан оптико-механический модуль на базе твердотельного лазера на алюмо-иттриевом гранате.

Основные характеристики:

- Лазерная среда - Nd:YAG;

- Длина волны - 1.064 мкм;

- Программируемая форма и длительность импульса - от 0.5 мс до 20 мс;

- Максимальная  выходная энергия импульса -50 Дж;

- Максимальная частота повторения – до 200 Гц;

–   Максимальная средняя мощность - 400 Вт;

- Диаметр пучка - 8 мм;

- Расходимость пучка при максимальной средней мощности - <20 мрад;

- Стабильность импульсов - ±3 %;

При проведении исследования процесса импульсной лазерной обработки установлено влияние формы импульсов лазерного излучения на физико-механические свойства наплавляемых хромсодержащих сталей.

Оптимальной формой лазерного импульса является треугольная форма с крутым передним фронтом длительностью 0,05 мс, ниспадающий задний фронт-1 мс, общая длительность импульса по уровню 0,5 составляет 6 мс.

Данные результаты могут быть использованы при выборе оптимальных условий и режимов импульсной лазерной обработки сталей.

Публикации по теме:

- Влияние длительности импульсов лазерного излучения на свойства наплавляемых высокопрочных сталей. А.В. Максименко, В.Н. Мышковец, Г.А. Баевич / Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого.-2013.- №2 (53), - с. 61-66.