Побияха Александр Сергеевич, ассистент кафедры общей физики.

Задание на 2013 год: Детектирование развивающегося микродефекта в процессе ЛУТ.

Результаты исследований:

Проведено компьютерное моделирование процесса двулучевого  лазерного термораскалывания натрий-силикатного стекла. Было выявлено, что распределение полей механических напряжений  в случае нагрева лазером с длиной волны 10,6 мкм провоцирует появление поверхностного разделяющего микродефекта в узком диапазоне скорости перемещения заготовки и удельной мощности лазерного излучения. В процессе развития микродефекта возникают акустические всплески, количество которых связано с вероятностью дальнейшего развития микродефекта. Спектр акустического сигнала несет в себе информацию о геометрических характеристиках микродефекта, величине напряжений, способствующих возникновению и развитию микротрещины.

Таким образом, осуществляя анализ акустического сигнала в процессе лазерного термораскалывания хрупких неметаллических материалов можно с большой вероятностью предсказать развитие микродефекта, в режиме реального времени контролировать его геометрические параметры.