Подалов Максим Александрович, ассистент кафедры общей физики.

Задание на 2013 год:  Экспериментальное исследование слабо отражательных свойств искусственной плоской двумерной структуры в СВЧ диапазоне. Анализ взаимодействия электромагнитных волн с изготовленной решеткой. Моделирование электродинамических процессов в омега-элементе оптимальной формы в СВЧ диапазоне с помощью пакета программ CST microwave studio.

Результаты исследований:

В результате проведённых экспериментов в безэховой камере  была получена зависимость интенсивности отражения электромагнитной волны от частоты падающей волны. Проведен анализ и сравнение результатов исследования взаимодействия электромагнитных СВЧ волн с различными образцами двумерных решёток при различной ориентацией плоскости поляризации падающей волны. В первом случае: положение поляризации падающей волны относительно плечей элементов совпадает, то каждый элемент активируется электрическим полем падающей волны, если поменять положение второго элемента относительно первого (парного Ω-элемента), на инверсное, то пара Ω-элементов будет отражать наименьший по интенсивности сигнал в резонансном диапазоне.  Во втором случае: положение плечей омега-ячейки перпендикулярно колебанию вектора  и совпадает с колебанием вектора . В этом случае активации омега-элементов в ячейке не происходит вследствие пренебрежимо малого тока смещения  возбуждаемого вектором  и отсутствия магнитного поля в омега-элементе, т.к. вектор  не проходит через  плоскость витка омега-элемента. В третьем случае: азимут поляризации падающей волны относительно плечей Ω-элементов составляет 45 градусов, то каждый Ω-элементов активируется как электрическим, так и магнитным полем падающей волны. Коэффициент отражения искусственной структуры при таких условиях  сравнивается со случаем, когда ток в каждой Ω-элементе создаётся в результате воздействия только электрического (либо только магнитного) поля падающей волны, для которой азимут поляризации равен нулю.

Показано, что образцы, состоящие из взаимно ортогональных пар,  Ω-элементов, не обладают преимуществом перед образцами, состоящими из вертикально- ориентированных Ω-элементов, при их использовании в качестве слабо отражающих покрытий. Ортогональная ориентация ячеек структуры позволяет унифицировать положение структуры относительно положения поляризации падающей волны с сохранением слабо отражающих свойств.

Проведено моделирование омега-элемента различной формы в СВЧ диапазоне с помощью пакета программ CST microwave studio. Показана близкая корреляция с экспериментальными данными и теоретическими моделью постоянного тока в омега-элементе.

Публикации по теме:

На стадии печати находится статья в зарубежном рецензируемом журнале «Радиотехника и электроника» с импакт-фактором  – 0.339 и ее переводная версия:

- Семченко И.В., Подалов М.А.  Использование Ω–элементов оптимальной формы для создания слабо отражающих структур в СВЧ диапазоне // Радиотехника и электроника,  2013.

- Semchenko I.V., Podalov M.A.   The use of Ω–elements of to create the optimal form of weakly reflecting structures in the microwave range. Journal of Communications Technology and Electronics. (2013)

Так же опубликована статья в международном рецензируемом журнале из перечня ВАК:

1) Подалов М.А. Использование дидактического принципа наглядности в формировании исследовательской компетенции // Наукові записки. – Випуск 4 Частина 1.  Серія: Проблеми методики фiзико-математичної и технологiчної освiти. – Кіровоград 2013. с. 78–81.