Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

|  | Утверждаю Проректор по учебной работе Гомельского госуниверситета им. Ф. Скорины, профессор ________________ И.В. Семченко «____»____________ 20 г. Регистрационный № УД-_________/р. |
| --- | --- |

НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

Рабочая учебная программа по курсу

для специальностей 1-31 04 01 02 «Физика» (производственная деятельность)

1-31 04 03   «Физическая электроника»

Факультет ________________физический_______________________

Кафедра    _______________радиофизики и электроники__________

Курс (курсы) ______________5_________________

Семестр (семестры) ________9_________________

| Лекции _______28_______ час. (количество часов) | Экзамен _______9__________ (семестр) |
| --- | --- |
| Практические (семинарские занятия ______–________ час. (количество часов) | Зачет _______–__________ (семестр) |
| Лабораторные занятия ______16________ час. (количество часов) | Курсовой проект, работа ______–___________ (семестр) |
| Всего аудиторных часов по дисциплине____44_______ час. (количество часов) | Форма получения высшего образования ___________________дневная__ |
| Всего часов по дисциплине______60_____ час. (количество часов) |  |

Составил  А.В. Рогачев, д.х.н., профессор, член-корреспондент НАН Беларуси

Гомель   2010

Рабочая учебная программа по спецкурсу составлена в соответствии с учебной программой,

утвержденной ___28__ ______05________ 2010 г., 
регистрационный номер   УД-34-2010-1058 /баз.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта 
на заседании кафедры радиофизики и электроники

11   мая   2010 г., протокол № 10

Заведующий кафедрой

доцент ____________ В.Н. Мышковец

Одобрена и рекомендована к утверждению 
Методическим советом физического факультета

14   мая   2010 г., протокол № 9

# Председатель

доцент ____________ Е.А. Дей

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение дисциплины «Наноматериалы и нанотехнологии» обусловлено необходимостью углубления подготовки специалистов в решении ряда новых прикладных задач, возникающих при освоении и внедрении в производство прогрессивных плазменных, лазерных технологий обработки, решении ряда инженерных задач.

Проблема создания наноструктур с заданными свойствами и контролируемыми размерами входит в число важнейших проблем XXI века. Ее решение революционизирует электронику, материаловедение, механику, химию, медицину и биологию. Нанотехнология признана специалистами всех развитых и развивающихся стран наиболее всеобъемлющей основой дальнейшего роста материального производства и благосостояния людей. В этой связи знание рассматриваемых вопросов важно студентам для успешного освоения специальных дисциплин, формирующих технический кругозор современного инженера-физика.

Целью курса является формирование у студентов представления о структуре и свойствах наноматериалов, технологических методах их синтеза и управления свойствами, технологии обработки.

Задачами курса являются:

– изучение структуры и свойств наноматериалов;

– изучение технологических методов синтеза наноматериалов;

– изучение технико-экономических характеристик процессов получения и обработки наноматериалов, областей применения.

– формирование умений и навыков использования полученных знаний при решении технических задач.

Материал курса основывается на ранее полученных студентами знаниях по дисциплине «Квантовая электроника».

В результате изучения курса:

Студент должен иметь представление:

– о структуре и свойствах наноматериалов, технологических методах синтеза и управления их свойствами, технологии обработки;

Студент должен знать и уметь использовать:

– физические основы процессов протекающих в системах, содержащих наночастицы;

– основные методы получения наноматериалов,

– структурные особенности нанокомпозиционных систем, физико-химические методы управления их свойствами;

Студент должен иметь навыки:

– выбора наноматериалов при решении простых физико-технических задач;

– использования справочной, научно-технической и технической литературы по физике материалов, методах их формирования и обработки;

В результате изучения дисциплины «Наноматериалы и нанотехнологии» студент получает конкретные технические знания, умения рационально использовать известные материалы, проводить их обработку с целью достижения необходимых свойств, что существенно расширяет научно-технический кругозор необходимый молодому специалисту для успешной профессиональной деятельности.

Дисциплина «Наноматериалы и нанотехнологии» изучается студентами 5 курса специальности 1-31 04 01 02 «Физика (производственная деятельность)»  и специальности 1-31-04-03 «Физическая электроника»

Общее количество часов — 60; аудиторное количество часов — 44, из них: лекции — 28, лабораторные занятия — 16. Форма отчётности — экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение. Классификация наночастиц, методы их исследования

Тема 1 Особенности состояния и методы изучения наночастиц

Введение. Цели и задачи курса. Классификация конденсированных частиц.  Основные методы синтеза наночастиц. Размерные зависимости наночастиц. Методы исследования наноразмерных частиц. Сканирующая зондовая микроскопия. Атомно-силовая и магнитно-силовая микроскопия. Метод магнитно-силовой микроскопии. Методы электронной спектроскопии. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Ультрафиолетовая электронная спектроскопия. Оже-спектроскопия. Области применения наноматериалов.

2. Основные методы синтеза наночастиц

Тема 2 Основные методы получения нанофазных и нанокомпозиционных материалов

Основные методы получения нанокластеров, наноструктур и нанокомпозитов. Газофазные кластеры. Коллоидные кластеры. Твердофазные нанокластеры. Основные методы получения нанокомпозитов. Плазмохимические методы. Метод Ленгмюра-Блоджетта. Газотермические методы синтеза нано и микроразмерных слоев. Газопламенное нанесение покрытий. Газовое напыление. Электродуговое напыление. Высокочастотное напыление. Плазменное напыление. Высокочастотное плазменное напыление. Детонационный синтез наноматериалов. Механосинтез, получение частиц электровзрывом. Формирование нанокомпозиционных слоев методом ионной имплантации.

Тема 3 Физические основы нанесения тонких нанокомпозиционных покрытий из газовой фазы

Особенности формирования наноразмерных покрытий из газовой фазы. Закономерности образования и роста кластеров, формируемых из газовой фазы. Стадии и механизмы роста диспергированных покрытий при их осаждении из газового потока. Теории зародышеобразования. Коалесценция. Формирование наноразмерных слоев сложного состава.

3. Структура и свойства наноразмерных слоев. Наночастицы на основе углерода

Тема 4 Структура и свойства тонких диспегированных покрытий. Эпитаксия.

Влияние метода синтеза на геометрические параметры и свойства наноразмерных частиц. Особенности структуры диспергированных покрытий. Эпитаксия.

Тема 5 Углеродные кластеры. Фуллерены, углеродные нанотрубки.

Наноматериалы на основе углерода. Фуллерены и фуллериды. Синтез и свойства фуллеренов. Фуллериты, их свойства. Углеродные нанотрубки, их синтез. Капиллярные эффекты в нанотрубках. Эмиссионные свойства нанотрубок. Области использования фуллеренов и нанотрубок.

4. Синтез и свойства нанокомпозиционных материалов. Достижения, перспективы развития наноматериалов и нанотехнологий

Тема 6 Структура и свойства нанокомпозиционных материалов.

Методы получения нанокомпозиционных материалов. Макромолекулярные наноструктуры. Подходы к созданию нанокомпозиционных материалов. Процессы диспергирования как основа методов формирования нанокомпозиционных материалов. Методы агрегации  при получении нанокомпозиционных материалов. Свойства нанокомпозиционных материалов.

Тема 7 Практические применения, перспективы развития наноматериалов и нанотехнологий.

Эффективные области применения наноматериалов. Основные проблемы и перспективы развития нанотехнологий.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Всего часов | Количество аудиторных часов | Материальное обеспечение занятия | Литература | Формы контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | лаборатор- ные занятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Введение. Классификация наночастиц, методы их исследования Тема 1 Особенности состояния и методы изучения наночастиц Введение. Цели и задачи курса. Классификация конденсированных частиц. Основные методы синтеза наночастиц. Размерные зависимости наночастиц. Методы исследования наноразмерных частиц. Сканирующая зондовая микроскопия. Атомно-силовая и магнитно-силовая микроскопия. Метод магнитно-силовой микроскопии. Методы электронной спектроскопии. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. Ультрафиолетовая электронная спектроскопия. Оже-спектроскопия. Области применения наноматериалов. | 8 | 4 | 4 | Учебный раздаточный материал, сканирующий микроскоп Solver-PRO (NT-MDT) | (1 – 5( | Защита отчётов по лаб. работам |
| 2 | Основные методы синтеза наночастиц Тема 2 Основные методы получения нанофазных и нанокомпозиционных материалов Основные методы получения нанокластеров, наноструктур и нанокомпозитов. Газофазные кластеры. Коллоидные кластеры. Твердофазные нанокластеры. Основные методы получения нанокомпозитов. Плазмохимические методы. Метод Ленгмюра-Блоджетта. Газотермические методы синтеза нано и микроразмерных слоев. Газопламенное нанесение покрытий. Газовое напыление. Электродуговое напыление. Высокочастотное напыление. Плазменное напыление. Высокочастотное плазменное напыление. Детонационный синтез наноматериалов. Механосинтез, получение частиц электровзрывом. Формирование нанокомпозиционных слоев методом ионной имплантации. | 8 | 4 | 4 | Учебный раздаточный материал, вакуумное оборудование. | [1,2,6] | Защита отчётов по лаб. работам |
|  | Тема 3. Физические основы нанесения тонких нанокомпозиционных покрытий из газовой фазы Особенности формирования наноразмерных покрытий из газовой фазы. Закономерности образования и роста кластеров, формируемых из газовой фазы. Стадии и механизмы роста диспергированных покрытий при их осаждении из газового потока. Теории зародышеобразования. Коалесценция. Формирование наноразмерных слоев сложного состава. | 4 | 4 | – |  | (1 – 3( |  |
| 3 | Структура и свойства наноразмерных слоев. Наночастицы на основе углерода Тема 4 Структура и свойства тонких диспегированных покрытий. Эпитаксия Влияние метода синтеза на геометрические параметры и свойства наноразмерных частиц. Особенности структуры диспергированных покрытий. Эпитаксия. | 14 | 6 | 8 | Учебный раздаточный материал, вакуумное оборудование | (8,9( | Защита отчётов по лаб. работам |
|  | Тема 5 Углеродные кластеры. Фуллерены, углеродные на нотрубки Наноматериалы на основе углерода. Фуллерены и фуллериды. Синтез и свойства фуллеренов. Фуллериты, их свойства. Углеродные нанотрубки, их синтез. Капиллярные эффекты в нанотрубках. Эмиссионные свойства нанотрубок. Области использования фуллеренов и нанотрубок. | 6 | 6 | – |  | [1,2,8] |  |
| 4 | Синтез и свойства нанокомпозиционных материалов. Достижения, перспективы развития наноматериалов и нанотехнологий Тема 6 Структура и свойства нанокомпозиционных материалов. Методы получения нанокомпозиционных материалов. Макромолекулярные наноструктуры. Подходы к созданию нанокомпозиционных материалов. Процессы диспергирования как основа методов формирования нанокомпозиционных материалов. Методы агрегации при получении нанокомпозиционных материалов. Свойства нанокомпозиционных материалов. | 2 | 2 | – |  | (7,9( |  |
|  | Тема 7 Практические применения, перспективы развития наноматериалов и нанотехнологий. Эффективные области применения наноматериалов. Основные проблемы и перспективы развития нанотехнологий. | 2 | 2 | – |  | (1 – 5( |  |
|  | Всего часов: | 44 | 28 | 16 |  | - | - |

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## Перечень лабораторных работ

1. Изучение устройства и методики оценки морфологии частиц методом атомно-силовой микроскопии.

2. Фрактальный анализ дисперсных систем. Расчет фрактальной размерности

3. Формирование полимерных наноразмерных частиц из активной газовой фазы

4. Формирование, структура и свойства углеродных и оксидных покрытий

Формы контроля знаний

Защита отчетов по лабораторным работам

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Суздалев И. П. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: Комкнига. – 2006. – 592 с.

- Гусев А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. Изд. 2-е, исправленное и доп. М.: Наука-Физматлит. – 2007. – 416 с.

- Сергеев Г. Б. Нанохимия. М.: МГУ. – 2003. – 288 с.

- Фролов Ю. Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. М.: Химия. – 1988. – 464 с.

- Брандон, Б., Каплан У. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля. М.: Техносфера. – 2004. – 384 с.

Дополнительная

- Петров Ю. М. Кластеры и малые частицы. М.: Наука. – 1986. – 367 с.

- Нанокомпозиционные машиностроительные материалы: опыт разработки и применения / Авдейчик С. В. и др. Гр.: ГГУ. – 2006. – 403 c.

- Хартман У. Очарование нанотехнологии. / У. Хартман; пер. с нем. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. –  2008. – 173 с.

- Попов, А.Н. Улучшение триботехнических характеристик прецизионных узлов трения нанесением вакуумно-плазменных покрытий на основе титана и углерода : Автореф. канд. дис. Гомель: ИММС НАНБ, 2006. – 21 с.