Приложение 1

к приказу №          к-з от

«    »                       2014  г.

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. декана ___физического___ факультета

_______________________А.Л. Самофалов

(подпись, фамилия, инициалы)

«   »                                              2014   г.

# ОТЧЕТ

________________кафедры общей физики____________

(название кафедры или научного подразделения)

о результатах научной и научно-производственной деятельности за 2014 г.

Рассмотрен и одобрен на заседании Совета физического факультета

декабря   2014 г.

Протокол №

Гомель 2014

1. Основные результаты научно-исследовательских,

опытно-конструкторских, опытно-технологических и

проектных работ (НИОКР)

1.1. Работы, финансируемые Министерством образования

Республики Беларусь

Тема 13-26 (фундаментальные исследования)

Сопоставлены эффекты ингибирования полиэтилена при двух вариантах введения антиоксиданта. При варианте I раствором антиоксиданта смачивали порошок наполнителя, а в варианте II раствором антиоксиданта обрабатывали порошок полимера, из которого после высушивания растворителя получали пленки для исследований. Введение ирганокса 1010 в полимер по варианту II оказывается более эффективным, чем по варианту I. Равномерное введение неозона Д в объем полиэтилена (вариант II) может быть менее эффективным по сравнению с вариантом неравномерного введения модификатора (вариант I). Такая аномалия связана с высокой летучестью неозона Д из пленки образца по сравнению с ирганоксом 1010. Объяснены различия в механизмах влияния наполнителей на изменения ИПО при ингибировании полиэтилена ирганоксом 1010 и неозоном Д. Если для ингибирования используется неозон Д, то наполнители сдерживают испарение антиоксиданта из пленки и тем самым увеличивают ИПО. Чем выше адсорбирующая способность наполнителя, тем в большей мере повышается ингибирующий эффект от применения антиоксиданта. При использовании фенольного антиоксиданта – ирганокса 1010 испарение антиоксиданта из пленки крайне мало. Более важным здесь является равномерное распределение антиоксиданта в массе полимера. При этом чем выше адсорбционная способность используемого наполнителя, тем значительнее проявляется сокращение продолжительности ИПО. На основе проведенных исследований предложены обобщенные технологические рекомендации по рецептурному составу и способам получения полимерных композитов, позволяющие увеличить ингибирующую способность промышленных антиоксидантов (ГБЦД 13-26, д.т.н., профессор Д.Г. Лин; к.х.н., доцент Е.В. Воробьева; н.с. С.Н. Седлярова).

Тема 14-08 (прикладные исследования)

Выявлены закономерности влияния наполнителей на термоокислительную стойкость полиэтилена, стабилизированного разными антиокислительными добавками. Показано, что если для стабилизации структуры полимера использовался фенольный антиоксидант ирганокс 1010, то введение большинства изучаемых наполнителей (оксидов кобальта, оксидов железа, оксидов сурьмы, оксидов меди) приводит к снижению ИПО образцов пленок. При этом с увеличением концентрации металлооксидного наполнителя продолжительность ИПО уменьшается, т.е. введение наполнителя приводит к снижению термостабильности ингибированного полиолефина. Если для стабилизации полиэтилена использовался антиоксидант аминного типа неозон Д, то введение невысоких концентраций наполнителей до 3–5 % увеличивает термоокислительную стойкость образцов, ИПО пленок увеличивается. Высказано предположение, что в данном случае наполнители сдерживают испарение антиоксиданта из пленки и тем самым увеличивают ИПО. Показано, что руководствуясь полученными закономерностями можно обеспечить высокую термоокислительную стойкость наполненного композиционного материала, для этого нужно рационально выбрать антиоксидант и концентрацию активного наполнителя. На основании полученного научного результата сформулирована обобщенная технологическая рекомендация: при создании композиций, наполненных активными металлоокисидными наполнителями, экономически выгоднее (рациональнее) использовать аминный антиоксидант, при этом концентрация наполнителей не должна превышать 5 % масс. (ГБЦМ 14-08, д.т.н., профессор Д.Г. Лин; к.х.н., доцент Е.В. Воробьева; н.с. С.Н. Седлярова).

Тема 14-21 Ф

Разработка технологии термораскалывания кристаллов с кубической гранецентрированной кристаллической решеткой типа алмаза движущимися лазерными пучками: Создание в рамках теории термоупругости и линейной механики разрушения адекватной компьютерной модели лазерного термораскалывания кристаллов с кубической гранецентрированной кристаллической решеткой типа алмаза, обеспечивающей возможность расчета технологических режимов процесса формирования лазерно-индуци-рованной микротрещины; Разработаны новые эффективные схемы реализации технологии лазерного термораскалывания кристаллов германия и арсенида галлия, используемых при производстве различных типов приборов микро- и оптоэлектроники. Научный руководитель к.т.н., доцент В.С. Шалупаев.

Тема 14-18 Ф

Разработка и оптимизация импульсных ионно-плазменных, лазерных, в том числе и двулучевых высокоэффективных методов нанесения покрытий, обработки кварца: Проведены комплексные исследования процессов формирования покрытий, обработки материалов при использовании импульсных ионных и лазерных потоков, определены наиболее эффективные области их применения и основные направления развития, совершенствования данных технологий. При формировании нанокомпозиционных покрытий на основе углерода разработаны рекомендации по снижению фазовой и структурной нанодисперсности, влияющей на механические свойства композиционных слоев, путем изменения условий и режимов генерации углеродной плазмы, легирования. Предложены оптимальные технологические режимы, разработаны основы частных технологий и оборудование для лазерной обработки внутренних поверхностей деталей цилиндрической формы. Научный руководитель к.т.н. Шершнев Е.Б.

Тема 14-85 Ф

Исследование процессов формирования трехмерных микрорельефов на основе эпоксидных фоторезистов. Разработаны математические модели процессов лазерного проявления (травления) фоторезиста и лазерного электрохимического осаждения токопроводящего микрорельефа; новый метод формирования прецизионного трёхмерного токопроводящего микрорельефа. Научный руководитель Купо А.Н.

Тема 13-29 ПР.

Исследованы возможности создания «совершенного» двустороннего поглотителя СВЧ волн на основе оптимальных спиралей. В результате выполнения определены необходимые характеристики «совершенного» поглотителя СВЧ волн на основе оптимальных спиралей: число витков, угол подъёма спирали, материал для изготовления спиралей, конфигурация расположения спиралей в пространстве, толщина слоя поглощающего материала.

Найдена резонансная частота поглотителя в зависимости от параметров спиральных элементов. Определена ширина частотного диапазона, в котором достигается поглощение, а также исследована частотная дисперсия поглощательных свойств структуры. Изготовлены экспериментальные образцы поглотителя СВЧ волн на основе оптимальных спиральных элементов с предварительно рассчитанными характеристиками. Научный руководитель д.ф.-м.н., профессор Семченко И.В.

Работы, выполняемые по Государственным и региональным научно-техническим программам

Тема 12-27 Ф № Г.Р. 20123094 Теоретическое исследование оптимальных спиральных элементов киральных метаматериалов для создания плоской «линзы» в терагерцовом диапазоне

Разработаны и спроектированы принципиально новые метаматериалы для ТГц диапазона. Параметры рассчитаны для двумерных и трехмерных массивов прецизионных спиралей с различным направлением кручения. Научный руководитель д.т.н., профессор Семченко И.В.

Работы, финансируемые Белорусским республиканским Фондом фундаментальных исследований

Тема 13 - 29 Ф № Г.Р. 20131185. Исследование возможности создания «совершенного» двустороннего поглотителя СВЧ волн на основе оптимальных спиралей.

В результате выполнения определены необходимые характеристики «совершенного» поглотителя СВЧ волн на основе оптимальных спиралей: число витков, угол подъёма спирали, материал для изготовления спиралей, конфигурация расположения спиралей в пространстве, толщина слоя поглощающего материала.

Найдена резонансная частота поглотителя в зависимости от параметров спиральных элементов. Определена ширина частотного диапазона, в котором достигается поглощение, а также исследована частотная дисперсия поглощательных свойств структуры. Изготовлены экспериментальные образцов поглотители СВЧ волн на основе оптимальных спиральных элементов с предварительно рассчитанными характеристиками

## Работы, выполняемые в счет второй половины рабочего дня

Решение Совета ГГУ ГБ 13-03 Ф. Проблемы взаимодействия излучения с веществом – Разработка модельного подхода описания составных систем, воздействия фотонных и ионных пучков на системы с определенными физико-химическими свойствами, исследования сред со структурой, периодически изменяющейся с течением времени. Научный руководитель член-корр. НАН Беларуси А.Н. Сердюков.

Решение Совета ГГУ ГБ 11-01 НМ № Г.Р. 20112328. Инновационные системы и технологии преподавания физико-математических дисциплин в вузе и средней школе. - Информатизация и информационное обеспечение учебного процесса высшей школы. Научный руководитель Желонкина Т.П.

1.3. Информация о выполнении плана НИОКР

| Шифр темы | Фамилия научного руководителя | Сроки выполнения | Заключение комиссии по приемке и оценке, номер и дата акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14-02 | Пинчук В.Г. | 2014 - 2015 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме |
| 14-08 | Лин Д.Г. | 2014 - 2015 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме |
| 14-21 | Шалупаев С.В. | 2014 - 2015 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме |
| 14-16 | Купреев М.П. | 2014 - 2016 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме |
| 13-26 | Лин Д.Г. | 2013 - 2015 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме |
| 12-25 | Купо А.Н. | 2012-2015 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме |
| 12-27 | Семченко И.В. | 2012-2014 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме |
| 13–29 | Семченко И.В. | 2013-2015 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме |
| 14-85 | Купо А.Н. | 2014-2016 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме |
| ГБ 11-01 НМ | Желонкина Т.П. | 2011-2015 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме. |
| ГБ 13-03 Ф | Сердюков А.Н. | 2008-2012 | Этап 2014 года выполнен в полном объеме |

2. Участие профессорско-преподавательского состава (ППС),

научных работников, аспирантов и студентов

в НИОКР и его результативность

2.1. Сведения об участии в НИОКР и его результативности приводятся в таблице

| Фамилия, имя | Ученая | Шифры тем, |  | Результативность за отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и отчество | сте- | в выполне- |  | Публикации |  |  | Повыше- | Подано |  |  | Участие в |  |  |  |
|  | пень. | нии кото- |  | (кол-во: моногр, |  |  | ние науч- | заявок на |  |  | научных |  |  |  |
|  | звание | рых прини- |  | учебн.. уч. пос., |  |  | ной ква- | изобрете- |  |  | меро- |  |  |  |
|  | долж- | мал участие |  | статьи, тезисы и |  |  | лифика- | ние, по- |  |  | приятиях |  |  |  |
|  | ность, | (с опл. и |  | пр.) |  |  | ции (защ. | лучено |  |  | (между- |  |  |  |
|  | членст- | безопл.) |  | Всего | в т.ч. | докт., |  | положит. |  | нар., рес- |  |  |  |  |
|  | во в |  |  |  | за ру- | конд. |  | решении |  | публик., |  |  |  |  |
|  | акаде- |  |  |  | бежом | диссерт., |  | о выдаче |  | област- |  |  |  |  |
|  | миях |  |  |  |  | аспирант.. |  | патентов |  | ных, ву- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соиска- |  |  |  | зовских) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тельство) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
| Шершнев Е.Б. | зав.каф. | 14-18 | 9 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Желонкина Т.П. | ст.преп. | ГБ 11-01НМ | 57 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
| Лин Д.Г. | профес-сор | 14-08 13-26 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Семченко И.В. | профес-сор | 12-27 13-29 | 16 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  |
| Грищенко В.В. | ст. преп. | РД 12-26 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пинчук В.Г. | профес-сор | 14002 | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| Купреев М.П. | доцент | 14-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шалупаев С.В. | доцент | 14-21 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Свиридова В.В. | доцент | ГБ 11-01НМ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Шолох В.Ф. | доцент | ГБ 11-01НМ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Федосенко Е.А. | ст. преп. | 11-01 11-03 | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Тихова Е.А. | ст. преп. | ГБ 11-01НМ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Купо А.Н. | ст. преп. | РД 12-25 | 2 |  | - |  | диплом «Исследователь» |  | - |  |  | - |  |  |
| Самофалов А.Л. | ст. преп. | 12-27 13-29 | 4 |  | 2 |  | защ. канн. дис. пр. 18 от 06.11.13 на зас. през. ВАК |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Соколов С.И. | ассис-тент | 14-18 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Подалов М.А. | ассис-тент | ГБ 13-03 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

2.2. Список публикаций за отчетный год (по рубрикам):

монография  (более 10 п.л.)

1. Лин Д.Г., Предыбайло С.Д., Седлярова С.Н. Миграция населения в Беларуси: постсоветский период. – М. : Интеграция, 2013. – 280 с.

2. Пинчук В.Г., Короткевич С.В. «Кинетика упрочнения и разрушения поверхности металлов при трении // Lambert Akademik Publishing - Saarbrucken: LAP, 2014. – 180 с.

научное, научно-популярное, литературное издание (более 5 п.л.)

Шолох В.Ф. Физика. Механика. практикум: учебное пособие. – Минск: ИВЦ Минфина, 2013. – 213 с.

издание сборника материалов конференций

статья в журнале РБ из перечня ВАК

1. Профессионально-мотивационные ориентации студентов первого курса. Маркевич О. В, Марченко Л. Н., Федосенко Е.А. Научно-теоретический и научно-практический журнал "Инновационные образовательные технологии" №3. Минск 2014

2. Оптические свойства полимерных покрытий, сформированных из активной газовой фазы.  Федосенко Е.А.,  Федосенко Т. Н.,  Астахов В.П., Международный научно-практический журнал «Чрезвычайные ситуации: образование и наука» Гомель, ГИИ МЧС Республики Беларусь, том 8, № 1, 2014. с 71-77.

3.Спектральные свойства углеродных алмазоподобных пленок, полученных лазерно-плазменным напылением Н.Ф. Соловей, Т. Н. Федосенко, Е.Н. Федосенко. Международный научно-практический журнал «Чрезвычайные ситуации: образование и наука» Гомель, ГИИ МЧС Республики Беларусь, том 8, № 3, 2014.

4. «Компьютерное моделирование процессов лазерного экспонирования фоторезистов», Купо А.Н., Побияха А.С. Известия гомельского университета

5. Шершнев Е.Б., Никитюк Ю.В., Соколов С.И., Шершнев А.Е.  Особенности лазерного раскалывания кристаллического кварца AT- и BT-срезов // Известия ГГУ им. Ф.Скорины.2014

6. Астахов П.В., Бобрик А.В. Создание электронного учебно-методического комплекса в системе Moodle. //Чрезвычайные ситуации: образование и наука, т.9, №2, 2014, с.80-84.

7. Цянь Сонгсонг, В.А. Банный, А.Л. Самофалов И.В. Семченко, С.А. Хахомов. Поглотители электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на основе полимерных композитов и киральных структур / В печати. Выходит в декабрьском номере журнала «Проблемы физики, математики и техники».

8. И.А. Фаняев, И.В. Семченко, С.А. Хахомов, А.Л. Самофалов. Одноосный электрически тонкий вращатель поляризации электромагнитных волн / Отправлена в редакцию журнала «Проблемы физики, математики и техники».

9. С.Д.Барсуков, А.П.Балмаков, И.В. Семченко, С.А.Хахомов, Т.А.Державская, А.Б.Слобожанюк, А.Е. Краснок, П.А.Белов. Экспериментальные исследования направленной антенны на основе спиральных элементов. Проблемы физики, математики и техники, №3 (20), 2014, с.16 – 20.

10. Цянь Сонгсонг, В.А.Банный, А.Л.Самофалов, И.В. Семченко, С.А.Хахомов. Поглотители электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на основе полимерных композитов и  киральных структур. Проблемы физики, математики и техники, №4 (21), 2014, с.

11. Цянь Сонгсонг, Подалов М.А., Семченко, С.А.Хахомов. Параметрическое моделирование оптимальных омега-элементов, обеспечивающих преобразование поляризации СВЧ волны метаповерхностью.

12. Подалов М.А. Создание планарных метаматериалов на основе омега-элементов с оптимальными параметрами с помощью вакуумно-плазменных технологий/ М.А. Подалов, И.В. Семченко, С.А. Хахомов  // Проблемы физики математики и техники – Гомель 2014.

13. Сонгсонг Ц. Параметрическое моделирование оптимальных омега-элементов, обеспечивающих преобразование поляризации СВЧ волны метаповерхностью / Ц. Сонгсонг М.А. Подалов, И.В. Семченко, С.А. Хахомов  // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины -  Гомель, 2014, №6.

14. П.В. Астахов, Т.П. Желонкина, С.А. Лукашевич, Е.Б. Шершнев. Исследование термодинамики поверхностного натяжения. Чрезвычайные ситуации: образование и наука. Международный научно-практический журнал. Гомель, ГИИ МЧС Республики Беларусь. 2014. Том 9. № 1. С. 17-21.

15. Астахов П.В. Математическое моделирование начальной стадии пожара на складах с высотным стеллажным хранением при помощи программы «Fire Dynamics Simulator» // Чрезвычайные ситуации: образование и наука Т. 8,  № 1,  2014, С. 10 - 15.

статья в зарубежных журналах

1. Лин Д.Г., Воробьева Е.В., Шаповалов В.М. Влияние химически инертных наполнителей на эффективность ингибирования полиэтилена антиоксидантами // Журнал прикладной химии. – 2014. – Т. 87. – Вып. 7. – С. 966–973.

2. Лин Д.Г. Трансформация сельской семьи в Республике Беларусь в последней трети ХХ – начале XXI в. // Гуманитарные науки в Сибири. – 2014. – № 1. – С. 46–51.

3. О некоторых аспектах подготовки абитуриентов по физике на современном этапе И.П.Кравченко А.И.Кравченко Е.А. Федосенко. Европейский журнал социальных наук. 2014 6(45) том 3 Москва с. 108-113.

4. On some aspects of the preparation of applicants physics today. I.P. Kravchanka, A.I. Kravchanka, E.A. Fedossenko. European Social Science Journal. 6(3) 2014, p.564-565.

5. Короткевич С.В., Пинчук В.Г. Анализ противозадирных свойств редукторных масел. // Ж. «Ремонт, восстановление и модернизация». – 2014., - № 5. С. 24-33.

6. Короткевич С.В., Пинчук В.Г., Бобович С.В. Разработка критерия оценки смазочной способности пластичных смазочных материалов и масел при граничном трении // Тяжелое машиностроение. – 2014. - № 5. – С. 39 – 45.

7. Астахов П.В., Волков С.А. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРА НА СКЛАДАХ С ВЫСОТНЫМ СТЕЛЛАЖНЫМ ХРАНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ FIRE DYNAMICS SIMULATOR. //Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение и ликвидация, №2-14, 2014, с.24-28.

8. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Андреев В.В. Самостоятельная работа учащихся по техническому моделированию и конструированию. Науковi запискi. Серiя: Проблемы методики фiзико-математичной i технологiчной освiти. Випуск 5, частина 1. Кiровоград, 2014. С.135-140.

9. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Никитюк Ю.В. Организация внеклассных мероприятий по физике в средней школе. Науковi запискi. Серiя: Проблемы методики фiзико-математичной i технологiчной освiти. Випуск 5, частина 1. Кiровоград, 2014. С. 142-145.

10. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Максименко Н.В. Взаимосвязь физики и математики. Науковi запискi. Серiя: Проблемы методики фiзико-математичной i технологiчной освiти. Випуск 5, частина 2. Кiровоград, 2014. С. 41-43.

11. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Шершнев Е.Б. Методика проблемного обучения в преподавании физики. . Науковi запискi. Серiя: Проблемы методики фiзико-математичной i технологiчной освiти. Випуск 5, частина 2. Кiровоград, 2014. С. 98-101.

12. Желонкина Т.П., Лукашевич С.А., Семченко И.В. Формирование естественно-научных умений в процессе обучения физике в средней школе. Науковi запискi. Серiя: Проблемы методики фiзико-математичной i технологiчной освiти. Випуск 5, частина 2. Кiровоград, 2014. С. 121-123.

13. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Максименко Н.В. Структура урока физики как целостная система. Науковi запискi. Серiя: Проблемы методики фiзико-математичной i технологiчной освiти. Випуск 6, частина 1. Кiровоград, 2014. С. 48-51.

14. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Никитюк Ю.В. Методика проблемного обучения при изучении темы «Световые явления» .Науковi запискi. Серiя: Проблемы методики фiзико-математичной i технологiчной освiти. Випуск 6, частина 1. Кiровоград, 2014. С. 67-70.

15. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Шершнев Е.Б. Методика поурочного планирования. Науковi запискi. Серiя: Проблемы методики фiзико-математичной i технологiчной освiти. Випуск 6, частина 1. Кiровоград, 2014. С. 97-100.

статья в зарубежных и отечественных журналах с  импакт-фактором отличным от «0» (базы Scopus, Web of science)

1. Lin D.G., Vorob’eva E.V., Shapovalov V.M. Influence of Chemically Inert Fillers on the Efficiency of Polyethylene Inhibition by Antioxidants // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2014. – Vol. 87. – No 7. – P. 984–989.

2. И.В. Семченко, С.А.Хахомов, В.C.Асадчий, Е.В.Наумова, В.Я.Принц, С.В.Голод, А.Г.Милехин, А.М.Гончаренко, Г.В.Синицын. Исследование свойств слабоотражающих  метаматериалов с компенсированной хиральностью. Кристаллография, 2014, том 59, № 4, с. 544–550.

3. I.Semchenko, S.Khakhomov, A. Balmakou, S. Tretyakov. The potential energy of non-resonant optimal bianisotropic particles in an electromagnetic field does not depend on time. EPJ Applied Metamaterials 2014, 1, 4.

4. Ari Sihvola, I.Semchenko, S.Khakhomov. view on the history of electromagnetic of metamaterials: Evolution of the congress series of complex media. Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications 12 (2014) 279-283.

5. Семченко И.В., Подалов М.А.  Использование Ω–элементов оптимальной формы для создания слабо отражающих структур в СВЧ диапазоне // Радиотехника и электроника,  2014.

6. Semchenko I.V., Podalov M.A. The use of Ω–elements of to create the optimal form of weakly reflecting structures in the microwave range. Journal of Communications Technology and Electronics. (2014)

статья в рецензируемых сборниках и журналах, не включенных в перечень ВАК

1. Лін Дзмітрый. Асаблівасці сучаснай дэмаграфічнай сітуацыі на Беларускім Палессі (на прыкладзе Гомельскай і Брэсцкай абласцей) // ARCHE. Беларусь у цяні Палесся. – 2013. – № 4. – С. 543–579.

2. Разработка тестовых заданий как способ активизации познавательной деятельности.  Е.А. Федосенко, М. А. Сердюкова.  Статья по результатам конференции «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка специалиста в контексте современных тенденций в сфере образования», 13-14 марта 2014В 5 частях, Ч2 Гомель 2014, с.296-299

3. Методические основы планирования курса общей физики. Е.А. Федосенко , Желонкина Т. П, Лукашевич С. А Статья по результатам Международной научно-практической конференции «Современное техническое образование: проблемы, идеи, перспективы» 27-26 ноября 2014, Минск 2014, с. 58-63

4. Пинчук В.Г., Короткевич С.В. Микроструктурные аспекты упрочнения и селективный механизм разрушения поверхности металлов при трении. / Трибология машиностроению. Материалы всероссийской научно-технической конференции. / ИМАШ РАР. Москва. 2014. 19-21 ноября. с. 103-104.

5. Короткевич С.В., Пинчук В.Г. Критерий оценки противозадирных свойств пластичных смазочных материалов. / Трибология машиностроению. Материалы всероссийской научно-технической конференции. / ИМАШ РАР. Москва. 2014. 19-21 ноября. с. 66-67.

- 6. И.В. Семченко, С.А. Хахомов,  А.Л. Самофалов, В.С. Асадчий, И.А. Фаняев, Е.В. Наумова, В.Я. Принц, С.В. Голод  Разработка киральных метаматериалов для создания плоской «линзы» в терагерцовом диапазоне на основе спиральных элементов оптимальной формы / Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова :  научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А. Н. Сердюкова, 21 мая 2014 г.: [материалы]  / редкол. : А. В. Рогачев [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – С. 46-51.

7. В.А. Банный, А.Л. Самофалов, И.В. Семченко, С.А. Хахомов Поглотители электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на основе полимерных композитов и энантиоморфных структур / Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова : научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А. Н. Сердюкова, 21 мая 2014 г.: [материалы]  / редкол. : А. В. Рогачев [и др.]. – Гомель: ГГУим. Ф. Скорины, 2014. – С. 196-201.

8. Т.П.Желонкина, С.А.Лукашевич, Е.Б. Шершнев. Изучение внутреннего фотоэффекта в лабораторном практикуме. XIII Международная конференция «Современный физический практикум» 23-24 мая 2014 г. Новосибирский государственный технический университет. Новосибирск, 2014г. С.41-43.

11. Т.П. Желонкина, С.А. Лукашевич. Изучение явления полного отражения и дисперсии света в лабораторном практикуме по оптике. XIII Международная конференция «Современный физический практикум» 23-24 мая 2014 г. Новосибирский государственный технический университет. Новосибирск, 2014 г. С.43-45.

материалы конференций

1. Воробьева Е.В., Лин Д.Г. Влияние дисперсных наполнителей на диффузионную подвижность промышленного антиоксиданта Ирганокса 1010 // Современные тенденции развития науки и производства: материалы международной научно-практической конференции, 23–24 октября 2014 г., Кемерово : в 4 т. Т. 3. – Кемерово: ООО «Западно-Сибирский научный центр», 2014. – С. 28–31. (20 : 2 = 10)

2. Использование элементов модульных технологий обучения при решении физических задач по разделу «Механика» И. П. Кравченко, А.Н.Кравченко, Е.А. Федосенко. Материалы Ш Республиканской  научно-методической конференции «Проблемы современного образования в техническом вузе» Гомель, 31 октября -1 ноября 2014 года, с. 71-72.

3. G.S. Mityurich, E.V. Chernenok, V.V. Sviridova, A.N. Serdyukov. Photoacoustic Transformation of Bessel Light Beams in Gyrotropic Low-Dimensional Structures. // 19th Winter Workshop on Photoacoustics and Thermal Wave Methods, March 4 ‐ 7, 2014 in Szczyrk (Beskidy Mountains), Poland.

4. Свиридова В.В., Богданович В.И. Некоторые аспекты работы преподавателя с первокурсниками // Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка специалиста в контексте современных тенденций в сфере высшего образования: материалы Республиканской научно-методической конференции, Гомель, 13 – 14 марта 2014 г.

5. Митюрич Г.С., Черненок Е.В., Свиридова В.В., Сердюков А.Н. Фотоакустическое преобразование квазибездифракционных световых пучков в гиротропных низкоразмерных структурах, 21 мая, 2014. Гомель, Беларусь.

6. G.S. Mityurich, E.V. Chernenok, V.V. Sviridova, A.N. Serdyukov. Photodeflection spectroscopy of magnetoactive superlattices irradiated with bessel light beams // International Scientific Conference: Optics of Crystals, 23-26 September, 2014. Mozyr, Belarus,

7. Шершнев Е.Б., Никитюк Ю.В., Соколов С.И., Шершнев А.Е. Повышение эффективности лазерного управляемого термораскалывания силикатных стекол / Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный  70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова: научный  семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня  рождения  А. Н. Сердюкова, 21 мая  201 г.: [материалы] / редкол.: А. В. Рогачев [и  др.].  –  Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014.– С.251-253.

8. Михолап, Е. А. Разработка обучающей программы по теме «Механические колебания» // Михолап Е. А., Самофалов А. Л. / Материалы XVI Республиканской научной конференции студентов и аспирантов «Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. - с. 231-232.

9. I.Semchenko, S.Khakhomov, A. Balmakou, S. Tretyakov. The potential energy of non-resonant reciprocal bianisotropic particles does not depend on time. 8th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics – Metamaterials 2014. − Copenhagen, Denmark, 25-30 August 2014.

10. I.A.Faniayeu, V.S. Asadchy, T.A. Dzerzhauskaya, I.V.Semchenko, S.A.Khakhomov. A Single-Layer Meta-Atom Absorber. 8th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics – Metamaterials 2014. − Copenhagen, Denmark, 25-30 August 2014.

11. I.A.Faniayeu, I.V.Semchenko, S.A.Khakhomov. Total Absorption Based on Smooth Double-Turn Helices. The 13th International Conference on Global Research and Education. Inter-Academia 2014, Riga Technical University. September 10-12, 2014. Riga, Latvia, pp. 229-230.

12. T.A. Dzerzhauskaya, I.V.Semchenko, S.A.Khakhomov. Helical Metamaterial Elements as RLC circuit. The 13th International Conference on Global Research and Education. Inter-Academia 2014, Riga Technical University. September 10-12, 2014. Riga, Latvia, pp. 226-227.

13. Balmakou, I.V.Semchenko, S.Khakhomov, M. Nagatsu, V.Mizeikis, V.Asadchy. Broadband infrared quarter wave plate realization in a 3D array. International Conference “Optics of Crystals”. Proceedings. Mozyr, I.P.Shamyakin Mozyr State University, 2014, p.65-66.

14. I.A.Faniayeu, V.S. Asadchy, I.V.Semchenko S. A.Khakhomov. Wave transformations in thin metamaterial layers. International Conference “Optics of Crystals”. Proceedings. Mozyr, I.P.Shamyakin Mozyr State University, 2014, p.115-116.

15. И.В. Семченко, С.А.Хахомов, А.Л.Самофалов, В.C.Асадчий, И.А.Фаняев, Е.В.Наумова, В.Я.Принц, С.В.Голод. Разработка киральных метаматериалов для создания плоской «линзы» в терагерцoвом диапазоне на основе спиральных элементов спиральной формы. Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова. Гомель, ГГУ им.Ф.Скорины, 2014, с.46-51.

16. И.А.Фаняев, Т.А.Державская, И.В. Семченко, С.А.Хахомов, В.C.Асадчий. Поглощение нормально падающей электромагнитной волны в тонком слое метаматериала на основе одновитковых  оптимальных спиралей. Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова. Гомель, ГГУ им.Ф.Скорины, 2014, с.73-77.

17. М.А. Подалов, И.В. Семченко. Создание планарных метаматериалов на основе омега-элементов с помощью вакуумно-плазменных технологий. Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова. Гомель, ГГУ им.Ф.Скорины, 2014, с.221-225.

18. В.А.Банный, А.Л.Самофалов, И.В. Семченко, С.А.Хахомов. Поглотители электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на основе полимерных композитов и  энантиоморфных структур. Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова. Гомель, ГГУ им.Ф.Скорины, 2014, с.196-201.

19. Тихова Е. Л., Самофалов А. Л., Боковец И. В. О применении модульной технологии обучения естественнонаучным дисциплинам. Материалы Республиканской научно-методической конференции. Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка специалиста в контексте современных тенденций в сфере высшего образования. (Гомель, 13–14 марта 2014 года). В четырех частях. Часть 2. Гомель. ГГУ им. Ф. Скорины 2014. С. 283-286.

20. Самофалов А. Л., Тихова Е. Л. Методика оценки знаний студентов по дисциплине «Механика» Материалы Республиканской научно-методической конференции. Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка специалиста в контексте современных тенденций в сфере высшего образования. (Гомель, 13–14 марта 2014 года). В четырех частях. Часть 2. Гомель. ГГУ им. Ф. Скорины 2014. С.211-213.

21. С.В. Шалупаев, П.Н. Богданович, Ю.В. Никитюк, А.А. Середа, Д.А. Близнец Численное моделирование и тепловизионные измерения лазерного термораскалывания силикатных стекол Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова: научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова, 21 мая 2014 г.: [материалы] / редкол.: А.В. Рогачев [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. –с. 246-250 с.

22. Подалов М.А. Создание планарных метаматериалов на основе омега-элементов с помощью вакуумно–плазменных технологий / М.А.Подалов, И.В.Семченко //  Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А. Н. Сердюкова – Гомель 2014, c. 221-225.

23. Т.П. Желонкина, С.А. Лукашевич, Е.Б. Шершнев. Проблемный метод изложения темы «Дисперсия света». VI Международная научно-практическая интернет-конференция «Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам» 25-28 марта 2014 г. Мозырь, 2014. С. 25-27.

24. Т.П. Желонкина, С.А. Лукашевич, В.И. Яковенко. Научно-методические основы изучения электродинамики в средней школе. VI Международная научно-практическая интернет-конференция «Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам» 25-28 марта 2014 г. Мозырь, 2014. С. 105-106.

25. Т.П. Желонкина, С.А. Лукашевич. Естественно научные идеи Николая Коперника. XXIV Международные чтения «Великие преобразователи естествознания: Николай Коперник» 13-14 марта 2014 г. Минск, 2014. С.98-105.

26. Т.П. Желонкина, С.А. Лукашевич, Е.Б. Шершнев. Роль и место графического метода в преподавании физики. Международная научная конференция «Математическое образование: современное состояние и перспективы» 19-20 февраля 2014 г. Могилев, 2014. С. 191-194.

27. Т.П. Желонкина, С.А. Лукашевич, Е.Н. Васильева. О связи курса физики с математикой. Международная научная конференция «Математическое образование: современное состояние и перспективы» 19-20 февраля 2014 г. Могилев, 2014. С. 188-191.

28. Т.П. Желонкина, Е.Б. Шершнев. Научно-методические принципы изучения электродинамики. «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка специалиста в контексте современных тенденций в сфере высшего образования». Материалы научно-методической конференции (Гомель 13-14 марта 2014 г.). Часть 1. С. 363-367.

29. С.А. Лукашевич, Т.П. Желонкина. Педагогическая деятельность и социальная активность. «Актуальные вопросы научно-методической и учебно-организационной работы: подготовка специалиста в контексте современных тенденций в сфере высшего образования». Материалы научно-методической конференции (Гомель 13-14 марта 2014 г.). Часть 4. С. 9-12.

30. Т.П. Желонкина, С.А. Лукашевич, В.И. Яковенко. Развитие творческой активности будущих учителей физики в период педагогической практики. Республиканская заочная научно-практическая конференция «Формирование готовности будущего учителя математики к работе с одаренными учащимися» 15-16 апреля 2014 г. Брест, 2014. С. 86-89.

31. Т.П. Желонкина, С.А. Лукашевич. Формирование социальной активности студентов в процессе студенческого самоуправления. Международный научно-практический семинар «Теоретико-методологические основания воспитательного процесса в вузе» 23 мая 2014 г. Витебск, 2014. С.170-175.

32. Т.П.Желонкина, С.А.Лукашевич, Е.Б. Шершнев. Изучение внутреннего фотоэффекта в лабораторном практикуме. XIII Международная конференция «Современный физический практикум» 23-24 мая 2014 г. Новосибирский государственный технический университет. Новосибирск, 2014г. С.41-43.

33. Т.П. Желонкина, С.А. Лукашевич. Изучение явления полного отражения и дисперсии света в лабораторном практикуме по оптике. XIII Международная конференция «Современный физический практикум» 23-24 мая 2014 г. Новосибирский государственный технический университет. Новосибирск, 2014 г. С.43-45.

34. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Григоренко М.О. Внедрение педагогических технологий в дистанционном обучении. Международная научно-практическая конференция «Личность. Образование. Общество» (к 70-летию института). 5-6 ноября 2014. Гродно, 2014. С.84-92.

35. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Борисова Ю.Б. Разноуровневая система оценки знаний  при обучении физике. Республиканский научно-методический семинар «Физическое образование: современное состояние и перспективы». 16 октября 2014. Могилев, 2014. С.97-103.

36. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Борисова Ю.Б. Педагогические технологии в системе дистанционного обучения. Республиканская научно-практическая конференция «Взаимодействие науки и практики в развитии инновационных процессов системы образования». (г.Гомель, 28 ноября, 2014). Гомель, 2014. С.151-155.

37. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Федосенко Е.А. Методические основы планирования курса общей физики. Международная научно-практическая конференция «Современные технологии  и образование: проблемы, идеи, перспективы». 27-28 ноября 2014 г. Минск, 2014. С. 58-63.

38. Т.П.Желонкина, С.А.Лукашевич, Е.Б. Шершнев. Особенности методического построения курса физики при подготовке специалистов технического творчества. VII Международная научно-методическая конференция «Высшее техническое образование: проблемы и пути развития», 20-21 ноября 2014 г. Минск, 2014, С. 61-62.

39. Т.П.Желонкина, С.А.Лукашевич, Е.Б. Шершнев. Основные направления совершенствования педагогического образования. II Международная научно-методическая конференция «Современные тенденции дополнительного образования взрослых». 27-28 2014 г. РИВШ. Минск, 2014. С. 78-85.

40. Т.П.Желонкина, С.А.Лукашевич. Об основных уравнениях классической электронной теории. Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный 70-летию со дня рождения А.Н.Сердюкова. Материалы семинара. Гомель, ГГУ им. Ф.Скорины, 2014. С. 132-135.

41. Т.П.Желонкина, С.А.Лукашевич, И.Н.Яковцов. Дидактические основы изучения электродинамики в курсе физики средней школы. Материалы научно-практической конференции  (23 мая 2014 г. Кировоградский государственный педагогический университет им. В.Винниченко «Засоби i технологii сучасного навчального середовища», Кировоград, 2014, С. 55-57.

Публикации студентов под руководством преподавателей:

статья в рецензируемых сборниках для студентов

1. Михолап, Е. А. Веб-приложение для визуализации гармонических колебоний// Е. А. Михолап // Сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов «Творчество молодых 2014». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – с. 132-135.

2. Чистякова, Г. В. Методические основы демонстрационного эксперимента по физике / Материалы XLIII студенческой научно-практической конференции «Дни студенческой науки»  (Гомель, 24–25 апреля 2014 года).- Часть 1.- С. 73.

3. Соловьева А.К. Применение метода интегрированного обучения при изучении световых явлений. Сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: Творчество молодых 2014. Ч.1.Гомель 2014. С.170-173.

4. Боярская А.В. Кейс-метод в обучении физике. Сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов: Творчество молодых 2014. Ч.1.Гомель 2014. С.29-32.

5. Борисова Ю.Б. Организация внеклассных мероприятий через физические стенгазеты. Материалы 21-й Республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи - к инновации» (24 апреля 2014 г.). Мозырь, 2014. С. 125.

6. Старушенко Д.М.Физический конкурс «Разминка». Материалы 21-й Республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи - к инновации» (24 апреля 2014 г.). Мозырь, 2014. С. 153.

7. Халецкая Д.А.Применение экспериментальных задач в обучении физике. Материалы 21-й Республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи - к инновации» (24 апреля 2014 г.). Мозырь, 2014. С.159.

8. Чистякова Г.В. Организация вечеров физики и техники. Материалы 24-й Республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи - к инновации» (24 апреля 2014 г.). Мозырь, 2014. С. 161.

9. Яковенко В.И. Физический конкурс «Аленький цветочек». Материалы 24-й Республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи - к инновации» (24 апреля 2014 г.). Мозырь, 2014. С. 162.

10. Белоножко Д.Б. Обобщающий урок физики. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 152-155.

11. Белоножко Д.Б. Использование экспериментальных задач для закрепления и повторения материала. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 155-158.

12. Борисова Ю.Б. Владение учителем умениями и навыками при демонстрации опытов.. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2013 г.), Гомель, 2014. С. 158-161.

13. Борисова Ю.Б.  Самостоятельная работа учащихся по решению задач. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2013. С. 161-164.

14. Васильева Е.Н. Каким быть современному учебнику физики? Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 167-169.

15. Васильева Е.Н. От учебника – к творческому замыслу урока. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 169-171.

16. Галета А.В. Учебные экскурсии по физике. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 174-176.

17. Грецкий Б.П. Методика демонстрационного эксперимента на уроках физики. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 176-178.

18. Григоренко М.О. Применение электронных средств обучения в учебном процессе.. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 178-181.

19. Иусова Е.Н. Познавательный интерес как мотив учебной деятельности. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 187-188.

20. Миткевич Е.А. Организация познавательной деятельности через демонстрационный эксперимент. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 197-199.

21. Старушенко Д.М. Роль физических задач в обучении физике. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 209-210.

22. Халецкая Д.А. Методика проблемного обучения. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 216-218.

23. Чистякова Г.В. Организация учебных экскурсий по физике.. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 221-223.

24. Чистякова Г.В., Старушенко Д.М. Самостоятельная работа учащихся по техническому моделированию. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 223-226.

25. Чистякова Г.В. Разработка методического пособия по разделам «Геометрическая оптика». Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 226-227.

26. Юрченко М.К. Самостоятельная работа учащихся на лабораторных занятиях. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014.С. 227-231.

27. Яковенко В.И. Формирование у учащихся потребности во владении знаниями и мотивами учения. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 231-234.

28. Яковенко В.И. Дидактические требования к учебному физическому эксперименту. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С.234-235.

29. Борисова Ю.Б. Активизация познавательной деятельности. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014 г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 48.

30. Гришенкова Е.С. Использование интерактивной доски в преподавании физики. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С.56.

31. Галета А.В. Интеграция межпредметных связей предметов преподавания. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 51.

32. Яковенко В.И. Мотивация самостоятельной работы учащихся. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 74.

33. Васильева Е.Н. «Календарь юного физика» - как дидактическое средство повышения мотивации учащихся. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 50.

34. Старушенко Д.М. Развитие информационных умений учащихся на уроках физики. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 71.

35. Халецкая Д.А. Мотивационные методы организации учебной деятельности. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С.72.

36. Галета А.В. Мультимедиа технологии в образовании. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 52.

37. Почиани И.П. Домашняя самостоятельная работа учащихся. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 69.

38. Грецкий Б.П. Роль эксперимента в научном и учебном познании. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1?  (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 54.

39. Чистякова Г.В. Методические основы демонстрационного эксперимента.. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Xfcnm 1? (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 73.

40. Галета А.В. Структура урока физики как целостная система. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, ГГУ, Гомель, 2014. С. 43-47.

41. Галета А.В. Методика поурочного планирования. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, ГГУ, Гомель, 2014. С. 211-216..

42. Борисова Ю.Б. Основные задачи обучения физике в средней школе. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, ГГУ, Гомель, 2014. С. 25-29.

43. Васильева Е.Н. Дидактические функции современного школьного учебника физики. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С.35-39.

44. Грецкий Б.П. Формирование экспериментальных умений по физике. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С. 51-55.

45. Халецкая Д.А. Дидактические принципы формирования мотивации учения школьников. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С. 183-187.

46. Чистякова Г.В. Изобразительная наглядность и ТСО на уроках физики. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С.196-200.

47. Яковенко В.И. Роль индивидуального подхода к учащимся в процессе обучения. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С.208-211.

48. Яковенко В.И. Приемы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках физики. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1,Гомель, 2014. С.204-208.

49. Старушенко Д.М. Развитие мышления учащихся в процессе обучения физике. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С.176-179.

статья в зарубежных журналах студентов

Зуйко С.В., Григоренко М.О. Использование информационных технологий как средство мотивации к обучению. Фiзика. Нові технології навчання. Збірник наукових праць студентів  і молодих науковців, Випуск 11, Кіровоград 2014, c. 166-171.

Яковенко В.И., Халецкая Д.А. Развитие логического мышления учащихся при изучении нового материала.  Фізика. Нові технології навчання. Збірник наукових праць студентів  і молодих науковців, Випуск 11, Кіровоград 2014, c. 123-128.

Миткевич Е.И., Борисова Ю.Б. Демонстрационный эксперимент и его роль в обучении физике. Фізика. Нові технології навчання. Збірник наукових праць студентів  і молодих науковців, Випуск 11, Кіровоград 2014, c.132-136.

Купо А.Н., Грищенко В.В., Шершнев А.Е., Дмитренко Я.А. Использование компьютерных математических приложений в лабораториях физического практикума //Журнал «Наукові записки». – Випуск 4, частина 1. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. –  с. 165-168

Терещенко И.А.. Ковалева В.С. Использование качественных задач при изучении физики в средней школе. Фізика. Нові технології навчання. Збірник наукових праць студентів  і молодих науковців, Випуск 10, Кіровоград 2014, c. 166-171

  - Перечень заявок на изобретения и положительных решений о выдаче патентов.

Способ получения устойчивой к термоокислению полиэтиленовой пленки или монолита: Пат. 18404 Респ. Беларусь, МПК С 08 J 5/18; C 08 L 23/06 / Е.В. Воробьева, Д.Г. Лин; заявитель ГГУ имени Ф.Скорины. – № а 20120465; заявл. 28.03.2012; опубл. 30.10.2013 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2013. – № 5 – С. 28.

Установка для изготовления полого изделия из полимерного материала: Пат. 10358 Респ. Беларусь, МПК В 29 С 49/28 / Д.Г. Лин, В.Н. Мышковец, А.В. Максименко, Г.А. Баевич, П.П. Усов; заявитель ГГУ им. Ф. Скорины. – № u 20131111; заявл. 26.12.2013; опубл. 30.10.2014 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2014. – № 5 – С. 15.

Молотильное устройство зерноуборочного комбайна и способ обмолота зерновой или масличной культуры: Пат. 18160 Респ. Беларусь, МПК А 01 F 12/18 / Д.Г. Лин, П.П. Усов; заявители Д.Г. Лин, П.П. Усов. – № а 20100396; заявл. 15.03.2010; опубл. 30.10.2011 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2011. – № 5. – С. 5.

Молотильное устройство и способ обмолота зерновой или масличной культуры: Пат. 18161 Респ. Беларусь, МПК А 01 F 12/18 / Д.Г. Лин, П.П. Усов; заявители Д.Г. Лин, П.П. Усов. – № а 20100397; заявл. 15.03.2010; опубл. 30.10.2011 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2011. – № 5 – С. 5.

Решение о выдаче патента на изобретение от 2014.11.12. На заявку «Способ определения средней интенсивности изнашивания ферромагнитных материалов при трении» №а 2120631 от 2012.04.18. (Пинчук В.Г.)

Установка для двулучевой лазерной резки силикатного стекла // Положительное решение на полезную модель /; заявитель Гом. гос. ун-т   им. Ф. Скорины - Заявка № u20140146 от 14.04.2014. (Шершнев Е.Б., Соколов С.И., Никитюк Ю.В.)

2.4. Перечень научных мероприятий (конференций, выставок и др.), ор-ганизованных и проведенных кафедрой или с ее участием, а также меро-приятий, в которых сотрудники кафедры приняли участие:

Международной научно-практической конференции, 23–24 октября 2014 г., Кемерово :

Ш Республиканской  научно-методической конференции «Проблемы современного образования в техническом вузе» Гомель, 31 октября -1 ноября 2014 года.

19th Winter Workshop on Photoacoustics and Thermal Wave Methods, March 4 ‐ 7, 2014 in Szczyrk (Beskidy Mountains), Poland.

Республиканской научно-методической конференции, Гомель, 13 – 14 марта 2014 г.

International Scientific Conference: Optics of Crystals, 23-26 September, 2014. Mozyr, Belarus,

Научный семинар по оптике и теоретической физике, посвященный  70-летию со дня рождения А.Н. Сердюкова: 21 мая  201 г

XVI Республиканской научной конференции студентов и аспирантов «Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014.

8th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics – Metamaterials 2014. − Copenhagen, Denmark, 25-30 August 2014.

The 13th International Conference on Global Research and Education. Inter-Academia 2014, Riga Technical University. September 10-12, 2014. Riga, Latvia.

VI Международная научно-практическая интернет-конференция «Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам» 25-28 марта 2014 г. Мозырь, 2014.

XXIV Международные чтения «Великие преобразователи естествознания: Николай Коперник» 13-14 марта 2014 г. Минск, 2014.

Международная научная конференция «Математическое образование: современное состояние и перспективы» 19-20 февраля 2014 г. Могилев, 2014.

Республиканская заочная научно-практическая конференция «Формирование готовности будущего учителя математики к работе с одаренными учащимися» 15-16 апреля 2014 г. Брест, 2014.

Международный научно-практический семинар «Теоретико-методологические основания воспитательного процесса в вузе» 23 мая 2014 г. Витебск, 2014.

XIII Международная конференция «Современный физический практикум» 23-24 мая 2014 г. Новосибирский государственный технический университет. Новосибирск, 2014г.

Международная научно-практическая конференция «Личность. Образование. Общество» (к 70-летию института). 5-6 ноября 2014. Гродно, 2014.

Республиканская научно-практическая конференция «Взаимодействие науки и практики в развитии инновационных процессов системы образования». (г.Гомель, 28 ноября, 2014). Гомель, 2014.

Международная научно-практическая конференция «Современные технологии  и образование: проблемы, идеи, перспективы». 27-28 ноября 2014 г. Минск, 2014.

VII Международная научно-методическая конференция «Высшее техническое образование: проблемы и пути развития», 20-21 ноября 2014 г. Минск, 2014.

Научно-практической конференции  (23 мая 2014 г. Кировоградский государственный педагогический университет им. В.Винниченко «Засоби i технологii сучасного навчального середовища», Кировоград, 2014.

3. Аспирантура, докторантура и соискательство

| Фамилия, имя и отчество аспиранта, соискателя | Научный руководитель (фамилия, инициалы, уч. степ., звание, место работы) | Год обуче-ния | Тема кандидатской диссертации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ковалев Е.А. | доктор технических наук Пинчук В.Г. | 2 | Выполнение работ согласно календарного плана аспиранта |

Основные показатели учебно-исследовательской деятельности

(за отчетный период)

| Научная специ-аль-ность | Численность аспи-рантов | Число сдавших кандидатский минимум |  | Научные публикации |  | Участие в оплачива-емых НИР, разл. фон-дах, грантах (чел.) | Патентная и изобрета-тельская деятель-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по специ-альнос-ти | всего, включая соавтор-ство | доклады, тезисы, статьи без соавторства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Теория и мето-дика обуче-ния и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
| Мате-риаловедение в машинострое-нии |  |  |  |  |  |  |  |

4. Защита диссертаций в отчетном году

В отчетном году защит нет.

5. Инновационная деятельность и использование научных разработок в производстве

Под руководством Купреева М.П. освоено мелкосерийное производство шлифовальных головок и шлифовальных кругов повышенной стойкости из отходов производства по технологии, разработанной по заданию 2/79 «Разработать технологию изготовления шлифовальных головок повышенной стойкости из отходов абразивного инструмента и организовать их опытно-промышленное производство» ГНТП “Ресурсосбережение”.  Общий объем выполненных в 2013 году хоздоговоров по заказам предприятий РБ (ПО «МТЗ», РУП «Гомсельмаш», РУП «Гомельский завод «Гидропривод», ОАО "МАЗ", РУП «Гомельский станкостроительный завод имени С.М. Кирова», РУП  «СтанкоГомель" РУП "Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки»,  ПРУП «Минский завод  специального инструмента и технологической оснастки», "Белкард", "Минский моторный завод" и др.) составляет 331 млн. рублей.

Технология изготовления и образцы шлифовальных головок повышенной стойкости представлялись на всех международных выставках, проводившихся с участием ГКНТ и Министерства образования РБ. На одной из выставок представителя фирмы <HASU MEGAWATT LLC> г. Ishnyam ERDENEBAATAR (Монголия) заинтересовали шлифовальные головки повышенной стойкости из первичного и вторичного абразивного зерна. Для проведения производственных испытаний ему были переданы образцы инструмента. В процессе испытаний они показали высокие режущие свойства. В настоящее время ведутся переговоры с Монгольской стороной по форме сотрудничества в рамках данного проекта.

6. Использование результатов НИОКР в учебном процессе

Акты внедрения

1. Самофалов А.Л., Фаняев И.А. Методика проведения моделирования искусственных структур со спиральными элементами оптимальной формы для реализации возможности огибания цилиндрических объектов СВЧ волной (утвержден 11.06.2013).

2. Самофалов А.Л., Фаняев И.А. Методика изготовления образцов искусственных безотражательных структур со спиральными элементами оптимальной формы для реализации возможности огибания цилиндрических объектов СВЧ волнами (утвержден 11.06.2013).

3. Самофалов А.Л., Асадчий В.С. Методика моделирования искусственных структур со спиральными элементами оптимальной формы для реализации возможности создания «свершенного» двустороннего поглотителя СВЧ волн (утвержден 11.06.2013).

В учебный процесс внедрены контролирующие тесты по общей физике, получены положительные решения для публикаций к методическим пособиям с грифом УМО.

Желонкина Т.П., Федосенко Е.А., Тихова Е.Л. разработали учебно-методические темы, которые совместно со студентами внедрили в СОШ № 27, СОШ № 8, СОШ № 26 г. Гомеля и на физическом факультете университета.

- Международное сотрудничество

Cотрудничество с Институтом биохимической физики имени Н.М. Эмануэля (г. Москва) в области фундаментальных и прикладных исследований химических процессов в биологических и молекулярно-организованных системах.

Технологические рекомендации по модифицированию поверхностного слоя резиновых уплотнителей были переданы на ОАО «Московский электротехнический завод». На предприятии проведения производственные испытания монтажных проводов с резиновой изоляцией, а также резиновых уплотнителей, изготовленных согласно технологическим рекомендациям, что позволило предприятию увеличить срок их эксплуатации и улучшить качество продукции. ОАО «Московский электротехнический завод» заинтересовано и в дальнейшем проводить производственные испытания экспериментальных образцов изоляционных материалов и других разработок.

Aalto University School of Electrical Engineering, Finland (S. Tretyakov, A. Sihvola)

University of Navarra, Spain (E. Saenz, R. Gonzalo)

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия (Е. В. Наумова, В. Я. Принц)

Институт физики им. Степанова НАН Беларуси.

- Научно-исследовательская работа студентов

В учебный процесс внедрены контролирующие тесты по общей физике.

Желонкина Т.П., Федосенко Е.А., Тихова Е.Л. разработали учебно-методические темы, которые совместно со студентами внедрили в СОШ № 27, СОШ № 8, СОШ № 26 г. Гомеля, СОШ № 18 г.Пинск  и на физическом факультете университета.

Работы студентов, внедренные в учебный процесс:

1. Васильева Е.М. – Учебник физики в системе среднего образования. Электронный учебник. – физический факультет УО «ГГУ им. Ф.Скорины».

2. Яковенко В.И. – Развитие умственных способностей учащихся в процессе обучения. СОШ № 27 г.Гомеля.

3. Халецкая Д.А. – Мотивация учения и формирование познавательного интереса к физике. - СОШ № 27 г. Гомеля.

4.Галета А.В. – Организация учебных занятий по физике. СОШ № 18 г. Пинск.

5. Грецкий Б.П. – Организация домашней лабораторной работы по физике. СОШ № 27 г. Гомеля.

Акты внедрения имеются.

Студенты педагогического потока., Борисова Ю.Б., Васильева Е.Н., , Галёта А.В., Грецкий Б.П., Казакова Д.С., Ковалева М.А., Старушенко Д.М., Халецкая Д.А., Яковенко В.И., Чистякова Г.В. принимали участие в разработке ГБ 11-01 «Инновационные системы и технологии преподавания физико-математических дисциплин в вузе и средней школе» без оплаты.

Руководство аспирантами и студенческой НИР. Конкретные результаты

Годлевская А.Н. - является ответственной за НИР студентов кафедры оптики. Рецензировала работы студентов, представляемые в сборник «Творчество молодых».

Желонкина Т.П. – научный руководитель СНИЛ "Научно-методологические проблемы преподавания физики". Под ее руководством за 2014 г. опубликовано студентами – 45  работ, в т.ч. 3 работы в ВАК. Входила в состав оргкомитета Х Международной научно-практической конференции «Засоби i технологii сучасного навчального середовища» 23 мая 2014 г. Кировоградский государственный педагогический университет им. В.Винниченко

На Республиканском конкурсе студенческих научных работ 2013 г. научная работа студента Белоножко Д.Б.(ФТТ-52)  «Графический метод в обучении физике»; получила 3 категорию.

Яковцов И.Н. руководит творческим клубом "Радиоэлектроника". Разработал и внедрил задания для проведения конкурсов по техническому творчеству учащихся средних школ.

Шершнев Е.Б. 	Является членом редколлегии сборника научных трудов Науковi записки. Серiя: Проблеми фiзико-математичной i технологiчной освiти. Кировоград.

Годлевская А.Н. Является ученым секретарем совета К01.12.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

Дей Е.А. – председатель методического совета физического факультета.

Другие виды научной деятельности (редактирование, рецензирование)

Шолох В.Ф. – курс лекций по механике, представленный для получения грифа Министерства образования, получил положительное решение.

Желонкина Т.П.

- Редактировала 45 работ студентов, представленные в сборник  научной конференции студентов, аспирантов и магистрантов «Актуальные вопросы физики и техники» (Гомель, 17 апреля 2014 года).

- Редактировала 6 работ студентов, представленные к публикации в сборник "Творчество молодых 14" и 7 работ - «Дни студенческой науки» г. Гомель.

- Является членом научно-методического совета университета. Подготовила отчеты по проверке учебно-методической документации кафедры "Французский язык". Отчет представлен в научно-методический совет университета.

- Разработаны и изданы контролирующие тесты: Желонкина Т.П., Федосенко Е.А. по разделу «Электричество и магнетизм» для студентов специальности «Физическая электроника».

Предложения по улучшению научной деятельности

Для повышения эффективности научно-методических исследований требуется:

• перевести их в число финансируемых НИР;

• рекомендовать преподавателям и научным работникам, занимающимся научной деятельностью в области методики преподавания дисциплин, более тесно сотрудничать с педагогами учреждений среднего образования;

• практиковать чтение лекций и проведение семинарских занятий по методике преподавания дисциплин школьного учебного плана для студентов и преподавателей физического и других факультетов приглашенными специалистами, имеющими высокие достижения в работе со студентами и школьниками.

На базе кафедры общей физики работает студенческий творческий клуб "Электроника" под руководством старшего преподавателя кафедры общей физики Яковцова И.Н.

Стало большой и доброй традицией проводить ежегодные Конкурсы НТТУ различных уровней, к которым физический факультет имеет самое непосредственное отношение – в их идеологии и непосредственной поддержке. Конкурсы НТТУ – это живое действо, сбор юных техников, смотр и критическая оценка их достижений за год творческой работы.

Прежде всего нужно отметить и выделить три уровня Конкурсов.

Районные Конкурсы проходят в течение одного дня в двух номинациях: отчет о решении 3-х заданий от организаторов (задания предлагаются за 2 месяца до даты Конкурса) и практическая конференция в трех секциях по приоритетным направлениям детского технического творчества. Форма проведения Конкурса – лично-командное первенство.

Второй уровень Конкурсов – городской. Городской Конкурс проводится в форме личного первенства в двух номинациях:

1. Научно-практическая конференция в четырех секциях: «Техническое моделирование и конструирование», «Радиоэлектроника», «Научные исследования и эксперимент», «Информационные технологии».

2. Теоретический тур – в четырех возрастных группах: 6-8 классы, 9 класс, 10 класс, 11 класс – в которых конкурсантам предлагалось по 5 физических задач с техническим содержанием.

Пожалуй, самым представительным и трудоемким для жюри является областной Конкурс, проводимый в форме лично-командного первенства в двух номинациях:

1. Научно-практическая конференция в 6 секциях:

«Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Радиоэлектроника», «Научные исследования и эксперимент», «Информатика и вычислительная техника», «Мультимедийные технологии».

2. Теоретический тур в трех возрастных группах - 9, 10 и 11 классы (где также конкурсантам предлагается для решения по 5 физических задач с техническим содержанием).

Одной из основных целей, которые преследуют организаторы Конкурсов является профориентационная работа. И в этом плане многого стоила экскурсия по научным лабораториям физического факультета, организованная для участников областного Конкурса деканатом факультета. Не малое значение имеет для потенциальных абитуриентов и непосредственное общение с преподавателями, сотрудниками и аспирантами, работающими в жюри Конкурсов и выступающих с информацией о специальности «Физика. Техническое творчество».

Сложившиеся выездные бригады жюри районных конкурсов представлены заведующим кафедрой общей физики Е.Б. Шершневым, старшим преподавателем И.Н. Яковцовым, ассистентом А.С. Побияха и аспирантами А.А. Ковалевым и В.Ю. Овчинниковой.

Кафедра приняла активное участие в организации и проведении следующих конкурсов:

1. 15 открытый конкурс научно-технического творчества учащихся Гомельской области “Техноинтеллект” 30-31 января 2014.

2. Областная олимпиада по физике 13-17 января 2014.

3. Областной конкурс по радиоконструированию 1 марта 2014.

4. 11 конкурс научно-технического творчества учащихся г. Гомеля 9-10 января 2014.

5. 9 конкурс научно-технического творчества учащихся Добрушского района 17 января 2014.

6. Областной турнир юных физиков 11-12 декабря 2014.

На кафедре общей физики работает студенческая научно-исследовательская лаборатория «Научно-методологические проблемы преподавания физики».

Студенческая научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ) «Научно-методологические проблемы преподавания физики», утвержденная приказом ректора в 1999 году. Основная цель данной лаборатории – формирование исследовательских умений и навыков научной работы в процессе обучения физики на протяжении 5 лет учебы, использование инновационных подходов к реализации и внедрения научного знания в изучении дисциплин специальности.

В научно-исследовательскую деятельность лаборатории включены студенты по следующим специальностям:

- СНИЛ производственных потоков (специальности «Инженер-физик», «Физическая электроника», «АСОИ», «Физик-менеджер»).

- СНИЛ педагогического потока по специальности «Физика. Преподаватель физики и информатики».

- СНИЛ педагогического потока по специальности «Физика. Техническое творчество».

Таблица. Организация НИРС во внеучебное время

| Наименование СНИЛ, СКТБ, научных кружков и других объединений | Численность студентов, участвовав- ших в работе |  | Объем работ, выполненных объединением, тыс. руб. |  | Основные научные итоги работы подразделения за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все-го | в т.ч. магистры | всего | в т.ч. за счет бюд. сред. |  |
| Творческий клуб “Электроника” | 16 |  |  |  | Проведение конкурсов технического творчества |
| студенческая научно-исследовательская лаборатория «Научно-методологические проблемы преподавания физики» | 25 | 1 |  |  | Участие в работе научных конференций, статьи. |

| Творческий клуб «Моделист-конструктор» | 30 |  |  |  | Проведение конкурсов технического творчества. Модернизация лабора-торного оборудования по «Оптике» и «Молеку-лярной физике» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1. Основные показатели НИРС

| Наименование показателя |  | Предшествующий год | Отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Численность студентов чел. в том числе дневной формы обучения, чел. | 88 | 60 |
|  | Количество студентов, принимавших участие во всех формах НИРС во внеучебное время (каждый студент учитывается только один раз), чел. в том числе: студенты выпускного курса, чел. магистры, чел. | 24 | 56 |
|  | Соотношение количества студентов, участвующих в НИРС, к общему числу студентов, %, в том числе: работающих по плановым бюджетным и хоздоговорным НИР и НИОКР, % из них на условиях оплаты, % работающих в СНИЛ, творческой мастерской и прочих объединениях, % | 70 - - | 80 - - |
|  | Работающих по заданиям ГПФИ, ГПОФИ и ГНТП, % |  | - |
|  | Количество докладов, прочитанных студентами на научно-практических конференциях, в том числе: международных; республиканских; вузовских. | 32 14 15 3 | 59 15 19 25 |
|  | Количество публикаций, самостоятельно и (или) в соавторстве подготовленных студентами, участвовавшими в НИРС в том числе: статей; тезисов докладов; электронных публикаций. | 46 16 30 | 56 6 50 - |
|  | Количество экспонатов, выполненных с участием студентов и представленных на выставках в том числе: международных; республиканских; вузовских. | 2 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество положительных решений по заявкам на объекты промышленной собственности, полученных студентами самостоятельно или в соавторстве в том числе: в Республике Беларусь; в Российской Федерации; в других странах. | - | - |
|  | Количество научно-методических мероприятий, проведенных в вузе для НИРС в том числе: научно-практических конференций; выставок научных работ студентов; смотров-конкурсов.1 | 12 3 | 2 2 |
|  | Количество научных работ, экспонатов, авторами которых являются студенты, ставшие победителями на конкурсах и выставках в том числе: международных; республиканских; вузовских. | 2 | 2 |
|  | Количество студентов-именных стипендиатов, чел. | 1 | - |
|  | Численность научно-педагогических работников, руководивших НИРС во внеучебное время, чел. в % от общего числа научно-педагогических работников | 100% | 95% |

Раздел 2. Итоги работы студенческих научно-исследовательских лабораторий, групп, конструкторских бюро и других творческих объединений студентов

1. Основные результаты СНИЛ за 2014 год.

Студенческая научно-исследовательская лаборатория изучала вопросы формирования личности конкурентно-способного специалиста в условиях высшей школы, инновационной роли классического университета в непрерывной образовательной  системе «школа-университет-предприятие», роль доуниверситетской подготовки в системе  «школа-университет», а также общетеоретические, методологические, психолого-педагогические и прикладные проблемы образовательной системы «школа-университет»

В своей работе студенты  педагогического отделения изучили современные подходы в управлении образовательным процессом, при этом основное внимание обратили на следующие вопросы:

- интегрированные уроки как эффективное средство развития практических навыков учащихся;

- игровые технологии в организации образовательного процесса на уроках физики;

- проблема профессионального становления педагога;

- проектная деятельность в средней школе;

- использование компьютерных технологий в работе с одаренными детьми;

- мониторинг образовательных достижений как основание успешного обучения учащихся;

- реализация  межпредметных связей на уроках физики;

- нестандартные задачи в школьном курсе физики;

- возможности электронных средств обучения в процессе обучения физике;

- оптимизация управления качеством образования на основе развития профессиональной компетентности;

- методика использования электронных учебников на уроках физики;

-методы аналогии при обучении физике.

Основные результаты собственных исследований студенты отразили в следующих работах:

1. Учебник физики в системе образования – Васильева Е.Н., магистрант\

2. Исследовательские навыки в процессе проведения физического эксперимента. – Миткевич Е.И. Ф-55п.

3. Факультативные занятия по физике – Иусова Е.И.  Ф-53п.

4. Информационные технологии для самостоятельной работы студентов – Беленький В.Г. ФТТ-52.

5. Алгоритмический подход к решению задач по физике. – Чистякова Г.В.. ФТТ-52.

6. Опыты и наблюдения в домашних заданиях по физике –Грецкий Б.П., ФТТ-52.

7. Проблемы преподавания физики в условиях кредитной системы обучения – Старушенко Д.М. –ФТТ-52.

8. Формирование понятий электродинамики- Колотова Ю.В., ФТТ-52.

9. Вопросы экологии на уроках физики в средней школе – Жукова К.П. – ФТТ-52.

10. Самостоятельный эксперимент учащихся в  структуре урока –Борисова Ю.Б. – ФТТ-52.

Студенты специальности "Физика и техническое творчество" изучали и разрабатывали учебно-методические проекты по курсу общей физики:

Грецкий Б.П. ФТТ-52 – «Физика зрения»; Галета А.В. ФТТ-52 «Физическая теория цвета»; Яковенко В.И. ФТТ-52 – «Методика изучения темы «Влажность воздуха»; Халецкая Д.А. ФТТ-52 – «Звуковые колебания в быту и природе».

Во время прохождения педагогической практики в СОШ № 27 г. Гомеля студентами разрабатывались уроки на основе модульной и интегральной технологии по законам динамики в 10-х классах (Грецкий Б.П., Галета А.В., Халецкая Д.А.); подготовлены учебные проекты проведения уроков по теме «Законы электростатики» (Яковенко В.И.). В школе осуществлялся мониторинг  знаний учащихся по разработанным тестовым заданиям по теме «Электрический ток». Внедрялись компьютерные программы.

1.1. Перечень публикаций студентов совместно с научным

руководителем

- Желонкина Т.П., Лукашевич С.А.Яковенко В.И.  Научно-методические основы изучения электродинамики в средней школе. Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам. Материалы 6-й Международной  научно-практической  интернет-конференции (25-28 марта 2014г.). Мозырь 2014. С. 105-106.

- Желонкина Т.П., Лукашевич С.А., Васильева Е.Н. О связи курса физики с математикой. Международная научная конференция «Математическое образование: современное состояние и перспективы». 19-20 февраля 2014. Могилев, 2014. С. 188-191.

- Желонкина Т.П., Лукашевич С.А., Яковенко В.И. Развитие творческой активности будущих учителей физики в период педагогической практики. Республиканская заочная научно-практическая конференция «Формирование готовности будущего учителя математики к работе с одаренными учащимися». 15-16 апреля 2014. Брест, 2014. С. 86-89.

- Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Григоренко М.О.. Внедрение педагогическмих технологий в дистанционном обучении. Международная научно-практическая конференция «Личность. Образование. Общество» (к 70-летию института). 5-6 ноября 2014. Гродно, 2014. С.84-92.

5.  Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Борисова Ю.Б. Разноуровневая система оценки знаний                при обучении физике. Республиканский научно-методический семинар «Физическое образование: современное состояние и перспективы». 16 октября 2014. Могилев, 2014. С.97-103.

6. Лукашевич С.А., Желонкина Т.П., Борисова Ю.Б. Педагогические технологии в системе дистанционного обучения. Республиканская научно-практическая конференция «Взаимодействие науки и практики в развитии инновационных процессов системы образования». (г.Гомель, 28 ноября, 2014). Гомель, 2014. С.151-155.

1.2.  Публикации студентов, выполненные под руководством научного руководителя старшего преподавателя Желонкиной Т.П.

1. Борисова Ю.Б. Организация внеклассных мероприятий через физические стенгазеты.      Материалы  21-й Республиканской студенческой научно-практической  конференции    «От идеи  - к инновации»  (24 апреля 2014 г.).   Мозырь, 2014. С. 125.

- Старушенко Д.М.Физический конкурс «Разминка». Материалы 21-й Республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи - к инновации» (24 апреля 2014 г.). Мозырь, 2014. С. 153.

- Халецкая Д.А.Применение экспериментальных задач в обучении физике. Материалы 21-й Республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи  - к инновации» (24 апреля 2014 г.). Мозырь, 2014. С.159.

- Чистякова Г.В. Организация вечеров физики и техники. Материалы 24-й Республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи  - к инновации» (24 апреля 2014 г.). Мозырь, 2014. С. 161.

- Яковенко В.И. Физический конкурс «Аленький цветочек». Материалы 24-й Республиканской студенческой научно-практической конференции «От идеи  - к инновации» (24 апреля 2014 г.). Мозырь, 2014. С. 162.

- Белоножко Д.Б. Обобщающий урок физики. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 152-155.

- Белоножко Д.Б. Использование экспериментальных задач для закрепления и повторения материала. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 155-158.

- Борисова Ю.Б. Владение учителем умениями и навыками при демонстрации опытов.. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2013 г.), Гомель, 2014. С. 158-161.

- Борисова Ю.Б.  Самостоятельная работа учащихся по решению задач. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2013. С. 161-164.

- Васильева Е.Н. Каким быть современному учебнику физики? Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 167-169.

- Васильева Е.Н. От учебника – к творческому замыслу урока. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 169-171.

- Галета А.В. Учебные экскурсии по физике. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 174-176.

- Грецкий Б.П. Методика демонстрационного эксперимента на уроках физики. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 176-178.

- Григоренко М.О. Применение электронных средств обучения в учебном процессе.. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 178-181.

- Иусова Е.Н. Познавательный интерес как мотив учебной деятельности. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 187-188.

- Миткевич Е.А. Организация познавательной деятельности через демонстрационный эксперимент. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 197-199..

- Старушенко Д.М. Роль физических задач в обучении физике. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 209-210.

- Халецкая Д.А. Методика проблемного обучения. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 216-218.

- Чистякова Г.В. Организация учебных экскурсий по физике.. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 221-223.

- Чистякова Г.В., Старушенко Д.М. Самостоятельная работа учащихся по техническому моделированию. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 223-226.

- Чистякова Г.В. Разработка методического пособия по разделам «Геометрическая оптика». Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 226-227.

- Юрченко М.К. Самостоятельная работа учащихся на лабораторных занятиях. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014.С. 227-231.

- Яковенко В.И. Формирование у учащихся потребности во владении знаниями и мотивами учения. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С. 231-234.

- Яковенко В.И. Дидактические требования к учебному физическому эксперименту. Материалы 3-й Республиканской научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г.), Гомель, 2014. С.234-235.

- Борисова Ю.Б. Активизация познавательной деятельности. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014 г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 48.

- Гришенкова Е.С. Использование интерактивной доски в преподавании физики. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С.56.

- Галета А.В. Интеграция межпредметных связей предметов преподавания. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 51.

- Яковенко В.И. Мотивация самостоятельной работы учащихся. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 74.

- Васильева Е.Н. «Календарь юного физика» - как дидактическое средство повышения мотивации учащихся. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 50.

- Старушенко Д.М. Развитие информационных умений учащихся на уроках физики. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 71.

- Халецкая Д.А. Мотивационные методы организации учебной деятельности. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С.72.

- Галета А.В. Мультимедиа технологии в образовании. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 52.

- Почиани И.П. Домашняя самостоятельная работа учащихся. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1, (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 69.

- Грецкий Б.П. Роль эксперимента в научном и учебном познании. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Часть 1?  (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 54.

- Чистякова Г.В. Методические основы демонстрационного эксперимента.. XLIII студенческая научно-практическая конференция «Дни студенческой науки». Xfcnm 1? (25 апреля 2014г.), ГГУ, Гомель, 2014. С. 73.

- Галета А.В. Структура урока физики как целостная система. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, ГГУ, Гомель, 2014. С. 43-47.

- Галета А.В. Методика поурочного планирования. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, ГГУ, Гомель, 2014. С. 211-216..

- Борисова Ю.Б. Основные задачи обучения физике в средней школе. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, ГГУ, Гомель, 2014. С. 25-29.

- Васильева Е.Н. Дидактические функции современного школьного учебника физики. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С.35-39.

- Грецкий Б.П. Формирование экспериментальных умений по физике. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С. 51-55.

- Халецкая Д.А. Дидактические принципы формирования мотивации учения школьников. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С. 183-187.

- Чистякова Г.В. Изобразительная наглядность и ТСО на уроках физики. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С.196-200.

- Яковенко В.И. Роль индивидуального подхода к учащимся в процессе обучения. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С.208-211.

- Яковенко В.И. Приемы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках физики. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1,Гомель, 2014. С.204-208.

- Старушенко Д.М. Развитие мышления учащихся в процессе обучения физике. Творчество молодых’ 2014: сборник научных работ студентов и аспирантов УО «ГГУ им. Ф. Скорины», часть 1, Гомель, 2014. С.176-179.

Статьи ВАК (студенты)

- Зуйко С.В., Григоренко М.О. Использование информационных технологий как средство мотивации к обучению. Фiзика. Нові технології навчання. Збірник наукових праць студентів  і молодих науковців, Випуск 11, Кіровоград 2014, c. 166-171.

- Яковенко В.И., Халецкая Д.А. Развитие логического мышления учащихся при изучении нового материала.  Фізика. Нові технології навчання. Збірник наукових праць студентів  і молодих науковців, Випуск 11, Кіровоград 2014, c. 123-128.

- Миткевич Е.И., Борисова Ю.Б. Демонстрационный эксперимент и его роль в обучении физике. Фізика. Нові технології навчання. Збірник наукових праць студентів  і молодих науковців, Випуск 11, Кіровоград 2014, c.132-136.

  - Выступления с докладами на конференциях

Международные – 14; Республиканские – 15; Региональные – 6.

1.3.1 Научные семинары

За период 2014 года проведено 9 научно-методических семинаров, на которых заслушаны следующие доклады:

1.Борисова Ю.Б. (ФТТ-52) – Учебно-исследовательская деятельность учащихся как средство профориентационной работы.

2. Старушенко Д.М.(ФТТ-52) –Физические и педагогические принципы изучения молекулярной физики в средней школе и вузе

3. Яковенко В.И. (ФТТ-52) – Система педагогического опыта при проектировании форм контроля за самостоятельной работой студентов	.

4.Чистякова Г.В. (ФТТ-52) – Современные педагогические информационные технологии как средство повышение эффективности обучения физике в средней школе.

6. Васильева Е.Н., магистрант – Учебник физики в системе среднего образования. Электронный учебник.

7. Жукова К.П. (ФТТ-52) – Применение демонстрационных моделей по оптике.

8. Старушенко Д.М. (ФТТ-52) –Проверка и оценка знаний и умений учащихся.

9. Борисова Ю.Б. (ФТТ-52) –Методика проведения лабораторных работ.

10. Малиновский В.В. (ФТТ-52) – Основы проведения факультативных занятий по физике.

1.3.2. Научные конференции

По итогам работ СНИЛ проведена студенческая научная конференция  «Актуальные вопросы физики и техники» (17 апреля 2014 г )

1. Белоножко Д.Б. Обобщающий урок физики.

- Белоножко Д.Б. Использование экспериментальных задач для закрепления и повторения материала.

- Борисова Ю.Б. Владение учителем умениями и навыками при демонстрации опытов..

- Борисова Ю.Б.  Самостоятельная работа учащихся по решению задач.

- Васильева Е.Н. Каким быть современному учебнику физики?.

- Васильева Е.Н. От учебника – к творческому замыслу урока..

- Галета А.В. Учебные экскурсии по физике.

- Грецкий Б.П. Методика демонстрационного эксперимента на уроках физики..

- Григоренко М.О. Применение электронных средств обучения в учебном процессе..

- Иусова Е.Н. Познавательный интерес как мотив учебной деятельности.

- Миткевич Е.А. Организация познавательной деятельности через демонстрационный эксперимент.

- Старушенко Д.М. Роль физических задач в обучении физике.

- Халецкая Д.А. Методика проблемного обучения..

- Чистякова Г.В. Организация учебных экскурсий по физике..

- Чистякова Г.В., Старушенко Д.М. Самостоятельная работа учащихся по техническому моделированию.

- Чистякова Г.В. Разработка методического пособия по разделам «Геометрическая оптика».

- Юрченко М.К. Самостоятельная работа учащихся на лабораторных занятиях.

- Яковенко В.И. Формирование у учащихся потребности во владении знаниями и мотивами учения.

- Яковенко В.И. Дидактические требования к учебному физическому эксперименту.

Третий год на физическом факультете  проводилась Республиканская научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные вопросы физики и техники» (Гомель, 17 апреля 2014 года). В рамках этой конференции работала секция «Методика преподавания физики», в которой приняли участие 24 студента физического факультета. Представленные доклады опубликованы в материалах конференции.

1.4 Внедрение результатов НИРС в учебно-воспитательный процесс

1. Васильева Е.М. – Учебник физики в системе среднего образования. Электронный учебник. - СОШ № 27 г. Гомеля, физический факультет ГГУ им. Ф. Скорины.

2. Яковенко В.И. – Развитие умственных способностей учащихся в процессе обучения. СОШ № 27 г.Гомеля.

3. Халецкая Д.А. – Мотивация учения и формирование познавательного интереса к физике. - СОШ № 27 г. Гомеля.

4.Галета А.В. – Организация учебных занятий по физике. СОШ № 18 г. Пинск.

5. Грецкий Б.П. – Организация домашней лабораторной работы по физике. СОШ № 27

г. Гомеля.

Акты внедрения имеются.

Студенты педагогического потока Белоножко Д.Б., Беляева А.Д., Борисова Ю.Б., Васильева Е.Н., Вистунова И.С., Галёта А.В., Грецкий Б.П., Казакова Д.С., Ковалева В.С., Ковалева М.А., Котлярова Ю.В., Радучич Н.В., Слесаренко Д.М., Старушенко Д.М., Терещенко И.В., Халецкая Д.А., Шамело Е.Г., Шелютто Н.А., Широкий Л.Б., Яковенко В.И. принимали участие в разработке ГБ 11-01 «Инновационные системы и технологии преподавания физико-математических дисциплин в вузе и средней школе» без оплаты.

1.5 Представление научных работ на Республиканский конкурс.

По итогам работы Республиканского конкурса студенческих научных работ 2013 года следующие студенты получили:

Диплом 3-ой степени –

1. Белоножко Д.Б. (ФТТ-52) – Графический метод в обучении физике.

2. Ковалева В.С. (ФТТ-52) – Современные педагогические и информационные технологии как средство повышения обучения физике в школе.

2. Поощрения студентов

Никто из студентов за участие в Республиканском конкурсе научных работ не поощрялся.

3. Организационно-методическая и просветительская работа

Студенты 1 и 2 курсов за 2013 –2014 г.г. подготовили 120 рефератов по актуальным вопросам физики, техники, методики преподавания и воспитания, истории физики и современным технологиям обучения.

Студенты гр. АС-26 отредактировали и напечатали практическое пособие к решению задач по разделу «Электричество и магнетизм» курса общей физики.

4. Финансирование СНИЛ

СНИЛ «Научно-методологические проблемы преподавания физики» не финансируется не из каких-либо источников.

5. Предложения и выводы

1. Считать запланированную работу на 2014 год выполненной.

2. Лучшие научные работы студентов:

1. Васильева Е.М. – Учебник физики в системе среднего образования. Электронный учебник.

2. Яковенко В.И. – Развитие умственных способностей учащихся в процессе обучения. .

3. Халецкая Д.А. – Мотивация учения и формирование познавательного интереса к физике. -

4.Галета А.В. – Организация учебных занятий по физике.

направить на республиканский конкурс студенческих научных работ.

3. Предложить студенческому совету университета ходатайствовать перед ректоратом о выделении денежных средств на командировочные студентам, участвующим в научных конференциях в других городах Беларуси.

9. Творческие связи с другими вузами и научными организациями, академиями наук, в том числе с Национальной академией наук

Беларуси

Кафедра осуществляет творческие связи по учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работе с кафедрами физики вузов Гомельского региона (Белорусский государственный университет транспорта, Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого, УО «Гомельский инженерный институт» Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь, Мозырьский государственный университет им. И.П.Шамякина), а также с кафедрами вузов Республики Беларусь (Белоруский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Могилевский государственный университет им. А. Кулешова, Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Полоцкий государственный технический университет, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.) путем проведения совместных исследований, участия в международных конференциях и рецензировании научных статей.

Осуществляется тесное научное сотрудничество в рамках выполнения совместных научных исследований с Институтом физики полупроводников СО РАН, Новосибирск, Россия; Aalto University School of Electrical Engineering, Finland; лабораторией «Метаматериалы» ФГБОУ ВПО «СПбНИУ ИТМО», Санкт-Петербург, Россия; Институтом физики им. Степанова  НАН Беларуси, Минск.

10. Научно-организационная работа.

На кафедре общей физики проводится ежемесячно научный семинар по фундаментальным исследованиям в области теоретической и экспериментальной физики. С докладами постоянно выступают молодые преподаватели. По итогам работы СНИЛ проведена студенческая научная конференция "Актуальные проблемы теории и эксперимента в физике и информатике".

Контроль за проведением НИОКР

10.1. Работа научного семинара в отчетном году.

| Фамилия и инициалы сотрудника | Тема доклада или сообщения, с которым он выступал на семинаре |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Купо А.Н. | Металлизация поверхности лазерным электрохимическим методом с использованием импульсного тока |
| Подалов М.А. | Проектирование и изготовление преобразователей поляризации на основе массивов из омега-подобных частиц для СВЧ диапазона |
| Грищенко В.В. | Исследование влияния присадочного материала и защитной среды на уровень остаточных напряжений в авиационных титановых сплавах |
| Самофалов А.Л. | Взаимодействие электромагнитных волн СВЧ диапазона с искусственными киральными средами. |
| Соколов С.И. | Распределение температурных полей в кварцевом сырье при лазерной двулучевой сварке |
| Побияха А.С. | Неразрушающий контроль развивающегося микродефекта в процессе лазерного управляемого термораскалывания |

10.2. На заседаниях кафедры рассматривалось состояние НИРС, утвер-ждались индивидуальные отчеты преподавателей по научной работе, назна-чался научный руководитель аспиранта, утверждался отчет кафедры о результатах научной и научно-производственной деятельности.

11. Перспективы и пути развития научной и научно-производственной деятельности кафедры

11.1. Перспективные направления фундаментальных исследований

- классическая и квантовая электродинамика и фотоакустика;

- теория строения вещества, фотоника.

- ионно-лучевые и корпускулярно-фотонные технологии

- физика и технология тонких пленок

11.2. Разработка программного (мультимедийного, интерактивного) обеспечения для решения задач по физике, обеспечения физических практикумов базового курса физики, которые имеют перспективы внедрения в средних школах и высших учебных заведениях, постановка фронтальных лабораторных работ, разработка тестовых заданий по дисциплинам кафедры для контроля знаний.

11.3. Основные направления научно-технического развития специальности «Физика. Техническое творчество»:

- разработка и обеспечение единого методологического подхода к развитию технического творчества в школе, вузе, внешкольных учреждениях;

- разработка научно-методических и учебно-методических материалов по отдельным видам технического творчества;

- разработка унифицированной материально-технической базы для подготовки специалистов и обеспечения их дальнейшей работы в системе школа – вуз – внешкольные учреждения;

12. Заключение

План научных исследований кафедры в отчетном году выполнен полностью.

Заведующий кафедрой _______________Шершнев Е.Б.

(подпись, фамилия)

#### Дата 17 декабря 2014 года