Гайшун Владимир Евгеньевич, доцент кафедры оптики, канд. физ.-мат. наук, доцент.

Задание на 2013 год: Разработка методики синтеза золь-гель покрытий на основе этоксидов и изопропоксидов титана, предназначенных для фотокаталитической очистки воды.

Результаты исследований:

В ходе выполнения исследований были синтезированы золь-гель методом ксерогели и аэрогели на основе этоксида титана с добавками переходных металлов Fe, Cu, Co и Ni. Добавление этих металлов уменьшает дефектность кристаллической решетки оксида титана. Спектры комбинационного рассеяния показывают присутствие в образцах оксида титана в двух модификациях – анатаза и брукита. Для аэрогелей, обработанных при температуре 241 оС в этиловом спирте, характерно проявление квантоворазмерных эффектов, выражающихся в уширении пиков в КР-спектре и смещении их в высокочастотную область.

Публикации по теме:

1. Гайшун, В.Е. Применение энергосберегающего золь-гель метода для получения новых материалов различного функционального назначения  / Гайшун В.Е. [и др.] // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – – №6 (81). – Гомель, 2013. – с. 166-172.

2. Исследование взаимосвязи между режимами получения и структурными характеристиками титановых ксерогелей, полученных золь-гель методом / Агабеков В.Е., Берлин А.А., Гайшун В.Е., Капшай М.Н., Косенок Я.А., Ассовский И.Г., Кузнецов Г.П. // Сборник докладов международной научной конференции «Актуальные проблемы ФТТ-2013». -  Минск, 2013. – C. 288-290.