Гольдаде Виктор Антонович, профессор кафедры радиофизики и электроники, доктор техн. наук, профессор.

Задание на 2013 год:  Исследование структуры и люминесцентных свойств окрашенных полиэфирных волокон.

Результаты исследований:

- Показано, что интенсивность и цвет свечения волокон в УФ свете существенно зависят от вида и концентрации красителя в модифицирующем растворе. Наибольшую интенсивность свечения ярко красным цветом (в области длин волн 620÷700 нм) показали волокна с красителем оксазин.

- Установлено, что концентрация красителя в модифицирующей жидкости влияет не только на интенсивность свечения волокон в УФ свете, но и в некоторой степени – на цвет свечения. На примере родамина показано, что наибольшей интенсивностью (яркостью) свечения обладают волокна, модифицированные раствором с содержанием красителя 0,5 г/л. Уменьшение концентрации красителя приводит, во-первых, к резкому снижению интенсивности свечения волокон  и, во-вторых, к некоторому смещению максимума интенсивности на спектре в сторону меньших длин волн, т.е. от ярко красного до желтого и желто-зеленого.

- Разработана методика прерывистого модифицирования полиэфирных волокон в процессе ориентационной вытяжки с помощью устройства для получения волокон с чередованием люминесцирующих окрашенных и неокрашенных участков заданной длины.

Публикации по теме:

- Гольдаде В.А.,  Кузьменкова Н.В.,  Сыцко В.Е., Гараева Е.С.,  Ковалевич М.А. Эффективность защиты ценных бумаг модифицированными волокнами / ПОЛИКОМТРИБ-2013: Тезисы докладов международной научно-технической конференции. - Гомель: ИММС НАНБ, 2013, с. 145

- Гольдаде В.А., Кузьменкова Н.В., Кравченко В.В., Сыцко В.Е. Окрашивание полиэфирных волокон для защиты ценных бумаг / Проблемы физики, математики и техники. – В печати.