Коваленко Дмитрий Леонидович, доцент кафедры оптики,  канд. физ.-мат. наук, доцент.

Задание на 2013 год: Разработка оптимальной методики изготовления самоочищающихся  органо-неорганических покрытий на основе оксидов титана и кремния, для модификации поверхности изделий из полимеров, 
стекла и металлов.

Результаты исследований:

Сформированы тонкоплёночные системы на основе оксидов титана и кремния золь-гель методом, проведен анализ оптических свойств синтезированных покрытий, установлено влияние  наполнителя (Ce) на оптические свойства полученных покрытий. Проведен анализ структурных свойств синтезированных покрытий методом АСМ. Установлено, что в покрытиях, синтезированных из ТОС и обработанных при температуре 200 oC, размер глобул у основания равен 700-800 нм, высота 60-80 нм. При температуре обработки 400 o C размер глобул у основания равен 350-450 нм, высота 27-28 нм. Исследование механических свойств методом истирания показало, что полученные гидрофильные покрытия обладают высокой механической стойкостью. Проведен анализ структурных свойств синтезированных покрытий методом ИК-спектроскопии, установлены основные виды колебаний в кристаллических решетках Si, Ti и Zr. Методом атомно-силовой микроскопии исследована топография поверхности гидрофильных пленок. На поверхности образцов на основе соединений циркония образуются упорядоченные игольчатые структуры высотой 25-20 мкм.

Публикации по теме:

1. Формирование золь-гель методом просветляющих двухслойных TiO2-SiO2 покрытий / В.В. Васькевич, Коваленко Д.Л., Гайшун. В.Е., Алешкевич Н.А, Гришкевич А.М // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. №3 (72). – Гомель, 2013.  – с. 63-68.

2. В.В. Васькевич, В.Е. Гайшун, Д.Л. Коваленко.  Синез и исследование сверхтвердых материалов на основе кубического нитрида бора, армированных наноразмерными порошками Fe, Co, Ni  // Сборник докладов международной научной конференции «Актуальные проблемы ФТТ-2013», Минск, 2013. – с. 210-213.

3.Функциональные наноструктурированные SiO2-GeO2 пленки синтезированные золь-гель методом / Коваленко Д.Л., Гайшун. В.Е., Семченко А.В., Васькевич В.В. // Проблемы физики, математики и техники. – №3 (16). – 2013. – с. 19-23.

4. Применение энергосберегающего золь-гель метода для получения новых материалов различного функционального назначения  / Гайшун В.Е. [и др.] // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – Гомель, 2013. – с. 24-31.