Максименко А.В., доцент кафедры радиофизики и электроники, канд. техн. наук.

Задание на 2013 год: Влияние параметров импульсного лазерного излучения на физико-механические свойства наплавляемого металла и основы.

Результаты исследований:

В ходе экспериментальных исследований процесса импульсной лазерной наплавки установлено, влияние энергетических и временных параметров излучения на физико-механические свойства наплавляемой легированной конструкционной высокопрочной стали и основы из этой же стали.

Установлено, что при однослойной наплавке импульсами лазерного излучения длительностью 6∙10-3с и энергией 15 Дж, происходит закалка наплавляемого металла из жидкой фазы, а также основы в зоне термического влияния при температуре не превышающей температуры плавления.

В ходе металлографических исследований установлено, что структура наплавляемого металла содержит крупноигольчатый мартенсит и остаточный аустенит. Структура основы - троостит с микротвердостью 3800 МПа.

Микротвердость наплавленного металла в 1,5 – 2 раза выше микротвердости основы. Износостойкость покрытия увеличилась в 1,8 раза.

Данные результаты могут быть использованы при выборе и оптимизации технологических режимов импульсной лазерной наплавки высокопрочных сталей.

Публикации по теме:

- Влияние длительности импульсов лазерного излучения на свойства наплавляемых высокопрочных сталей. А.В. Максименко, В.Н. Мышковец, Г.А. Баевич / Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого.-2013.- №2 (53), - с. 61-66.