Никитюк Юрий Валерьевич, декан физического факультета,  канд. физ.-мат. наук, доцент.

Задание на 2013 год: Моделирование процесса формирования лазерно-индуцированной трещины в кварцевом стекле, с использованием техники перестроения конечно-элементной сетки.

Результаты исследований:

Проведено моделирование процесса формирования лазерно-индуцированной трещины в кварцевом стекле, с использованием техники перестроения конечно-элементной сетки. Моделирование проводилось в рамках теории термоупругости с использованием критериев механики разрушения для определения условий роста трещины. Показано что, за счет увеличения длины стартового дефекта можно увеличивать вероятности инициализации лазерно-индуцированной трещины. Установлено, что применение технологии 3-D моделирования процесса формирования термо-индуцированной трещины в рамках теории термоупругости и линейной механики разрушения с использованием техники перестроения конечноэлементной сетки обеспечивает возможность проведения необходимых расчетов технологических режимов лазерного термораскалывания кварцевых стекол с учетом параметров стартового дефекта.